| ICS | 13.030.50 |
| --- | --- |
| CCS | XZBX. Z 05 |

西安市质量与标准化协会团体标准

T/XZBX 0250—2026

水利工程施工废弃物资源化利用技术指南

Guidelines for resource utilization technology of construction waste in water conservancy engineering

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

西安市质量与标准化协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本规定	3

5  施工废弃物分类与资源化利用方案编制要求	8

6  施工废弃物收集、暂存与运输要求	13

7  施工废弃物加工处理与再生材料制备要求	17

8  施工废弃物资源化利用施工与质量控制要求	22

9  检验、验收与效果评价要求	26

10  环境保护与安全管理要求	28

11  台账、统计与资料管理要求	29

12  附则	31

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市质量与标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：武安市水利局八一水库事务中心。

本文件主要起草人：李娉婷。

引言

水利工程建设周期长、施工范围广、作业类型多，在土石方开挖、围堰拆除、混凝土浇筑、模板脚手拆除、基坑支护、管线铺设、砌体施工、设备安装和场地清理等过程中，会产生大量弃土、弃渣、废石、废旧混凝土、废砂浆、废钢材、废木材、废包装材料以及其他施工废弃物。此类废弃物若处置不当，不仅会占用土地、破坏生态环境、增加运输和处置成本，还可能引发扬尘、渗滤、滑塌、水土流失和二次污染等问题。随着绿色施工、节约资源、减污降碳和循环利用要求不断提高，推动水利工程施工废弃物由“末端处置”向“源头减量—分类收集—资源化利用—全过程管控”转变，已成为水利工程建设管理的重要任务。

当前，水利工程施工废弃物资源化利用已在弃渣回填、土石料再利用、再生骨料制备、场内道路填筑、临建设施回用、弃料生态修复、金属材料回收和包装物循环利用等方面开展了大量实践。与此同时，不同地区、不同工程和不同施工单位在废弃物分类标准、减量控制措施、暂存场设置、资源化利用路径、利用性能评价、现场污染防控、运输组织、台账管理和责任分工等方面做法不一，部分工程仍存在源头分类不细、可利用资源识别不足、综合利用率偏低、处置与利用衔接不畅、再生材料质量控制薄弱和全过程追溯管理不足等问题，影响了施工废弃物资源化利用的规范性、经济性和环境效益。

为规范水利工程施工废弃物资源化利用技术活动，统一基本原则、分类要求、利用路径、技术控制、质量管理、环境保护和台账管理要求，提升施工废弃物减量化、资源化和无害化管理水平，有必要制定本文件。本文件立足水利工程施工实际，围绕施工废弃物“源头识别—分类收集—就地利用—加工转化—性能控制—场内外利用—环境防护—资料管理”全过程，提出技术指导要求，以解决“废弃物如何分类、哪些可以利用、如何安全利用、如何控制质量、如何防止二次污染、如何实现闭环管理”等工程实施中的关键问题。

本文件的制定，有助于推动水利工程施工废弃物管理由粗放处置向精细化、规范化和循环利用转变，提升工程建设资源节约水平和绿色施工水平；有助于促进弃土弃渣、废旧建材和可回收物在工程内部及周边区域的合理利用，降低原生材料消耗和废弃物外运处置压力；有助于推动建设、设计、施工、监理、检测和管理等各方在施工废弃物资源化利用环节形成统一技术接口和协同管理机制；有助于为水利工程绿色建造、生态保护和高质量发展提供技术支撑。

本文件不替代施工废弃物处置、固体废物管理、环境保护、水土保持、工程质量控制、安全生产和绿色施工等方面的法定要求，也不替代针对再生材料产品质量、生态修复工程应用和特定固体废弃物处置制定的专门标准。凡涉及上述内容时，应在执行本文件的同时，符合国家现行有关法律法规及相关标准的规定。

水利工程施工废弃物资源化利用技术指南

范围

本文件提供了水利工程施工废弃物资源化利用的基本规定，施工废弃物分类与资源化利用方案编制要求，施工废弃物收集、暂存与运输要求，施工废弃物加工处理与再生材料制备要求，施工废弃物资源化利用施工与质量控制要求，检验、验收与效果评价要求，环境保护与安全管理要求及台账、统计与资料管理要求等内容。

本文件适用于水利工程建设过程中产生的弃土、弃渣、废石、废旧混凝土、废砂浆、废砌体、废钢材、废木材、废包装材料及其他具备资源化利用条件的施工废弃物的技术管理与利用活动。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50164 混凝土质量控制标准

GB/T 1.1—2020 标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则

GB/T 14684 建设用砂

GB/T 14685 建设用卵石、碎石

GB/T 25176 混凝土和砂浆用再生细骨料

GB/T 25177 混凝土用再生粗骨料

GB/T 50081 混凝土物理力学性能试验方法标准

GB/T 50743 工程施工废弃物再生利用技术规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

水利工程施工废弃物 water conservancy construction waste

在水利工程施工活动中产生的，失去原直接使用价值或者在原工序中不再继续使用的土、石、混凝土、砂浆、砌体、金属、木材、包装物及其他固体废弃物。

资源化利用 resource utilization

对施工废弃物通过分类、分拣、加工、处理、再生或者回用等方式，使其重新转化为工程材料、回填材料、再生产品或者其他可利用资源的活动。

源头减量 source reduction

在施工组织、材料管理、工艺优化、周转利用和过程控制阶段，通过减少损耗、降低废弃物产生量和提高材料利用率实现废弃物减量的技术与管理活动。

分类收集 classified collection

按照废弃物性质、组成、污染程度、利用途径和处置要求，对施工废弃物分别进行识别、分拣、存放和收集的活动。

暂存 temporary storage

施工废弃物在转运、加工、利用或者处置前，在施工现场或者指定场所进行短期堆放、集中管理和状态控制的过程。

弃土弃渣 excavated soil and spoil

在水利工程开挖、清基、基坑施工、隧洞开挖、边坡整治和场地平整过程中产生的土体、石渣、混合渣料及其类似物。

再生骨料 recycled aggregate

由废旧混凝土、废砂浆、废砌体或者其他无污染矿物性废弃物经破碎、筛分、整形和必要处理后形成的，可用于配制混凝土、砂浆、回填料或者基层材料的再生颗粒材料。

就地利用 on-site reuse

施工废弃物经简单处理或者适度加工后，在同一工程施工现场或者相邻施工区内直接用于回填、填筑、整平、便道铺设、围堰填料或者其他工程用途的利用方式。

再生利用 recycling processing

施工废弃物经破碎、筛分、分选、清洗、整形、稳定化或者其他工艺处理后，转化为再生材料或者再生产品的加工利用方式。

利用性能 evaluation of reuse performance

施工废弃物或者再生材料在规定利用场景下所表现出的物理性能、力学性能、耐久性能、环境适应性和使用安全性。

污染性废弃物 contaminated construction waste

在施工过程中受到油污、化学品、有害浆液、危险物质或者其他污染物影响，不宜直接资源化利用的废弃物。

无害化处置 harmless disposal

对不具备资源化利用条件或者经评估不宜利用的施工废弃物，按照环境保护和安全要求进行安全处置、隔离或者规范消纳的活动。

综合利用率 comprehensive utilization rate

一定时期内施工废弃物资源化利用量占施工废弃物产生总量的百分比。

回收利用 recovery and reuse

对废钢材、废木材、废包装材料和其他可回收废弃物进行回收、修复、翻新、周转或者再加工后继续使用的活动。

资源化利用方案 resource utilization plan

针对施工废弃物种类、数量、性质、利用方向、加工工艺、质量控制、环境保护和运输组织等内容编制的专项技术与管理文件。

基本规定

一般要求

水利工程施工废弃物资源化利用应遵循减量优先、分类管理、因地制宜、技术可行、质量可控、环境友好和全过程追溯的原则。

施工废弃物资源化利用应纳入工程施工组织设计、绿色施工方案、环境保护方案和材料管理计划统筹实施，不得将资源化利用工作与施工组织、质量管理和环境保护工作割裂管理。

施工废弃物资源化利用应以保障工程质量、安全生产、生态环境保护和使用功能为前提，不得以资源化利用名义降低工程质量标准、转移环境风险或者规避废弃物规范处置责任。

施工废弃物应坚持先识别、后分类，先评估、后利用，先控制、后转运的管理要求；未经分类、未经评估或者未经确认具备利用条件的，不得直接用于工程实体、回填填筑、场地整治或者生态修复。

对具备资源化利用价值的施工废弃物，应优先实施就地利用、就近利用或者加工再利用；对不具备资源化利用条件的施工废弃物，应依法依规进行无害化处置。

施工废弃物资源化利用活动应实行全过程记录和闭环管理，相关分类、转运、加工、利用、检验、验收和处置资料应真实、完整、准确和可追溯。

施工废弃物资源化利用不得影响既有水工建筑物、临时工程、施工道路、弃渣场、排水系统、周边建（构）筑物和生态敏感区域安全。

管理职责要求

建设单位应组织建立施工废弃物资源化利用管理机制，明确资源化利用目标、管理要求和协同接口。

设计单位应结合工程总布置、土石方平衡、临时工程布置、材料利用条件和环境保护要求，提出施工废弃物减量化和资源化利用的设计建议。

施工单位应负责施工废弃物分类、收集、暂存、加工、利用、转运和台账管理的具体实施，并应对资源化利用过程中的质量、安全和环保负责。

监理单位应对施工废弃物资源化利用方案实施情况、利用过程控制、工程应用质量和环保措施落实情况进行监督。

检测单位承担再生材料或者利用材料检测任务时，应按照有关标准对其性能和适用性进行检验，并出具相应检测结果。

施工现场应明确废弃物资源化利用管理责任人，并应明确分类管理、质量控制、环保控制、运输管理和资料管理等岗位职责。

各参建单位不得相互转嫁施工废弃物管理责任，不得出现废弃物来源不清、去向不明、利用失控和责任缺位情形。

源头减量要求

施工单位应在施工准备阶段制定源头减量措施，并应将其纳入施工组织和材料计划管理。

源头减量应重点控制下列环节：

a）土石方开挖与平衡调配；

b）模板、脚手和临建设施周转利用；

c）混凝土、砂浆和砌体材料损耗控制；

d）钢材下料优化和余料回收；

e）包装材料减量与重复利用；

f）场内运输和装卸损耗控制；

g）拆除作业精细化控制。

土石方开挖应结合永久工程回填、场内平整、道路填筑、围堰利用和生态修复需求进行统筹平衡，不得无序开挖、无序弃置和重复倒运。

废旧混凝土、废砌体、废模板和废钢材拆除作业应根据后续利用要求采取定向拆除、分类拆除和分区堆放措施，不得混杂拆除后统一弃置。

施工过程中不得以便于现场清运为由，将可利用废弃物与污染性废弃物、有害废弃物和生活垃圾混合收集。

分类管理要求

施工废弃物应按照来源、组成、物理性质、污染风险和利用途径进行分类管理。

施工废弃物宜分为下列类别：

a）弃土弃渣类；

b）废石及可利用土石料类；

c）废旧混凝土、废砂浆和废砌体类；

d）废钢材和其他可回收金属类；

e）废木材、模板和包装材料类；

f）污染性废弃物类；

g）不具备资源化利用条件的其他废弃物类。

分类管理应与暂存场设置、运输路线、加工方式、利用场景和质量控制要求相对应。

分类标识应清晰、统一、醒目，并应与台账信息一致；无分类标识或者标识不清的，不得进入正式资源化利用流程。

对存在混杂、受污染、浸泡、油污附着或者化学污染风险的施工废弃物，应单独识别、单独堆放和单独评估，不得直接混入可资源化利用废弃物中。

资源化利用基本要求

施工废弃物资源化利用应根据废弃物性质、利用场景、加工条件、运输距离和环境约束综合确定利用方式。

资源化利用方式宜包括下列一种或者多种：

a）场内回填利用；

b）道路和施工便道填筑利用；

c）围堰、平台和临时场地整利用用；

d）再生骨料加工利用；

e）再生填料或者垫层材料利用；

f）生态修复材料利用；

g）金属材料回收利用；

h）木材和包装材料回收周转利用；

i）其他经论证可行的资源化利用方式。

施工废弃物资源化利用应优先选择技术成熟、质量可控、运输距离合理和环境影响较小的利用路径。

用于工程实体、结构性回填、垫层、基础处理和其他对性能要求较高部位的再生材料，应经性能检验和适用性验证合格后方可使用。

未经评估确认安全性、稳定性和环境适应性的施工废弃物，不得用于永久工程关键部位。

施工废弃物资源化利用不得影响工程抗渗、抗冲、抗冻、承载、稳定和耐久性能。

暂存与场地管理要求

施工废弃物暂存场应结合施工总平面布置、运输组织、环境保护和安全生产要求合理设置。

暂存场应满足分类堆放、标识清晰、排水通畅、防止混杂和便于装运要求。

对弃土弃渣、再生加工原料和可回收材料应分区堆放，不得混堆、乱堆和交叉污染。

对易产生扬尘、流失、渗滤或者滑塌风险的暂存料堆，应采取覆盖、围挡、排水、拦挡和边坡稳定措施。

对废钢材、废木材、包装材料和其他可回收物，应采取防雨、防散失、防火和防盗措施。

暂存场设置不得影响施工道路通行、排洪排水、边坡稳定和周边环境安全。

加工处理要求

施工废弃物加工处理应根据原料性质、再生产品类型和利用要求确定加工工艺。

加工处理宜包括破碎、筛分、分选、清洗、除杂、整形、稳定化和必要的级配调整等工序。

加工前应对原料来源、污染情况、含杂情况和利用目标进行确认；不符合加工条件的，不得进入资源化加工环节。

加工过程中应控制粒径组成、杂质含量、含泥量、含水率和其他关键性能指标，保证再生材料质量稳定。

加工设备布置应满足安全生产、扬尘控制、噪声控制、废水收集和物料分流要求。

加工过程中产生的二次废弃物应分类收集和规范处置，不得随意堆弃。

质量控制要求

施工废弃物资源化利用应建立全过程质量控制制度。

质量控制应覆盖废弃物识别、分类、收集、暂存、加工、成品检验、利用施工和成品验收全过程。

用于工程利用的再生材料应根据利用场景开展必要的性能检测。检测项目宜包括粒径级配、含泥量、压实性能、强度、吸水率、密度、耐久性和环境安全性等。

再生材料检测频次应与原料变异程度、加工批次和使用部位重要性相适应。

性能不满足设计要求或者专项利用要求的再生材料，不得用于对应工程部位。

资源化利用施工前应进行技术交底，并应明确利用范围、摊铺厚度、碾压要求、分层控制和验收标准。

资源化利用质量控制不得仅以“已消纳”替代“可利用”和“合格利用”。

环境保护要求

施工废弃物资源化利用应符合环境保护、水土保持和文明施工要求。

对暂存、装卸、破碎、筛分、运输和回填利用过程中产生的扬尘，应采取喷雾、覆盖、封闭、围挡或者其他抑尘措施。

对加工废水、场地冲洗水和雨污混流水，应采取收集、沉淀、回用或者规范排放措施，不得直接外排污染周边水体。

对产生噪声和振动的加工设备，应采取减振、隔声和作业时段控制措施。

对可能产生水土流失、坡面冲刷和滑塌风险的利用区域，应设置截排水、拦挡、压实和边坡防护措施。

受污染施工废弃物、危险废物和其他不具备资源化利用条件的废弃物，不得以资源化利用名义转移、掩埋或者混入一般施工废弃物中。

安全管理要求

施工废弃物资源化利用应与施工现场安全管理同步实施。

废弃物装卸、转运、破碎、筛分、堆放和回填作业应符合机械作业、临时用电、高边坡作业和交通组织安全要求。

加工场、暂存场和利用场地应设置安全标识、作业边界和必要的防护设施。

对高边坡弃渣利用、深基坑回填利用和临时平台填筑利用等高风险场景，应编制专项施工措施。

资源化利用作业不得破坏既有支护、临时设施、管线保护设施和安全防护设施。

运输管理要求

施工废弃物运输应结合来源、去向、运输距离、道路条件和环境敏感程度进行组织。

运输车辆应按分类运输要求实施专运或者分运，不得混装不同类别且利用要求不同的废弃物。

运输过程中应采取防遗撒、防扬尘、防滴漏和防混杂措施。

场内转运和场外转运应分别建立记录，明确装运时间、数量、类别、流向和责任人。

未经确认去向和利用路径的施工废弃物，不得擅自外运。

台账与信息管理要求

施工单位应建立施工废弃物资源化利用台账。

台账内容应至少包括废弃物来源、类别、数量、暂存位置、加工方式、利用部位、外运去向、检测结果和责任单位等信息。

台账信息应与现场实际、运输记录、检测记录和验收资料保持一致。

对重点利用批次、关键利用部位和外运利用废弃物，应建立可追溯记录。

台账资料不得虚报、漏报、瞒报和随意篡改。

效果评价要求

水利工程施工废弃物资源化利用应开展效果评价。

效果评价宜包括下列内容：

a）源头减量效果；

b）分类收集执行效果；

c）资源化利用量和综合利用率；

d）再生材料质量稳定性；

e）工程应用质量；

f）环境保护实施效果；

g）经济性和管理成效。

评价结果应作为优化施工废弃物资源化利用方案、完善分类管理和改进加工利用工艺的依据。

施工废弃物分类与资源化利用方案编制要求

一般规定

水利工程施工废弃物资源化利用前，应开展废弃物分类识别和资源化利用方案编制工作。

施工废弃物分类应以来源清楚、性质明确、用途可判、风险可控为原则，不得以混合堆置、事后粗分或者统一外运代替分类管理。

资源化利用方案应与工程施工组织设计、土石方平衡方案、材料供应计划、绿色施工方案、环境保护方案和水土保持措施相衔接。

施工废弃物分类和资源化利用方案编制应在施工准备阶段启动；对施工过程中新增废弃物类别、利用场景调整或者利用条件发生明显变化的，应及时补充或者修订。

资源化利用方案未经审查确认，不得大规模组织施工废弃物资源化利用作业。

分类识别要求

施工废弃物分类识别应依据废弃物来源、物质组成、粒径特征、污染状况、力学性质、环境风险和可利用方向进行。

分类识别前应调查下列内容：

a）废弃物产生工序；

b）废弃物预计产生量；

c）废弃物主要成分；

d）废弃物物理状态；

e）废弃物污染情况；

f）场内可利用部位；

g）场外消纳或者利用条件；

h）加工处理需求。

同一名称的施工废弃物在来源、组成、含杂量或者污染状况明显不同时，应分开识别、分开分类和分开管理，不得混并归类。

对开挖土、石渣、混合渣料、拆除混凝土块体、废砌体、废钢材、废木材和包装废弃物等，应按其主要性质分别识别，不得笼统归并为“建筑垃圾”或者“施工废料”。

对含油污、含化学浆液、受污染土体、受污染包装物和其他可能存在污染风险的废弃物，应优先识别其污染属性；污染属性不明的，不得直接列入资源化利用范围。

分类管理要求

施工废弃物分类管理宜按表1执行。表1给出了水利工程施工废弃物分类及主要资源化利用路径。

施工废弃物分类及主要资源化利用路径表

| 序号 | 废弃物类别 | 主要来源 | 主要资源化利用路径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弃土类 | 基坑开挖、清基、边坡整治、场地平整 | 回填利用、场地整平、生态修复覆土、便道填筑 |
| 2 | 弃渣及废石类 | 隧洞开挖、边坡开挖、料场剥离、基槽开挖 | 围堰填筑、施工道路基层、场地垫层、块石利用、再加工骨料 |
| 3 | 废旧混凝土类 | 拆模清理、结构拆除、试块废料、返工凿除 | 再生粗细骨料、垫层材料、回填料、非结构性再生制品 |
| 4 | 废砂浆和废砌体类 | 砌体拆除、抹面清理、返工剔除 | 再生填料、垫层料、再生骨料掺配料 |
| 5 | 废钢材类 | 钢筋下料余料、模板支架拆除、钢构件更换 | 回收再利用、加工周转、外售回收 |
| 6 | 废木材及模板类 | 模板拆除、包装拆解、临建设施拆除 | 周转复用、加工再利用、回收利用 |
| 7 | 包装材料类 | 水泥包装、设备包装、管材包装、材料运输包装 | 分类回收、再利用、专业回收处理 |
| 8 | 污染性废弃物类 | 含油施工、化学品接触、受污染场地施工 | 经评估后规范处置，不宜直接资源化利用 |

表1所列利用路径为常用利用方向。具体工程应用时，应结合废弃物性能、工程用途和环境条件进一步论证确定。

施工现场分类管理应做到“分类标识、分类堆放、分类转运、分类加工和分类利用”。

分类管理应结合现场平面布置设置专用堆放区、标识牌和管理台账，并应与运输路线和作业范围相协调。

可资源化利用废弃物与不可资源化利用废弃物、污染性废弃物和生活垃圾不得混合堆放。

对湿陷性较强、含泥量高、粒径级配明显不稳定或者含杂量高的废弃物，应在分类后单独评估，不得直接进入资源化利用工序。

可利用性评估要求

施工废弃物进入资源化利用前，应开展可利用性评估。

可利用性评估应根据废弃物类别和利用方向至少包括下列内容：

a）来源是否清楚；

b）组成是否稳定；

c）是否存在污染风险；

d）粒径和级配是否满足利用条件；

e）强度、压实性、吸水性和耐久性是否满足要求；

f）是否需要加工处理；

g）运输半径是否经济合理；

h）利用场景是否明确；

i）环境影响是否可控。

对弃土弃渣类废弃物，可利用性评估应重点分析土石料性质、粒径组成、含水率、可压实性、稳定性和适用部位。

对废旧混凝土、废砂浆和废砌体类废弃物，可利用性评估应重点分析强度基础、破碎加工可行性、杂质含量、再生骨料性能和适用范围。

对废钢材、废木材和包装类废弃物，可利用性评估应重点分析完整性、可修复性、可周转性和回收价值。

对存在污染风险、异味、渗滤、腐蚀或者不明来源的废弃物，应优先开展污染性识别；未完成风险识别的，不得纳入资源化利用清单。

可利用性评估结论应明确为“可直接利用”“加工后利用”“限制利用”或者“不宜资源化利用”。

利用方向确定要求

施工废弃物资源化利用方向应结合工程需求、材料性能、加工成本、运输距离和环境条件综合确定。

利用方向确定应遵循以下顺序原则：

a）优先场内直接利用；

b）其次场内加工后利用；

c）再次就近外部工程协同利用；

d）不具备利用条件时实施规范处置。

弃土弃渣类废弃物宜优先用于场内回填、道路填筑、场地整平、围堰填筑和生态修复。

废旧混凝土、废砌体和废砂浆类废弃物宜优先用于再生骨料制备、垫层料、非结构填料和经论证可行的再生制品。

废钢材、废木材和包装材料宜优先实施周转复用、加工再利用和分类回收。

对结构受力关键部位、抗渗要求较高部位、防冲要求较高部位和耐久性要求较高部位，不得使用未经验证的再生材料。

利用方向一经确定，应在资源化利用方案中明确利用部位、利用数量、质量控制要求和限制条件。

资源化利用方案编制要求

施工单位应根据施工废弃物调查、分类识别和可利用性评估结果编制资源化利用方案。

资源化利用方案应按工程实际分阶段或者分区域编制；大型工程、长线路工程或者施工区分散工程宜分标段、分工区或者分期编制。

资源化利用方案应具有针对性、可操作性和可检查性，不得以原则性描述替代具体控制要求。

对高边坡弃渣利用、大体量弃渣回填利用、再生骨料加工利用和生态修复利用等专项利用场景，应编制专项技术方案。

资源化利用方案应经施工单位技术负责人审核，并按项目管理要求报监理单位和建设单位审查确认。

资源化利用方案内容要求

资源化利用方案应至少包括下列内容：

a）工程概况；

b）施工废弃物来源、类别和预计产生量；

c）分类识别与可利用性评估结果；

d）资源化利用目标和综合利用率目标；

e）利用方式和利用路径；

f）利用部位和利用数量；

g）加工处理工艺和设备配置；

h）质量控制要求和检测要求；

i）环境保护和水土保持措施；

j）运输组织和暂存场布置；

k）安全管理措施；

l）台账管理要求；

m）异常情况处置要求；

n）阶段评价和动态调整要求。

对场内回填、道路填筑和围堰利用类方案，应明确填料来源、分层厚度、压实标准、边坡控制、排水措施和验收要求。

对再生骨料加工类方案，应明确原料种类、除杂要求、破碎筛分流程、级配控制、产品用途和检测项目。

对生态修复利用类方案，应明确利用区域、利用厚度、坡面稳定要求、覆土要求、植被恢复要求和环境风险控制要求。

对外运协同利用类方案，应明确接受单位、利用去向、运输条件、交接要求和闭环台账要求。

方案审查与确认要求

资源化利用方案实施前应进行审查确认。

审查内容应至少包括下列方面：

a）废弃物分类是否清晰；

b）利用方向是否合理；

c）利用场景是否明确；

d）加工工艺是否适用；

e）质量控制要求是否完整；

f）环境保护措施是否可行；

g）运输组织是否合理；

h）安全风险控制措施是否落实；

i）台账和追溯措施是否明确。

对涉及永久工程、重要临时工程和环境敏感区域的资源化利用方案，应重点审查其适用性、安全性和环境影响。

方案未经确认的，不得组织正式利用施工。

方案确认后，如废弃物类别、利用数量、利用部位、工艺路线或者环境条件发生明显变化，应重新审查或者补充确认。

样板先行与试验验证要求

对首次采用的资源化利用方式、首次使用的再生材料或者关键利用部位，应实行样板先行和试验验证。

样板试做应重点验证下列内容：

a）施工工艺适用性；

b）材料性能稳定性；

c）压实效果或者成型效果；

d）边坡稳定性；

e）排水效果；

f）环境保护措施有效性。

试验验证结果不满足要求时，不得扩大应用范围。

样板和试验验证资料应作为正式实施依据之一。

动态调整要求

资源化利用方案实施过程中，应根据废弃物实际产生情况、利用效果、环境响应、检测结果和施工组织变化情况进行动态调整。

出现下列情形之一时，应及时调整资源化利用方案：

a）废弃物类别或者数量与原预测明显不符；

b）再生材料性能不稳定；

c）利用部位条件发生变化；

d）环境保护措施效果不满足要求；

e）运输组织明显不适应；

f）综合利用率目标难以实现；

g）发生质量或者安全异常。

动态调整应明确调整原因、调整内容、调整责任人和实施时间，并应纳入台账管理。

调整后的方案内容涉及重要利用部位或者重大环境影响变化时，应重新审查确认。

施工废弃物收集、暂存与运输要求

一般规定

水利工程施工废弃物收集、暂存与运输应与施工组织、资源化利用方案、环境保护措施和安全管理要求相衔接，并应满足分类清晰、转运顺畅、堆放有序、利用可追溯和环境风险可控的要求。

施工废弃物收集、暂存与运输应遵循源头分类、分区管理、分类转运、及时清运和全过程控制的原则。

施工废弃物进入暂存或者运输环节前，应完成来源确认、类别识别和状态核查；来源不清、类别不明、状态异常或者存在污染风险的，不得直接转入资源化利用流程。

施工废弃物收集、暂存与运输不得影响施工道路通行、基坑边坡稳定、弃渣场安全、排洪排水功能、周边环境保护和既有设施安全。

施工废弃物收集、暂存与运输全过程应采取防混杂、防遗撒、防扬尘、防渗漏、防流失和防二次污染措施。

分类收集要求

施工废弃物应在产生源头实施分类收集，不得在大量混合堆放后再进行粗放分拣。

分类收集应按照本文件第5章确定的分类体系执行，并应与后续利用方向、加工方式和处置路径相对应。

同一作业面产生的弃土、弃渣、废旧混凝土、废钢材、废木材、包装材料和污染性废弃物应分别收集，不得混装、混运和混堆。

对可直接利用的土石料、块石、废旧混凝土块体和可回收金属材料，应优先在现场单独收集和单独存放，不得与杂填料和无利用价值废弃物混合。

对拆除产生的废旧混凝土、废砌体和废钢材，应结合拆除工艺同步实施分选收集，不得在拆除后统一掺混清运。

对含油污、含化学浆液、受污染土体、沾染危险物质包装物和其他污染性废弃物，应设置专门容器或者专区收集，不得进入一般施工废弃物暂存区。

分类收集容器、料斗、堆放区和转运点应设置明显标识，标识内容应至少包括废弃物类别、来源工序、利用属性和管理要求。

收集点设置要求

施工废弃物收集点应根据施工区域分布、废弃物产生量、运输组织和临时道路条件合理设置。

收集点设置应满足就近收集、便于装运、分类清楚和不影响主体施工要求。

基坑、洞口、边坡、施工道路、拌和区、钢筋加工区、模板加工区和拆除作业区等废弃物集中产生区域，应结合实际设置相应收集点。

收集点不得设置在排水沟、洪水通道、边坡失稳影响区、起重吊装危险区和交通冲突明显区域。

收集点应具备必要的围挡、排水、覆盖和防流失措施；对细颗粒弃料、易扬尘弃料和轻质包装废弃物，应加强围护和覆盖管理。

暂存场设置要求

施工废弃物暂存场应根据废弃物类别、产生量、利用方向、转运频次和环保要求统一规划设置。

暂存场选址应符合施工总平面布置、场内交通组织、环境保护和安全生产要求，并应避开下列区域：

a）行洪通道和低洼积水区；

b）边坡失稳敏感区；

c）地下管线集中区；

d）既有建（构）筑物保护区；

e）饮用水源保护敏感区；

f）生态敏感区和易产生二次污染区域。

暂存场应按废弃物类别分区设置，并应具备分类堆放、分区隔离、机械作业、运输进出和台账管理条件。

暂存场面积和容量应与工程施工强度、废弃物产生速率和利用消纳能力相匹配，不得因暂存能力不足造成现场混堆、乱堆和无序外运。

对用于后续加工的废旧混凝土、废砌体和废石料，应设置原料暂存区；对可直接利用的弃土弃渣，应设置待利用暂存区；对待检材料、待处理材料和不合格材料，应设置专门区域并分开管理。

对可回收钢材、木材和包装物，应设置防雨、防火、防散失和防盗措施。

暂存场防护要求

暂存场地基应稳定、平整和具备承载能力；对软弱地基、低洼地和易泥泞场地，应先进行处理后方可使用。

暂存场应设置完善的排水沟、截水沟、沉淀设施或者导排措施，防止雨水冲刷、积水浸泡和泥浆外流。

对易扬尘物料应采取覆盖、喷雾、围挡或者封闭措施。

对粒径较大的弃石、块石和废旧混凝土块体，应控制堆高和边坡坡度，防止滚落和坍塌。

对细颗粒弃土、粉状料和再生加工细料，应防止雨淋流失和风力扩散。

对污染性废弃物暂存区，应采取防渗、防漏、防扩散和隔离措施，不得与一般施工废弃物共用暂存设施。

暂存管理要求

暂存管理应实行分区、分层、分批和挂牌管理。

每一暂存区或者料堆应设置标识牌，标识内容宜包括废弃物名称、类别、来源、暂存日期、预计利用方向和责任人。

不同来源但拟用于相同场景的弃土弃渣，在合并暂存前应确认其性质相近、污染风险一致和利用条件一致；不满足条件的，不得混堆。

待检材料、已检合格材料、待处理材料和不合格材料应分区存放，不得混淆状态。

暂存时间应与资源化利用进度相协调；对长期积压、长期未利用或者状态明显变化的暂存废弃物，应重新评估其利用条件。

暂存期间发现污染、浸泡、明显分层、杂质增多、粒径变化或者其他影响利用性能的情况时，应及时处理并更新台账状态。

装卸作业要求

施工废弃物装卸应根据废弃物类型、含水状态、粒径特征和运输方式选择适宜机械设备和装卸方法。

装卸作业应避免抛撒、混杂、过度破碎和二次污染。

对块石、废旧混凝土块体和金属材料装卸时，应控制装卸高度和堆码稳定，防止撞击、飞落和局部坍塌。

对细料、湿料和粉料装卸时，应采取抑尘、防泥浆外溢和防路面污染措施。

对待加工再生原料装卸时，应尽量减少泥土、木屑、塑料和其他杂质混入。

装卸过程中不得将可资源化利用废弃物与不可利用废弃物混装混卸。

场内运输要求

施工废弃物场内运输应结合施工道路条件、运输距离、运输强度和利用去向合理组织。

场内运输路线应与主体施工运输路线、人员通行路线和危险作业区域分开或者错峰组织，减少交叉干扰。

运输车辆、皮带输送、装载设备或者其他转运设备应满足承载、密闭和防遗撒要求。

场内运输过程中应根据废弃物类别采取覆盖、限载、限速、车轮清洁和道路保洁措施。

运输弃土弃渣和细颗粒材料时，不得超高、超载和沿途遗撒。

场内运输至资源化利用点或者加工点后，应按规定办理交接并更新台账。

场外运输要求

需外运资源化利用的施工废弃物，应明确运输去向、接受单位、利用方式和交接要求。

场外运输前应核对废弃物类别、数量、状态和运输手续；去向不明或者接收条件不落实的，不得外运。

场外运输应符合有关道路运输、环保管理和城市管理要求。

对外运再生原料、再生材料和可回收物，应分类装运并建立交接记录。

场外运输途中不得随意倾倒、遗撒或者中途混装其他废弃物。

运输至场外利用点后，应取得接收确认信息并纳入台账管理。

运输车辆与设备要求

运输车辆和设备应与废弃物种类、粒径特征、运输距离和道路条件相适应。

运输细颗粒物料、粉状料和轻质包装物时，应采用密闭或者覆盖运输方式。

运输湿料、泥浆性弃料和含水量较高废弃物时，应防止滴漏和污染道路。

运输块状废弃物和金属废料时，应采取防滑移、防滚落和绑扎固定措施。

用于分类运输的车辆和容器应保持清洁；前一类废弃物残留可能影响后一类废弃物利用性能时，应清理后再使用。

环境保护要求

收集、暂存与运输过程中应落实扬尘控制、废水控制、噪声控制和场地保洁措施。

暂存场和运输道路应根据天气、料性和作业频次采取洒水抑尘、覆盖和清扫措施，但不得因过度洒水造成泥泞和污水外流。

暂存场渗滤水、冲洗水和雨污混流水应经收集处理后回用或者规范处置。

收集、暂存与运输作业不得污染河道、水沟、农田和周边敏感区域。

对风大、暴雨、持续降雨和极端天气条件下的细料堆放和运输作业，应采取加严管控措施或者暂停相应作业。

安全管理要求

收集、暂存与运输作业应符合施工现场安全管理要求。

暂存场边坡、堆体、平台、装卸口和转运道路应进行安全检查，发现滑塌、沉陷、侧翻风险或者道路失稳时，应立即处理。

装卸作业区、倒车作业区和机械交叉作业区应设置警示标识和必要的隔离措施。

夜间运输和夜间装卸作业应保证照明充足和交通引导有效。

对高边坡弃渣堆放、大体量料堆形成和雨季暂存管理，应加强边坡稳定和防洪安全控制。

记录与台账要求

收集、暂存与运输各环节应形成记录。

记录内容应至少包括废弃物来源、类别、数量、暂存位置、转运时间、运输方式、去向、接收单位和责任人。

暂存量、转运量和利用量之间应保持逻辑一致，不得出现账实不符、去向不明和数量长期悬空情形。

对重点利用批次、跨区域运输批次和外运协同利用批次，应建立单独台账。

台账信息应及时更新，不得事后集中补录关键流转信息。

施工废弃物加工处理与再生材料制备要求

一般规定

水利工程施工废弃物加工处理与再生材料制备应以满足利用场景要求、保证材料性能稳定、控制环境风险和提高资源化利用效率为目标。

施工废弃物加工处理应根据原料类别、污染状况、粒径组成、含杂情况、含水状态和目标产品用途选择适宜工艺，不得对不同性质废弃物不加区分地统一破碎、统一筛分和统一利用。

再生材料制备应坚持“先分选、后处理，先除杂、后加工，先检验、后利用”的原则。

进入加工处理环节的施工废弃物应完成来源确认、分类识别和可利用性评估；来源不清、性质不明、受污染或者不具备加工条件的，不得进入再生材料制备流程。

再生材料制备工艺应与工程用途相适应。用于回填、垫层、道路基层、围堰、场地整平、再生骨料和生态修复等不同利用场景的材料，其加工深度、粒径控制、除杂要求和质量控制要求应分别确定。

加工处理过程中不得将污染性废弃物、有害废弃物、生活垃圾和其他不适宜资源化利用废弃物混入可再生利用原料中。

再生材料制备完成后，应按用途分类堆放、分类标识和分类检验，不得以“加工完成”代替“合格可用”。

加工处理工艺确定要求

施工废弃物加工处理工艺应根据原料性质和目标产品要求综合确定。

工艺确定时应至少考虑下列因素：

a）原料粒径范围；

b）原料强度和脆性特征；

c）泥土、钢筋、木屑、塑料和其他杂质含量；

d）原料含水率；

e）目标产品粒径级配要求；

f）目标产品强度和压实性能要求；

g）场内设备条件和运输条件；

h）环保控制要求。

弃土弃渣类废弃物宜根据其粒径组成和含水状态确定是否采用筛分、掺配、稳定化、压实改良或者级配调整工艺。

废旧混凝土、废砌体和废砂浆类废弃物宜根据再生骨料用途确定是否采用破碎、除钢、筛分、整形、清洗和分级工艺。

废钢材、废木材和包装材料类废弃物宜根据其完整性和再利用条件确定是否采用修整、拆解、切割、分拣、打包或者翻新工艺。

对需用于永久工程或者重要临时工程的再生材料，其加工工艺不得低于满足相应性能要求所需的最低控制标准。

原料预处理要求

施工废弃物进入正式加工工序前，应进行预处理。

原料预处理应至少包括下列内容：

a）人工或者机械分拣；

b）剔除大块异物；

c）清除钢筋、木材、塑料和包装杂物；

d）初步分级；

e）必要的破碎或者松散处理；

f）含水状态检查。

弃土弃渣中混有树根、草皮、垃圾、塑料和其他明显杂物时，应在预处理阶段清除。

废旧混凝土和废砌体预处理时，应尽可能剔除附着钢筋、木模板、保温材料、油污和其他影响再生骨料质量的杂质。

对大块废旧混凝土、块石和废砌体，应根据设备进料要求进行预破碎或者分段处理，不得强行进料造成设备损坏和粒径失控。

原料预处理后，应按不同加工用途分别堆放，不得重新混堆。

破碎处理要求

采用破碎工艺加工施工废弃物时，应根据原料类别、目标粒径和成品用途合理选择一级破碎、二级破碎或者多级破碎工艺。

破碎设备应与原料硬度、块度和含杂情况相适应，不得使用明显不匹配设备进行长时间超负荷破碎作业。

破碎作业应控制进料粒径、进料均匀性和出料粒径，防止堵塞、过粉碎和粒径级配严重失衡。

废旧混凝土和废砌体破碎时，应尽量减少过量针片状颗粒和粉料产生。

破碎过程中应设置除铁、分拣或者人工剔除工序，防止钢筋和金属杂物进入后续工序。

对需制备再生骨料的废旧混凝土，应根据用途控制破碎级数和整形工艺，不得仅通过粗放破碎直接替代合格骨料制备。

破碎设备检修、刀头更换、衬板更换和参数调整后，应重新检查产品粒径和级配稳定性。

筛分与分级要求

施工废弃物经破碎或者原状筛分后，应按目标利用场景进行筛分和分级。

筛分设备的筛孔规格、筛分级数和筛分效率应满足产品粒径控制要求。

弃土弃渣用于回填、道路基层、围堰或者垫层时，应根据利用要求控制粗细颗粒比例和最大粒径。

再生骨料制备时，应根据粗骨料、细骨料或者混合级配料用途进行分级，不得不同粒径产品混合堆放后不加区分使用。

筛分后超粒径、欠粒径和粉料应分别处置；具备利用条件的，可按方案要求回用于其他利用场景。

筛分过程中发现泥团、轻质杂物、木屑、塑料和钢屑混入严重时，应暂停正常出料并进行除杂处理。

除杂与分选要求

再生材料制备应根据原料特性设置除杂和分选工序。

除杂对象宜包括钢筋、铁件、木材、塑料、橡胶、布条、包装物、草根、生活垃圾和其他非目标组分。

对废旧混凝土、废砌体和废砂浆类原料，应重点控制木屑、轻质杂物和钢筋残留。

对弃土弃渣类原料，应重点控制草皮、树根、有机杂质和生活垃圾混入。

除杂方式可采用人工分拣、磁选、风选、筛分分选、水洗分选或者其他适宜工艺。

除杂后残余杂质含量应满足拟定利用场景要求；不满足要求的，不得进入下一利用工序。

清洗与含水率控制要求

对需控制泥粉含量、可溶性附着物或者表面污染的再生原料，可采用清洗工艺。

清洗工艺应根据原料种类、污染程度和目标产品用途确定，不得因盲目清洗造成大量废水产生和细颗粒无序流失。

清洗后的废水应收集、沉淀、回用或者规范处理，不得直接外排。

再生材料制备过程中应根据利用要求控制含水率；含水率明显偏高影响运输、摊铺、压实或者拌和质量时，应采取晾晒、脱水、掺配或者其他调节措施。

对用于压实填筑和回填利用的材料，应在施工前复核其含水状态，不得将明显过湿或者过干的材料直接用于正式施工。

级配调整与改良处理要求

当施工废弃物原始级配、强度或者稳定性不能满足利用要求时，应进行级配调整或者改良处理。

级配调整应根据目标利用场景确定，不得仅通过任意掺混达到表观均匀而忽视压实性、稳定性和渗透性要求。

对弃土弃渣类材料，可根据需要采用掺配块石、砂砾料、细料或者其他适宜材料的方式进行级配调整。

对细粒土比例过高、含水率波动大或者承载性能不足的材料，可按设计和方案要求采用稳定化处理、改良处理或者掺料改性处理。

改良处理所用稳定剂、掺合料和改性材料应与原料性质和工程用途相适应，并应经试验验证。

级配调整和改良处理后，应进行必要的性能检测；检测结果不满足要求的，不得正式应用。

再生骨料制备要求

废旧混凝土、废砌体和其他无污染矿物性废弃物制备再生骨料时，应按照原料分选、破碎、除杂、筛分、整形和必要清洗的顺序组织实施。

再生骨料制备应根据用途分别控制粗骨料、细骨料和混合骨料质量，不得以低品质混合料统称再生骨料投入使用。

再生骨料制备用原料应来源稳定、污染可控；混有明显木屑、塑料、保温层、沥青层或者受污染块体的，不得直接制备再生骨料。

再生骨料的粒径、级配、杂质含量、含泥量、吸水率、压碎指标和其他关键性能应满足相应用途要求。

用于混凝土、砂浆和其他有明确性能要求场景的再生骨料，应按有关标准进行检验和适用性验证后方可使用。

再生骨料制备过程中产生的再生粉料、筛下细料和杂质，应按资源化利用方案分别处置，不得随意堆弃。

再生填料和回填材料制备要求

用于基坑回填、沟槽回填、场地整平、道路垫层和围堰填筑的再生填料，应根据使用部位要求控制粒径级配、压实性能、含水率和杂质含量。

再生填料制备应避免含有尖锐大块、腐殖质、生活垃圾、金属尖刺和其他影响压实或施工安全的杂质。

用于压实填筑的材料应经试验确定压实特性和适宜含水率范围。

用于围堰、施工平台和临时道路的再生填料，应满足稳定性、排水性和施工通行要求。

用于永久工程回填或者重要临时工程回填的再生填料，应根据设计要求进行专项验证。

再生材料质量控制要求

再生材料制备应建立出厂前或者出场前质量控制制度。

质量控制项目应根据再生材料用途确定，宜包括下列内容：

a）粒径级配；

b）含泥量；

c）杂质含量；

d）含水率；

e）压实性能；

f）压碎指标或者强度指标；

g）吸水率；

h）环境安全性；

i）其他专项性能指标。

再生材料质量检验频次应与原料波动程度、加工批次和使用部位重要性相适应。

再生材料质量状态应分类标识为“待检”“合格”“限制利用”或者“不合格”。

不合格再生材料不得进入正式利用部位；经处理后可重新检验的，应重新检验确认。

加工场设置与运行要求

加工场布置应满足原料进场、分拣、破碎、筛分、成品堆放、废料清运、废水处理和安全通行要求。

加工场宜设置原料区、加工区、成品区、待检区、不合格品区和废弃物暂存区，并应有明显分区标识。

加工场地基应稳定、平整和具备承载力；地面宜采取硬化、防渗和排水措施。

加工场运行过程中应加强扬尘、噪声、废水和振动控制，不得对周边环境造成明显不利影响。

加工场设备运行应有专人负责，运行参数、维修状态和产量质量情况应形成记录。

加工过程环境保护要求

破碎、筛分、分选和装运作业应采取抑尘措施。

清洗废水、场地冲洗水和沉淀污泥应分类管理，不得无组织排放。

加工过程中产生的轻质杂物、废钢筋、木屑、塑料和筛下废料应分类收集和分类处置。

对靠近居民区、学校、医院、水源保护区和生态敏感区设置的加工场，应采取更严格的环保控制措施。

加工过程安全管理要求

加工处理作业应符合机械设备、临时用电、吊装作业、运输组织和场地安全管理要求。

破碎机、筛分机、传送带、磁选设备和装载设备等机械周边应设置安全防护和警示标识。

检修、清堵、换件和清理作业前，应停机断电并采取防误启动措施。

料堆边坡、设备平台、传送带下方和车辆倒运区应加强巡视检查，防止坍塌、坠落、卷入和碰撞事故。

记录与台账要求

加工处理与再生材料制备过程应形成完整记录。

记录内容应至少包括原料来源、加工批次、加工工艺、设备运行、产出类别、产出数量、检测结果、不合格处置和去向信息。

原料台账、加工台账、成品台账和利用台账之间应保持逻辑对应，不得出现原料去向不明、成品来源不清和数量长期不闭合的情况。

对用于重点工程部位和永久工程部位的再生材料，应建立批次追溯信息。

施工废弃物资源化利用施工与质量控制要求

一般规定

施工废弃物资源化利用施工应根据资源化利用方案、材料性能、利用部位条件和施工组织要求实施。

资源化利用施工应以满足工程功能、结构稳定、环境保护和施工安全要求为前提，不得将未经检验或者不适配的再生材料直接用于工程部位。

资源化利用施工应遵循“先试验、后应用，先样板、后展开，分层实施、过程受控，检测跟进、质量闭环”的原则。

施工单位应根据不同利用场景制定相应施工工艺和质量控制措施，不得以统一摊铺、统一碾压或者统一填筑方式代替差异化施工控制。

对用于永久工程、重要临时工程、环境敏感区域和水工结构周边的再生材料，应提高施工控制和质量检验要求。

利用前准备要求

施工废弃物资源化利用施工前，应完成下列准备工作：

a）核对资源化利用方案和利用部位；

b）确认再生材料类别、批次、数量和质量状态；

c）核对施工机械、运输设备、摊铺设备和碾压设备状态；

d）检查基底条件、排水条件和作业面状态；

e）完成技术交底和安全交底；

f）按要求完成样板施工或者试验段施工。

利用施工前应对拟使用材料进行复核，复核内容宜包括粒径级配、含水率、杂质含量和外观状态。

待利用材料出现受潮失稳、明显离析、二次污染、粒径变化或者与原检验状态不符时，应重新评估和重新检验。

利用施工前应对基底进行检查。基底承载、平整、排水和稳定条件不满足要求的，不得直接铺填再生材料。

场内回填利用要求

弃土弃渣和再生填料用于场内回填时，应根据回填部位功能要求控制粒径、级配、含水率和压实度。

回填前应清理基底杂物、积水、淤泥和松散土层；基底不稳定时，应先采取换填、整平、压实或者加固措施。

回填应分层摊铺、分层整平和分层压实，不得一次性厚层回填或者局部堆填后简单推平。

每层铺填厚度应与材料粒径、压实机械类型和压实标准相适应；铺填厚度过大影响压实质量时，应减少单层厚度。

回填料中不得混入树根、生活垃圾、塑料、木块、腐殖质和其他影响回填质量的杂质。

靠近结构物、管线、止水设施和防渗设施的回填部位，应使用满足细部施工要求的材料，并采取轻型机械或者人工配合施工，不得强行机械碾压造成附属结构损伤。

回填完成后，应按规定进行压实质量、沉降稳定和表面整平检查。

道路、便道和场地整平利用要求

施工废弃物用于施工道路、便道、施工平台和场地整平时，应满足承载、排水、稳定和通行安全要求。

用于道路和便道基层的弃渣、废石或者再生骨料，应控制最大粒径、级配连续性和杂质含量。

道路和便道填筑应分层施工、分层压实，并应结合坡度和排水要求设置横坡、边沟或者截排水设施。

用于机械作业平台和临时堆载平台的再生材料，应优先选择颗粒稳定、承载性能较好和浸水稳定性较高的材料。

雨季和高含水条件下进行道路和场地整利用施工时，应加强含水率控制和排水控制；明显泥泞失稳的材料不得继续铺用。

对存在交通荷载频繁变化或者重型机械集中通行的施工道路，应加强压实质量控制和维护检查。

围堰、施工平台和临时工程利用要求

施工废弃物用于围堰、导流堤、施工平台和其他临时工程时，应满足相应稳定性、抗冲性和施工安全要求。

围堰和施工平台利用材料应结合水流条件、浸水条件、荷载条件和拆除条件确定，不得将明显风化、遇水崩解或者杂质过多的材料用于关键部位。

围堰填筑宜采用粒径相对稳定、压实性能较好和抗冲刷能力较强的弃石、块石或者级配合理的弃渣材料。

围堰迎水面、平台边缘和冲刷敏感部位宜采取块石护面、反滤层、压脚加固或者其他防护措施。

临时工程利用施工废弃物时，应考虑拆除后的再次利用和规范清理要求，不得形成新的难处理废弃物积存。

再生骨料与再生材料工程应用要求

再生骨料、再生填料和其他再生材料用于工程时，应与其性能等级和适用场景相匹配。

再生骨料用于非结构性混凝土、垫层、基层、回填和其他非关键承载部位时，应符合相应产品标准和设计要求。

再生材料用于永久工程部位时，应经专项试验验证和应用论证；未经验证，不得直接推广使用。

再生材料在拌和、运输、铺设、压实和养护过程中，应防止离析、污染和性能衰减。

对吸水率较高、含泥量敏感或者级配稳定性较差的再生骨料，应在使用前采取预湿、复筛、掺配或者其他控制措施。

再生材料应用过程中，应同步开展现场抽检和工程性能验证。

生态修复和场地恢复利用要求

施工废弃物用于边坡整治、弃渣场整形、覆土恢复和生态修复时，应满足稳定性、环境安全性和植被恢复要求。

用于生态修复的弃土弃渣和筛下细料，应控制有害杂质、尖锐块体和不适宜植物生长组分含量。

边坡修复利用应结合坡率、坡高、排水条件和地表防护要求实施，不得仅采用简单堆置代替工程整治。

用于表层覆土和种植基底的材料，应满足厚度、细料比例和植物生长适应性要求。

生态修复利用不得将可能造成渗滤污染、异味污染和长期稳定性不足的废弃物直接铺设于生态敏感区域。

施工过程质量控制要求

资源化利用施工应设置关键质量控制点。

质量控制点宜包括下列内容：

a）材料进场复核；

b）基底处理；

c）分层厚度控制；

d）含水率控制；

e）碾压遍数控制；

f）压实质量检测；

g）边坡稳定检查；

h）排水设施检查；

i）利用范围和用量控制；

j）成品保护。

对回填、填筑和道路利用工程，应按施工层次逐层检查，不得在未检验上层施工质量的情况下继续上覆施工。

对利用施工中出现离析、翻浆、沉陷、边坡局部失稳、杂质集中或者渗水异常的，应立即分析原因并整改。

质量问题未整改完成前，不得进入后续关键工序或者交付使用。

样板段与试验段要求

对首次采用的利用材料、首次采用的施工工艺和重要利用部位，应先行施工样板段或者试验段。

样板段或者试验段应验证下列内容：

a）材料适应性；

b）铺填厚度合理性；

c）机械配置适应性；

d）压实效果；

e）边坡和表面稳定性；

f）排水效果；

g）环保措施实施效果。

样板段或者试验段经验证不满足要求时，不得大面积推广应用。

样板段或者试验段资料应作为正式施工控制依据。

检验、验收与效果评价要求

一般规定

施工废弃物资源化利用工程应实施全过程检验和分阶段验收。

检验和验收应以利用方案、施工记录、检测结果、现场实体质量和环境保护落实情况为依据。

未经检验或者检验不合格的再生材料，不得用于相应利用部位。

未经验收或者验收不合格的资源化利用工程，不得作为完成利用量计入综合利用率。

检验要求

施工废弃物资源化利用前，应根据材料用途开展必要检验。

检验项目应根据利用场景确定，宜包括下列一种或者多种：

a）粒径级配；

b）含泥量；

c）杂质含量；

d）含水率；

e）压实性能；

f）承载性能；

g）强度；

h）吸水率；

i）耐久性；

j）环境安全性。

对用于回填、道路、围堰和平台填筑的材料，应重点检验级配、压实性能和稳定性。

对用于再生骨料制备和再生制品生产的原料，应重点检验杂质含量、粒径特征和来源稳定性。

对用于生态修复和覆土恢复的材料，应重点检验杂质、有害组分和适生性相关指标。

检验频次应与原料来源、加工批次、利用数量和部位重要性相适应。

过程验收要求

资源化利用施工过程应进行分阶段验收。

过程验收内容应至少包括：

a）材料来源与类别；

b）利用部位和数量；

c）施工工艺执行情况；

d）分层厚度和压实情况；

e）边坡和排水措施；

f）环保措施落实情况；

g）台账和记录完整性。

对隐蔽性利用部位，应在覆盖前完成验收。

过程验收不合格的，应整改后重新验收。

竣工或者阶段性验收要求

施工废弃物资源化利用完成后，应按利用部位和利用类型进行阶段性验收或者竣工验收。

验收应结合下列资料进行：

a）资源化利用方案；

b）材料检验资料；

c）施工记录；

d）检测报告；

e）隐蔽验收资料；

f）台账资料；

g）环保监测和整改资料；

h）现场实体检查结果。

对永久工程利用部位、重要临时工程利用部位和环境敏感区利用部位，应提高验收要求。

验收不合格的，不得计入正式资源化利用成果。

效果评价要求

施工废弃物资源化利用应开展效果评价。

效果评价内容宜包括下列内容：

a）源头减量效果；

b）分类收集执行情况；

c）资源化利用数量与综合利用率；

d）再生材料质量稳定性；

e）利用部位实体质量；

f）环境保护实施效果；

g）经济性和管理效益。

对出现重复返修、沉降异常、边坡变形、杂质超标、污染投诉或者环境风险事件的利用部位，应开展专项复核评价。

效果评价结论应作为后续优化废弃物分类、加工工艺、利用路径和管理制度的依据。

环境保护与安全管理要求

一般规定

施工废弃物资源化利用全过程应满足环境保护、水土保持和安全生产要求。

环境保护和安全管理应覆盖收集、暂存、加工、运输、利用施工和后期维护全过程。

施工单位应结合资源化利用活动的规模、场地条件和环境敏感程度制定专项环保和安全措施。

扬尘与噪声控制要求

破碎、筛分、分选、装卸、运输和填筑施工过程中应采取抑尘措施。

对易扬尘料堆、运输道路和加工点，应采取覆盖、围挡、喷雾或者硬化措施。

加工设备和运输作业产生的噪声应控制在有关要求范围内；必要时应采取隔声、减振和限时作业措施。

靠近居民区、学校、医院和其他敏感目标区域施工时，应采取更严格的扬尘和噪声控制措施。

水环境保护要求

加工废水、冲洗废水、场地初期雨水和渗滤水应分类收集、沉淀和回用或者规范处理。

不得将含泥废水、加工废水和场地冲洗水未经处理直接排入河道、水沟或者农田。

对靠近水体、行洪通道和饮用水源保护区的暂存场、加工场和利用场地，应加强截排水和防渗控制。

水土保持与边坡稳定要求

弃土弃渣暂存、边坡利用和弃渣场整形利用应采取水土保持措施。

临时堆体、利用边坡和弃渣场边坡应结合坡率、料性和排水条件设置拦挡、截排水和坡面防护措施。

雨季、高边坡和高填方利用区域应加强巡查，发现冲刷、裂缝、沉陷和滑塌征兆时，应及时处置。

安全生产要求

施工废弃物资源化利用作业应纳入施工现场安全管理体系。

破碎设备、筛分设备、装载设备、运输车辆和压实机械应由经培训合格人员操作。

高边坡堆放、装卸口作业、机械倒车区和临边临水利用施工区应设置安全警示和必要的防护设施。

对围堰填筑、深基坑回填和平台填筑等高风险作业，应制定专项安全措施。

未经安全检查确认的设备、道路、平台和临时堆体，不得投入正式作业。

异常情况处置要求

资源化利用过程中出现下列情形之一时，应立即处置：

a）料堆滑塌或者边坡失稳；

b）运输道路中断或者车辆遗撒严重；

c）扬尘失控；

d）废水外流；

e）利用材料质量异常；

f）利用部位沉陷、松散或者开裂；

g）周边环境投诉或者监测异常。

异常处置应按照“先控制、后分析、再整改”的原则实施。

对影响工程质量、施工安全和环境安全的异常，不得在未整改闭合前继续扩大利用范围。

台账、统计与资料管理要求

一般规定

施工废弃物资源化利用应建立全过程台账和统计制度。

台账、统计和资料管理应做到来源清楚、去向明确、数据一致、责任明确和可追溯。

施工单位应指定专人负责施工废弃物资源化利用资料管理。

台账管理要求

施工废弃物资源化利用台账应至少包括下列内容：

a）废弃物类别；

b）来源工序或者来源部位；

c）预计产生量和实际产生量；

d）暂存位置；

e）加工处理批次；

f）利用去向和利用部位；

g）利用数量；

h）外运去向；

i）检验结果；

j）验收结果；

k）责任单位和责任人。

台账应分阶段、分区域和分批次更新，不得长期滞后记录。

台账中产生量、加工量、利用量、外运量和剩余量之间应保持逻辑一致，不得出现长期不平衡状态。

统计分析要求

施工单位应定期对施工废弃物产生、利用和处置情况进行统计分析。

统计分析内容宜包括下列内容：

a）废弃物分类产生量；

b）场内利用量；

c）加工再利用量；

d）外运利用量；

e）无害化处置量；

f）综合利用率；

g）主要利用方向分布；

h）资源化利用经济效益和环保效益。

统计周期可按月、季度和施工阶段划分。

统计分析结果应作为调整资源化利用方案和优化施工组织的依据。

资料归档要求

施工废弃物资源化利用资料应按工程、标段、工区、类别和阶段分类归档。

归档资料宜包括：

a）资源化利用方案和审批文件；

b）分类识别和可利用性评估资料；

c）材料检验和检测资料；

d）施工记录和运输记录；

e）过程验收和竣工验收资料；

f）环保和安全检查资料；

g）异常情况处理记录；

h）统计分析资料；

i）效果评价资料。

电子资料和纸质资料应建立对应关系，重要资料应长期保存。

附则

本文件用于指导水利工程施工废弃物资源化利用技术活动。

各单位可根据工程类别、施工区域条件、废弃物组成和管理要求，在不低于本文件要求的前提下，细化形成项目实施细则、作业指导书和检查验收表式。

本文件未规定的事项，应符合国家现行有关法律法规及相关标准的规定。