| ICS | 93.160 |
| --- | --- |
| CCS | XZBX. P 55 |

西安市质量与标准化协会团体标准

T/XZBX 0254—2026

水利工程基础截渗墙绿色建材应用

质量控制实施要点

Guidelines for quality control of green building materials application in cutoff walls of water conservancy engineering

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

西安市质量与标准化协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体要求	3

5  绿色建材选用、进场验收与试验验证	6

6  施工过程质量控制	10

7  质量检验与验收控制	14

8  资料管理与追溯	18

9  安全与环境保护要求	23

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市质量与标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：中国水利水电第十一工程局有限公司。

本文件主要起草人：麻文录。

引言

水利工程基础截渗墙是防渗体系的重要组成部分，广泛应用于水库大坝、堤防、水闸、泵站、渠系建筑物及其他水工建筑物基础防渗处理中。其主要功能是切断、延长或者削弱地下渗流通道，控制渗透坡降，降低渗流量，改善地基渗流状态，保障工程结构安全、运行安全和使用寿命。基础截渗墙施工质量直接关系工程防渗效果、地基稳定性及整体安全性能。随着水利工程绿色建造要求不断提高，绿色建材在基础截渗墙工程中的应用逐步增多，材料类型由传统水泥、黏土、膨润土等单一材料，延伸至低碳胶凝材料、工业固废基掺合料、再生资源材料、改性防渗材料及其他符合绿色发展要求的新型材料。绿色建材的合理应用，对于降低资源消耗、减少环境负荷、提升材料综合利用水平、促进工程建设方式转型具有重要意义。

基础截渗墙工程具有隐蔽性强、成墙过程连续性高、地下作业条件复杂、施工扰动敏感和质量风险不易即时显现等特点。绿色建材用于基础截渗墙后，虽然在节能降碳、资源循环利用、环境友好性等方面具有优势，但在工程适配性、原材料稳定性、配合比控制、浆液性能、墙体连续性、施工工艺匹配性和长期耐久性等方面，也对质量控制提出了更高要求。若材料选用不当、进场控制不严、配合比验证不足、施工过程控制不到位或者检测验收衔接不完善，可能导致槽壁失稳、浆液离析、墙体缺陷、渗透系数超限、强度不足、接头处理不良、耐久性下降等问题，进而影响截渗效果和工程安全。

当前，绿色建材在水利工程基础截渗墙中的应用实践不断增加，但不同地区、不同工程和不同参建单位在材料遴选、性能指标、进场验收、工艺适配、质量检验、过程控制和资料管理等方面做法不尽一致。部分工程存在绿色建材界定不清、适用条件分析不足、控制指标不统一、试验验证不充分、施工参数调整滞后、质量责任边界不明确以及全过程追溯链条不完整等情况。尤其是在采用掺工业副产物胶凝材料、低熟料胶凝体系、再生细料、复合改性浆液或者其他新型绿色材料时，若仍沿用传统材料控制思路，容易出现材料性能评价与工程应用脱节、施工控制参数失配和成墙质量波动等问题。因此，有必要结合水利工程基础截渗墙施工特点和绿色建材应用要求，对质量控制关键环节进行系统梳理，形成统一、明确、可操作的实施要求。

本文件的制定和实施，有助于推动水利工程基础截渗墙领域绿色建材应用由分散探索向规范应用转变，由经验控制向标准控制转变，由单环节管理向全过程管理转变；有助于提升绿色建材应用的工程适配性、施工稳定性和质量可控性；有助于促进节能降碳、资源综合利用和工程质量安全协同发展，为水利工程绿色建造和高质量发展提供技术支撑。

水利工程基础截渗墙绿色建材应用

质量控制实施要点

范围

本文件规定了水利工程基础截渗墙绿色建材应用的绿色建材选用、进场验收与试验验证发，施工过程质量控制，质量检验与验收控制，资料管理与追溯以及安全与环境保护要求等内容。

本文件适用于水库、水闸、泵站、堤防、渠系建筑物及其他水利工程基础截渗墙中绿色建材应用的质量控制。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1.1—2020 标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 19000 质量管理体系  基础和术语

SL 174—2014 水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范

SL 176 水利水电工程施工质量检验与评定规程

SL 223—2008 水利水电建设工程验收规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

基础截渗墙 foundation cut-off wall

沿水利工程基础、坝基、堤基或者建筑物底部设置，用于截断、延长或者削弱地下渗流通道，降低渗流量和渗透坡降的连续性地下防渗墙体。

绿色建材 green building material

在全生命周期内资源消耗较低、环境影响较小、品质可控，并满足工程适用性、安全性、耐久性和相关环保要求的建筑材料。

绿色建材应用 quality application of green building material

将符合绿色属性和工程性能要求的材料用于基础截渗墙工程，并通过选材、验证、施工和检验等措施实现预期防渗功能和质量目标的活动。

质量控制 quality control

为使绿色建材在基础截渗墙工程中的应用满足规定要求，对材料、设备、工艺、人员、环境、检测和资料等实施的计划、检查、验证、处置和改进活动。

配合比 mix proportion

基础截渗墙墙体材料或者浆液材料中各组成材料用量之间的比例关系。

试验验证 experimental verification

为判定绿色建材及其配合比、工艺参数和成墙效果是否满足工程要求而开展的室内试验、现场试拌、工艺试验或者试验段施工验证活动。

试验段 trial section

在正式施工前，选取具有代表性的工程区段，按照拟采用的绿色建材体系、施工设备和工艺参数进行试验性施工的区域。

成槽 trench forming

采用抓斗、铣槽机、冲击钻、液压抓斗或者其他成槽设备，在设计位置形成满足宽度、深度、垂直度和稳定性要求槽孔的施工过程。

槽壁稳定 trench wall stability

成槽过程中槽壁在泥浆、导墙、地层和施工参数共同作用下保持不坍塌、不缩颈、不局部失稳的状态。

墙体连续性 wall continuity

截渗墙在平面和深度方向上保持连续闭合或者连续延伸，且墙段之间连接可靠、无明显断墙、夹泥、漏接和贯通缺陷的特性。

成墙质量 wall quality

截渗墙施工完成后在几何尺寸、墙体完整性、强度、均匀性、渗透性能、接头质量和耐久性等方面满足设计和标准要求的状态。

总体要求

基本原则

绿色建材在基础截渗墙工程中的应用，应坚持安全可靠、质量优先、适用可行、绿色低碳、全过程控制和可追溯管理的原则。

绿色建材应用不得降低基础截渗墙的防渗性能、结构稳定性、施工可控性和耐久性要求。

绿色建材应用应以满足工程功能和质量目标为前提，不得以节能降碳、资源综合利用或者材料绿色属性替代必要的工程性能验证。

对涉及工程安全、运行安全和耐久性的关键部位、关键墙段和关键工序，绿色建材应用应实施重点控制。

绿色建材应用应与工程地质条件、水文地质条件、结构型式、施工工艺、施工设备和环境条件相匹配；不具备匹配条件的，不得盲目采用。

应用条件

绿色建材用于基础截渗墙工程前，应具备下列条件：

a）材料来源明确，质量证明文件齐全；

b）材料性能满足设计要求和相关标准要求；

c）材料适用性经试验验证或者工程验证确认；

d）施工工艺、设备能力和质量检验手段满足应用要求；

e）工程参与各方职责明确，质量控制措施落实。

对首次应用于本地区、本工程或者类似地层条件下的绿色建材，应进行专项技术论证。

对采用工业固废基胶凝材料、再生利用材料、复合掺合料体系或者其他性能敏感材料的，应重点核查材料稳定性、批次一致性和环境适应性。

对存在下列情形之一的绿色建材，不得用于基础截渗墙工程：

a）无质量证明文件、性能检测报告或者来源不明；

b）主要性能指标不满足设计或者标准要求；

c）试验验证结果不能证明其工程适用性；

d）批次波动明显且无法采取稳定化控制措施；

e）存在对地下水、周边土体或者生态环境造成不良影响的风险且未经论证确认。

质量控制对象

绿色建材应用质量控制对象应包括原材料、浆液材料、墙体材料、施工设备、施工工艺、成墙过程、检测结果和工程资料。

质量控制应覆盖下列阶段：

a）材料选用；

b）进场验收；

c）试验验证；

d）配合比确定；

e）施工实施；

f）质量检验；

g）验收评定；

h）资料归档与追溯管理。

质量控制应覆盖下列关键要素：

a）材料品种、规格、组成和批次；

b）浆液性能、拌合质量和稳定性；

c）成槽质量、清槽质量和槽壁稳定；

d）浇筑、置换、接头和墙段连续性；

e）墙体强度、均匀性、完整性和渗透性能；

f）施工记录、检测记录和验收资料的真实性、完整性和一致性。

参建各方职责

建设单位应组织明确绿色建材应用目标、质量要求和管理要求，并将其纳入工程质量管理体系。

建设单位应督促设计、施工、监理、检测和材料供应等单位建立绿色建材应用质量控制责任链。

设计单位应根据工程功能要求、地层条件、渗流控制要求和施工条件，明确绿色建材应用范围、性能指标和技术要求。

设计单位不得仅以绿色属性作为选材依据；对关键材料和关键参数，应提出明确控制要求。

施工单位应根据设计要求和本文件规定，编制绿色建材应用专项施工与质量控制方案，并组织实施。

施工单位应对原材料采购、进场验收、试验验证、施工控制、成品保护和资料管理负责。

监理单位应对绿色建材应用过程中的材料验收、试验验证、关键工序和质量检验实施监督。

检测机构应按规定开展材料性能检测、过程检测和成墙质量检测，不得出具虚假或者失实检测结论。

材料供应单位应保证供货材料与送检样品、质量证明文件和承诺指标一致，不得以次充好、以假充真或者擅自变更材料组成。

技术文件要求

绿色建材应用于基础截渗墙工程前，应形成下列技术文件：

a）绿色建材应用技术说明；

b）材料质量控制指标及检验要求；

c）专项施工与质量控制方案；

d）试验验证方案及报告；

e）必要的风险分析与应急处置措施。

技术文件应经规定程序审批后实施；未经审批，不得作为正式施工依据。

施工过程中确需调整材料体系、配合比或者施工参数的，应履行变更确认程序，并补充验证资料。

任何单位不得以会议口头意见、临时通知或者经验性判断替代正式技术文件。

风险控制要求

绿色建材应用前，应识别材料风险、工艺风险、环境风险和质量风险。

对下列风险应重点控制：

a）材料性能波动导致浆液不稳定；

b）材料与地层条件不适配导致槽壁失稳；

c）材料拌合不均导致墙体离析、夹泥或者强度不均；

d）接头施工控制不当导致墙体不连续；

e）材料收缩、泌水或者后期劣化导致防渗性能下降；

f）资料不完整导致质量不可追溯。

对识别出的重大风险，应制定专项控制措施和应急处置措施。

施工中发现绿色建材应用效果与试验验证结果明显不符时，应暂停相关施工，查明原因并采取措施后方可继续实施。

追溯管理要求

绿色建材应用应实行全过程追溯管理。

每批材料均应建立可追溯信息链，至少包括材料名称、规格型号、生产单位、批号、进场日期、检验状态、使用部位和检测结果。

每一墙段或者每一施工单元所使用的主要绿色建材，应能追溯至对应材料批次、配合比、施工记录和检验结果。

材料标识、试验编号、施工编号、墙段编号和检测编号应相互对应；信息不一致时，不得进行下一步验收确认。

绿色建材选用、进场验收与试验验证

一般规定

绿色建材选用、进场验收和试验验证应作为基础截渗墙工程质量控制的前置环节。

未经选材论证、未经验收合格或者未经试验验证确认的绿色建材，不得用于正式工程施工。

绿色建材选用应以工程功能要求和质量控制要求为依据，不得单纯以低成本、低碳标签或者资源化比例作为选用标准。

绿色建材的主要控制环节及控制重点见表1。表1给出了绿色建材应用前期质量控制的主要环节和控制重点。

绿色建材应用前期质量控制要点表

| 控制环节 | 控制重点 | 控制要求 |
| --- | --- | --- |
| 材料选用 | 工程适配性 | 应与地层条件、渗流条件、墙体型式和施工工艺相适应 |
| 材料选用 | 性能目标 | 应满足强度、渗透性、稳定性、和易性和耐久性要求 |
| 进场验收 | 文件核查 | 应核查质量证明文件、检测报告、批号和供货信息 |
| 进场验收 | 实物检查 | 应检查外观、包装、标识、数量和储存状态 |
| 进场验收 | 抽样检测 | 应按规定抽样复验关键性能指标 |
| 试验验证 | 室内试验 | 应验证配合比、浆液性能、凝结特性和强度渗透性能 |
| 试验验证 | 现场试验 | 应验证施工适应性、成槽匹配性和工艺可控性 |
| 试验验证 | 试验段 | 应验证成墙连续性、均匀性和实际防渗效果 |

绿色建材选用

选用原则

绿色建材选用应满足工程设计、防渗控制、施工实施和耐久运行要求。

绿色建材选用应综合考虑下列因素：

a）工程类别和基础截渗墙结构型式；

b）地层类别、颗粒组成和透水性；

c）地下水条件、渗透压力和水化学环境；

d）成槽设备能力和施工工艺特点；

e）材料供应稳定性和批次一致性；

f）施工环境温度、湿度和季节条件；

g）后续检测、验收和运行维护要求。

对塑性混凝土防渗墙、水泥土防渗墙和复合材料截渗墙，应分别确定与其相适应的绿色建材体系，不得混用不相容材料。

选用要求

用于基础截渗墙的绿色胶凝材料，应具有稳定的凝结性能、拌合性能、浆液稳定性和硬化后工程性能。

工业固废基材料、矿物掺合料和再生利用材料用于墙体材料或者浆液材料时，应控制其活性、细度、含水率、有害物质含量和稳定性。

对使用再生细料、尾矿粉、粉煤灰、矿渣粉、脱硫石膏、钢渣粉等材料的，应重点评价其对浆液流动性、泌水率、稳定性、凝结时间、强度发展和抗渗性能的影响。

对掺用外加剂、改性剂或者复合助剂的，应验证其与胶凝材料、膨润土、细骨料和地下水环境的相容性。

选用材料不得含有影响地下水环境、土体环境或者工程耐久性的有害成分；对可能释放有害物质的材料，应进行专项评价。

禁止性要求

不得选用已经受潮、结块、变质、污染或者超过合理使用期限的绿色建材。

不得选用未经质量稳定性验证的临时拼配材料或者来源不稳定的混合材料。

不得将未经处理且性能不可控的工业废弃物直接作为基础截渗墙主要材料使用。

进场验收

文件验收

绿色建材进场时，应核查下列文件：

a）产品合格证或者出厂质量证明文件；

b）生产批号、规格型号和生产日期信息；

c）性能检测报告或者型式检验报告；

d）绿色属性证明材料；

e）供货清单和运输单据；

f）必要时，环境安全性说明或者有害物质控制说明。

文件不齐全、内容不一致或者与实物不符的，不得办理进场验收。

同一名称材料但来源不同、厂家不同、批号不同或者组成不同的，应分别验收、分别存放、分别标识。

实物验收

实物验收应包括外观质量、包装状态、标识信息、运输状态和储存条件检查。

袋装材料应检查包装完整性和受潮情况；散装材料应检查仓储状态、混仓风险和污染情况。

液体材料、浆状材料或者外加剂类材料应检查容器密封状态、沉淀分层情况和有效期状态。

发现下列情形之一的，应判定为验收不合格：

a）标识缺失或者无法辨识；

b）包装破损严重或者混入杂质；

c）材料受潮结块、沉淀异常或者明显变质；

d）实际数量与供货信息差异明显且未经确认；

e）储运过程造成性能可能失效。

抽样复验

进场绿色建材应按规定进行抽样复验。

抽样应具有代表性；抽样方法、样品数量和送检要求应符合相应标准和工程要求。

进场复验项目应根据材料类型确定，宜包括下列内容：

a）胶凝材料：强度等级、细度、安定性、凝结时间等；

b）矿物掺合料：活性、细度、烧失量、含水率等；

c）膨润土类材料：膨胀性、造浆率、失水量和黏度等；

d）再生细料或者粉体材料：颗粒级配、细度模数、含泥量、含水率和杂质含量等；

e）外加剂：减水性、稳定性、含固量、pH值或者其他关键性能。

抽样复验结果不合格的材料，不得投入使用；经复验仍不合格的，应清退出场。

储存与标识

绿色建材经验收合格后，应分类堆放、分区储存并设置清晰标识。

不同品种、不同批次和不同状态材料不得混堆、混仓和混用。

对易受潮、易挥发、易沉淀、易污染或者对温度敏感的材料，应采取专门储存措施。

现场材料标识应至少包括材料名称、规格型号、生产厂家、批号、进场日期、检验状态和用途。

试验验证

一般要求

绿色建材正式应用前，应开展试验验证。

试验验证应包括室内试验、现场试拌、工艺试验和必要的试验段施工。

试验验证应围绕材料适用性、配合比合理性、施工可实施性和成墙质量可控性开展。

未完成试验验证或者验证结论不能证明满足工程要求的，不得投入正式施工。

室内试验验证

室内试验应根据墙体型式和材料体系确定验证指标。

室内试验宜包括下列内容：

a）浆液密度、黏度、流动度和泌水率；

b）凝结时间和稳定性；

c）试件抗压强度、抗折强度或者其他强度指标；

d）渗透系数或者抗渗性能；

e）收缩性、耐水性和必要的耐久性能；

f）材料相容性和批次稳定性。

试验配合比应覆盖设计目标值及其合理调整区间，不得仅以单组数据作为正式应用依据。

对含多种工业副产物或者再生材料的复合体系，应增加波动性验证。

现场试拌与工艺试验

室内验证合格后，应进行现场试拌或者工艺试验。

现场试拌应重点验证下列内容：

a）实际拌合设备适应性；

b）材料投料顺序和投料误差控制；

c）拌合时间和均匀性；

d）浆液流动性、稳定性和可泵性；

e）施工时效性和连续作业适配性。

工艺试验应重点验证下列内容：

a）成槽过程中泥浆与墙体材料体系的匹配性；

b）清槽效果；

c）导管灌注、置换和连续浇筑可控性；

d）接头衔接质量；

e）施工参数对成墙质量的影响。

试验段施工验证

对下列情形之一，应设置试验段：

a）首次采用的新型绿色建材体系；

b）主要原材料组成变化较大的复合体系；

c）工程地层复杂或者施工风险较高；

d）设计或者建设单位有明确要求。

试验段应具有代表性，能够反映正式施工条件。

试验段验证内容宜包括：

a）槽壁稳定性；

b）浆液制备与浇筑连续性；

c）墙体成型质量；

d）墙体强度和渗透性能；

e）接头质量和墙段连续性；

f）施工记录和质量追溯链条完整性。

试验段合格后，方可进行正式施工；试验段不合格时，应分析原因，调整材料体系、配合比或者工艺参数，并重新验证。

配合比初步确定

绿色建材体系经试验验证后，应形成正式施工前的推荐配合比。

配合比确定应以满足下列要求为依据：

a）墙体设计强度要求；

b）防渗性能要求；

c）施工和易性和连续浇筑要求；

d）地层适应性和槽壁稳定要求；

e）长期耐久性要求。

配合比确定后，不得擅自变更；确需调整的，应重新履行验证程序。

施工过程质量控制

一般规定

绿色建材用于基础截渗墙施工时，应对成槽、护壁、清槽、材料拌制、运输、灌注、接头处理、墙段衔接和成墙保护等全过程实施质量控制。

施工过程质量控制应以设计要求、经批准的施工方案、试验验证结论和正式确定的施工参数为依据。

施工过程中不得擅自改变绿色建材种类、主要材料来源、配合比、投料顺序、拌制时间、灌注工艺和关键设备配置。

施工过程质量控制应实行岗位责任制。各工序均应明确操作责任人、现场管理责任人和质量复核责任人。

绿色建材应用于正式施工前，应完成施工技术交底和质量控制交底；未完成交底的，不得施工。

对关键工序、关键时段和关键墙段，应实施旁站、复核或者加密检测。

施工准备控制

设备准备

成槽设备、起重设备、制浆设备、拌和设备、输送设备、灌注设备、测量设备和检测设备应满足施工能力和精度要求。

施工设备进场后应进行状态检查和试运行；设备状态不稳定、运行参数异常或者计量装置失准的，不得投入正式施工。

与绿色建材拌制和输送有关的计量装置应校核准确；投料计量误差超出控制要求时，应停止使用并调整。

场地准备

施工场地应满足材料堆放、设备运行、泥浆循环、废浆处理、样品留置和施工记录要求。

绿色建材存放区、拌制区和待用区应分区管理，并设置明显标识。

受潮敏感型材料、粉体材料和外加剂类材料应按规定采取防潮、防雨、防晒和防污染措施。

技术准备

正式施工前，应完成导墙、轴线、槽段划分、施工顺序和接头位置确认。

施工前应核对正式施工参数，包括槽段长度、墙厚、墙深、泥浆指标、配合比、拌制时间、灌注速度和接头处理要求。

首件施工前应对绿色建材应用的关键控制指标进行再次确认；确认结果不符合要求的，不得开工。

原材料和浆液制备控制

原材料使用控制

施工中使用的绿色建材应与经进场验收和试验验证合格的材料一致。

同一墙段或者同一施工单元内，不得随意更换主要胶凝材料、掺合料、细料来源或者外加剂类型。

原材料使用前应核查材料名称、批号、检验状态和使用期限；未经确认的材料不得投用。

不同批次材料连续使用时，应确认批次衔接对浆液性能和墙体性能无不利影响；必要时应增加过渡验证。

计量控制

各组成材料应按配合比要求准确计量。

粉体材料、液体材料、掺合料和外加剂的计量应分别控制；不得采用估算、目测或者经验投料代替计量投料。

因含水率变化、气温变化或者材料状态变化需要修正投料量时，应经技术确认后实施，并形成记录。

拌制控制

浆液或者墙体材料拌制应按规定投料顺序进行。

绿色建材体系中含有多组分材料时，应控制投料先后顺序和分散均匀性，防止团聚、离析、沉淀和局部失稳。

拌制时间应满足均匀性要求；拌制时间不足或者过长均不得使用。

每盘或者每批次拌合物应检测或者抽查其关键施工性能，必要时应进行连续监测。

浆液性能控制

施工中应控制浆液密度、黏度、流动性、泌水率、稳定性和必要的凝结时间指标。

浆液性能应与成槽方式、地层条件、导管灌注要求和墙体成型要求相适应。

浆液性能出现明显波动时，应立即分析原因，不得继续用于关键工序。

采用循环使用浆液时，应控制回收浆液处理质量；未经处理或者处理后指标不符合要求的，不得重复使用。

成槽与槽壁稳定控制

成槽控制

成槽施工应保证墙体轴线位置、墙厚、槽深、垂直度和槽段边界符合设计要求。

成槽顺序应与墙段布置、接头形式和设备能力相协调，不得因顺序不当影响槽壁稳定和墙段衔接质量。

施工中应及时测量槽深、槽宽和槽位偏差；偏差超限时，应及时纠正。

对复杂地层、孤石层、漂石层、强透水层和软弱夹层，应采取针对性成槽控制措施。

槽壁稳定控制

成槽过程中应根据地层条件和施工深度控制泥浆液面、泥浆性能和槽壁稳定状态。

使用绿色泥浆体系或者含绿色组分护壁浆液时，应验证其护壁性能和循环稳定性。

施工中发现塌槽、缩颈、掉块、槽壁局部失稳或者泥浆明显漏失时，应立即停止该槽段施工并采取处置措施。

处置完成前，不得继续下一道工序。

清槽与槽底控制

清槽应在成槽完成并确认槽壁基本稳定后实施。

清槽应控制槽底沉渣厚度、槽内泥浆性能和槽底平整状态，满足设计和施工要求。

采用绿色建材体系时，不得因材料流动性较好而降低清槽要求。

清槽完成后，应按规定检测槽深、沉渣厚度和泥浆指标；检测结果不合格的，不得进行灌注。

清槽至灌注开始间隔时间过长时，应复查槽底状态和泥浆指标；复查不合格的，应重新清槽。

灌注与成墙控制

一般要求

墙体材料灌注应连续进行。

灌注前应检查导管、料斗、输送泵、储料设备和计量装置状态。

墙体材料进入槽内前，应确认拌合物性能符合要求；不符合要求的，不得入槽。

导管灌注控制

导管埋置深度、导管提升速度和灌注连续性应满足工艺要求。

灌注过程中不得发生导管拔空、断流、堵管或者严重离析。

导管拆卸和提升应平稳进行，不得扰动已浇墙体和槽内稳定状态。

墙体连续性控制

灌注过程中应控制墙体上升速度、置换效果和材料均匀性，防止夹泥、断墙、蜂窝和局部薄弱带。

对塑性混凝土、水泥土或者其他低强度柔性墙体材料，应重点控制均匀性和连续性。

墙体材料性能波动明显、供料中断时间过长或者槽内异常明显时，应判定为连续性风险工况，并立即采取处置措施。

接头与墙段衔接控制

墙段接头施工应与墙体型式和施工顺序相匹配。

接头部位应清理干净，不得残留影响结合质量的泥皮、杂物、沉积物或者松散物质。

采用接头管、接头板、套接或者搭接工艺时，应按工艺要求控制位置、时间和拆除时机。

接头施工完成后，应核查接头完整性和衔接状态；存在明显缺陷的，应及时处理。

后续墙段施工不得破坏已成墙段边界和接头质量。

特殊气候和特殊工况控制

高温条件下施工时，应采取防止浆液失水过快、凝结过快和材料性能突变的措施。

低温条件下施工时，应采取防冻、防结块和防止强度发展异常的措施。

降雨、大风、洪水来临、场地积水或者供电不稳定等情况下，不得进行会显著影响成墙质量的关键工序施工。

在复杂地层、深厚覆盖层、高水头、强透水层或者临近既有建筑物条件下施工时，应提高监测频次并加强风险控制。

施工过程检测与记录

施工过程中应对原材料状态、浆液性能、成槽参数、清槽效果、灌注参数和接头质量进行记录。

施工记录应真实、连续、完整，不得后补、漏记或者篡改。

每一槽段或者每一墙段应形成独立施工记录，至少包括下列内容：

a）墙段编号、施工时间和施工部位；

b）主要材料名称、批次和用量；

c）浆液或者墙体材料主要性能指标；

d）成槽深度、槽宽、垂直度和沉渣厚度；

e）灌注起止时间、导管埋深和灌注量；

f）接头处理情况；

g）异常情况及处置结果。

对首件墙段、试验段、关键墙段和异常墙段，应增加影像记录。

异常情况处置

施工中出现材料异常、设备异常、槽壁异常、清槽异常、灌注中断、接头异常或者检测异常时，应立即处置。

异常处置应遵循“先停工控制、后分析原因、再制定措施、经确认后恢复”的原则。

对异常墙段，应单独标识、单独记录、单独复核。

对可能影响墙体连续性、防渗性能或者耐久性的异常，不得以局部修补记录替代系统质量评价。

异常处置完成后，应重新确认施工条件；未经确认，不得恢复正式施工。

质量检验与验收控制

一般规定

绿色建材应用于基础截渗墙工程后的质量检验与验收，应覆盖材料质量、过程质量和成墙质量。

质量检验应与施工过程同步开展，并与分部工程、单元工程和阶段验收相衔接。

检验项目、检验批划分、检验方法和判定标准，应符合设计要求、相关标准和本文件规定。

绿色建材应用的质量验收，不得仅以材料绿色属性证明文件代替工程质量检验结果。

未经验收合格的墙段，不得进入下一阶段覆盖、封闭或者后续结构施工。

材料质量检验

检验要求

绿色建材进场后应按规定进行见证取样或者抽样检验。

材料质量检验项目应与其在墙体材料体系中的作用相对应。

同一厂家、同一品种、同一规格、同一批次材料可划为一个检验批；批次条件不一致时，不得并批检验。

检验项目

绿色胶凝材料应重点检验强度、安定性、凝结时间和细度等指标。

掺合料和工业固废基材料应重点检验活性、细度、含水率、烧失量和有害成分限值等指标。

膨润土和护壁材料应重点检验造浆性能、失水量、膨胀性和稳定性等指标。

外加剂和改性剂应重点检验与主材体系的相容性和稳定性。

再生利用材料应重点检验颗粒组成、杂质含量、含泥量和稳定性。

判定要求

材料检验结果应满足设计和相应标准要求。

检验结果不合格的材料不得用于工程实体。

对复验仍不合格的材料，应清退出场，并查明原因。

过程质量检验

成槽质量检验

成槽质量检验应包括槽位、槽宽、槽深、垂直度和槽壁稳定性检查。

检验频次应满足施工控制要求；关键墙段和首件墙段应加密检验。

成槽参数超出允许偏差时，应进行纠偏或者返工处理。

清槽质量检验

清槽质量检验应包括槽底沉渣厚度、槽深复核和泥浆指标检查。

清槽质量不合格时，不得进行灌注。

浆液和拌合物质量检验

施工过程中应对浆液或者拌合物的密度、流动性、黏度、泌水率、稳定性和必要的凝结性能进行检验。

检验频次应根据材料稳定性、施工连续性和工程重要性确定；首批、换批、换仓、换配合比和异常工况时应增加检验。

施工性能指标不符合要求时，该批浆液或者拌合物不得入槽。

接头质量检验

接头质量检验应包括接头位置、接头清理状态、衔接完整性和必要的检测验证。

接头质量存在明显缺陷时，应采取补强、复做或者其他经论证的处理措施。

成墙质量检验

一般要求

成墙质量检验应根据墙体型式和工程要求，采用外观检查、资料核查、实体检测和必要的取芯或者专项检测方法进行。

成墙质量检验应重点关注墙体连续性、完整性、均匀性、强度和渗透性能。

检验项目

成墙质量检验项目宜包括下列内容：

a）墙体轴线和几何尺寸；

b）墙体连续性和完整性；

c）墙体强度或者等效强度指标；

d）墙体渗透系数或者抗渗性能；

e）接头质量；

f）必要的均匀性和耐久性指标。

对采用新型绿色建材体系的墙体，宜增加取芯、波速检测、钻孔检查或者其他专项检验。

检验频次

成墙质量检验频次应根据工程等级、墙体长度、墙段数量、地层复杂程度和绿色建材应用风险确定。

首件墙段、试验段、异常处置墙段和重要部位墙段应单独检验。

当检验结果离散性较大或者存在异常趋势时，应扩大检验范围。

检验结果判定

材料质量、过程质量和成墙质量均应符合设计要求和相应标准要求，方可判定为合格。

任一关键控制指标不符合要求时，应判定该检验批或者相应墙段为不合格。

检验结果接近控制边界值时，应进行复核或者补充检测。

对采用绿色建材的基础截渗墙，不得以单项材料检验合格替代整体成墙质量合格判定。

验收控制

验收条件

基础截渗墙工程进行质量验收前，应具备下列条件：

a）材料检验资料齐全且结论明确；

b）试验验证资料完整；

c）施工过程记录完整；

d）成墙质量检测结果齐全；

e）异常情况处置记录完整；

f）验收资料经整理并可追溯。

上述条件不具备时，不得组织正式验收。

验收资料

验收资料应至少包括下列内容：

a）设计文件和设计变更文件；

b）材料质量证明文件和进场检验资料；

c）试验验证报告和试验段总结；

d）正式施工配合比和变更记录；

e）施工原始记录和质量检查记录；

f）成墙检测报告；

g）异常情况处置资料；

h）质量评定资料。

验收资料内容应真实、完整、一致，不得缺项、漏项或者互相矛盾。

验收结论

基础截渗墙绿色建材应用质量验收应形成明确结论。

验收结论宜分为合格、不合格和需复验三类。

对需复验的工程部位，应明确复验范围、复验方法和完成时限；复验未完成前，不得作最终合格确认。

不合格处理

对检验不合格的材料、工序或者墙段，应及时进行标识和隔离。

不合格处理应根据问题性质、影响范围和工程风险确定，可采取返工、补强、复灌、补检、专项评估或者降级使用等措施。

不合格处理方案应经技术确认后实施。

经处理后的部位应重新检验；重新检验合格后方可进入后续验收程序。

对重复发生或者系统性发生的不合格问题，应分析根本原因并采取纠正措施。

质量评估与持续改进

工程实施过程中，应定期对绿色建材应用质量控制效果进行评估。

评估内容宜包括材料稳定性、施工适应性、检验合格率、异常发生率和资料完整性。

对评估中发现的问题，应及时修订控制措施、优化配合比、调整施工参数或者完善管理要求。

工程完工后，宜形成绿色建材应用质量控制总结，为后续类似工程提供依据。

资料管理与追溯

一般规定

基础截渗墙绿色建材应用资料管理应贯穿材料选用、进场验收、试验验证、配合比控制、施工实施、质量检验、验收评定和后续追溯全过程。

资料管理应遵循真实、完整、准确、及时、一致和可追溯的原则。

资料形成、整理、审核、移交、归档和调用应实行责任管理，明确资料形成责任人、审核责任人、归档责任人和保管责任人。

资料管理不得脱离工程实体、材料批次、施工墙段和检测结果单独进行。任何资料均应与实际工程对象一一对应。

基础截渗墙绿色建材应用的资料不得伪造、篡改、抽换、隐匿或者擅自销毁。

采用电子资料管理方式的，应保证电子资料与纸质资料、原始记录与汇总资料、现场记录与归档资料之间内容一致。

资料类别

绿色建材应用资料宜分为下列类别：

a）前期资料；

b）材料资料；

c）试验验证资料；

d）施工过程资料；

e）质量检验资料；

f）验收评定资料；

g）异常情况处置资料；

h）追溯管理资料。

前期资料应包括下列内容：

a）设计文件和设计变更文件；

b）绿色建材应用技术要求；

c）专项施工与质量控制方案；

d）技术交底记录；

e）风险分析和控制措施文件。

材料资料应包括下列内容：

a）材料供应单位信息；

b）产品合格证、出厂质量证明文件和性能检测报告；

c）进场验收记录；

d）抽样送检记录和复验报告；

e）材料批号、数量、使用去向和库存记录。

试验验证资料应包括下列内容：

a）室内试验方案和试验报告；

b）现场试拌记录；

c）工艺试验记录；

d）试验段施工记录、检测记录和总结报告；

e）配合比比选、确定和调整记录。

施工过程资料应包括下列内容：

a）槽段划分图和墙段编号图；

b）成槽记录；

c）清槽记录；

d）浆液或者墙体材料拌制记录；

e）灌注记录；

f）接头施工记录；

g）施工过程检测记录；

h）施工日志和旁站记录。

质量检验资料应包括下列内容：

a）材料检验报告；

b）过程质量检验记录；

c）成墙质量检测报告；

d）复检、补检和专项检测资料；

e）检验批、单元工程和分部工程质量评定资料。

验收评定资料应包括下列内容：

a）阶段验收资料；

b）分项、分部或者单元工程验收资料；

c）质量评定结论；

d）验收会议纪要和签认文件。

异常情况处置资料应包括下列内容：

a）异常发现记录；

b）原因分析资料；

c）处置方案和审批资料；

d）处置实施记录；

e）复核、复检和最终确认资料。

资料形成要求

资料应随工程进展同步形成。不得在工序完成较长时间后集中补做。

原始资料应由实施该项工作的责任人员在现场或者工作完成时及时填写、签认。

原始记录应采用统一格式，内容应清晰、完整、连续。

记录中涉及时间、数量、批次、检测值、结论和责任人等关键信息时，不得空缺。

资料中的工程名称、单位名称、墙段编号、材料批号、检测编号和日期应统一书写规则，不得同一工程中前后不一致。

对需多单位共同确认的资料，应按规定完成签字、盖章或者电子确认；未完成确认的资料不得作为最终验收依据。

对关键工序、隐蔽工序、试验段、首件施工和异常处置过程，宜同步形成影像资料。

编号与标识管理

绿色建材应用全过程应建立统一编号体系。

编号体系宜包括下列内容：

a）材料批号；

b）进场验收编号；

c）抽样送检编号；

d）试验验证编号；

e）配合比编号；

f）槽段或者墙段编号；

g）施工记录编号；

h）检测报告编号；

i）异常处置编号。

各类编号之间应建立对应关系，确保材料、施工和检验信息可相互追查。

材料标识应在进场验收后立即设置；未标识或者标识不清的材料不得投入使用。

同一墙段使用多批次材料时，应在记录中分别标注各批次材料的投入时间、投入量和对应部位。

墙段编号应唯一，不得重复使用或者临时更改；确需更改的，应履行变更手续并保留原编号对应关系。

原始记录管理

原始记录应作为质量控制和质量验收的直接依据。

原始记录应至少包括下列基本信息：

a）工程名称、标段名称和施工单位；

b）记录类别、记录编号和记录日期；

c）施工部位、槽段或者墙段编号；

d）材料名称、规格、批号和数量；

e）主要施工参数、检测参数和实测结果；

f）环境条件和异常情况；

g）记录人、复核人和有关责任人签名。

原始记录填写应字迹清楚、内容明确、数据准确，不得使用模糊表述代替实测信息。

原始记录中出现错误时，应按规定更正。更正时应保留原记录内容可辨识，不得涂抹、覆盖或者销毁原痕迹。

电子原始记录应具备修改留痕、时间标记、身份识别和备份功能。

对自动采集形成的数据，应保存原始数据文件，不得仅保留打印结果或者汇总数据。

资料审核与汇总

资料形成后应按类别进行审核。

审核应包括下列内容：

a）资料是否齐全；

b）填写是否规范；

c）签认手续是否完整；

d）数据是否前后一致；

e）编号对应关系是否正确；

f）结论是否明确；

g）资料与实体、材料、检测结果是否一致。

对发现的缺项、漏项、错项、逻辑矛盾和信息不一致问题，应及时整改；整改完成前，不得进入下一阶段资料确认程序。

汇总资料应以原始资料为依据。不得以汇总表替代原始记录。

资料汇总过程中，不得人为删除不利数据、隐去异常情况或者修改原始结论。

归档管理

基础截渗墙绿色建材应用资料应按工程档案管理要求及时整理归档。

归档资料应按时间顺序、墙段顺序、专业类别或者管理类别分类整理。

归档资料应目录清楚、页码连续、装订规范、检索方便。

纸质档案和电子档案应同步建立；重要资料宜实行双重备份。

归档资料宜包括目录、正文、附件、图表、影像资料说明和电子数据说明。

未经归档确认的资料，不得作为工程结束后的唯一依据。

追溯管理

应建立基础截渗墙绿色建材应用质量追溯链。

质量追溯链应至少实现下列对应关系：

a）材料批次与进场验收记录对应；

b）材料批次与抽样检验结果对应；

c）材料批次与配合比编号对应；

d）配合比编号与墙段施工记录对应；

e）墙段施工记录与过程检验结果对应；

f）墙段施工记录与成墙质量检测结果对应；

g）异常处置记录与相关墙段、材料和检验结果对应。

发生质量争议、运行异常或者后续缺陷调查时，应能依据资料追溯至下列信息：

a）所用绿色建材来源；

b）使用批次和使用部位；

c）施工时间和施工参数；

d）现场责任人员；

e）检验检测结果；

f）异常处置过程和结论。

追溯信息缺失时，应按资料缺陷处理，不得直接判定相关墙段质量完全可靠。

信息化管理

有条件的工程宜采用信息化手段开展绿色建材应用资料管理。

信息化管理宜包括材料进场登记、二维码标识、施工数据采集、检测结果上传、影像关联、异常预警和档案归集等功能。

信息化平台中的数据录入应及时、准确，与纸质资料保持一致。

电子数据应设置访问权限、修改权限和备份机制，防止数据丢失、篡改和误删。

采用信息化管理的，不得免除原始记录、签认审核和归档管理责任。

安全与环境保护要求

一般规定

基础截渗墙绿色建材应用施工应符合安全生产、职业健康、环境保护和文明施工要求。

安全与环境保护措施应与绿色建材种类、施工工艺、设备布置、场地条件和周边环境相适应。

施工单位应建立安全与环境保护责任制，明确管理责任人和现场执行责任人。

绿色建材应用不得以追求工艺创新、施工效率或者环境效益为由削弱安全措施和环保措施。

不具备安全作业条件或者环保控制条件的，不得实施相关施工活动。

施工安全管理

施工前应开展危险源辨识和风险评估。

对下列风险应重点控制：

a）成槽设备作业风险；

b）起重吊装风险；

c）高处坠落和临边作业风险；

d）触电风险；

e）机械伤害风险；

f）坍塌和陷落风险；

g）泥浆池、废浆池和深槽区域落水风险；

h）夜间施工风险。

施工现场应设置明显的安全警示标志、围挡、防护栏和作业禁入区域。

成槽区域、泥浆池、废浆池、导墙边缘和临边洞口应设置防护设施；防护设施不齐全的，不得施工。

施工设备操作人员应持证上岗；未经培训或者无证人员不得独立操作专用设备。

设备运行中不得在危险半径内进行无关作业。

夜间施工应保证照明满足操作和巡查要求；照明不足时，应停止相关作业。

材料存放与使用安全

绿色建材应按品种、性质和使用要求分类储存。

粉状材料堆放区应采取防尘、防潮措施。

液体材料、外加剂和改性剂应防止泄漏、误混和误用。

对存在腐蚀性、刺激性、挥发性或者其他危险特性的材料，应按照相应安全要求储存和使用。

材料搬运、拆包、投料和转运过程中，应防止扬尘、飞散、洒漏和人员伤害。

严禁在材料储存区吸烟、动火或者进行其他可能引发事故的作业。

施工设备与用电安全

成槽设备、起重设备、拌和设备、输送设备和供电系统应定期检查和维护。

设备检修、清理和故障排除时，应执行停机、断电、挂牌和专人监护措施。

临时用电应符合施工现场用电安全要求；不得私拉乱接，不得超负荷用电。

电缆敷设应避免浸水、碾压、拉扯和机械损伤。

在潮湿区域、泥浆区域或者金属设备集中区域作业时，应加强漏电保护。

职业健康防护

施工人员应根据作业内容配备必要的个体防护用品。

进行粉料投加、外加剂添加、废浆处理和清槽作业时，应根据需要佩戴防尘口罩、防护手套、防护眼镜、防护鞋和其他防护用品。

接触有刺激性或者腐蚀性材料时，应采取皮肤防护和眼部防护措施。

夏季高温和冬季低温施工时，应采取防暑降温和防寒防滑措施。

长时间在噪声较大区域作业时，应采取听力防护措施。

现场应配备必要的急救用品和冲洗装置；材料接触伤害发生时，应及时处置并报告。

环境保护控制

基础截渗墙绿色建材应用施工应减少对周边环境、地下水环境、土体环境和生态环境的不利影响。

施工现场应控制粉尘、泥浆、废浆、废水、噪声、振动和固体废弃物排放。

粉状材料装卸、转运和投料时，应采取防尘措施；大风天气不得进行易扬尘材料的露天无防护作业。

泥浆和废浆应集中收集、分类处理，不得随意排放至河道、沟渠、农田、地下或者市政雨水系统。

设备冲洗废水、材料残液和场地清洗废水应经处理后排放；未经处理不得直接外排。

固体废弃物应分类堆放、及时清运；可回收利用的应优先回收利用。

施工噪声和振动控制应符合周边环境敏感目标保护要求；对邻近居民区、学校、医院或者运行工程的施工，应合理安排作业时段。

绿色施工要求

绿色建材应用施工宜优化材料用量、减少损耗和提高资源利用效率。

施工中宜优先采用节能设备、高效搅拌设备和低泄漏输送系统。

施工中宜对剩余浆液、废浆和可回收材料进行规范回收和资源化利用；但回收利用不得影响工程质量和环境安全。

绿色施工措施不得与质量控制要求相冲突；发生冲突时，应以工程质量安全和环境安全为先。

应急处置

施工单位应制定基础截渗墙绿色建材应用施工应急预案。

应急预案宜包括下列内容：

a）塌槽、漏浆、断流和灌注中断处置；

b）设备倾覆、机械伤害和触电事故处置；

c）危险材料泄漏处置；

d）暴雨、大风、高温和其他极端天气处置；

e）环境污染事件处置；

f）人员伤害救援处置。

发生突发事件时，应立即启动应急响应，采取先控制现场、后组织处置的措施。

应急处置过程中，应同步做好现场保护、信息报告和处置记录。

应急处置结束后，应分析原因，评估对工程质量、环境和后续施工的影响，并采取纠正措施。

文明施工要求

施工现场应布置有序，道路畅通，材料堆放整齐，标识清楚。

现场应保持整洁，不得出现浆液外溢、道路污染、废料乱堆和污水横流。

施工结束后，应及时清理设备、场地、废浆池边缘和材料堆场。

施工单位应对周边既有建筑物、道路、管线和生态环境采取必要保护措施。