ICS 97.195

CCS Y 88

团体标准

T/CGA XX—202X

足金（银）胎漆器

Fine gold(silver)-roughcast lacquerware

（征求意见稿）

2026-××-××发布	2026-××-××实施

中国黄金协会   发  布

目    次

前言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	2

4  品类	5

5  设计研发要求	5

6  原材料要求	5

6.1  金（银）原材料	5

6.2  灰料及灰地	5

6.3  漆	5

6.4  金（银）箔、金粉、螺钿片	5

6.5  珠宝玉石	5

6.6  焊药	6

7  半成品要求	6

7.1  灰底	6

7.2 灰底理化性能	6

7.3  足金（银）胎体	6

7.4  螺钿片	7

7.5  铲灰	7

8  产品质量要求	7

8.1  漆膜理化性能	7

8.2  外观质量	7

8.3  金（银）含量	10

8.4  金（银）质量允差	10

8.5  金表层维氏硬度	10

8.6  有害元素	10

8.7  珠宝玉石	10

9  试验方法	10

9.1  灰料及灰地	10

9.2  漆	10

9.3  灰底	10

9.4  铲灰	10

9.5  漆膜	11

9.6  金（银）箔、金粉、螺钿片检测	11

9.7  规格尺寸测量	11

9.8  外观质量检测	11

9.9  金（银）含量检测	11

9.10  金（银）质量允差的测定	11

9.11  金表层维氏硬度检测	11

9.12  珠宝玉石检测	11

9.13  有害元素检测	12

10  检验规则	12

10.1  出厂检验	12

10.2  型式检验	12

10.3  判定规则	12

11  标识、包装、运输和贮存	13

11.1  标识	13

11.2  包装	13

11.3  运输	13

11.4  贮存	13

# 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国黄金协会提出。

本文件由全国黄金标准化技术委员会（SAC/TC 379）归口。

本文件起草单位：老铺黄金股份有限公司、山东梦金园珠宝首饰有限公司、德诚珠宝集团有限公司、北京菜市口百货股份有限公司、上海豫园珠宝时尚集团有限公司、深圳百泰投资控股集团有限公司、深圳市翠绿首饰制造有限公司、深圳市金明珠珠宝首饰有限公司、东莞市金龙珠宝首饰有限公司、杭州航民百泰首饰有限公司。

本文件主要起草人：刘艳红、周应年、周灿坤、朱坚力、王国鑫、杨宇涛、刘裕琛、黄文婵、陈祥干、卢慧、李媛、李珅、苏宏伟。

足金（银）胎漆器

# 1  范围

本文件规定了足金（银）胎漆器的品类、设计研发要求、原材料要求、半成品要求、产品质量要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。

本文件适用于国内生产及销售的足金（银）胎漆首饰、足金（银）胎漆摆件和足金（银）胎漆器皿。

# 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 9288  金合金首饰  金含量的测定灰吹法（火试金法）

GB 11887  首饰  贵金属纯度的规定及命名方法

GB/T 14459  贵金属饰品计数抽样检验规则

GB/T 16552  珠宝玉石  名称

GB/T 16553  珠宝玉石  鉴定

GB/T 16554  钻石分级

GB/T 17832  银合金首饰  银含量的测定  溴化钾容量法（电位滴定法）

GB/T 18043  首饰  贵金属含量的测定X射线荧光光谱法

GB/T 18781  珍珠  分级

GB/T 19959  地理标志产品  扬州漆器

GB/T 23885  翡翠  分级

GB/T 23994  与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量

GB 28480  首饰  安全技术要求

GB/T 29155  透明翡翠（无色）分级

GB/T 30417  漆器通用技术要求

GB/T 31912  饰品 标识

GB/T 32862  蓝宝石分级

GB/T 32863  红宝石分级

GB/T 34543  黄色钻石分级

GB/T 34545  祖母绿分级

GB/T 36128  珠宝贵金属产品质量测量允差的规定

GB/T 36169  绿松石  分级

GB/T 40490  生漆髹饰工艺术语

GB/T 44910  琥珀分级

GB/T 44914  和田玉分级

QB/T 1690  贵金属饰品质量测量允差的规定

QB/T 2062  贵金属饰品

QB/T 4189  贵金属首饰工艺质量评价规范

QB/T 5090  贵金属镶嵌首饰配件技术要求

QB/T 5102  贵金属镶嵌饰品技术要求  牢固度

T/CGA 017  硬足金饰品

T/CGA 019  古法金饰品

# 3  术语和定义

GB/T 40490、T/CGA 017和T/CGA 019界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

灰料  clay(ash)

由砖石、黏土、骨壳等物料碾制或煅烧后研磨成的细颗粒状物质。

注：灰料有角灰、磁屑、骨灰、蛤灰、砖灰、坯屑、砥灰、瓦灰、炭末等。

3.2

灰地  clay layer

将漆和灰料混合均匀后，涂覆在漆胎表面固化后形成的覆盖层。

3.3

髹饰  lacquering decorative technique

以生漆或精制漆等为主要原料，辅以螺钿、珠宝玉石、金（银）箔、金（银）粉等材料，采用涂、刷、堆、绘、勾、刻、填、雕、镂、磨、镶、嵌、贴、洒、搜、扫、泥等髹漆技法装饰器物表面的工艺过程。

3.4

揩漆  wiping lacquer

揩清；擦漆；揩光

以蚕丝或棉纱团等蘸漆反复揩拭器物表面使之平滑光亮的髹饰工艺。

3.5

足金（银）胎体  gold(silver) body

以足金（银）为原材料，采用搂胎、刳胎、擀胎、失蜡浇铸等中国金银细金手工成型工艺或电铸成型、3D打印等现代成型工艺制作而成的符合设计要求的形状的坯体。

3.6

传统髹饰工艺  traditional decorative techniques of Chinese lacquerware

3.6.1

一色漆  solo color lacquering technique

一色髹；单色髹

在器物表面涂饰单一的纯色漆的髹饰工艺统称。

注：按照涂饰漆色命名，比如：朱髹、黑髹、绿髹、黄髹、紫髹、褐髹、金髹等。

3.6.2

罩漆  covering lacquer decorative technique

罩明

在髹漆器物表面，通体覆罩一层透明精制漆的髹饰工艺。

注：按照涂饰精制漆的颜色命名，比如：罩色髹、罩朱髹、罩金髹、罩明髹等。

3.6.3

描漆  lacquer drawing

描画

在漆地上，用色漆描绘花纹的髹饰工艺。

注：有先勾勒线条再平涂色块，或先平涂色块再勾勒线条两种方法。

3.6.4

描金  golden-lacquer drawing

画金

在漆地上用金粉调胶之后直接用笔描绘图案；或用金胶漆描绘花纹后，在还没有完全干透时的花纹里粘贴金箔（或金粉）的髹饰工艺。

3.6.5

螺钿  inlaying mother-of-pearl

螺甸；螺填；钿嵌；陷蚌；钿螺；坎螺；罗钿

将螺、贝、蚌等软体动物的体壳加工成薄片，刻画并拼组成花草、人物、鸟兽、几何图形或文字等图案，按照设计要求镶嵌于漆器上作装饰的髹饰工艺统称。

3.6.5.1

平磨螺钿  flat inlaying mother-of-pear

硬螺钿

先将厚螺钿片纹样嵌饰于漆地上，再髹漆覆盖钿片，待漆干后进行磨显、揩光、抛光处理的髹饰工艺。

3.6.5.2

点螺  embedding mother-of-pearl

软螺钿

将薄螺钿纹样嵌饰于漆地上，然后再髹漆、磨显、揩光的髹饰工艺。

3.6.6

百宝嵌  inlaying various materials

多宝嵌；八宝嵌；周制

将金、银、珠宝玉石、螺钿、玳瑁、玛瑙、骨、角等多种材料雕刻成设计要求的图案元素，镶嵌在漆器上形成人物、山水、花卉等图案的髹饰工艺。

3.6.7

彰髹  zhangxiu

斑纹漆；虎斑漆

按照设计要求在未干的漆地上，粘贴树叶、麻布，或撒播豆类、谷物等媒介物做出纹样，漆干后剥离媒介物，然后用不同颜色的精制漆在凹陷的花纹内交替填髹，再待漆阴干后进行磨显、揩光处理的髹饰工艺。

注：花纹有蓓蕾斑、豆斑、粟斑、彣斑、彪斑、青苔斑、雨点斑、玳瑁斑、犀花斑、鱼鳞斑、雉尾斑、绉谷斑，石绺斑等。

3.6.8

犀皮  rhino skin

西皮；犀毗；犀皮漆；菠萝漆；桦皮漆

按照设计要求用媒介物或工具蘸稠漆在漆地上做出凹凸不平的肌理或纹样，漆阴干后用色漆交替填髹，再待漆阴干后进行磨显、揩光处理的髹饰工艺。

3.6.9

刻灰  coromandel

填彩；戗彩；镂嵌填漆；大雕填

按照设计要求用刀或针在漆地上剔刻出阳纹，再剔除纹样轮廓内漆灰，并在纹样轮廓内填入色漆的髹饰工艺。

注：款彩一般用黑漆作地，填众色者谓之款彩；填纯色者各以其色命名，填红色者谓之款红，填绿色者谓之款绿，填金，银者谓之款金、款银等。

3.6.10

戗金（银）  inlaid gold(sliver)-foil lacquering

按照设计要求用刀或针在漆地上刻划出阴文线槽，再在线槽内打金胶漆，并填入金（银）箔或金（银）粉，经研磨形成金色纹样的髹饰工艺。

3.6.11

雕填  filling lacquer

按照设计要求在漆地上阴刻出花纹后，用不同的色漆填入阴纹内，漆干后进行表面磨光处理的髹饰工艺。。

3.6.12

堆漆  piling lacquer

用稠漆在漆器表面堆出设计要求的图案纹样的髹饰工艺。

注：堆漆的图案纹样与漆地异色。

3.6.13

雕漆  carving lacquer technique

在漆器表面髹涂多层精制生漆或色漆，使漆堆至一定厚度，待漆阴干后再在漆层上雕刻设计要求的图案纹样的髹饰工艺。

3.7

足金（银）胎漆器   fine gold(silver)-roughcast lacquerware

以足金（银）为胎体基材，以生漆或精制漆为核心原料，在涂、刷等通用髹漆技法基础上，融合一色漆、罩漆、描金、描漆、螺钿、百宝嵌、彰髹、犀皮、款彩、戗金、填漆、堆漆、雕漆等传统髹饰工艺制成，集绘画、雕刻、中国金银细金工艺与传统髹饰工艺于一体，兼具艺术审美价值、装饰价值、实用价值及收藏价值的产品。

# 4  品类

4.1  足金（银）胎漆器按用途主要分为首饰、摆件和器皿。

4.2  足金（银）胎漆器按工艺主要分为一色漆漆器、罩漆漆器、描金漆器、描漆漆器、螺钿漆器、百宝嵌漆器、彰髹漆器、犀皮漆器、刻灰漆器、戗金漆器、雕填漆器、堆漆漆器、雕漆漆器。

# 5  设计研发要求

足金（银）胎漆器应按规定程序批准的实物样品或设计要求进行制造，并符合本文件的要求。

# 6  原材料要求

## 6.1  金（银）原材料

6.1.1  生产足金（银）胎漆器的金（银）原材料在投产前应采样检验金（银）含量，确保其金（银）含量符合生产要求。

6.1.2  生产足金（银）胎漆器的金（银）原材料所含元素不应对人体健康有害，应符合GB 28480的规定。

6.1.3  足金（银）胎漆器配件的整体要求应符合QB/T 4189和QB/T 5090的规定。

## 6.2  灰料及灰地

用于生产的足金（银）胎漆器的灰料及灰地应符合GB/T 19959的规定。

## 6.3  漆

6.3.1  漆的质量应符合GB/T 30417的规定。

6.3.2  漆在使用前应进行有害元素含量检测，有害元素含量应符合GB/T 23994的规定。

## 6.4  金（银）箔、金粉、螺钿片

6.4.1  金（银）箔、金粉应符合GB/T 30417的规定。

6.4.2  螺钿片应选用色泽纯净、纹理清晰、光泽度高的贝壳或螺片，如鲍鱼壳、夜光螺、珠母贝等。

## 6.5  珠宝玉石

6.5.1  珠宝玉石名称应符合GB/T 16552的规定。

6.5.2  珠宝玉石等级应符合GB/T 16554、GB/T 18781、GB/T 23885、GB/T 29155、GB/T 32862、GB/T 32863、GB/T 34543、GB/T 34545、GB/T 36169、GB/T 44910、GB/T 44914的规定。

6.5.3  珠宝玉石应无肉眼易见可能影响珠宝玉石质量的裂隙或破损。

## 6.6  焊药

6.6.1  足金胎漆器使用的焊药中，金含量不低于900‰。

6.6.2  足银胎漆器使用的焊药中，银含量不低于925‰。

# 7  半成品要求

## 7.1  灰底

灰底厚度应符合表1的要求。

表1  灰底厚度

单位为毫米

| 漆器类型 | 厚度 | 公差 |
| --- | --- | --- |
| 刻灰漆器、戗金（银）漆器 | 2.5 | ±0.5 |
| 螺钿漆器、百宝嵌漆器 | 2.0 | ±0.5 |

## 7.2  灰底理化性能

灰底理化性能应符合GB/T 19959的规定。

## 7.3  足金（银）胎体

7.3.1  胎体形状规整匀称，厚薄均匀，表面干净光滑、无瑕疵，内壁无“死角”，焊接部分应牢固，无虚焊、漏焊现象。

7.3.2  按规定程序批准的实物样品或设计要求确定足金（银）胎体的尺寸，足金（银）胎体尺寸允差应符合表2的规定。

表2  足金（银）胎体尺寸允差

单位为毫米

| 尺寸L | 允差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 成对尺寸 | 单个尺寸 |
| L＜127 | ±1.5 | ±3.0 |
| 127≤L＜254 | ±2.0 | ±5.0 |
| 254≤L＜381 | ±2.5 | ±10.0 |
| 381≤L＜635 | ±4.0 | ±20.0 |
| 635≤L＜1016 | ±6.0 | ±30.0 |
| L≥1016 | ±10.0 | ±50.0 |

## 7.4  螺钿片

7.4.1  打磨后的螺钿片应厚薄均匀、无裂纹，表面光滑。

7.4.2  螺片切割应精细入微，经切割的螺片纹样细节突出。

## 7.5  铲灰

刻灰漆器的铲灰应平整，灰层厚度一致，无凹凸不平或铲透现象。

# 8  产品质量要求

## 8.1  漆膜理化性能

漆器的漆膜应符合表3的要求。

表3  漆膜理化性能

| 漆器类别 | 光泽度/% |  | 耐冲击性/cm | 附着力（级） | 硬度 | 耐腐蚀度/1 h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 传统工艺 | 新型工艺 |  |  |  |  |
| 描金漆器、描漆漆器、刻灰漆器、戗金漆器 | ≥40 | — | ≥25 | 2 | 0.3 | 不脱落 |
| 百宝嵌漆器 | ≥50 | ≥70 |  |  |  |  |
| 平磨螺钿漆器 | ≥70 | ≥80 |  |  |  |  |
| 点螺漆器 | ≥82 | — |  |  |  |  |
| 一色漆漆器、罩漆漆器、彰髹漆器、犀皮漆器、雕填漆器、堆漆漆器、雕漆漆器 | — |  |  |  |  |  |

## 8.2  外观质量要求

8.2.1  漆面

8.2.1.1  漆面与胎体应结合牢固，无流挂、漏漆、划痕、砂眼，起泡、开裂、脱落、起皮、磨损、凹凸不平、明显颗粒感或粗糙痕迹的现象。

8.2.1.2  漆质应光滑细腻洁净，纯净润泽鲜亮，色漆厚薄适中、均匀。

8.2.1.3  漆色应纯正，无失真现象；同一种颜色无明显色差，不同颜色之间无串色现象；过渡色细腻、自然。

8.2.1.4  多层髹漆的，每层漆膜应结合紧密。

8.2.2  足金（银）胎漆首饰外观质量

足金（银）胎漆首饰的外观质量应符合QB/T 2062的要求。

8.2.3  足金（银）胎漆摆件、足金（银）胎漆器皿的外观质量

#### 8.2.3.1  整体造型

产品整体造型应符合图纸（实样）要求，立体感强；造型结构协调、比例合理，产品放置在平面上稳当；有盖的产品，盖与器身应紧密贴合，开合顺畅。

#### 8.2.3.2  不同髹饰工艺的漆摆件和漆器皿的外观质量

##### 8.2.3.2.1  描漆、描金漆摆件和漆器皿

描漆、描金漆摆件和漆器皿外观应符合以下要求：

a） 图案布局合理，疏密得当，主次分明；

b） 线条流畅、细腻、均匀，粗细一致，转折自然，能够准确地勾勒出图案的轮廓和细节。对于需要晕染或渐变效果的部分，应过渡自然，层次分明；

c） 描金漆器的金箔或金粉与漆面附着牢固，粘贴平整紧密，无气泡、褶皱、翘起、褪色或变色现象。

##### 8.2.3.2.2  螺钿漆摆件和漆器皿

螺钿漆摆件和漆器皿外观应符合以下要求：

a） 构图合理均衡，主次分明，疏密有致，整体立体感与层次感强。图案纹样造型逼真，线条流畅细腻，色彩搭配协调；

b） 镶嵌部位贴合牢固紧密，无翘起、缝隙、错位和瑕疵现象；

c） 螺片切割精细入微，纹样细节突出；

d） 螺钿漆器凸嵌或隐起的部分高度一致。

##### 8.2.3.2.3  彰髹漆摆件和漆器皿

彰髹漆摆件和漆器皿外观应符合以下要求：

- 起纹自然流畅，纹理清晰可见，过渡自然，无断裂或模糊现象。

- 模仿自然物象的纹理形态和色彩逼真，纹理分布均匀，疏密得当，无重复或呆板之感。色彩协调统一，主色调鲜明，对比色搭配和谐，不同色相间自然。

##### 8.2.3.2.4  犀皮漆摆件和漆器皿

犀皮漆摆件和漆器皿外观应符合以下要求：

a） 埝的形状、高低、疏密均匀协调，纹理流畅自然，无明显瑕疵或断裂；

b） 图案造型与纹理、色彩相得益彰；纹理自然生动清晰，层次分明，分布均匀，疏密得当，过渡自然，无重复或呆板之感。色彩协调统一，主色调鲜明，对比色搭配和谐。

##### 8.2.3.2.5  刻灰漆摆件和漆器皿

刻灰漆摆件和漆器皿外观应符合以下要求。

a） 刀法流畅，线条清晰，图案轮廓精准，无断刀、毛刺或变形。细节刻画细腻，阴刻与阳刻结合自然，深浅过渡均匀。阴纹与阳纹的处理符合设计要求。

b） 填色均匀，色彩鲜艳、纯正，无色差或流色现象。不同颜色的过渡自然，符合图案设计需求。

c） 金箔或银箔与漆面结合紧密，粘贴平整牢固，无气泡、褶皱，光泽度高。

d） 图案主题明确，构图合理，疏密得当，主次分明，画面富有层次感和立体感。色彩协调统一，主色调鲜明，对比色搭配和谐。有色彩过渡的，则色彩过渡自然，富有层次感。

##### 8.2.3.2.6  戗金漆器摆件和漆器皿

戗金漆摆件和漆器皿外观应符合以下要求：

a） 刻痕线条流畅、均匀，深度适中，无断刀、毛刺或深浅不一现象；

b） 金粉或金箔填充饱满、平整，与漆面紧密结合，无溢出或空缺；

c） 戗金纹饰与漆地对比鲜明，金色线条突出，与整体造型协调统一。

##### 8.2.3.2.7  雕填漆摆件和漆器皿

雕填漆摆件和漆器皿外观应符合以下要求。

a） 图案层次丰富，形态生动、立体感强，线条清晰、自然流畅，雕刻深度均匀，边缘整齐。

b） 图案纹样完整无缺，无破损、缺失或修补痕迹。

c） 漆厚薄均匀、深浅一致，漆色鲜艳明亮，无漏填、溢出或色差等问题。不同颜色搭配和谐得当。

##### 8.2.3.2.8  堆漆漆摆件和漆器皿

堆漆漆摆件和漆器皿外观应符合以下要求。

- 堆漆图案轮廓清晰，造型立体感强，层次分明；纹理清晰，凹凸有致；不同层次的漆色过渡自然，色彩搭配协调。

- 模仿自然物象的纹理形态和色彩逼真，纹理分布均匀，疏密得当，无重复或呆板之感。色彩协调统一，主色调鲜明，对比色搭配和谐，不同色相间自然。

##### 8.2.3.2.9  雕漆摆件和漆器皿

雕漆摆件和漆器皿外观应符合以下要求。

a） 刀法流畅，线条清晰，图案轮廓精准，无断刀、毛刺或变形。细节刻画细腻，阴刻与阳刻结合自然，雕刻深浅过渡均匀。不同颜色的过渡自然，符合图案设计需求。

b） 图案主题明确，构图合理，疏密得当，主次分明，画面富有层次感和立体感。色彩协调统一，主色调鲜明，对比色搭配和谐。

#### 8.2.3.3  焊接部分

足金（银）胎漆摆件和漆器皿的焊接部分应焊接牢固，无虚焊、漏焊现象，无滴焊痕迹，无明显焊疤。

## 8.3  金（银）含量

足金（银）胎漆器的金（银）含量应符合GB 11887的规定。

## 8.4  金（银）质量允差

足金（银）胎漆器的金（银）质量允差应符合QB/T 1690的规定。

## 8.5  金表层维氏硬度

足金胎漆器采用了硬足金技术，则其足金部分的金表层维氏硬度应符合T/CGA 017的规定。

## 8.6  有害元素

足金（银）胎漆器所含元素不应对人体健康有害，应符合GB 28480的规定。

## 8.7  珠宝玉石

8.7.1  足金（银）胎漆器所镶嵌珠宝玉石的牢固度要求应符合QB/T 5102的规定。

8.7.2  足金（银）胎漆器所镶嵌珠宝玉石的质量允差应符合GB/T 36128的规定。

# 9  试验方法

## 9.1  灰料及灰地

灰料及灰地按GB/T 19959的规定测定。

## 9.2  漆

漆的质量按GB/T 30417的规定测定。

## 9.3  灰底

9.3.1  灰底厚度

灰底厚度用分度值为0.02 mm的游标卡尺进行测量测量次数为3次，取算术平均值作为测量结果，并按GB/T 8170的规定修约到个位数，单位为毫米（mm）。

9.3.2  灰底理化性能

灰底理化性能按GB/T 19959规定的方法执行。

## 9.4  铲灰

刻灰漆器的铲灰在充足的自然光或相当的灯光照明下，以目测或手感评定。肉眼难以观察时，可用10倍放大镜。

## 9.5  漆膜

漆膜理化性能按GB/T 19959规定的方法执行。

## 9.6  金（银）箔、金粉、螺钿片检测

9.6.1  金（银）箔、金粉按GB/T 30417的规定测定。

9.6.2  螺钿片的检测在充足的自然光或相当的灯光照明下，以目测或手感评定。

## 9.7  规格尺寸测量

9.7.1  足金（银）胎漆首饰尺寸测量按QB/T 2062的规定测量。

9.7.2  足金（银）胎漆摆件、漆器皿的规格尺寸的测量，采用分度值不大于0.1 mm的计量器具——钢直尺或游标卡尺，测量次数为3次，取算术平均值作为测量结果，并按GB/T 8170的规定修约到个位数，单位为毫米（mm）。

## 9.8  外观质量检测

在充足的自然光或相当的灯光照明下，以目测或手感评定。肉眼难以观察时，可用10倍放大镜。

## 9.9  金（银）含量检测

9.9.1  足金胎漆器的金含量测定按照GB/T 18043或GB/T 9288所规定的方法执行，当测定结果出现争议时，以GB/T 9288为仲裁依据。

9.9.2  足银胎漆器的银含量测定按照GB/T 18043或GB/T 17832所规定的方法执行，当测定结果出现争议时，以GB/T 17832为仲裁依据。

## 9.10  金（银）质量允差的测定

足金（银）胎漆器的金（银）质量的测定按照QB/T 1690所规定的方法执行。

## 9.11  金表层维氏硬度检测

采用硬足金技术的足金胎漆器，则其金表层维氏硬度测定按照T/CGA 017所规定的方法执行。

## 9.12  珠宝玉石检测

9.12.1  珠宝玉石的鉴定与分级

珠宝玉石的鉴定与分级按照GB/T 16553、GB/T 16554、GB/T 18781、GB/T 23885、GB/T 29155、GB/T 32862、GB/T 32863、GB/T 34543、GB/T 34545、GB/T 36169、GB/T 44910、GB/T 44914所规定的方法执行。

9.12.2  珠宝玉石的牢固度检测

足金（银）胎漆器所镶嵌的珠宝玉石和螺钿牢固度检测按照QB/T 5102所规定的方法执行。

9.12.3  珠宝玉石质量允差的检测

足金（银）胎漆器所镶嵌的珠宝玉石的质量允差的检测按照GB/T 36128所规定的方法执行。

## 9.13  有害元素检测

9.13.1  足金（银）胎漆首饰有害元素检测

足金（银）胎漆首饰有害元素的测定按照GB 28480所规定的方法执行。

9.13.2  足金（银）胎漆摆件、漆器皿有害元素检测

足金（银）胎漆摆件、漆器皿有害元素的测定按照GB 28480和GB/T 23994所规定的方法执行。

# 10  检验规则

## 10.1  出厂检验

10.1.1  出厂制度

足金（银）胎漆器出厂前应进行检验，检验合格方可出厂。

10.1.2  抽样

10.1.2.1  金（银）含量、金（银）质量、金表层维氏硬度、有害元素均按照GB/T 14459的规定进行抽样。

10.1.2.2  外观质量、珠宝玉石抽样率为100％。

10.1.2.3  同一批原料按同一种加工方法生产的产品为一批次。产品采用逐批抽样检验和周期抽样检验。样本抽取时采用随机抽样的方法。

## 10.2  型式检验

10.2.1  型式检验每一年至少进行一次，发生下列情况之一时，应进行型式检验：

a） 产品原料改变时；

b） 生产工艺改变可能影响产品质量时；

c） 停产６个月以上再恢复生产时；

d） 生产工艺过程中发生意外事故时；

e） 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

f） 国家质量监督检验机构、市场监督管理部门提出进行型式检验要求时。

10.2.2  型式检验的项目为第8章的全部要求，抽样检验规则应符合10.1.2的要求。

10.2.3  外观质量检验应由专业技术人员评定，行业质量检查时由行业内专业技术质量评审组评定。

## 10.3  判定规则

10.3.1  若足金（银）胎漆器检验结果，全部符合第8章的要求，则判该批次检验合格。

10.3.2  若足金（银）胎漆器检验结果，有一项或一项以上不合格，即判定该件（或批次）不合格。出现不合格品采用如下方式处置：

a） 金（银）含量或有害元素不合格时，该批次饰品应全部报废；

b） 金（银）质量不合格时，该批次产品应重新逐一测量，重新标重；

c） 抽检外观、金表层硬度、珠宝玉石，其中任何一项不合格时，该批次漆器应逐一检验，不合格品宜返工，不返工或者返工后检验结果仍不合格，应报废。

# 11  标识、包装、运输和贮存

## 11.1  标识

足金（银）胎漆器标识的内容包括印记、标签和其他标识物等，其标识应符合GB 11887和GB/T 31912的规定，珠宝玉石名称应符合GB/T 16552的规定。

## 11.2  包装

足金（银）胎漆器的包装应防止挤压、碰撞，避免磨损。经供需双方协议可采用合适的包装方式。

## 11.3  运输

足金（银）胎漆器运输中应小心轻放，防止重压、碰撞，受潮和腐蚀。

## 11.4  贮存

足金（银）胎漆器应存放在干燥低温、湿度和温度比较恒定、无腐蚀物（气）的环境中，避免阳光曝晒或强紫外线照射、烟熏，避免与坚硬锐利物体碰撞、摩擦。应轻装轻卸、远离热源。在处理足金（银）胎漆器的尘埃时，应使用柔软工具，如羊毛刷、兔毛刷或软棉布轻轻拂拭，不应用粗糙的物品擦拭或清洗。表面沾有污垢时，可用棉纱布蘸取少量中性清洁剂（如温和洗洁精）轻轻擦拭。