| ICS | 83.140.30 |
| --- | --- |
| CCS | HN·PIA. G33 |

海南省塑料行业协会团体标准

T/HN·PIA 13-2026

农业种养供水用管材及管件

Agricultural Water Supply Pipes and Fittings for Farming and Breeding

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

海南省塑料行业协会  发布

# 目录

前言 	 II

1 范围 	 1

2 规范性引用文件 	 1

3 术语和定义 	 1

4 分类 	 1

5 要求 	 1

6 试验方法 	 4

7 检验规则 	 5

8 标志、包装、运输及贮存 	 6

附录A（规范性）管材规格尺寸 	 8

附录B（规范性）管件规格尺寸 	 11

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由海南省塑料行业协会提出并归口。

本文件起草单位：海南联塑科技实业有限公司、海南省检验检测研究院、联塑科技发展（武汉）有限公司、江西联塑科技实业有限公司、海南兴伟塑胶科技有限公司、海南同德管业有限公司、广东建通管道制品有限公司、海口盛德源贸易有限公司

本文件主要起草人：赵红磊、周建军、李开鹏、崔君贤、陈朝彬、钟龙兴、黄家淋、张明栋、李龙玉、于人同、王展伟、陈明、卢永海、吴恩、陈烜、王慧、周鸿勋

本文件为首次发布。

农业种养供水用管材及管件

范围

本文件规定了农业种养供水用管材及管件的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件规定的管材适用于种植、养殖、供水输水等领域的农业种养供水用管材及管件。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1033.1  塑料  非泡沫塑料密度的测定  第 1 部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法

GB/T 1040.2  塑料  拉伸性能的测定  第 2 部分：模塑和挤塑塑料的试验条件

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序  第 1 部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2918  塑料  试样状态调节和试验的标准环境

GB/T 3682.1  塑料  热塑性塑料熔体质量流动速率（MFR）和熔体体积流动速率（MVR）的测定  第 1 部分:标准方法

GB/T 6111  流体输送用热塑性塑料管道系统  耐内压性能的测定

GB/T 6671—2001  热塑性塑料管材  纵向回缩率的测定

GB/T 8801  硬聚氯乙烯（PVC-U）管件坠落试验方法

GB/T 8802  热塑性塑料管材、管件  维卡软化温度的测定

GB/T 8803  注射成型硬质聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物（ABS）和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物（ASA）管件  热烘箱试验方法

GB/T 8804.1  热塑性塑料管材  拉伸性能测定  第 1 部分：试验方法总则

GB/T 8804.2  热塑性塑料管材  拉伸性能测定  第 2 部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）和高抗冲聚氯乙烯（PVC-HI）管材

GB/T 8806  塑料管材系统  塑料部件  尺寸的测定

GB/T 14152  热塑性塑料管材耐外冲击性能  试验方法  时针旋转法

GB/T 19278  热塑性塑料管材、管件与阀门  通用术语及其定义

GB/T 19466.6  塑料  差示扫描量热法（DSC）  第 6 部分：氧化诱导时间（等温OIT）及氧化诱导温度（动态OIT）的测定

GB/T 39560.5  电子电气产品中某些物质的测定  第 5 部分：AAS、AFS、ICP-OES 和 ICP-MS 法测定聚合物和电子件中镉、铅、铬以及金属中镉、铅的含量

QB/T 2803  硬质塑料管材弯曲度测量方法

术语和定义

GB/T 19278 界定的术语和定义适用于本文件。

分类

管材按材料不同分为农业种养供水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材（以下简称硬聚氯乙烯（PVC-U）管材）和农业种养输水用高密度聚乙烯（HDPE）管材（以下简称高密度聚乙烯（HDPE）管材）。

要求

管材

硬聚氯乙烯（PVC-U）管材

外观

管材内外壁应光滑，无气泡、裂口和明显的痕纹、凹陷、色泽不均及分解变色线。管材两端应切割平整并与轴线垂直。

颜色

管材颜色一般为白色或蓝色，其它颜色可由供需双方商定。

规格尺寸

平均外径、壁厚和不圆度

管材的平均外径、壁厚和不圆度应符合附录 A 的要求。

长度

管材长度一般为 4 m 或 6 m，也可由供需双方商定。管材长度不应有负偏差。

弯曲度

管材弯曲度应不大于 1.0 %。

承口尺寸

管材的承口尺寸应符合附录 A 的要求。

物理力学性能

硬聚氯乙烯（PVC-U）管材的物理力学性能应符合表 1 的要求。

硬聚氯乙烯（PVC-U）管材物理力学性能

| 序号 | 项目 | 要求 | 试验参数 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度/（kg/m3） | 1 350～1 550 | 试验温度 | 23℃ | 6.4 |
| 2 | 维卡软化温度/℃ | ≥ 79 | 负荷 | 50 N | 6.5 |
|  |  |  | 加热速率 | 50 ℃/h |  |
| 3 | 拉伸屈服应力/MPa | ≥ 38 | 试样形状 | 类型 1 | 6.6 |
|  |  |  | 试验速度 | 5 mm/min |  |
| 4 | 静液压试验 | 无破裂，无渗漏 | 试验温度 | 20℃ | 6.11 |
|  |  |  | 试验时间 | 1 h |  |
|  |  |  | 试验压力 | 1.5 倍公称压力 |  |
| 5 | 落锤冲击试验 | 9/10 通过 | 试验温度 | （0±1）℃ | 6.14 |

高密度聚乙烯（HDPE）管材

外观

管材内外壁应光滑，不应有气泡、裂口和明显的痕纹、凹陷、色泽不均及分解变色线。管材两端面应切割平整并与轴线垂直。

颜色

管材一般为黑色，其他颜色可由供需双方商定。

规格尺寸

平均外径、壁厚和不圆度

管材的平均外径、壁厚和不圆度应符合附录 A 的要求。

长度

直管长度一般为 6 m或 9 m，也可由供需双方商定。长度不应有负偏差。

盘管长度由供需双方商定，盘卷的最小内径应不小于18 dn。

物理力学性能

高密度聚乙烯（HDPE）管材的物理力学性能应符合表 2 的要求。

高密度聚乙烯（HDPE）管材的物理力学性能

| 序号 | 项目 | 要求 | 试验参数 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熔体质量流动速率 (g/10 min) | 加工前后MFR变化不大于 20% | 负荷质量 | 5 kg | 6.7 |
|  |  |  | 试验温度 | 190 ℃ |  |
| 2 | 氧化诱导时间 | ≥20 min | 试验温度 | 210 ℃ | 6.8 |
| 3 | 纵向回缩率 | ≤3 % | 试验温度 | 110 ℃ | 6.9 |
|  |  |  | 试验长度 | 200 mm |  |
| 4 | 断裂伸长率 en≤5 mm | ≥350 %a，b | 试样形状 | 类型 2 | 6.10 |
|  |  |  | 试验速度 | 100 mm/min |  |
|  | 断裂伸长率 5 mm＜en≤12 mm | ≥350 %a，b | 试样形状 | 类型 1 |  |
|  |  |  | 试验速度 | 50 mm/min |  |
|  | 断裂伸长率 en＞12 mm | ≥350 %a，b | 试样形状 | 类型 1 |  |
|  |  |  | 试验速度 | 25 mm/min |  |
|  |  |  | 或 |  |  |
|  |  |  | 试样形状 | 类型 3 |  |
|  |  |  | 试验速度 | 10 mm/min |  |
| 5 | 静液压强度 | 无破坏，无渗漏 | 试验温度 | 20℃ | 6.11 |
|  |  |  | 试验时间 | 1 h |  |
|  |  |  | 试验压力 | 1.5 倍公称压力 |  |
| a 若破坏发生在标距外部，在测试值达到要求情况下认为试验通过。 b 当达到测试要求值时即可停止试验，无需试验至试样破坏。 |  |  |  |  |  |

硬聚氯乙烯（PVC-U）管件

外观

管件内外壁应光滑,无气泡、裂口和明显的痕纹、凹陷、色泽不均及分解变色线。管件应完整无缺损,浇口及溢边应修除平整。

颜色

管件颜色一般为白色或蓝色，其它颜色可由供需双方商定。

规格尺寸

管件的规格尺寸应符合附录 B 的要求。

物理力学性能

硬聚氯乙烯（PVC-U）管件的物理力学性能应符合表 3 的要求。

硬聚氯乙烯（PVC-U）管件的物理力学性能

| 序号 | 项目 | 要求 | 试验参数 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度/（kg/m3） | 1 350～1 550 | 试验温度 | 23℃ | 6.4 |
| 2 | 维卡软化温度/℃ | ≥ 74 | 负荷 | 50 N | 6.5 |
|  |  |  | 加热速率 | 50 ℃/h |  |
| 3 | 静液压试验 | 无破裂，无渗漏 | 试验温度 | 20℃ | 6.11 |
|  |  |  | 试验时间 | 1 h |  |
|  |  |  | 试验压力 | 1.5 倍公称压力 |  |
| 4 | 烘箱试验 | 符合 GB/T 8803 的规定 | 试验温度 | （150±2）℃ | 6.12 |
| 5 | 坠落试验 | 无破裂 | 试验温度 | （0±2）℃ | 6.13 |

铅限量

硬聚氯乙烯（PVC-U）管材与管件的铅限量值应不大于 0.02 %（质量分数）。

试验方法

状态调节及试验条件

除有特殊规定外，按GB/T 2918 规定，在（23 ± 2）℃ 条件下进行状态调节至少 24 h，并在同样条件下进行试验。

外观与颜色

目测。

规格尺寸

平均外径

按 GB/T 8806 进行测量。如有争议，以 π 尺测量结果为最终判定依据。

壁厚

按 GB/T 8806 进行测量。

不圆度

按 GB/T 8806 进行测量，不圆度的测量应在管材出厂前进行。

长度

按 GB/T 8806 进行，用精度不低于 1 mm 的量具测量。

弯曲度

按 QB/T 2803 进行测量，弯曲度的测量应在管材出厂前进行。

承口尺寸

按 GB/T 8806 进行测量，承口平均内径在承口中部测量。

密度

按 GB/T 1033.1 中浸渍法进行试验。

维卡软化温度

按 GB/T 8802 进行试验。

拉伸屈服应力

按GB/T 8804.1 进行制样，按 GB/T 8804.2 进行试验。

熔体质量流动速率

按 GB/T 3682.1 进行试验。

氧化诱导时间

按 GB/T 19466.6 进行试验。

纵向回缩率

按 GB/T 6671－2001 中的方法 B 进行试验。

断裂伸长率

按 GB/T 8804.1 进行制样，按 GB/T 8804.3 进行试验。

静液压强度

      - 按 GB/T 6111 进行试验。试验温度为 20 ℃，试验压力不小于 1.5 倍公称压力，试验时间为 1 h。

烘箱试验

按 GB/T 8803 进行试验。试验温度（150±2）℃。

坠落试验

按 GB/T 8801 进行试验。试验温度（0±2）℃。

落锤冲击试验

按 GB/T 14152 进行试验。每个试样冲击 1 次。试样预处理温度为（0±1）℃，落锤质量和下落高度应符合表 4 规定，锤头类型：dn＜110 mm 时取 d25 型，dn≥110 mm 时取 d90 型。

落锤质量和下落高度

| 公称外径/dn mm | 落锤质量 kg | 下落高度 mm |
| --- | --- | --- |
| 20 | 0.5±0.005 | 400±10 |
| 25 | 0.5±0.005 | 500±10 |
| 32 | 0.5±0.005 | 600±10 |
| 40 | 0.5±0.005 | 800±10 |
| 50 | 0.5±0.005 | 1 000±10 |
| 63 | 0.5±0.005 | 1 000±10 |
| 75 | 0.8±0.005 | 1 000±10 |
| 90 | 0.8±0.005 | 1 200±10 |
| 110 | 1.0±0.005 | 1 600±10 |
| 160 | 1.6±0.005 | 2 000±10 |
| 200 | 2.0±0.005 | 2 000±10 |
| 250 | 2.5±0.005 | 2 000±10 |
| 315 | 3.2±0.005 | 2 000±10 |

铅限量

按 GB/T 39560.5 进行试验。应采用密闭酸消解系统进行样品前处理，通过电感耦合等离子体发射光谱法（ICP-OES）、电感耦合等离子体质谱法（ICP-MS）、原子吸收光谱法（AAS）或原子荧光光谱法（AFS）进行铅含量的测定。如有争议，以电感耦合等离子体质谱法（ICP-MS）试验结果为最终判定依据。

检验规则

检验分类

检验分为出厂检验和型式检验。

组批

用相同原料和工艺生产的同一规格、同一类型的管材作为一批，每批数量不超过 100 t。如果生产 7 天仍不足 100 t，以 7 天产量为一批。

用相同原料和工艺生产的同一规格、同一类型的管件作为一批，每批数量不超过 20 000 个。如果生产 7 天仍不足 20 000 个，以 7 天产量为一批。

出厂检验

硬聚氯乙烯（PVC-U）管材出厂检验项目为 5.1.1.1～5.1.1.3 及 5.1.1.4 中的密度。

高密度聚乙烯（HDPE）管材出厂检验项目为 5.1.2.1～5.1.2.3 及 5.1.2.4 中的静液压强度。

硬聚氯乙烯（PVC-U）管件出厂检验项目为 5.2.1～5.2.3 及 5.2.4 中的坠落试验。

外观、颜色、规格尺寸按 GB/T 2828.1 规定采用正常检验一次抽样方案，取一般检验水平 Ⅰ，接收质量限（AQL）4.0。抽样方案见表 5。

抽样方案

单位为根或件

| 批量 N | 样本量 n | 接收数 Ac | 拒收数 Re |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤ 90 | 3 | 0 | 1 |
| 91～280 | 13 | 1 | 2 |
| 281～500 | 20 | 2 | 3 |
| 501～1 200 | 32 | 3 | 4 |
| 1 201～3 200 | 50 | 5 | 6 |
| 3 201～10 000 | 80 | 7 | 8 |
| 10 001～35 000 | 125 | 10 | 11 |

在 7.3.4 计数抽样合格的产品中，随机抽取足够硬聚氯乙烯（PVC-U）管材样品进行 5.1.1.4 中的密度。

在 7.3.4 计数抽样合格的产品中，随机抽取足够高密度聚乙烯（HDPE）管材样品进行 5.1.2.4 中的静液压强度。

在 7.3.4 计数抽样合格的产品中，随机抽取足够硬聚氯乙烯（PVC-U）管件样品进行 5.2.4 中的坠落试验。

型式检验

型式检验项目为第 5 章除长度、不圆度和弯曲度以外的全部技术要求。

按 7.3.4 规定对样品进行外观、颜色和规格尺寸中各项检验，在检验合格的样品中随机抽取足够的样品，进行物理力学性能中的各项检验。

一般情况下，两次型式检验间隔应不超过 3 年。若有下列情况之一，应进行型式检验：

新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

结构、材料、工艺有较大变动可能影响产品性能时；

停产 1 年以上恢复生产时；

出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时。

判定规则

外观、颜色和规格尺寸的检验不符合表 5 规定时则判该批不合格，物理力学性能中有一项达不到要求时，则在该批中随机抽取双倍样品对该项进行复验，如仍不合格，则判该批不合格。

硬聚氯乙烯（PVC-U）管材或管件不符合 5.3 的要求，则判该批管材或管件不合格。

标志、包装、运输及贮存

标志

管材至少应有下列标志：

- 厂名（或简称）和商标；

- 产品名称；

- 产品规格；

- 本文件编号；

- 生产日期或批号。

管件至少应有下列标志：

- 厂名简称或商标；

- 产品规格；

- 本文件编号。

c）这个信息可以打印在标签上，标签可以附在管件上或者每个包装袋上，标签在施工时完整清晰。

包装

产品包装可由供需双方商定。

运输

产品在装卸和运输时，不应受到撞击、曝晒、抛摔和重压。

贮存

管材存放场地应平整，堆放整齐，堆放高度不宜超过 2 m，远离热源。承口部位宜交错放置，避免挤压变形。当露天存放时，应遮盖，防止曝晒。

管件应贮存在库房，合理放置，远离热源。

（规范性）
管材规格尺寸

硬聚氯乙烯（PVC-U）管材

管材平均外径、壁厚和不圆度

管材平均外径、壁厚和不圆度及相应偏差应符合表 A.1 的要求。其它规格尺寸可由供需双方商定。

管材平均外径、壁厚和不圆度

单位为毫米

| 公称外径 dn | 平均外径 dem |  | 公称压力PN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大不圆度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.4 MPa |  | 0.45 MPa |  | 0.6 MPa |  | 0.8 MPa |  | 1.0 MPa |  | 1.25 MPa |  |  |
|  | 最小平均外径dem,min | 最大平均外径dem,max | 公称壁厚en及偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 公称壁厚 | 允许偏差 | 公称壁厚 | 允许偏差 | 公称壁厚 | 允许偏差 | 公称壁厚 | 允许偏差 | 公称壁厚 | 允许偏差 | 公称壁厚 | 允许偏差 |  |
| 20 | 20.0 | 20.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.0 | +0.4 0 | — | — | 0.6 |
| 25 | 25.0 | 25.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.0 | +0.4 0 | — | — | 0.6 |
| 32 | 32.0 | 32.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.0 | +0.4 0 | — | — | 0.6 |
| 40 | 40.0 | 40.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.0 | +0.4 0 | 3.6 | +0.6 0 | 0.8 |
| 50 | 50.0 | 50.3 | — | — | — | — | 1.6 | +0.4 0 | 1.8 | +0.4 0 | 2.0 | +0.4 0 | 4.3 | +0.7 0 | 1.0 |
| 63 | 63.0 | 63.3 | — | — | — | — | 1.7 | +0.4 0 | 2.0 | +0.4 0 | 2.5 | +0.5 0 | 4.7 | +0.8 0 | 1.3 |
| 75 | 75.0 | 75.3 | 1.6 | +0.4 0 | — | — | 2.0 | +0.4 0 | 2.3 | +0.5 0 | 3.0 | +0.5 0 | — | — | 1.5 |
| 90 | 90.0 | 90.3 | 1.8 | +0.4 0 | 2.3 | +0.5 0 | 2.5 | +0.5 0 | 3.0 | +0.5 0 | 3.5 | +0.6 0 | — | — | 1.8 |
| 110 | 110.0 | 110.4 | 2.0 | +0.4 0 | 2.4 | +0.5 0 | 2.7 | +0.5 0 | 3.2 | +0.6 0 | 3.7 | +0.6 0 | — | — | 2.2 |
| 140 | 140.0 | 140.5 | — | — | — | — | 3.2 | +0.6 0 | 3.9 | +0.7 0 | 4.9 | +0.8 0 | — | — | 2.8 |
| 160 | 160.0 | 160.5 | 2.6 | +0.5 0 | 3.5 | +0.6 0 | 4.0 | +0.6 0 | 4.7 | +0.7 0 | 5.5 | +0.8 0 | — | — | 3.2 |
| 200 | 200.0 | 200.6 | 3.0 | +0.5 0 | 3.8 | +0.6 0 | 4.2 | +0.7 0 | 5.4 | +0.8 0 | 6.8 | +0.9 0 | — | — | 4.0 |
| 250 | 250.0 | 250.8 | — | — | 4.6 | +0.8 0 | 5.4 | +0.9 0 | 7.1 | +0.9 0 | 8.5 | +1.2 0 | — | — | 5.0 |
| 315 | 315.0 | 316.0 | — | — | 6.1 | +0.9 0 | 7.7 | +1.0 0 | 8.5 | +1.2 0 | 10.7 | +1.5 0 | — | — | 6.3 |

管材承口尺寸

管材承口示意图见图 A.1，尺寸应符合表 A.2 的要求。

标引序号说明：

L0 —— 承口深度；

dn —— 公称外径；

ds —— 承口内径；

e —— 管材壁厚；

e2 —— 承口壁厚；

α —— 倒角。

管材承口壁厚 e2 应不小于同规格管材公称壁厚 en 的 75 %。

当管材需要进行倒角时，倒角α宜在 15°～ 45°之间。倒角后管端保留的壁厚应不小于公称壁厚 en 的 1/3。

管材承口示意图

管材承口尺寸

单位为毫米

| 公称外径 dn | 承口平均内径 |  | 承口深度L0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最小承口平均内径 dsm，min | 最大承口平均内径 dsm，max | 基本尺寸 | 允许偏差 |
| 20 | 20.1 | 20.4 | 20 | ±2 |
| 25 | 25.1 | 25.4 | 25 | ±5 |
| 32 | 32.1 | 32.4 | 32 | ±5 |
| 40 | 40.1 | 40.4 | 40 | ±8 |
| 50 | 50.1 | 50.4 | 70 | ±10 |
| 63 | 63.1 | 63.4 | 80 | ±10 |
| 75 | 75.2 | 75.5 | 100 | ±15 |
| 90 | 90.2 | 90.5 | 110 | ±15 |
| 110 | 110.2 | 110.6 | 135 | ±15 |
| 160 | 160.3 | 160.8 | 195 | ±20 |
| 200 | 200.4 | 200.9 | 220 | ±20 |
| 250 | 250.4 | 250.9 | 240 | ±20 |
| 315 | 315.5 | 316.0 | 250 | ±20 |

高密度聚乙烯（HDPE）管材

管材的平均外径、壁厚和不圆度

管材的平均外径､壁厚和不圆度及相应偏差应符合表 A.3 中的要求。其他规格尺寸可由供需双方商定。

管材端口处的平均外径可小于表 A.3 中的规定,但不应小于距管材末端 1.5dn 或 300 mm (取两者之中较小者)处测量值的 98.5 % ｡

直管尺寸示意图如图 A.2 所示。

标引序号说明：

dem —— 管材平均外径

e —— 管材壁厚

L —— 管材长度

高密度聚乙烯（HDPE）管材尺寸示意图

管材平均外径、壁厚和不圆度

单位为毫米

| 公称外径 dn | 平均外径dem |  | 公称压力PN |  |  |  |  |  |  |  | 最大不圆度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.4 MPa |  | 0.6 MPa |  | 0.8 MPa |  | 1.0 MPa |  |  |
|  | 最小平均外径 dem,min | 最大平均外径 dem,max | 公称壁厚en及偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 公称壁厚 | 允许偏差 | 公称壁厚 | 允许偏差 | 公称壁厚 | 允许偏差 | 公称壁厚 | 允许偏差 |  |
| 50 | 50.0 | 50.4 | 2.00 | +0.3 0 | 2.00 | +0.3 0 | 2.20 | +0.4 0 | 2.70 | +0.4 0 | 2.1 |
| 63 | 63.0 | 63.4 | 2.00 | +0.3 0 | 2.20 | +0.4 0 | 2.70 | +0.4 0 | 3.40 | +0.5 0 | 2.2 |
| 75 | 75.0 | 75.5 | 2.00 | +0.3 0 | 2.60 | +0.4 0 | 3.10 | +0.5 0 | 3.90 | +0.5 0 | 2.4 |
| 90 | 90.0 | 90.6 | 2.20 | +0.4 0 | 3.00 | +0.4 0 | 3.70 | +0.5 0 | 4.70 | +0.6 0 | 2.7 |
| 110 | 110.0 | 110.7 | 2.60 | +0.4 0 | 3.80 | +0.5 0 | 4.60 | +0.6 0 | 5.80 | +0.7 0 | 3.3 |
| 160 | 160.0 | 161.0 | 3.40 | +0.5 0 | 5.40 | +0.7 0 | 6.70 | +0.8 0 | 8.30 | +1.0 0 | 4.8 |
| 200 | 200.0 | 201.2 | 4.30 | +0.6 0 | 6.70 | +0.8 0 | 8.30 | +1.0 0 | 10.10 | +1.2 0 | 6.0 |
| 250 | 250.0 | 251.5 | 5.40 | +0.7 0 | 8.30 | +1.0 0 | 10.20 | +1.2 0 | 12.60 | +1.4 0 | 7.5 |
| 315 | 315.0 | 316.9 | 6.70 | +0.8 0 | 10.40 | +1.2 0 | 12.90 | +1.4 0 | 15.90 | +1.7 0 | 16.7 |
| 355 | 355.0 | 357.2 | 7.50 | +0.9 0 | 11.60 | +1.3 0 | 14.50 | +1.6 0 | 17.90 | +1.9 0 | 18.8 |
| 400 | 400.0 | 402.4 | 8.50 | +1.0 0 | 13.20 | +1.5 0 | 16.40 | +1.8 0 | 20.10 | +2.2 0 | 21.0 |
| 450 | 450.0 | 452.7 | 9.50 | +1.1 0 | 14.80 | +1.6 0 | 18.50 | +2.0 0 | 22.70 | +2.4 0 | 23.4 |
| 500 | 500.0 | 503.0 | 10.60 | +1.2 0 | 16.40 | +1.8 0 | 20.60 | +2.2 0 | 25.20 | +2.7 0 | 26.3 |
| 560 | 560.0 | 563.4 | 11.80 | +1.3 0 | 18.40 | +2.0 0 | 23.00 | +2.4 0 | 28.20 | +3.0 0 | 29.4 |
| 630 | 630.0 | 633.8 | 13.30 | +1.5 0 | 20.70 | +2.2 0 | 25.80 | +2.7 0 | 31.80 | +3.3 0 | 33.2 |
| 710 | 710.0 | 714.0 | 15.00 | +1.6 0 | 23.40 | +2.5 0 | 29.20 | +3.1 0 | 35.80 | +3.7 0 | 35.5 |
| 800 | 800.0 | 804.2 | 16.90 | +1.8 0 | 26.30 | +2.8 0 | 32.80 | +3.4 0 | 40.30 | +4.2 0 | 40.0 |

1

（规范性）
管件规格尺寸

硬聚氯乙烯（PVC-U）管件

主体壁厚

管件的主体壁厚应不小于同规格同公称压力管材的公称壁厚。

承口尺寸

管件的承口尺寸应符合表 B.1 的要求，示意图见图 B.1。

管件的承口壁厚 e2 应不小于主体壁厚 e1 要求的0.75倍。

标引序号说明：

dn ——管材的公称外径；

ds ——承口中部内径；

e1 ——主体壁厚；

e2 ——承口壁厚；

L1 ——承口深度。

管件承口示意图

  - 管件规格尺寸

| 公称外径dna mm | 公称压力 MPa | 承口中部平均内径 |  | 最小承口深度L1,min mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最小平均内径dsm,min mm | 最大平均内径dsm,max mm |  |
| 20 | 1.0 | 20.1 | 20.4 | 16.0 |
| 25 | 1.0 | 25.1 | 25.4 | 18.0 |
| 32 | 1.0 | 32.1 | 32.4 | 20.0 |
| 40 | 1.0 | 40.1 | 40.4 | 24.0 |
| 50 | 1.0 | 50.1 | 50.4 | 28.0 |
| 63 | 1.0 | 63.1 | 63.4 | 33.0 |
| 75 | 1.0 | 75.2 | 75.5 | 42.0 |
| 90 | 1.0 | 90.2 | 90.5 | 47.0 |
| 110 | 1.0 | 110.2 | 110.6 | 57.0 |
| 160 | 1.0 | 160.3 | 160.8 | 75.0 |
| 200 | 1.0 | 200.4 | 200.9 | 89.0 |
| a dn 指与管件相连的管材的公称外径。 |  |  |  |  |

插口尺寸

管件插口的平均外径应符合表A.1 对管材平均外径的要求。

管件插口长度 l 应不小于相应规格管件的承口深度 L1。