| ICS | 83.140.30 |
| --- | --- |
| CCS | HNP·IA. G 33 |

团体标准

T/HN·PIA 14—2026

农业种养排水用无铅硬聚氯乙烯（PVC-U）管材及管件

Unplasticized Polyvinyl Chloride (PVC-U) Lead-Free Pipes and Fittings for Agricultural Drainage in Farming and Breeding

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

海南省塑料行业协会  发布

# 目录

前言 	 II

1 范围 	 1

2 规范性引用文件 	 1

3 术语和定义 	 1

4 材料 	 1

5 分类 	 1

6 要求 	 1

7 试验方法 	 3

8 检验规则 	 4

9 标志、包装、运输及贮存 	 5

附录A（规范性）管材规格尺寸 	 7

附录B（规范性）管件规格尺寸 	 10

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由海南省塑料行业协会提出并归口。

本文件起草单位：海南联塑科技实业有限公司、联塑科技发展（武汉）有限公司 、江西联塑科技实业有限公司、海南省检验检测研究院、海南兴伟塑胶科技有限公司、海南同德管业有限公司、广东建通管道制品有限公司、海口盛德源贸易有限公司

本文件主要起草人：赵红磊、周建军、崔君贤、陈朝彬、李开鹏、于人同、钟龙兴、黄家淋、张明栋、李龙玉、王展伟、陈明、卢永海、吴恩、王慧、陈烜、周鸿勋

本文件为首次发布。

农业种养排水用无铅硬聚氯乙烯（PVC-U）管材及管件

Unplasticized Polyvinyl Chloride (PVC-U) Lead-Free Pipes and Fittings for Agricultural Drainage in Farming and Breeding

范围

本文件规定了农业种养排水用无铅硬聚氯乙烯（PVC-U）管材及管件的术语和定义、材料、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于种植、打井、排灌、输水排水等领域的农业种养排水用无铅硬聚氯乙烯（PVC-U）管材及管件。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序  第 1 部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2918  塑料  试样状态调节和试验的标准环境

GB/T 8801  硬聚氯乙烯（PVC-U）管件坠落试验方法

GB/T 8802  热塑性塑料管材、管件  维卡软化温度的测定

GB/T 8803  注射成型硬质聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物（ABS）和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物（ASA）管件  热烘箱试验方法

GB/T 8806  塑料管材系统  塑料部件  尺寸的测定

GB/T 9647  热塑性塑料管材  环刚度的测定

GB/T 14152  热塑性塑料管材耐外冲击性能  试验方法  时针旋转法

GB/T 19278  热塑性塑料管材、管件与阀门  通用术语及其定义

GB/T 39560.5 电子电气产品中某些物质的测定  第 5 部分：AAS、AFS、ICP-OES 和 ICP-MS 法测定聚合物和电子件中镉、铅、铬以及金属中镉、铅的含量

QB/T 2568  硬聚氯乙烯（PVC-U）塑料管道系统用溶剂型胶粘剂

QB/T 2803  硬质塑料管材弯曲度测量方法

术语和定义

GB/T 19278界定的术语和定义适用于本文件。

材料

生产管材、管件的材料应为硬聚氯乙烯（PVC-U）混配料。混配料应以聚氯乙烯（PVC）树脂为主，加入必要的助剂，助剂应分散均匀。

允许少量使用本厂生产同种产品产生的清洁回用料。

连接用胶粘剂应符合QB/T 2568 的要求。

分类

管材按用途分为农业排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材和硬聚氯乙烯（PVC-U）打井管材。

管件按用途分为农业排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件和硬聚氯乙烯（PVC-U）打井管件。

要求

管材

外观

管材表面应光滑、不应有气泡、裂口、和明显的痕纹、凹陷、色泽不均及分解变色线。管材两端应切割平整并与管材轴线垂直。

颜色

        - 管材一般为白色或蓝色，其他颜色可由供需双方商定。

规格及尺寸

规格尺寸

管材的规格尺寸应符合附录 A 的要求。

长度

管材长度一般为 4 m，其他长度可由供需双方商定。管材长度不应有负偏差。

弯曲度

管材的弯曲度应不大于 0.5 %。

物理力学性能

管材的物理力学性能应符合表 1 的要求。

管材的物理力学性能

| 项目 | 要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 维卡软化温度/℃ | ≥79 | 7.5 |
| 扁平试验 | 无裂缝、无破裂 | 7.6 |
| 环刚度a/（kN/m2） | SN 9≥9 SN 12.5≥12.5 SN 16≥16 SN 20≥20 SN 24≥24 SN 32≥32 SN 48≥48 | 7.7 |
| 落锤冲击试验 | 9/10 通过 | 7.8 |
| a 仅适用于硬聚氯乙烯（PVC-U）打井管材。 |  |  |

管件

外观

管件的内外表面应光滑、平整，不应有气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷。管件应完整无缺损,浇口及溢边应修除平整。

颜色

        - 管件一般为白色或蓝色，其他颜色可由供需双方商定。

规格及尺寸

管件的壁厚及承口尺寸应符合附录 B 的要求。

物理力学性能

管件的物理力学性能应符合表 2 的要求。

管件的物理力学性能

| 项目 | 要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 密度/（kg/m3） | 1 350～1 550 | 7.4 |
| 维卡软化温度/℃ | ≥74 | 7.5 |
| 烘箱试验 | 符合 GB/T 8803 的规定 | 7.9 |
| 坠落试验 | 无破裂 | 7.10 |

铅限量

管材及管件的铅限量应不大于 0.02 %（质量分数）。

试验方法

状态调节

除有特殊规定外，按 GB/T 2918 规定，在（23±2）℃条件下进行状态调节至少 24 h，并在同样条件下进行试验。

外观和颜色

目测。

规格尺寸测量

平均外径

按 GB/T 8806 进行测量。如有争议，以 π 尺测量结果为最终判定依据。

壁厚

按 GB/T 8806 进行测量。

管材承口尺寸

按 GB/T 8806 进行测量，承口平均内径在承口中部测量。

管材长度

按 GB/T 8806 进行，用精度不低于 1 mm 的卷尺测量。

不圆度

按 GB/T 8806 进行测量，不圆度的测量应在管材出厂前进行。

弯曲度

按 QB/T 2803 进行测量。弯曲度的测量应在管材出厂前进行。

密度

按 GB/T 1033.1 中浸渍法进行试验。

维卡软化温度

按 GB/T 8802 进行试验。

扁平试验

按 GB/T 9647 进行试验。从 3 根管材上各取一段长度为（200±10）mm的管段，试样两端应切平整并与轴线垂直。将试样水平放置在试验机的上下平板之间，以（10±2）mm/min的速度压缩试样，加荷至试样垂直方向的变形量为试样原平均外径的 30 % 时立即卸荷，观察试样是否出现裂纹或破裂。

环刚度

按 GB/T 9647 进行试验。

落锤冲击试验

按 GB/T 14152 进行试验。每个试样冲击 1 次。试验温度为（0±1）℃。农业排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材的落锤质量和下落高度应符合表 3 的要求，硬聚氯乙烯（PVC-U）打井管材的落锤质量和下落高度应符合表 4 的要求，锤头类型：管材规格 d n＜110 mm 时取d25，d n≥110 mm 时取 d90。

农业排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材的落锤质量与下落高度

| 公称外径/mm | 落锤质量/kg | 下落高度/mm |
| --- | --- | --- |
| 25 | 0.25±0.005 | 600±10 |
| 32 | 0.5±0.005 | 600±10 |
| 50 | 0.5±0.005 | 1 000±10 |
| 63 | 0.5±0.005 | 1 000±10 |
| 75 | 0.8±0.005 | 1 000±10 |
| 90 | 0.8±0.005 | 1 200±10 |
| 110 | 1.0±0.005 | 1 600±10 |
| 160 | 1.25±0.005 | 2 000±10 |
| 200 | 2.0±0.005 | 2 000±10 |
| 250 | 2.5±0.005 | 2 000±10 |
| 315 | 3.2±0.005 | 2 000±10 |
| 400 | 3.2±0.005 | 2 000±10 |

硬聚氯乙烯（PVC-U）打井管材的落锤质量与下落高度

| 公称外径/mm | 落锤质量/kg | 下落高度/mm |
| --- | --- | --- |
| 110 | 0.5±0.005 | 800±10 |
| 125 | 0.5±0.005 | 1 000±10 |
| 140 | 0.5±0.005 | 1 000±10 |
| 160 | 0.5±0.005 | 1 600±10 |
| 200 | 0.8±0.005 | 1 600±10 |
| 250 | 1.0±0.005 | 2 000±10 |

烘箱试验

      - 按 GB/T 8803 进行试验。试验温度（130±2）℃。

坠落试验

      - 按 GB/T 8801 进行试验。试验温度（0±2）℃。

铅限量

按 GB/T 39560.5 进行试验。应采用密闭酸消解系统进行样品前处理，通过电感耦合等离子体发射光谱法（ICP-OES）、电感耦合等离子体质谱法（ICP-MS）、原子吸收光谱法（AAS）或原子荧光光谱法（AFS）进行铅含量的测定。如有争议，以电感耦合等离子体质谱法（ICP-MS）试验结果为最终判定依据。

检验规则

检验分类

检验分为出厂检验和型式检验。

组批

用相同原材料和工艺生产的同一规格同一类型的管材作为一批。每批数量不超过 100 t，如果生产 7 天仍不足 100 t，则以 7 天产量为一批。

用相同原材料和工艺生产的同一规格同一类型的管件作为一批。每批数量不超过 20 000 个，如果生产 7 天仍不足 20 000 个，则以 7 天产量为一批。

出厂检验

管材出厂检验项目为 6.1.1～6.1.3 及 6.1.4 中的扁平试验。

管件出厂检验项目为 6.2.1～6.2.3 及 6.2.4 中的坠落试验。

6.1.1～6.1.3、6.2.1～6.2.3按GB/T 2828.1 规定采用正常检验一次抽样方案，取一般检验水平 Ⅰ，接收质量限(AQL)4.0。抽样方案见表 5。

抽样方案

单位为根或件

| 批量 N | 样本量 n | 接收数 Ac | 拒收数 Re |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤ 90 | 3 | 0 | 1 |
| 91～280 | 13 | 1 | 2 |
| 281～500 | 20 | 2 | 3 |
| 501～1 200 | 32 | 3 | 4 |
| 1 201～3 200 | 50 | 5 | 6 |
| 3 201～10 000 | 80 | 7 | 8 |
| 10 001～35 000 | 125 | 10 | 11 |

在8.3.3计数抽样合格的产品中，随机抽取足够管材进行6.1.4中的扁平试验。

在8.3.3计数抽样合格的产品中，随机抽取足够管件进行6.2.4中的坠落试验。

型式检验

型式检验项目为第 6 章除长度、不圆度和弯曲度以外的全部技术要求。

按 8.3.3 规定对样品进行外观、颜色和规格尺寸中各项检验，在检验合格的样品中随机抽取足够的样品，进行物理力学性能和铅限量中的各项检验。

一般每三年进行一次。若有以下情况之一，应进行型式检验：

新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

结构、材料、工艺有较大变动可能影响产品性能时；

停产一年以上恢复生产时；

出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时。

判定规则

管材或管件不符合 8.3 的要求，则判该批管材不合格。

外观、颜色、规格尺寸的检验不符合表5要求时则判该批不合格，其他项目有一项达不到要求时，则在该批中随机抽取双倍样品对该项进行复验，如仍不合格，则判该批不合格。

标志、包装、运输和贮存

标志

每根管材上应含有至少一处完整标志，标志间距应不大于 2 m，且管材上至少应有下列标志：

- 厂名（或简称）或商标；

- 产品名称；

- 产品规格；

- 本文件编号；

- 生产日期或批号。

每只管件上至少有下列永久性标志：

- 生产厂家简称或商标；

- 产品规格；

- 本文件编号。

c）这个信息可以打印在标签上，标签可以附在管件上或者每个包装袋上，标签在施工时完整清晰。

包装

包装可由供需双方商定。

运输

产品在装卸和运输时，不应受到撞击、曝晒、抛摔和重压。

贮存

管材存放场地应平整，堆放整齐，堆放高度不宜超过 2 m，远离热源。当露天存放时，应遮盖，防止曝晒。

管件应贮存在远离热源及化学品污染地、地面平整、通风良好的库房内，贮存时，应防止阳光直接照射。

（规范性）
管材规格尺寸

农业排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材

管材平均外径、壁厚和不圆度

管材平均外径、壁厚和不圆度应符合表 A.1 要求，其他规格尺寸可由供需双方商定。

管材的平均外径、壁厚和不圆度

| 公称外径 dn | 平均外径 |  | 壁厚 |  | 不圆度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最小平均外径 dem,min | 最大平均外径 dem,max | 公称壁厚 en | 允许偏差 |  |
| 25 | 25.0 | 25.2 | 1.4 | +0.3 0 | ≤1.0 |
|  |  |  | 1.6 |  |  |
| 32 | 32.0 | 32.2 | 1.6 | +0.3 0 | ≤1.0 |
|  |  |  | 1.8 |  |  |
|  |  |  | 2.0 |  |  |
| 50 | 50.0 | 50.2 | 1.6 | +0.4 0 | ≤1.2 |
|  |  |  | 1.8 |  |  |
|  |  |  | 2.0 |  |  |
| 63 | 63.0 | 63.3 | 1.6 | +0.4 0 | ≤1.4 |
|  |  |  | 1.8 |  |  |
|  |  |  | 2.0 |  |  |
| 75 | 75.0 | 75.3 | 1.6 | +0.4 0 | ≤1.8 |
|  |  |  | 1.8 |  |  |
|  |  |  | 2.0 |  |  |
|  |  |  | 2.3 |  |  |
|  |  |  | 2.5 |  |  |
| 90 | 90.0 | 90.3 | 1.6 | +0.4 0 | ≤2.2 |
|  |  |  | 1.8 |  |  |
|  |  |  | 2.0 |  |  |
|  |  |  | 2.2 |  |  |
|  |  |  | 2.8 | +0.5 0 |  |
| 110 | 110.0 | 110.3 | 1.8 | +0.4 0 | ≤2.6 |
|  |  |  | 2.0 |  |  |
|  |  |  | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 2.8 | +0.5 0 |  |
|  |  |  | 3.2 | +0.6 0 |  |
| 160 | 160.0 | 160.4 | 2.4 | +0.6 0 | ≤3.8 |
|  |  |  | 3.0 |  |  |
|  |  |  | 3.5 |  |  |
|  |  |  | 4.0 |  |  |
|  |  |  | 5.0 | +0.7 0 |  |
| 200 | 200.0 | 200.5 | 2.6 | +0.6 0 | ≤4.8 |
|  |  |  | 3.5 |  |  |
|  |  |  | 4.0 |  |  |
|  |  |  | 4.5 |  |  |
|  |  |  | 5.0 | +0.7 0 |  |
| 250 | 250.0 | 250.5 | 3.0 | +0.6 0 | ≤6.0 |
|  |  |  | 3.5 |  |  |
|  |  |  | 5.0 | +0.7 0 |  |
|  |  |  | 6.0 | +0.8 0 |  |
| 315 | 315.0 | 315.6 | 3.5 | +0.6 0 | ≤7.6 |
|  |  |  | 4.5 |  |  |
|  |  |  | 7.7 | +1.0 0 |  |
| 400 | 400.0 | 400.7 | 7.5 | +1.0 0 | ≤9.0 |

管材承口尺寸

管材承口尺寸应符合表 A.2 的要求，示意图见图 A.1。

管材承口尺寸

| 公称外径 dn | 承口平均内径 |  | 承口深度L0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最小承口平均内径 dsm,min | 最大承口平均内径 dsm,max | 基本尺寸 | 允许偏差 |
| 50 | 50.1 | 50.4 | 70 | ±10 |
| 63 | 63.1 | 63.4 | 80 | ±10 |
| 75 | 75.2 | 75.5 | 100 | ±15 |
| 90 | 90.2 | 90.5 | 110 | ±15 |
| 110 | 110.2 | 110.6 | 135 | ±15 |
| 160 | 160.3 | 160.8 | 195 | ±20 |
| 200 | 200.4 | 200.9 | 220 | ±20 |
| 250 | 250.4 | 250.9 | 240 | ±20 |
| 315 | 315.5 | 316.1 | 250 | ±20 |
| 400 | 400.6 | 401.5 | 270 | ±20 |

标引序号说明：

L0 —— 承口深度；

dn —— 公称外径；

ds —— 承口平均内径；

e —— 管材壁厚；

e2 —— 承口壁厚；

α —— 倒角。

管材承口壁厚e2应不小于同规格管材公称壁厚en的75%。

是否需要对管材进行倒角可由供需双方商定。当管材需要进行倒角时，倒角α宜在15°～45°之间。倒角后管端保留的壁厚应不小于公称壁厚en的1/3。

管材承口示意图

硬聚氯乙烯（PVC-U）打井管材

管材平均外径、壁厚和不圆度

管材平均外径、壁厚和不圆度应符合表 A.3 要求。其他规格尺寸可由供需双方商定。

管材平均外径、壁厚和不圆度

单位为毫米

| 公称外径 dn | 平均外径 |  | 公称环刚度SN |  |  |  |  |  | 允许偏差 | 不圆度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最小平均外径 dem,min | 最大平均外径 dem,max | SN 9 | SN 12.5 | SN 20 | SN 24 | SN 32 | SN 48 |  |  |
|  |  |  | 公称壁厚 en |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 110.0 | 110.3 | — | 4.0 | — | — | — | — | +0.6 0 | ≤2.6 |
| 125 | 125.0 | 125.3 | — | 4.2 | — | — | — | — | +0.6 0 | ≤3.0 |
| 140 | 140.0 | 140.3 | 4.0 | — | — | — | — | — | +0.6 0 | ≤3.4 |
| 160 | 160.0 | 160.4 | — | — | 6.0 | — | — | 9.0 | +0.7 0 | ≤3.8 |
| 200 | 200.0 | 200.5 | — | — | 7.7 | — | 9.0 | — | +1.0 0 | ≤4.8 |
| 250 | 250.0 | 250.5 | — | — | — | 10.0 | — | — | +1.1 0 | ≤6.0 |

管材承口尺寸

管材承口尺寸应符合表 A.4 要求，示意图见图 A.1。

管材承口尺寸

单位为毫米

| 公称外径 dn | 承口平均内径 |  | 最小承口深度 L0,min |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 最小承口平均内径 dsm,min | 最大承口平均内径 dsm,max |  |
| 110 | 110.2 | 110.6 | 48 |
| 125 | 125.3 | 125.6 | 50 |
| 140 | 140.3 | 140.7 | 54 |
| 160 | 160.3 | 160.8 | 58 |
| 200 | 200.4 | 200.9 | 60 |
| 250 | 250.4 | 250.9 | 60 |

1

（规范性）
管件的壁厚及承插口尺寸

农业排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件

管件的承口与插口尺寸

管件承口和插口尺寸应符合表 B.1 的要求，示意图见图 B.1。其他规格尺寸可由供需双方商定。

管件承口和插口尺寸

单位为毫米

| 公称外径a dn | 插口的平均外径 |  | 承口平均内径 |  | 最小承口深度 L1, min | 最小插口长度 L2, min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最小平均外径 dem, min | 最大平均外径 dem, max | 最小平均内径 dsm, min | 最大平均内径 dsm, max |  |  |
| 16 | 15.9 | 16.1 | 15.9 | 16.2 | 14 | 14 |
| 20 | 20.0 | 20.2 | 20.0 | 20.3 | 15 | 15 |
| 25 | 25.0 | 25.2 | 25.0 | 25.3 | 17 | 17 |
| 32 | 32.0 | 32.2 | 32.0 | 32.4 | 20 | 20 |
| 40 | 40.0 | 40.2 | 40.0 | 40.4 | 22 | 22 |
| 50 | 50.0 | 50.2 | 50.0 | 50.4 | 24 | 24 |
| 63 | 63.0 | 63.3 | 63.0 | 63.4 | 33 | 33 |
| 75 | 75.0 | 75.3 | 75.0 | 75.4 | 38.5 | 38.5 |
| 90 | 90.0 | 90.3 | 90.0 | 90.6 | 44 | 44 |
| 110 | 110.0 | 110.3 | 110.0 | 110.5 | 44 | 44 |
| 160 | 160.0 | 160.4 | 160.0 | 160.7 | 50 | 50 |
| 200 | 200.0 | 200.5 | 200.0 | 200.7 | 58 | 58 |
| 250 | 250.0 | 250.5 | 250.0 | 250.9 | 58 | 58 |
| 315 | 315.0 | 315.5 | 315.0 | 316.2 | 67 | 67 |
| 400 | 400.0 | 400.7 | 400.0 | 401.2 | 75 | 75 |
| 沿承口深度方向允许有不大于 30 ′脱模所必需的斜度。 对于异径管件，当管件小端承插口 dn ＜ 400 mm 时，小端承插口的尺寸应符合 GB/T 5836.2 的要求。 |  |  |  |  |  |  |
| - a dn 指与管件相连的管材的公称外径。 |  |  |  |  |  |  |

标引序号说明：

de —— 插口外径；

ds —— 承口内径；

e1 —— 主体壁厚；

e2 —— 承口壁厚；

L1 —— 承口深度；

L2 —— 插口深度。

- 图B.1 管件承口和插口示意图

管件的壁厚尺寸

管件主体壁厚、承口壁厚尺寸应符合表 B.2 要求，示意图见图 B.1。

管件主体壁厚、承口壁厚尺寸

单位为毫米

| 公称外径a dn | 主体壁厚 |  | 承口壁厚 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最小主体壁厚 e1, min | 最大主体壁厚 e1, max | 最小承口壁厚 e2, min | 最大承口壁厚 e2, max |
| 16 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 1.4 |
| 20 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 1.4 |
| 25 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 1.4 |
| 32 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 1.4 |
| 40 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 1.4 |
| 50 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 1.5 |
| 63 | 1.7 | 2.0 | 1.4 | 1.7 |
| 75 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 1.8 |
| 90 | 2.2 | 2.6 | 1.8 | 2.2 |
| 110 | 2.4 | 2.8 | 2.1 | 2.5 |
| 160 | 3.1 | 3.5 | 2.5 | 2.9 |
| 200 | 3.6 | 4.3 | 2.9 | 3.5 |
| 250 | 4.4 | 5.3 | 3.6 | 4.5 |
| 315 | 5.8 | 6.8 | 4.2 | 5.2 |
| 400 | 7.2 | 8.2 | 5.0 | 6.0 |
| a dn 指与管件相连的管材的公称外径。 |  |  |  |  |

硬聚氯乙烯（PVC-U）打井管件

主体壁厚

管件的主体壁厚应不小于同规格同公称压力管材的公称壁厚。

承口尺寸

管件的承口尺寸应符合表B.3的要求，示意图见图B.2。

管件的承口壁厚e2应不小于主体壁厚e1要求的0.75倍。

标引序号说明：

dn ——与管件连接管材的公称外径；

ds ——承口中部内径；

e1 ——主体壁厚；

e2 ——承口壁厚；

L1 ——承口深度。

- 图B.2 管件承口示意图

管件规格尺寸

| 公称外径dna mm | 承口中部平均内径 |  | 最小承口深度L1,min |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 最小平均内径dsm,min mm | 最大平均内径dsm,max mm |  |
| 110 | 110.5 | 110.8 | 61.5 |
| 160 | 160.3 | 160.8 | 75.0 |
| a dn 指与管件相连的管材的公称外径。 |  |  |  |