《高速公路桥梁支座安装施工指南》

团体标准编制说明

江苏省交通企业协会

江苏省交通工程建设局

2019年9月

目 录

1 工作简况	1

2 制定标准的必要性和意义	1

3 主要起草过程	3

4 制定标准的原则和依据	4

5 主要条款的说明	5

6 重大意见分歧的处理依据和结果	6

7 采标程度	7

8 与有关的现行法律、法规和国家标准的关系	7

9 贯彻标准的措施建议	7

10 其他应说明的事项	8

# 工作简况

任务来源：支座是桥梁上、下部结构的重要传力装置，其作用是将上部结构的荷载顺适、安全地传递到桥梁墩台上去，同时保证上部结构在荷载、温度变化、混凝土收缩徐变等因素作用下的自由变形，以保护梁端、墩台帽梁不受损伤。但是根据调查显示，交通行业内关于支座安装工艺方面的标准化文件、施工指南较少，施工工艺要求及控制参数尚不全面。通过相关研究发现，支座安装质量不合格是支座病害的重要原因。2019年1月，江苏省交通企业协会和江苏省交通工程建设局主持开展《高速公路桥梁支座安装施工指南》标准的编制工作。

起草单位：江苏省交通工程建设局、江苏省交通工程集团有限公司、江苏平山交通设施有限公司、江苏扬州合力橡胶制品有限公司、常州华瑞特种加固技术工程有限公司、中设设计集团股份有限公司。

主要起草人员：刘世同、刘朝晖、陆宇、邵学富、李飞、王祥波、刘九生、吴定山、张永胜、李善超、周鹏、王剑波、郭炳宝、郑寿茂、翟瑞兴、袁建东、王建波。

完成时间：本团体标准于2019年4月29日立项，计划2019年12月31日完成。

# 制定标准的必要性和意义

随着交通行业快速发展，建设施工中各项工艺、技术也不断更新换代，逐步形成规范化、标准化。近年来省内外高速公路桥梁支座病害问题呈上升趋势，缺陷责任期和项目运营期支座损毁严重，且发生的频率越来越高，更换成本也越来越大，成为了影响桥梁使用寿命和运输安全的隐患。通过相关研究发现，支座安装工艺缺陷和安装质量不达标是支座病害的重要原因，例如板式支座安装时初始剪切变形大、支座安装位置不准确致使支座受力不均衡，导致支座的破坏；支座垫石的强度不满足设计要求，导致支座丧失使用功能；支座垫石的平整度控制不符合规范要求时，导致支座在桥梁运营过程中发生各种形式的损坏；盆式或球型支座上承压板严重倾斜并压至钢盆边缘 ；支座安装偏移设计位置过多等。

因此，形成一套具有指导性、可操作性、普遍适用性的桥梁支座安装工艺标准已刻不容缓。

为此，由江苏省交通工程建设局主持，组织江苏省交通工程集团有限公司、江苏平山交通设施有限公司、江苏扬州合力橡胶制品有限公司、常州华瑞特种加固技术工程有限公司、中设设计集团股份有限公司等单位共同参与编写团体标准--《高速公路桥梁支座安装施工指南》。本团体标准从施工角度入手，优化施工工艺，明确施工要求，规范操作内容，提高安装质量，加强缺陷期维养，从而提高支座安装质量，降低和减缓支座病害的发展趋势。

《高速公路桥梁支座安装施工指南》具有全面性、针对性强的特点，可作为施工单位支座施工作业指导书，亦可作为业主单位工程招标和建设管理的参照条件。

# 主要起草过程

为保证本标准制定的科学性和实用性，编制组进行了广泛的调查研究和专题论证，总结近年来桥梁支座安装施工的成功经验并收集了相关文献资料，包括相关国家标准、行业标准、地方标准、QC研究成果、标准编写相关文件汇编等，同时开展了实地调研和访谈。通过资料收集与调研分析，编制组基本了解我省高速公路桥梁支座安装存在的主要问题，明确了标准的编写目标，为标准的研究、起草奠定了基础。本标准的制定工作过程简述如下：

2019年1月~4月，预研究阶段：制定了实地调研方案，编制组对相关单位和项目进行调研，落实桥梁支座安装施工的相关资料收集梳理工作，分析支座安装施工工艺的成熟性和先进性。

2019年4月29日，标准在江苏省交通企业协会组织的立项审查会上审查通过。

2019年5月，工作大纲制定，明确本标准编写的主要内容，组织与分工、工作实施方案和计划安排、编制费用施工计划、标准编写目录等。

2019年6月，组织标准初稿编制，编制组在整理调研资料的基础上，根据标准编制大纲的要求进行支座安装施工指南的初稿编制。

2019年7月，召开《高速公路桥梁支座安装施工指南》初稿专家咨询会，对本标准初稿的版式、内容等进行了修改和完善，形成征求意见稿。本向相关单位发出征求意见函。

2019年8月，编写组对本标准征求意见进行汇总，并多次组织研讨会分析处理，

2019年9月25日，召开本标准送审稿专家审查会，根据会议的修改意见对送审稿进行完善。

2019年10月~12月——送审稿和报批稿完善：对标准文本进行对应的修改和完善后，形成标准的送审稿和编制说明送审稿。组织专家审查，编制组根据专家意见修改完善，形成标准报批材料。

# 制定标准的原则和依据

（1）标准制定原则

《高速公路桥梁支座安装施工指南》是在GB/T 1.1－2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》的指导下，参照支座相关规范和相关文件，结合我省高速公路桥梁支座安装的现状和特点，对高速公路桥梁支座安装施工进行科学、合理的规定。主要遵循以下原则：

1）问题导向原则

标准制定应充分调研当前高速公路桥梁支座安装的问题，适应高速公路桥梁支座安装的发展形势，最大限度地提高高速公路桥梁支座安装施工质量，减缓高速公路桥梁支座病害问题的发展。

2）规范实用原则

标准应具有规范性和实用性，是在对目前国家及行业现行相关标准、规范充分理解的基础上进行编制，本标准从支座的采购、运输、存储、安装、检查和验收要求等方面提出具体要求，本标准的施工工艺具备可操作性、可指导性和普遍适用性的特点，施工单位依据本标准的规定操作，能够保证支座的安装质量。

（2）标准制定依据

在制定标准过程中，本标准编制组严格遵循以下标准化法律、法规、规范的规定，作为本标准起草的重要依据：

1）《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国标准化法实施条例》、《江苏省标准监督管理办法》、《江苏省地方标准制定规程》等法律、法规及制度；

2）《GB/T 1.1-2009 标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》（标准文本的结构、格式主要依据本标准）；

3）《公路工程标准施工招标文件（第七章技术规范）》、《江苏省交通工程建设局技术文件汇编》等相关文件。

# 主要条款的说明

本标准主要规定了江苏省高速公路桥梁支座采购、进场检验、存储安装、检查验收等要求。

（1）施工准备

在对在建高速公路施工项目调研时，发现目前各种类型支座的出厂质量比较有保证，但是从出厂至安装完成的过程中，很难保证支座的质量仍然符合要求，因此本标准规定，应对支座进场、验收、运输和存储等各个阶段进行防护，确保支座安装前的质量符合规范要求；支座安装前需要从材料、设备和技术等多个方面着手准备，保证支座安装质量符合设计要求。

（2）支座垫石施工

本部分主要针对支座施工的各个工序进行详细的阐述，需保证支座垫石的混凝土强度、结构尺寸、平整度等各项数据符合设计要求；其次对砂筒临时支座的安装和拆除作出规定；

（3） 预埋件（预留孔）施工

主要阐述了梁底预埋钢板、滑板橡胶支座上下钢板、支座螺栓预留孔施工。

（4）临时支座支座安装

支座分为临时支座和永久支座，本章节对硫磺砂浆、混凝土和砂筒临时支座的施工提出具体的要求。

（5）支座安装

本章节规定了支座安装过程中应遵守的准则、技术要求和施工关键工序的控制原则；最后对固定橡胶支座、四氟滑板橡胶支座、盆式支座和球型支座的安装工艺作出了具体的要求。

（6）检查验收

规定了在支座安装前、安装后和交工前，按照标准附件中的相关检查验收记录表对支座及配件进行检查。

# 重大意见分歧的处理依据和结果

《高速公路桥梁支座安装施工指南》编制过程中共向20家单位发出来了征求意见的联系函，其中建设管理单位5家，施工企业11家，监理单位3家，高等院校1家。

编写组共收到14家单位的反馈意见，全部同意本标准。其中无修改意见的1家，另外13家提出了一些具体修改意见。经梳理，共有修改意见103条，采纳50条，部分采纳9条，不采纳44条。

反馈意见汇总见附件。

# 采标程度

无。

# 与有关的现行法律、法规和国家标准的关系

本团体标准是根据国家和行业标准

GB/T3280-2015                《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T17955-2009《桥梁球型支座》、GB/T 50448-2015《水泥基灌浆材料应用技术规范》、JT/T 4-2019《公路桥梁板式橡胶支座》、 JT/T 391-2019《公路桥梁盆式支座》、JT/T 854-2013《公路桥梁球型支座规格系列》、JTG/T F50-2011《公路桥涵施工技术规范》、JTGF80/1-2017《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》、JB/T 5943-2018《工程机械焊接件通用技术条件》、DB32/T 2172-2012 《《路桥梁橡胶支座病害评定技术标准》、HG/T2502-1993《5201硅脂》等的要求进行新编，在遵守上述标准各项规定的基础上，对有关施工技术提出更高的要求。

# 贯彻标准的措施建议

（1）进行标准施工工艺的充分检验

精选合适的项目进行现场桥梁支座安装，充分地验证本标准施工工艺的可操性，召开工作会议，分析总结按本标准指导现场支座施工实施情况；进一步优化本标准，确保本标准中各部位的施工工艺具备可指导性和普遍适用性；

（2）扩大宣贯范围，加大标准实施力度，

由省级领导单位牵头，大力推进本标准的实施，利用有效机制将本标准发送至省内各个高速公路项目建设指挥部，再由各个项目建设指挥部督促基层施工单位应用。标准的宣贯工作不仅包括标准文本本身，还应包括标准的编制说明，使得标准使用者不仅了解标准文本中规定的内容，还了解本标准编制说明中对于标准制定背景、制定依据等内容，以利于标准的贯彻执行。

（3）做好信息反馈和适用性评价，提高标准实施效果

标准宣贯实施过程中，要注重将标准的宣贯工作落实到实际中。在本标准宣贯后，要时刻跟踪本标准在各个高速公路项目桥梁支座安装过程中的实施情况，记录标准在实际应用中的具体效果，对于实用性不强、适用性差的条款要及时反馈到标准编制机构，以便采取相应的修改措施。

# 其他应说明的事项

无。

附件：

《高速公路桥梁支座安装施工指南》

反馈意见汇总

江苏省交通工程建设局组织有关单位编写的团体标准—《高速公路桥梁支座安装施工指南》（以下简称标准），2019年7月中旬向江苏省交通运输厅建设管理处、科技处、综合执法监督局、局各工程处、局直属现场管理机构、南京市公建中心等5个建设管理单位，以及11家具有代表性的施工企业，3家监理单位，1家高等院校发出了征求意见的联系函。

截止2019年8月1日，协会共收到14家单位的反馈意见，全部同意本标准。其中无修改意见的1家，另外13家提出了一些具体修改意见。经梳理，共有修改意见103条，采纳50条，部分采纳9条，不采纳44条，详见下表。

标准征求意见汇总处理表

- 标准项目名称：高速公路桥梁支座安装施工指南            2019 年8月20日  填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见及理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 条文1.范围：补充“产品进场检验” | 东南大学 | 采纳 |
|  | 1 | 目前桥梁施工中球冠支座越来越多，但是这个意见里面没有提到 | 苏州交通工程集团有限公司 | 不采纳，球冠是板式橡胶支座的一种 |
|  | 1 | 范围：承载力在5000KN以下板式橡胶支座、6000KN以下球型支座和15000KN以下盆式支座，调整板式支座、球型支座和盆式支座顺序 | 徐州市公路工程总公司 | 采纳 |
|  | 2 | 2 规范性引用文件 公共板式支座标准改为JT/T4-2019;盆式支座：JT/T391-2019.添加焊接标准JB/T5943去除JT/T663-2006标准 | 江苏扬州合力橡胶制品有限公司 | 采纳 |
|  | 3 | 条文3.术语与定义：修改补充。补充内容：聚四氟乙烯(Fu)滑板支座、不锈钢板、硅脂油、支座垫石、盆式支座定位板 | 东南大学 | 不采纳，因这些都属于常用的词汇，不必在本标准中专门定义 |
|  | 3.2 | 灌浆法改为重力灌浆法 | 中设 | 不采纳，重力灌浆和压力灌浆都可以使用 |
|  | 3.3 | 座浆法改为坐浆法 | 中设 | 采纳 |
|  | 4 | 增加条文4.基本规定 | 东南大学 | 不采纳，在第2章节中已提现 |
|  | 4.1 | 4.1一般规定，建议补充检查支座的产品名称、规格型号、主要技术指标等。 | 中设 | 采纳 |
|  | 4.1.1 | 4. 1.1条，是否与《反垄断法》第五章第三十二条、第三十七条相抵触？ | 江苏润通项目管理有限公司 | 不采纳，与《反垄断法》不冲突，这个是产品资格准入要求 |
|  | 4.1.1 | 4.1.1中“支座及配件应在通过材料资格备案的 支座生产单位中采购”，建议说明在何单位进行备案 | 苏州交通工程集团有限公司 | 采纳 |
|  | 4.1.2 | 4.1.2中应全面检查内容添加安装方向标志 | 江苏扬州合力橡胶制品有限公司 | 采纳 |
|  | 4.1.2 | 检查内容应对板式支座、球型支座和盆式支座分别叙述，针对支座类型分别进行检查 | 徐州市公路工程总公司 | 不采纳，表格中已经分开 |
|  | 4.1.3 | 4.1.3建议改为…….防护措施，避免压伤和机械损伤 | 江苏扬州合力橡胶制品有限公司 | 采纳 |
|  | 4.1.5 | 4.1.5去除预埋螺栓4个字 | 江苏扬州合力橡胶制品有限公司 | 采纳 |
|  | 4.2.2 | 4.2.2需要时应编制安全可靠、技术可行、 经济合理的专项施工技术方案。 桥梁支座安装并非技术复杂或安全风险大的分项工程，因此没有必要编制专项施工技术方案。建议此条删除. | 江苏东南工程咨询有限公司 | 采纳 |
|  | 4.2.4 | 4.2.4条与4.2.2条的内容基本重合，建议合并为一条即“专项施工方案”。 | 江苏润通项目管理有限公司 | 不采纳，施工专项方案与作业指导书是两种文件，前者侧重安装工艺和方法，后者侧重指导一线施工工人现场操作 |
|  | - 4.2.5 | - 应对施工人员进行支座安装的技术（增加工艺）与安全交底。 | 常州特种加固 | 不采纳，技术交底包含工艺内容 |
|  | 4.2.6 | 因为是技术准备工作，建议改成“应符合支座垫石坐标、高程等测量资料无误”。 | 江苏润通项目管理有限公司 | 不采纳，支座也应有设计坐标和高程 |
|  | 4.3.1 | “支座及配件应成套采购”，建议明确支座配套构配件的相关内容 | 苏州交通工程集团有限公司 | 采纳，按照设计要求 |
|  | 4.3.1 | 增加配套钢板应采取有效防锈措施进行处理（不锈钢板除外） | 徐州市公路工程总公司 | 不采纳，有条文已经体现 |
|  | 4.3.2 | 增加灌浆料及硅脂润滑油的检测技术指标 | 中设 | 采纳，检测技术指标按设计和相关规范确定 |
|  | 4.3.3 | 使用不锈钢板或热处理钢板与未经防腐处理钢板矛盾，去掉或热处理钢板 | 中设 | 部分采纳，改为热镀锌钢板 |
|  | 4.3.3 | 建议加入“不得使用普通钢板或不锈铁代替不锈钢板。”不锈钢板应与上座板不得分离或粘接，宜采用氯弧焊接或燕尾槽机械方式连接。 | 江苏润通项目管理有限公司 | 部分采纳，使用热镀锌或者不锈钢板，支座上钢板与不锈钢板采用内嵌或者焊接的形式，形成整体 |
|  | 4.3.4 | 建议加入“支座上下部分螺栓连接方式应考虑支座后期的更换，宜采用套筒方式连接，且不得影响支座正常工作位移”。 | 江苏润通项目管理有限公司 | 采纳，采用GPZⅡ型盆式支座，有助于支座的更换 |
|  | 4.3.5 | 支座检测是否可以直接要求厂家委托具有支座检测资质的第三方按照相应的上规范频率进行检测，供货时直接提供有资质的第三方检测合格证书？节省运至工地取样、送样来回时间。 | 江苏润通项目管理有限公司 | 不采纳，支座检测时对送往工地的支座进行抽检，厂家检测属于厂家检测 |
|  | 4.3.5 | 明确支座进场后，在进场支座中取样 | 中设 | 采纳 |
|  | 4.3.5 | 标准改为新标准，表11改为表10，表12改为表15 | 江苏扬州合力橡胶制品有限公司 | 采纳 |
|  | 4.4 | 条文4.4机具准备，删除4.4.2和4.4.4条文 | 东南大学 | 不采纳，因经多次讨论确定，确实需要 |
|  | 4.4.1 | 可调节高程垫石模板改为可调节高度垫石模板 | 中设 | 不采纳，此名称使用已很广泛 |
|  | 4.4.4 | 试验设备去掉 | 中设 | 不采纳，砂筒预压试验，试块强度检测都需要 |
|  | 5 | 支座垫石钢筋网片规格，钢筋网片之间间距要提下。还有支座垫石最小厚度是否要求，如最小厚度不能小于8cm. | 苏州交通工程集团有限公司 | 不采纳，这个是设计单位的工作范畴，不属于支座安装施工范畴 |
|  | 5 | 建议补充高墩盖梁支座垫石施工安全防护措施及梁板安装安放支座时的安全防护措施。 | 江苏东南工程咨询有限公司 | 采纳，根据实际施工情况进行安全防护设施布置 |
|  | 5.1 | 条文5.流程图1支座垫石高程确定改为支座垫石高程检查确认 | 东南大学 | 采纳，垫石顶面高程检查确认 |
|  | 5.1 | 支座垫石内钢筋较多，应注意抗震钢筋的设置，确保垫石与墩台的可靠连接； | 南京市公共工程建设中心 | 不采纳，支座垫石抗震钢筋、垫石与墩台连接方式应依据设计图纸设置。 |
|  | 5.1 | 支座垫石都是很薄的，冬季或者低温浇筑时的保证措施没有提到 | 苏州交通工程集团有限公司 | 采纳，采取保温措施养护 |
|  | 5.1 | 流程图：垫石顶面高程确定到浇筑混凝土中间缺少预埋孔安装。 | 中交二公局第三公局有限公司 | 不采纳，预留孔在墩台混凝土浇筑时预留 |
|  | 5.1 | 5.1中支座垫石施工流程图内:“墩台顶面洒水湿润”该步骤应在“浇筑混凝土”之前 | 江苏润通项目管理有限公司 | 采纳 |
|  | 5.1 | 5.1支座垫石施工流程详见图1中“垫石顶面高程确定”建议调整为“垫石顶面高程复核”，“保湿养生” 建议只写“养护或养生”，得考虑冬季的保温养护； | 苏锡常南部高速公路工程建设指挥部 | 采纳 |
|  | 5.4 | 5.4中“支座垫石与桥梁墩台宜分开浇筑，支座垫石宜分整幅或半幅进行混凝土浇筑，保证支座垫石的位置准确”，宜加“支座垫石位置放样后，对其相对位置进行复核” | 中交二公局第三公局有限公司 | 不采纳，分整幅或半幅进行混凝土浇筑，保证支座垫石的位置准确，位置包含相对位置和绝对位置 |
|  | 5.4 | 关于5.4条 建议垫石厚度8cm以下的宜同墩台帽一起浇筑。 | 无锡交通工程有限公司 | 不采纳，不能保证支座垫石的施工质量 |
|  | 5.5 | 5.5建议调整为“支座垫石施工前，精确放样其平面位置，并用墨线标出”； | 苏锡常南部高速公路工程建设指挥部 | 采纳 |
|  | 5.7 | 5.7绑扎支座垫石钢筋，按照支座垫石测放控制线安装可调节高程垫石模板，用洁净水湿润墩台凿毛位置。 建议绘制可调节高度垫石模板示意图。 | 江苏东南工程咨询有限公司 | 采纳 |
|  | 5.8 | 5.8建议改为：采用三次收面工艺，用水平尺校准 | 江苏扬州合力橡胶制品有限公司 | 采纳 |
|  | 5.8 | 支座垫石顶面高差检测，建议明确检测位置为支座安装部位。 | 江苏东南工程咨询有限公司 | 采纳 |
|  | 5.9 | 建议将“5.9浇筑完成的支座垫石宜采用内层透水土工布加外层塑料薄膜覆盖，应保湿养生7天以上。”建议修改为“5.9浇筑完成的支座垫石宜采用10cm饱水海绵加外层塑料薄膜覆盖，应保湿养生7天以上” | 中交二公局第三公局有限公司 | 部分采纳，宜采用内层透水土工布或10cm饱水海绵加外层塑料薄膜覆盖。 |
|  | 5.9 | 保湿养生应明确养生7天或14天。应支座垫石尺寸较小，建议养护期14天以上。 | 徐州市公路工程总公司 | 采纳 |
|  | 5.9 | 应增加冬季施工养护方式 | 苏锡常南部高速公路工程建设指挥部 | 采纳，冬季施工采取保温措施，防止支座垫石冻伤。 |
|  | 6.2 | 梁体底面预埋钢板应调整……焊接牢靠，确保钢板的定位偏差不大于5mm | 江苏扬州合力橡胶制品有限公司 | 不采纳，后面检查表格中有相应的允许偏差要求 |
|  | 6.3 | 条目内容建议移至8.2.2.6之后，8.2.2.7之前 | 徐州市公路工程总公司 | 不采纳，支座安装与梁体架设是两个阶段，不用放在一起 |
|  | 6.4 | 螺栓预留孔不应限定金属波纹管，钢管也应可以，或者采用支座厂家配套产品； | 南京市公共工程建设中心 | 部分采纳，采用支座厂家配套产品；钢管的抗拔性能不一定有保障 |
|  | 6.4 | 支座螺栓孔预留孔必须采用金属波纹管预留孔，或者采用预留成孔工艺。 | 中铁十四局集团第三工程有限公司 | 不采纳， 6.4章节已阐明 |
|  | 6.5 | 《 高速公路桥梁支座安装施工指南》第4页倒数第7行中，预留螺栓孔深度和直径应大于预埋螺栓长度和直径50-60mm，新规范为（JT/T 391-2019）为60-80mm. | 江苏恒基路桥有限公司 | 采纳 |
|  | 7.1 | 7.1一般规定 建议补充砂筒临时支座对砂的技术指标.砂简更用前应经过压力机试压等要求。建议要求砂筒用砂进行水洗烘干，防止拆除时结块。 | 江苏东南工程咨询有限公司 | 部分采纳，利用烘干的优质石英砂 |
|  | 7.1.3 | 7.1.3条目内容建议移至7.4砂筒临时支座施工内容中 | 徐州市公路工程总公司 | 采纳 |
|  | 7.1.4 | 7.1一般规定中建议增加“7.1.4砂筒临时支座应进行预压并记录砂厚度、沉降差等数据，消除一般沉降及分析计算沉降与砂厚度间的关系以便指导施工” | 中交二公局第三公局有限公司 | 采纳 |
|  | 7.1.5 | 7.1一般规定中建议增加“7.1.5砂筒临时支座填充材料应进行筛分，采用相同规格的材料，使用前应烘干并干燥保存” | 中交二公局第三公局有限公司 | 采纳 |
|  | 7.2 | 7.2建议调整为“常用临时支座主要有…等类型”； | 苏锡常南部高速公路工程建设指挥部 | 采纳 |
|  | 7.3 | 建议7.3中应补充一条，硫磺砂浆层与永久支座间应设置隔热保护层； | 南京市公共工程建设中心 | 采纳，防止硫磺砂浆通电溶解损伤永久支座(应采取隔热措施) |
|  | 7.3 | 建议取消7.3节硫磺砂浆临时支座，直接用低等级混凝土临时支座。理由 1、硫磺砂浆调配较为繁琐，工地实施起来有难度;2、硫磺砂浆模拟承压状态几乎不可能，在承压状态下燃烧解除也是不可能完整实现；3、硫磺砂浆燃烧后对梁局部外观有影响，处理起来安全风险增加；4、硫磺砂浆支座在使用过程中容易脆裂而且随悬臂或偏载有发展趋势，工程安全 风险也大 | 中交二公局第三公局有限公司 | 不采纳，目前该工艺并未被淘汰，个别项目仍在使用 |
|  | 7.3.1 | 流程图：浇筑硫磺砂浆（混凝土）到保湿养生，建议改为“养生（保湿养生）” | 中交二公局第三公局有限公司 | 采纳 |
|  | 7.3.5 | 大型混凝土临时支座的凿除，可采用绳据解除，效率较高 | 中交二公局第三公局有限公司 | 采纳 |
|  | 7.4 | 7.4中砂筒临时支座，应加“安装前应加载预压，观察砂筒钢板变形及记录收缩量，加载量满足现场施工需要，收缩量供现场设置高程参考” | 中交二公局第三公局有限公司 | 部分采纳，砂筒临时支座使用前应进行预压 |
|  | 7.4 | 7.4砂筒临时支座施工 1、增加对砂筒刚度和强度的要求，应按照载体荷载结合安全系数进行检测验收 2、增加对砂的要求，宜采用细砂或中砂，西度模数不大于2.7，含水量不大于3%，含泥量不大于1.5%: 3、砂筒使用前应按照设计图纸对砂筒进行预压，并对其砂筒分别进行编号，确定每个砂筒在施工现场的具体位置。 | 徐州市公路工程总公司 | 部分采纳，砂筒使用前应对其砂筒分别进行编号，确定每个砂筒在施工现场的具体位置 |
|  | 8 | 8支座安装 支座垫石中心线法在施工过程中很难控制，建议采用支座边线法进行支座安装及桥梁架设图3、图5、图7安装流程图中均应加上十字中心线和边线 | 徐州市公路工程总公司 | 不采纳，十字中心线法也可以有效控制 |
|  | 8.1 | 8.1中支座安装一般规定建议增加支座安装后检查：必须保证支座上、下部结构紧密接触，不得出现脱空现象。 | 江苏润通项目管理有限公司 | 不采纳， 已经在8.2.15中阐明 |
|  | 8.1.1 | 8.1.1中“.1支座安装所需的钢板、灌浆料、灌注设备、定型钢模板等材料均应运抵现场并验收合格"建议明确各相关材料的检验指标及合格标准 | 苏州交通工程集团有限公司 | 不采纳，本标准只是提出检查要求，具体指标参见相关的标准 |
|  | 8.1.2 | 安装支座前，增加支座垫石混凝土强度。 | 江苏润通项目管理有限公司 | 采纳 |
|  | 8.1.5 | 8.1.5 竖向承载力在3MN以上的盆式支座安装时应根据设计要求和（增加）当时的室外温度预设偏移量。 | 常州特种加固 | 采纳 |
|  | 8.1.6 | 梁底预埋钢板与支座上钢板焊接除应考虑周边混凝土还应考虑焊接高温支座的影响 | 江苏兆信工程项目管理有限公司 | 采纳 |
|  | 8.1.6 | 支座上钢板与梁底预埋钢板应改为：支座调平钢板与梁底预埋钢板、支座上钢板与调平钢板 | 江苏扬州合力橡胶制品有限公司 | 采纳 |
|  | 8.1.7 | 板式橡胶支座安装完成后不应出现初始剪切位移，出现初始剪切位移时，应重新起梁微调 | 江苏扬州合力橡胶制品有限公司 | 采纳 |
|  | 8.2 | 橡胶支座：表面不平整不大于平面最大长度的0.4%：四氟滑板支座：表面不平整不大于四氟滑板平面最大长度的0.2% | 江苏扬州合力橡胶制品有限公司 | 不采纳，在验收表格中都有相应的要求 |
|  | 8.2 | 8“固定橡胶支座、四氟滑板橡胶支座”名称建议调整为“普通橡胶支座、聚四氟乙烯滑板支座”，与《公路桥涵施工技术规范》(JTG TF50-2011)名称一致； | 苏锡常南部高速公路工程建设指挥部 | 部分采纳，根据最新的公路桥梁板式橡胶支座（2019版本）的使用名称，将固定橡胶支座改为普通板式橡胶支座；将四氟滑板橡胶支座改为滑板橡胶支座 |
|  | 8.2.1 | 支座顶锲形钢板用于调整梁底预埋钢板与支座之间 因横坡及其他导致的高程偏差，确保支座水平。由于桥梁横坡、施工误差、测量误差等造成的高程偏差，在实际每个支座不一，需要现场支座垫石施工完后每 个支座精确测量确定，才能准确无误。可实际施工可操作性不大，锲形钢板加工难度非常大。施工单位现场一般不具备锲形钢板加工条件。建议入围厂商配套 1MM级差别配套锲形钢板，分5个级别，现场根据实际选用。 建议入围支座厂商按此标准生产成套支座，包含支座的配件。 | 苏州交通工程集团有限公司 | 不采纳，施工的楔形钢板属于支座配件，支座配件应与支座成套采购，不存在现场加工的情况 |
|  | 8.2.1.5 | 若支座与垫石之间存在间隙采用垫钢板调整。一般采用目测，钢板的厚度不一，不容易一次到位。建议采用3.3座浆法处理较好。采用垫石同标号的座浆料在安装前铺抹，梁体就位后抹平被挤压出来的座浆料即可。可达到四个支座受力基本一致 | 江苏捷达交通工程集团有限公司 | 不采纳，因为梁体安装完成后才进行钢板的塞垫，此时不宜进行座浆法施工 |
|  | 8.2.2 | 8.2.2.6滑板支座的不锈钢与支座上钢板应焊接可靠，焊接应符合GB/T5943标准 | 江苏扬州合力橡胶制品有限公司 | 不采纳，现在不锈钢板和支座上钢板采用厂家焊接整体运至现场，无需现场焊接 |
|  | 8.2.2 | 建议增加一项：不锈钢板应该嵌入上钢板中。 | 无锡交通工程有限公司 | 不采纳，目前常用的形式还是在厂家焊接，然后运至工地 |
|  | 8.2.2.1 | 四氟滑板橡胶支座流程图 1、十字中心线应加上边线： 2、安装不锈钢和支座上钢板应增加点焊或者强力胶处理后方可进行下一步工序： 3、安装防尘罩与安装支座调平楔形钢板位置对调 | 徐州市公路工程总公司 | 部分采纳，安装防尘罩与安装支座调平楔形钢板位置对调 |
|  | 8. 2. 2. 7 | 8. 2. 2. 7中在梁体形成整体后拆除。 | 江苏润通项目管理有限公司 | 采纳 |
|  | 8.2.2.8 | 8.2.2.8建议调整为“每榀梁体安装完成后，应及时将相邻梁体间联系钢筋焊接牢” | 苏锡常南部高速公路工程建设指挥部 | 采纳 |
|  | 8.2.2.10 | 增加连续梁支座安装方法 | 东南大学 | 不采纳，目前板式支座极少应用在连续箱梁桥上 |
|  | 8.3 | 灌浆法和座浆法的浆液材料 性能要求 | 江苏兆信工程项目管理有限公司 | 采纳 |
|  | 8.3 | 条文8.3增加条文8.3.1一般规定盆式支座有1型和2型区别。 | 东南大学 | 不采纳，盆式类型不宜在本标准详细说明 |
|  | 8.3.1 | 盆式支座安装宜采用灌浆法或座浆法如果支座垫石垫石四角高差及中心高程均满足规范要求，支座底钢板与支座垫石之间无缝隙是否可不用此法 | 江苏兆信工程项目管理有限公司 | 不采纳，支座底钢板与支座垫石之间无缝隙，理论上可以，但在实际施工过程中很难实现 |
|  | 8.3.2 | i灌浆密实，待浆液达到设计强度后拧紧锚固螺栓。 | 江苏扬州合力橡胶制品有限公司 | 采纳 |
|  | 8.3.2.3 | 8.3.2.3d……对正支座纵、横向中线位置，支座的四角高度差不大于2mm | 江苏扬州合力橡胶制品有限公司 | 不采纳，在验收表格中都有相应的要求 |
|  | 8.3.2.3 | g）中“灌浆料灌注时应先逐个将预留螺栓孔灌 满，再从支座中心处向四周濯注，灌注结束后灌浆管 缓缓拔出，确保支座与支座垫石之间的空隙全部被填充，灌浆至浆液高出支座下钢板10mm为宜"，预留螺栓孔与支座底面之间的间隙有多少？是否有插灌浆孔及灌浆的操作空间 | 苏州交通工程集团有限公司 | 不采纳，针对不同的支座型号，8.3.2.3c）已经作出了具体的操作空间规定 |
|  | 8.3.2.3 | 图7灌浆法盆式支座安装流程图 1、应在安装定型钢摸板之后复测支座顶面高程，安装方向 | 徐州市公路工程总公司 | 采纳 |
|  | 8.3.2.5 | 支座安装与临时支座的焊接、割除连接件过程中应注意对支座橡胶部分的保护； | 南京市公共工程建设中心 | 采纳 |
|  | 8.3.2.5 | 8.3.2.5条文中改为拆除定位板 | 东南大学 | 不采纳，可以称为临时连接 |
|  | 8.3.2.5 | 应明确支座临时连接装置拆除时间，预制架设、现浇梁等不同工况下的拆除时间 | 中交二公局第三公局有限公司 | 不采纳，已说明 |
|  | 9 | 内容删除，这是安装，不是维护 | 东南大学 | 不采纳，虽然是安装说明，但是交工前的验收检查与安装最终质量密切相关，交付使用前会被破坏 |
|  | 9 | 3、施工指南中关于支座后期养护和维修检查的相关条款没有叙述，是否需要补充？ | 江苏润通项目管理有限公司 | 不采纳，本标准重点阐述支座安装施工，另有专门养护和维修的相关指南 |
|  | 9 | 标准名称为施工指南，条文不含维修养护内容，附表不应包括维养表格； | 南京市公共工程建设中心 | 不采纳，支座安装完成到交工前的节段需要维养 |
|  | 附录A | C-2-62a表中钢件气孔、缩孔、砂眼、渣孔应符合JT/T391-2019标准表10 | 江苏扬州合力橡胶制品有限公司 | 采纳 |
|  | 附录A | 4、 附表《交工前支座检查验收记录表》中，建议把支座“有无钢板调坡”的检查内容情况写入，以及“板式橡胶支座四氟滑板所用的不锈钢板是否可靠连接固定”要写入，实际施工中这两条易忽视。 | 江苏润通项目管理有限公司 | 采纳 |
|  | 附录A | 附录A中C-2-62表：a、“支座高程”一栏的“允许偏差范围”描述建议与《公路桥涵施工技术规范》(JTG TF50-2011) 一致，同时“允许偏差范围”建议调整为“规定值或允许偏差”；b、建议在“螺栓处注浆”增加是什么方式及强度的检测内容； | 苏锡常南部高速公路工程建设指挥部 | 采纳 |
|  | 附录A | 关于C-2-63表 要求顶面高程不大于2mm。实际施工精度控制不了，要考虑测量误差、施工误差。顶面误差不大于1mm，同样难以控制。 | 无锡交通工程有限公司 | 不采纳，因规范强制要求 |
|  | 附录A | P14支座安装现场质量检验报告单C-2-62 支座高程允许偏差范围:设计未要求时不大于5mm,而现行质量检验评定标准规定是±5mm，此处是否提高了标准?请核实。 | 江苏东南工程咨询有限公司 | 采纳，有正负之分的调整为正负形式 |
|  | 附录A | C-2-62b建议增加预制梁出场检查梁底预埋钢板接触面清理情况，防止浮浆包裹钢板未及时清除 | 江苏东南工程咨询有限公司 | 采纳 |
|  | 附录A | C-2-62d临时固定解除检查工作，建议在临时支座拆除后进行。 | 江苏东南工程咨询有限公司 | 不采纳，检验表中只是将其作为检查的项目，并未说明一定要在这个阶段拆除 |
|  | 附录A | 建议支座安装现场质量检验报告单与支座安装前检查验收记录表合并，表格分类太多，现场实施困难。 | 江苏东南工程咨询有限公司 | 不采纳，因为是两个阶段的检查，内容也不同 |