团体标准

T/SSEA XXXX—XXXX

汽车加强件用低合金高强度冷轧钢板和钢带

Cold-rolled high strength low alloy steel sheet and strip for automobile reinforcement

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中国特钢企业协会  发布

ICS 77.140.50

CCS H 46

版权保护文件

版权所有归属于该标准的发布机构。除非有其他规定，否则未经许可，此发行物及其章节不得以其他形式或任何手段进行复制、再版或使用，包括电子版，影印件，或发布在互联网及内部网络等。使用许可可于发布机构获取。

- 目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 牌号表示方法	1

5 订货内容	2

6 尺寸、外形、重量	2

7 技术要求	2

8 试验方法	4

9 检验规则	4

10 包装、标志和质量证明书	5

- 前  言

本团体标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准由中国特钢企业协会团体标准化工作委员会提出并归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

汽车加强件用低合金高强度冷轧钢板和钢带

- 范围

本文件规定了汽车加强件用低合金高强度冷轧钢板和钢带的分类和牌号表示方法、订货内容、尺寸、外形、重量、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。

本文件适用于厚度不大于3.0mm用于制造汽车加强件的低合金高强度冷轧钢板和钢带（以下简称钢板和钢带）。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而成为本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 222.3       钢铁及合金化学分析方法  二安替比林甲烷磷钼酸重量法测定磷量

GB/T 223.9       钢铁及合金  铝含量的测定  铬天青S分光光度法

GB/T 223.17      钢铁及合金化学分析方法  二安替比林甲烷光度法测定钛量

GB/T 223.37      钢铁及合金化学分析方法 蒸馏分离-靛酚蓝光度法测定氮量

GB/T 223.40      钢铁及合金  铌含量的测定  氯磺酚S分光光度法

GB/T 223.60      钢铁及合金化学分析方法  高氯酸脱水重量法测定硅含量

GB/T 223.63      钢铁及合金化学分析方法  高碘酸钠(钾)光度法测定锰量

GB/T 223.68      钢铁及合金化学分析方法  管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量

GB/T 223.69      钢铁及合金  碳含量的测定  管式炉内燃烧后气体容量法

GB/T 228.1-2021  金属材料  拉伸试验  第1部分：室温试验方法

GB/T 247        钢板和钢带包装、标志及质量证明书的一般规定

GB/T 708         冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T 2523        冷轧金属薄板（带）表面粗糙度和峰值数的测量方法

GB/T 2975       钢及钢产品  力学性能试验取样位置及试样制备

GB/T 4336       碳素钢和中低合金钢  多元素含量的测定  火花放电原子发射光谱法（常规法）

GB/T 5028       金属材料 薄板和薄带 拉伸应变硬化指数(n 值)的测定

GB/T 8170       数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 17505      钢及钢产品 交货一般技术要求

GB/T 20066      钢和铁  化学成分测定用试样的取样和制样方法

GB/T 20123      钢铁  总碳硫含量的测定  高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）

GB/T 20124      钢铁  氮含量的测定  惰性气体熔融热导法（常规方法）

GB/T 20125      低合金钢  多元素含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法

- 术语和定义

GB/T 20564.4规定的术语和定义适用于本文件。

- 分类和牌号表示方法

  - 分类

    - 钢板和钢带按表面质量分类见表1。

- 表面质量分类

| 表面质量级别 | 代号 |
| --- | --- |
| 较高级表面 | FB |
| 高级表面 | FC |

    - 钢板和钢带按表面结构分类见表2。

- 表面结构分类

| 表面结构 | 代号 |
| --- | --- |
| 麻面 | D |
| 光面 | B |

    - 钢板和钢带按边缘状态分类见表3。

- 边缘状态分类

| 边缘状态 | 代号 |
| --- | --- |
| 切边 | EC |
| 不切边 | EM |

  - 牌号表示方法

钢板和钢带的牌号由高强冷轧的英文“High Strength Cold Rolling”缩写字母“HC”、规定的最小屈服强度值、低合金的英文“Low Alloy”的首字母“LA”三部分组成。

示例：HC340LA

HC——高强冷轧的英文“High Strength Cold Rolling”的缩写；

340——规定的最小屈服强度值，单位为兆帕（MPa）；

LA——低合金的英文“Low Alloy”的首字母。

- 订货内容

  - 按本文件订货的合同或订单应包括下列内容：

- 产品名称；

- 本文件编号；

- 牌号；

- 规格及尺寸、不平度精度；

- 表面质量级别；

- 表面结构；

- 边缘状态；

- 包装方式；

- 重量；

- 是否涂油；

- 特殊要求。

  - 如订货合同中未注明尺寸和不平度精度、表面质量级别、表面结构种类、边缘状态及包装等信息，则按普通的尺寸和不平度精度、较高级表面、表面结构为麻面、切边状态供货，并按供方提供的包装方式包装。

- 尺寸、外形、重量

钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合GB/T 708的规定。

- 技术要求

  - 牌号和化学成分

钢的化学成分（熔炼分析）参考值参见表4，如需方对化学成分有要求，应在订货时协商。

- 牌号和化学成分（熔炼分析）

| 牌号 | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Si | Mn | P | S | Nb | Ti | N | Als |
|  | 不大于 |  |  |  |  |  |  |  | 不小于 |
| HC340LA | 0.10 | 0.30 | 1.10 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.0050 | 0.015 |
| HC380LA | 0.10 | 0.30 | 1.20 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.0050 | 0.015 |
| HC420LA | 0.10 | 0.50 | 1.50 | 0.025 | 0.020 | 0.06 | 0.05 | 0.0050 | 0.015 |
| HC460LA | 0.12 | 0.50 | 1.70 | 0.025 | 0.020 | 0.08 | 0.06 | 0.0050 | 0.015 |
| HC500LA | 0.14 | 0.60 | 1.80 | 0.025 | 0.020 | 0.09 | 0.08 | 0.0050 | 0.015 |
| HC550LA | 0.15 | 0.60 | 1.80 | 0.025 | 0.020 | 0.09 | 0.09 | 0.0050 | 0.015 |

  - 冶炼方法

钢板和钢带所用的钢由转炉或电炉冶炼，除非另有规定，冶炼方式由供方选择。

  - 交货状态

    - 钢板和钢带以退火后平整状态交货。

    - 钢板和钢带通常涂油供货，所涂油膜应能用碱水溶液或通常的溶液去除，在通常的包装、运输、装卸和储存条件下，供方应保证自制造完成之日起6个月内，钢板和钢带表面不生锈。如需方要求不涂油供货，应在订货时协商。

注：对于需方要求的不涂油产品，可能产生锈蚀，也可能在运输、装卸、储存和使用过程中表面易产生轻微划伤。

  - 力学性能

供方应保证自制造完成之日起6个月内，钢板和钢带的力学性能符合表5的规定。

注：由于时效的影响，钢板和钢带的力学性能会随着储存时间的延长而变化，如屈服强度和抗拉强度的上升，断后伸长率的下降，成形性能变差，出现拉伸应变痕等，建议用户尽早使用。

- 力学性能

| 牌号 | 拉伸试验 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 规定塑性屈服强度 ReL/MPa | 抗拉强度 Rm/MPa | 断后伸长率 A80mm/% | 应变硬化指数 n90 |
| HC340LA | 340~420 | 430~510 | ≥22 | ≥0.13 |
| HC380LA | 380~480 | 460~580 | ≥20 | ≥0.12 |
| HC420LA | 420~520 | 490~600 | ≥18 | ≥0.11 |
| HC460LA | 460~580 | 530~660 | ≥14 | ≥0.10 |
| HC500LA | 500~620 | 560~710 | ≥12 | － |
| HC550LA | 550~700 | ≥620 | ≥11 | - |
| 注：1.当屈服现象不明显时采用Rp0.2，否则采用ReL。 2.试样为GB/T 228.1-2021中的P6试样，试样方向为横向。 3.当产品公称厚度不大于0.70mm时，断后伸长率允许下降2%。 |  |  |  |  |

  - 表面质量

    - 钢板和钢带表面不应有孔洞、结疤、裂纹、夹杂等对使用有害的缺陷，钢板和钢带不应有分层。

    - 钢板和钢带的表面质量应符合表6的规定。

- 表面质量级别和特征

| 表面质量级别 | 代号 | 特征 |
| --- | --- | --- |
| 较高级表面 | FB | 表面允许有少量不影响成形性及涂、镀附着力的缺陷，如轻微的划伤、压痕、麻点、辊印及氧化色等 |
| 高级表面 | FC | 钢板和钢带两面中较好的一面无目视可见的明显缺陷，另一面应至少达到FB的要求 |

    - 对于钢带，由于没有机会切除带缺陷部分，因此允许带缺陷交货，但有缺陷部分应不超过每卷总长度的6%。

  - 表面结构

钢板和钢带的表面结构应符合表7的规定。如需方对粗糙度有特殊要求，应在订货时协商。

- 表面结构

| 表面结构 | 代号 | 平均粗糙度目标值Ra/μm |
| --- | --- | --- |
| 麻面 | D | ＞0.6~1.9 |
| 光面 | B | ≤0.9 |

  - 特殊要求

根据需方要求，经供需双方协商，可对钢板和钢带提出其他特殊要求。

- 试验方法

  - 钢的化学成分试验方法应按GB/T 4336、GB/T 20123、GB/T 20124、GB/T 20125或通用方法的规定进行，但仲裁时应按GB/T 223.3、GB/T 223.9、GB/T 223.17、GB/T 223.40、GB/T 223.60、GB/T 223.63、GB/T 223.68、GB/T 20125的规定进行。

  - 钢板和钢带的检验项目、取样数量、取样方法及试验方法应符合表8的规定。

  - n值是在10%～20%塑性应变范围内计算得到的。当最大力塑性延伸率小于20%但不小于12%时，计算的塑性应变范围为10%至最大力塑性延伸率结束；当最大力塑性延伸率小于12%时，拉伸应变硬化指数应按照最大力塑性延伸率结束点计算的真实塑性应变值报告(n最大力塑性延伸率=εp最大力塑性延伸率)。

- 检验项目、取样数量、取样方法及试验方法

| 序号 | 检验项目 | 取样数量 | 取样方法 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学分析 | 1个/炉 | GB/T 20066 | 见8.1 |
| 2 | 拉伸试验 | 1个/批 | GB/T 2975 | GB/T 228.1-2021方法B |
| 3 | 应变硬化指数（n值） | 1个/批 | GB/T 2975 | GB/T 5028和8.3 |
| 4 | 表面粗糙度 | - | GB/T 2975 | GB/T 2523 |
| 5 | 尺寸、外形 | - | - | 适宜的量具 |
| 6 | 表面质量 | 逐张/逐卷 | - | 目视或适宜的量具 |

- 检验规则

  - 检查和验收

钢板和钢带的检查和验收由供方质量检验部门进行。

  - 组批规则

钢板和钢带应成批验收。每个检验批由同一牌号、同一规格、同一加工状态的钢板或钢带组成。每批的重量应不大于30t，对于卷重大于30t的钢带，每卷作为一个检验批。

  - 取样数量

钢板和钢带的取样数量应符合表8的规定。

  - 复验和判定规则

钢板和钢带的复验与判定应符合GB/T 17505的规定。

  - 数值修约

数值判定采用修约值比较法进行修约，修约规则应符合GB/T 8170的规定。

- 包装、标志和质量证明书

钢板和钢带的包装、标志和质量证明书应符合GB/T 247的规定，如需方对包装有特殊要求，可在订货时协商。