T/SHBX XXX—2022

T/SHBX XXX-2022

ICS 83.140.10

CCS G 33

T/SHBX XXX-2022
全生物降解流延膜

Biodegradable casting film 
（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上
2022-09-28发布                           2022-10-28实施
上海市包装技术协会 发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由上海市包装技术协会提出。

本文件由上海市包装技术协会标准化委员会归口。

本文件起草单位：
本文件主要起草人：
全生物降解流延膜
1范围
本文件规定了全生物降解流延薄膜的分类，要求，试验方法，检验规则，标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于以全生物降解塑料树脂为主要原料，以流延工艺成型的薄膜 (以下简称“薄膜”)。
2规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 191  包装储运图示标志 
GB/T 1037 塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法杯式法
GB/T 1040. 3 塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分：薄膜和薄片的试验条件

GB/T 2410  透明塑料透光率和雾度

GB/T 2828. 1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQD检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2918 塑料试样状态调节和试验的标准环境 

GB 4806.1 食品安全国家标准　食品接触材料及制品通用安全要求
GB 4806.6 食品安全国家标准  食品接触用塑料树脂

GB 4806.7 食品安全国家标准  食品接触用塑料材料及制品通用安全要求

GB/T 6672 塑料薄膜和薄片厚度的测定 机械测量法

GB/T 6673 塑料薄膜和片材长度和宽度的测定

GB 9685   食品安全国家标准  食品接触材料及制品用添加剂使用标准

GB/T 10006 塑料薄膜和薄片摩擦系数测定方法

GB/T 18006.3-2020 一次性可降解餐饮具通用技术要求

GB/T 14216 塑料膜和片润湿张力的测定 

3  术语和定义 
   下列术语和定义适用于本文件。 

3.1
降解  degradation

受环境条件的影响，经过一定时间和包含一个或更多步骤，结构发生显著变化、性能丧失（如：完整性、相对分子质量、结构或力学强度）的过程。

[来源：GB/T 20197-2006，3.1]

3.2
全生物降解  biodegradation
生物降解  biodegradation

生物分解  biodegradation

由于生物活动尤其是酶的作用而引起的材料降解，使其被微生物或某些生物作为营养源而逐步消解，导致其相对分子质量下降与质量损失、物理性能下降等，并最终被分解为成分较简单的化合物及所含元素的矿化无机盐、生物死体的一种性质。

注：简单的化合物，如二氧化碳（CO2）或/和甲烷（CH4)、水(H2O)等。

[来源：GB/T 38727—2020，3.1]

3.3
生物降解率  degree of biodegradation

在需氧生物降解过程中，试验材料所含有机碳会被微生物分解转化为二氧化碳，试验过程中累计测得的二氧化碳量和该材料二氧化碳理论释放量的百分率。

在厌氧生物降解过程中，试验材料所含有机碳会被微生物分解转化为生物气体（二氧化碳和甲烷），试验过程中累计测得的生物气体量和该材料生物气体理论释放量的百分率。

[来源：GB/T 41010-2021，3.2]

3.4
绝对生物降解率  absolute degree of biodegradation

生物降解过程中，试验材料样品实际测得的生物降解率。

[来源：GB/T 41010-2021，3.3]

3.5
相对生物降解率  relative degree of biodegradation

在生物降解试验期间用薄层纤维素等作为生物降解中控制参比材料用来检验降解介质的活性，参比材料的生物降解过程与试验材料的处理方法相同，样品生物降解率和参比材料生物降解率的百分率。

[来源：GB/T 41010-2021，3.4，有修改]

3.6 
全生物降解塑料  biodegradable plastic

在自然界如土壤和/或沙土等条件下，和/或特定条件如堆肥化条件下或厌氧消化条件下或水性培养液中，由自然界存在的微生物作用引起降解，并最终完全降解变成二氧化碳（CO2）或/和甲烷（CH4）、水（H2O）及其所含元素的矿化无机盐以及新的生物质的塑料。

[来源：GB/T 20197-2006，3.12]

3.7 
全生物降解流延膜   biodegradable casting film
    以全生物降解塑料树脂为原料，可加入适当比例的淀粉、纤维素、半纤维素、木质素等可生物降解的天然高分子材料以及碳酸钙（CaCo3）、滑石粉（Talc）等其他无危害的无机填充物、功能性可生物降解助剂以流延工艺成型的薄膜。
4分类
4.1  按薄膜的热封性能分
     按薄膜的热封性能分为热封型和非热封型。

4.2   按薄膜表面的处理情况分
    按薄膜表面的处理情况分为经电晕或火焰处理的和没有经电晕或火焰处理的。

4.3   按用途分类
按薄膜的用途分为食品接触和非食品接触。

4.4按原料种类分

按薄膜原料种类分为聚乳酸（PLA）薄膜、聚对苯二甲酸已二酸丁二酯(PBAT)薄膜、 聚丁二酸丁二酯（PBS）薄膜、聚乙醇酸（PGA）薄膜、聚己内酯(PCL)薄膜等。

5.要求
5. 1外观
外观应符合表1规定。

表1膜卷外观要求

	项目名称
	要 求

	暴筋、条纹、荡边
	允许轻微

	同卷膜端面颜色
	允许有轻微差异

	端面不整齐度/mm
	<5

	端面划痕、油污、杂质
	不准许

	表面划痕、皱折
	不明显

	气泡、颗粒、鱼眼
	食品接触
	ϕ0. 5 mm〜1. 0 mm
	<5 个/0.1 m2

	
	
	> ϕ 1. 0 mm
	不准许

	
	非食品接触
	ϕ0. 5 mm〜2. 0 mm
	<5 个/0.1 m2

	
	
	> ϕ 2. 0 mm
	不准许

	膜卷卷芯
	不准许凹陷或缺口


5.2尺寸偏差

5.2. 1宽度偏差
宽度偏差应符合表2的规定。

表2宽度偏差

	公称宽度/mm
	宽度偏差/mm

	1000~5000
	0〜+ 5. 0


5. 2. 2长度偏差
膜卷长度偏差应介于公称长度的0〜+ 1%之间。膜卷长度及其相应偏差的例子如表3所示。

表3膜卷公称长度及其相应偏差的例子

	公称长度/m
	膜卷长度/km
	膜卷长度偏差/m

	1 000
	1
	0〜+ 10

	2 000
	2
	0 〜+ 20

	4 000
	4
	0 〜+ 40

	6 000
	6
	0 〜+ 60

	8 000
	8
	0 〜+ 80

	>8 000
	>8
	0〜公称长度的+ 1%


5.2.3接头个数和最小段长

每卷长度由供需双方商定，每卷接头个数和最小段长应符合表4的规定，接头处用有色粘胶带对准接好，接头应牢固，并有明显标记。
表4每卷接头个数和最小段长

	每卷长度/m
	每卷接头个数/个
	最小段长/m

	<2 000
	<1
	>300

	2 000〜6 000
	<2
	>500

	>6 000
	<2
	>1000


5.2.4卷芯内径

内径为ϕ 76+2 mm或ϕ 152 +2mm，特殊要求由供需双方商定。

5. 2.5厚度偏差
厚度偏差应符合表5的规定。

表5厚度偏差

	公称厚度/μm
	厚度极限偏差/%
	平均厚度偏差/%

	20 〜40
	±10.0
	±5.0

	40 〜80
	±8.0
	土5.0


5.3物理机械性能

物理机械性能应符合表6的规定。

表6物理机械性能

	项目名称
	PLA薄膜
	PBAT薄膜
	PBS薄膜
	PGA薄膜
	PCL薄膜

	厚度
	30um
	20um
	20um
	/
	/

	拉伸强度/MPa
	纵向a
	>53
	40
60
/
/


	
	横向b
	>48
	32
40
/
/


	断裂标称应变/%
	纵向a
	>20
	640
250
/
/


	
	横向b
	>20
	470
170
/
/


	水蒸气透过量c/ [g • m-2 • d-1)]
	热封型
	<120.0
	>2000
<150
/
/


	
	非热封型
	<100.0
	>2000
<150

	/
/
<4.0

	雾度d/%
	厚度<30 μm
	<5.0
	<20
<20

	/
/


	
	30 μm<厚度<80 μm
	<10.0
	<25
<25

	/
	/

	起始热封温度（非处理面

之间）e/℃
	
	热封型
	<100
	>130
>130

	/
/


	
	非热封型
	>150
	    >150
	     /
	       /
	      /

	动摩擦系数（非处理面之间）
	
	<0.30
	<0.25
	<0.25
	//
	/

	润湿张力/（mN/m）
	处理面
	>38
>38
>38
>38
>38
	>38
	>38
	/
	  /

	
	非处理面
	<33
	<33
<33
/
/


	a纵:与挤出方向平行的方向。

b横:与挤出方向垂直的方向。

c在38℃相对湿度90%,供需双方认为需要时才检验。

d仅适用于透明薄膜。

e起始热封温度是热封强度＞3 N/15 mm时的最低温度。


5.4卫生指标

若薄膜直接与食品接触时，卫生指标应符合GB 4806.7的规定。
5.5 环境友好性
5.5.1 生物降解性能
对单一成分材料，单一聚合物加工而成的制品，绝对生物分解率应大于或等于60%。如果材料是混合物，相对生物分解率应大于或等于90%，且应满足以下要求：

有机成分（挥发性固体含量）应大于或等于51%；

混合物中组分含量小于1%的有机成分，也应可生物分解，但可不提供生物分解能力证明，

其总量应小于5%；
注：混合物中组分含量小于1%的有机成分通常包括：色母、油墨及功能性助剂等。
混合物中组分含量大于或等于1%的有机成分，其绝对生物分解率应大于或等于60%，且应能

提供生物降解能力证明如检验报告等；

    d）应识别和评估不同规格厚度的全生物降解包装袋的生物降解性能的差异性。
5.5.2 重金属及特定元素含量

重金属及特定元素含量要求应符合GB/T 18006.3-2020中5.5的规定，见表5。
表 5 重金属及特定元素含量限量要求

	重金属及特定元素
	限量（干重）/（mg/kg）

	As
	5

	Cd
	0.5

	Co
	38

	Cr
	50

	Cu
	50

	F
	100

	Hg
	0.5

	Ni
	25

	Mo
	1

	Pb
	50

	Se
	0.75

	Zn
	150


5.6食品接触安全

5.6.1原料

生产食品直接接触用全生物降解流延膜的塑料树脂应符合GB 4806.1和GB 4806.6的规定。

5.6.2 添加剂

添加剂应符合GB 9685的规定。
6试验方法

6. 1取样方法

取样的膜卷包装应完好无损。在膜卷上去掉表面三层，沿膜卷的宽度切割取样,作外观、尺寸偏差、 物理机械性能及卫生性能测试。待测定的试样，应密封包装，防止受潮和受污染。

6.2试样状态调节和试验的标准环境

按GB/T 2918的规定进行状态调节。温度：（23±2）℃，相对湿度：（50±10）%，状态调节时间不少于4 h,并在此条件下进行试验。

6.3外观

在自然光或40 W日光灯下对膜卷进行目测。颗粒、气泡的粒径用带有刻度值为0.1 mm的刻度尺测量。膜卷端面不整齐度用精度为0.5 mm的钢直尺测量。

6.4尺寸偏差

6.4.1 膜的长度和宽度偏差按GB/T 6673的规定进行。

6.4.2 膜的厚度偏差按GB/T 6672的规定进行。

6.5物理机械性能

6. 5. 1拉伸强度和断裂标称应变

按GB/T 1040. 3的规定进行。试样采用长100 mm、宽15 mm±0.1 mm的长条形,夹具间距离50 mm±0.5mm,试验速度为(300士30)mm/min。结果取5个试样的算术平均值。
6. 5.2水蒸气透过量
按GB/T 1037的规定进行。试样条件温度38℃±0.5℃，相对湿度90%±2%。
6.5.3雾度
按GB/T 2410的规定进行。
6. 5.4润湿张力
按GB/T 14216的规定进行。
6. 5.5动摩擦系数

按GB/T 10006的规定进行。

6.5.6.起始热封温度

    按GB/T 27740—2011中 5.5.6的规定进行。
6.6卫生性能

按GB/T 5009. 60的规定进行。

6.7环境友好性
6.7.1 生物降解性能

6.7.1.1 有机成分（挥发性固体含量）

挥发性固体含量按GB/T 9345.1中方法A进行测试，测定温度为650℃。

6.7.1.2 生物分解率

按GB/T 19277.1或GB/T 19277.2或GB/T 19276.1或GB/T 19276.2或GB/T 22047或GB/T 32106或GB/T 33797进行测试。

6.8 重金属及特定元素含量
按GB/T 18006.3-2020中6.9的方法进行测试。

6.9 食品接触安全

6.9.1 原料

按GB 4806.1和GB 4806.6的方法进行测试。

6.9.2 添加剂

按GB 9685的方法进行测试。
7检验规则

7.1检验分类

7.1.1岀厂检验
出厂检验项目为第5章除水蒸气透过量、卫生指标、环境友好性外的全部项目。

7.1.2型式检验
型式检验为第5章的全部项目。有下列情况之一时，应进行型式检验：

a）
新产品试制的定型鉴定；

b）
正式生产后,如材料、工艺有重大改变，可能影响产品性能；

c）
正常生产时2年进行一次检验；

d）
产品停产半年后,恢复生产；

e）
出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异。

当原材料品种未发生改变时，型式检验项目为第5章要求中除5.5.1生物降解性能外的其余项目。生物降解性能检验周期为每5年进行一次。

7.2组批和抽样

7.2.1组批
产品抽样检验的基本单位为卷。同一类型、同一工艺条件、同一规格连续生产不超过100 t,时间不

超过一周的薄膜为一批。

7.2.2抽样
物理机械性能和卫生性能从每批产品中任取一卷。
外观及尺寸偏差检验釆用GB/T 2828.1规定的一般检査水平为Ⅱ，二次抽样方案，质量接 收限(AQL)为6. 5,按表8抽样检验。

表8抽样方案
单位为卷

	批量
	样本
	样本量
	累计样本量
	接收数Ac
	拒收数Re

	1〜8
	第一
	2
	2
	0
	1

	9〜15
	第一
	2
	2
	0
	1

	16 〜25
	第一
	3
	3
	0
	2

	
	第二
	3
	6
	1
	2

	26 〜50
	第一
	5
	5
	0
	2

	
	第二
	5
	10
	1
	2

	51 〜90
	第一
	8
	8
	0
	3

	
	第二
	8
	16
	3
	4

	91 〜150
	第一
	13
	13
	1
	3

	
	第二
	13
	26
	4
	5

	151〜280
	第一
	20
	20
	2
	5

	
	第二
	20
	40
	6
	7

	281〜500
	第一
	32
	32
	3
	6

	
	第二
	32
	64
	9
	10

	501〜1 200
	第一
	50
	50
	5
	9

	
	第二
	50
	100
	12
	13

	1 201 〜3 200
	第一
	80
	80
	7
	11

	
	第二
	80
	160
	18
	19

	3 201 〜10 000
	第一
	125
	125
	11
	16

	
	第二
	125
	250
	26
	27

	10 001 〜35 000
	第一
	200
	200
	11
	16

	
	第二
	200
	400
	26
	27


7.3合格批的判定

7.3.1合格项的判定

外观、尺寸偏差若有一项不合格，则该卷为不合格品。

物理机械性能检验结果中有一项不合格，应在原批中重新取样,对不合格项进行复验，复验结果如 仍不合格，则该批为不合格。

卫生性能若有一项不合格，则卫生性能不合格。

7. 3.2合格批的判定

外观、尺寸偏差按表8判定。

外观、尺寸偏差、物理机械性能、卫生性能测试结果全部合格，则判该批合格。

8标志、包装、运输和贮存

8.1标志

产品应有合格证，并标注产品名称、本标准号、标称厚度、宽度、长度、净重、处理面、生产日期、检验章、厂名、厂址、食品包装用或非食品包装用;外包装应有“降解材料品类”“生物降解”“怕湿”“怕热”“小心轻放”等标志，标志应符合GB/T 191的规定。
8.2包装

每卷薄膜两端用发泡衬垫保护,并用包装材料包装。两端用塑料塞头塞紧（如果远途运输，两端用

夹板支承），用塑料带捆扎紧。

特殊包装由供需双方商定。

8.3运输

运输时应小心轻放，防止机械碰撞和日晒雨淋。

8.4贮存

产品应放在通风、阴凉、干燥的库房内贮存，避免阳光暴晒及雨淋，并远离污染源、50℃以上热源，防潮、防鼠、防虫。并保持产品的内外包装完好。供需双方可根据全生物降解流延膜的性能确定合理贮存期。
参考文献

[1] GB/T 20197-2006  降解塑料的定义、分类、标志和降解性能要求
[2] GB/T 41010_2021  生物降解塑料与制品降解性能及标识要求

[3] GB/T 27740—2011 流延聚丙烯（CPP)薄膜

———————————


上海市包装技术协会
                                   团体标准
  全生物降解流延膜
                                   T/SHBX XXX-2022
           ※
                               上海市包装技术协会标准化委员会编印

  版权专有
侵权必究
T/ SHBX XXX-2022











