ICS 77.140.60

团体标准

T/SSEA XXXX—XXXX

钢帘线用盘条

Wire rod for steel cord

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中国特钢企业协会发布

CCS H 44

版权保护文件

版权所有归属于该标准的发布机构。除非有其他规定，否则未经许可，此发行物及其章节不得以其他形式或任何手段进行复制、再版或使用，包括电子版，影印件，或发布在互联网及内部网络等。使用许可可于发布机构获取。

- 目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 订货内容	2

5 尺寸、外形、重量	2

6 技术要求	2

7 试验方法	3

8 检验规则	3

9 包装、标志和质量证明书	4

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国特钢企业协会团体标准化工作委员会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

钢帘线用盘条

- 范围

本文件规定了易拉拔帘线钢盘条的牌号表示方法和符号、订货内容、尺寸、外形、重量、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。

本文件适用于公称直径不大于6.5mm的钢帘线用盘条（以下简称盘条）。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而成为本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 222　钢的成品化学成分允许偏差

GB/T 223.5　钢铁　酸溶硅和全硅含量的测定　还原型硅钼酸盐分光光度法

GB/T 223.12　钢铁及合金化学分析方法　碳酸钠分离-二苯碳酰二肼光度法测定铬量

GB/T 223.19　钢铁及合金化学分析方法　新亚铜灵-三氯甲烷萃取光度法测定铜量

GB/T 223.23　钢铁及合金　镍含量的测定　丁二铜肟分光光度法

GB/T 223.31　钢铁及合金　砷含量的测定　蒸馏分离-钼蓝分光光度法

GB/T 223.37　钢铁及合金化学分析方法　蒸馏分离-靛酚蓝光度法测定氮量

GB/T 223.50　钢铁及合金化学分析方法　苯基荧光酮-溴化十六烷基三甲基胺直接光度法测定锡量

GB/T 223.62　钢铁及合金化学分析方法　乙酸丁酯萃取光度法测定磷量

GB/T 223.63　钢铁及合金　锰含量的测定　高碘酸钠（钾）分光光度法

GB/T 223.69　钢铁及合金　碳含量的测定　管式炉内燃烧后气体容量法

GB/T 223.72　钢铁及合金　硫含量的测定　重量法

GB/T 223.81　钢铁及合金　总铝和总硼含量的测定　微波消解-电感耦合等离子体质谱法

GB/T 224  钢的脱碳层深度测定法

GB/T 228.1  金属材料  拉伸试验  第1部分：室温试验方法

GB/T 2101  型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定

GB/T 2975  钢及钢产品  力学性能试验取样位置及试样制备

GB/T 4336  碳素钢和中低合金钢  多元素含量的测定  火花放电原子发射光谱法（常规法）

GB/T 6394  金属平均晶粒度测定方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 10561  钢中非金属夹杂物含量的测定  标准评级图显微检验法

GB/T 13298  金属显微组织检验方法

GB/T 14981-2009  热轧圆盘条尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T 20066  钢和铁  化学成分测定用试样的取样和制样方法

GB/T 20123  钢铁  总碳硫含量的测定  高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）

GB/T 20124　钢铁　氮含量的测定　惰性气体熔融热导法（常规方法）

YB/T 169　高碳钢盘条索氏体含量金相检测方法

YB/T 4411　高碳钢盘条中心马氏体评定方法

YB/T 4412　高碳钢盘条网状渗碳体评定方法

YB/T 4413　高碳钢盘条中心偏析金相检验评定方法

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 牌号表示方法和符号

钢的牌号由代表“帘线”的汉语拼音字母，碳含量标志和质量等级等3个部分按顺序组成。

示例：LX72A

其中：

LX：“帘线”的汉语拼音字头；

72：碳含量下限；

A：质量等级。

- 订货内容

按本文件订货的合同或订单应包括下列内容：

- 产品名称；

- 本文件编号；

- 牌号；

- 规格、外形精度级别；

- 重量；

- 包装方式及标识要求；

- 特殊要求。

- 尺寸、外形、重量

  - 盘条的尺寸、外形及允许偏差应符合GB/T 14981-2009中C级精度的规定。

  - 盘条的重量应符合GB/T 14981-2009的规定。

  - 经供需双方协商，并在合同中注明，可提供其他尺寸、外形、重量要求的盘条。

- 技术要求

  - 牌号和化学成分

    - 钢的牌号和化学成分（熔炼分析）应符合表1的规定。

    - 盘条的成品化学成分允许偏差应符合GB/T 222的规定。

    - 未经需方同意，钢中不应添加表1中未列入的化学元素。

    - 经供需双方协商，并在合同中注明，可供应其他牌号和化学成分的盘条。

- 牌号和化学成分（熔炼分析）

| 牌号 | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Si | Mn | P | S | Alt | Ni | Cr | Cu | Sn | As | N |
|  |  |  |  | 不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LX72A | 0.69~0.74 | 0.15~0.30 | 0.45~0.60 | 0.015 | 0.015 | 0.0030 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.010 | 0.010 | 0.005 |
| LX82A | 0.79~0.84 | 0.15~0.30 | 0.45~0.60 | 0.015 | 0.015 | 0.0030 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.010 | 0.010 | 0.005 |
| LX86A | 0.84~0.89 | 0.15~0.30 | 0.45~0.60 | 0.015 | 0.010 | 0.0030 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.007 | 0.006 | 0.005 |

  - 冶炼方法

钢应采用转炉或电炉冶炼，并经炉外精炼。

  - 交货状态

盘条以热轧控冷状态交货。每盘应由一根盘条组成，盘条的头尾应有标识。

  - 力学性能

盘条的力学性能应符合表2的规定。

- 力学性能

| 牌号 | 抗拉强度Rm/MPa | 断面收缩率Z/% |
| --- | --- | --- |
| LX72A | 970~1120 | ≥40 |
| LX82A | 1070~1220 | ≥38 |
| LX86A | 1130~1280 | ≥36 |

  - 内在质量

    - 显微组织

      - 盘条的金相组织应主要为索氏体组织，索氏体含量应符合表3的规定。

      - 盘条的网状渗碳体应不大于1级，不应有马氏体等影响使用的有害组织。

- 索氏体含量

| 牌号 | 索氏体含量最小值/% |
| --- | --- |
| LX72A | 80 |
| LX82A | 85 |
| LX86A | 90 |

    - 中心偏析

盘条中心偏析应不大于2级。经供需双方协商，也可供应其他级别。

    - 非金属夹杂物

盘条的非金属夹杂物应符合表4和表5的规定。

- 非金属夹杂物

| 夹杂物类型 | A |  | B |  | C |  | D |  | DS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 细系 | 粗系 | 细系 | 粗系 | 细系 | 粗系 | 细系 | 粗系 |  |
| 合格级别 （不大于） | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 |

- 钛夹杂物

| 牌号 | 允许夹杂物最大尺寸/μm |  |
| --- | --- | --- |
|  | 纵向宽度、横向尺寸 | 钛夹杂物宽度尺寸 |
| LX72A、LX82A | ≤25 | ≤5 |
| LX86A | ≤15 | ≤5 |

    - 脱碳层

盘条的总脱碳层（铁素体层+过渡层）深度应不大于1.0%D（D表示盘条公称直径）。

    - 晶粒度

根据需方要求，经供需双方协商，可进行晶粒度检验，奥氏体晶粒度应不低于7级。

  - 氧化铁皮

盘条的氧化铁皮应有利于机械剥壳。根据需方要求，经供需双方协商，可对盘条表面氧化铁皮进行检验，具体要求及检验方法在合同中注明。

  - 表面质量

    - 盘条表面不应有裂纹、折叠、耳子等对使用有害的缺陷。

    - 盘条表面允许存在深度（或高度）不大于0.10 mm的麻点、凹坑、划伤和氧化铁皮压入等轻微的局部缺欠。

  - 特殊要求

根据需方要求，经供需双方协商，可对盘条提出其他特殊要求。

- 试验方法

  - 钢的化学成分试验方法应按GB/T 4336、GB/T 20123、GB/T 20124或通用方法的规定进行，但仲裁时应按GB/T 223.12、GB/T 223.19、GB/T 223.23、GB/T 223.59、GB/T 223.60、GB/T 223.63、GB/T 223.69、GB/T 223.72的规定进行。

  - 盘条的检验项目和试验方法应符合表5规定。

- 检验项目、取样数量、取样方法及试验方法

| 序号 | 检验项目 | 取样数量 | 取样方法 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分（熔炼分析） | 1个/炉 | GB/T 20066 | 见8.1 |
| 2 | 拉伸试验 | 2个/批 | GB/T 2975，不同根盘条 | GB/T 228.1 |
| 3 | 索氏体 | 2个/批 | 不同根盘条 | YB/T 169 |
| 4 | 中心马氏体 | 2个/批 | GB/T 13298，不同根盘条 | YB/T 4411 |
| 5 | 网状渗碳体 | 2个/批 | GB/T 13298，不同根盘条 | YB/T 4412 |
| 6 | 中心偏析 | 2个/批 | GB/T 13298，不同根盘条 | YB/T 4413 |
| 7 | 非金属夹杂物 | 2个/批 | 不同根盘条 | GB/T 10561 |
| 8 | 脱碳层 | 2个/批 | 不同根盘条 | GB/T 224 |
| 9 | 晶粒度 | 2个/批 | 不同根盘条 | GB/T 6394 |
| 10 | 表面氧化铁皮 | 1个/批 | — | 供需双方协商 |
| 11 | 尺寸、外形 | 逐盘 | — | 合适的量具 |
| 12 | 表面质量 | 逐盘 | — | 目视 |

- 检验规则

  - 检查和验收

盘条的检查应由供方质量检验部门进行。

  - 组批规则

    - 盘条的力学性能和内在质量按批进行检验及验收。

    - 每批应由同一牌号、同一炉号、同一规格的盘条组成。

  - 取样数量

每批盘条的取样部位和取样数量见表5。

  - 复验和判定

盘条的复验与判定应符合GB/T 17505的规定。

  - 数值修约

数值判定采用修约值比较法进行修约，修约规则应符合GB/T 8170的规定。

- 包装、标志和质量证明书

    - 盘条的包装方式及标识按合同要求。当需方未明确时，由供方确定。

    - 盘条的质量证明书应符合GB/T 2101的规定。