ICS 77.140.60

团体标准

T/SSEA XXXX—XXXX

液压油缸活塞杆用非调质钢

Non-quenched and tempered steel for hydraulic cylinder piston rod

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中国特钢企业协会发布

CCS H 44

红色字体为新增内容，黄色字体为按协会要求补充内容

版权保护文件

版权所有归属于该标准的发布机构。除非有其他规定，否则未经许可，此发行物及其章节不得以其他形式或任何手段进行复制、再版或使用，包括电子版，影印件，或发布在互联网及内部网络等。使用许可可于发布机构获取。

- 目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 订货内容	2

5 尺寸、外形、重量	2

6 技术要求	2

7 试验方法	3

8 检验规则	3

9 包装、标志和质量证明书	4

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国特钢企业协会团体标准化工作委员会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

液压油缸活塞杆用非调质钢

- 范围

本文件规定了液压油缸活塞杆用非调质钢的订货内容、尺寸、外形、重量、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。

本文件适用于公称直径20 mm~200 mm的液压油缸活塞杆用非调质钢圆钢（以下简称圆钢）。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而成为本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 222　钢的成品化学成分允许偏差

GB/T 223.5　钢铁　酸溶硅和全硅含量的测定　还原型硅钼酸盐分光光度法

GB/T 223.12　钢铁及合金化学分析方法　碳酸钠分离-二苯碳酰二肼光度法测定铬量

GB/T 223.19　钢铁及合金化学分析方法　新亚铜灵-三氯甲烷萃取光度法测定铜量

GB/T 223.23　钢铁及合金　镍含量的测定　丁二铜肟分光光度法

GB/T 223.31　钢铁及合金　砷含量的测定　蒸馏分离-钼蓝分光光度法

GB/T 223.37　钢铁及合金化学分析方法　蒸馏分离-靛酚蓝光度法测定氮量

GB/T 223.50　钢铁及合金化学分析方法　苯基荧光酮-溴化十六烷基三甲基胺直接光度法测定锡量

GB/T 223.62　钢铁及合金化学分析方法　乙酸丁酯萃取光度法测定磷量

GB/T 223.63　钢铁及合金化学分析方法　高碘酸钠（钾）光度法测定锰量

GB/T 223.69　钢铁及合金　碳含量的测定　管式炉内燃烧后气体容量法

GB/T 223.72　钢铁及合金　硫含量的测定　重量法

GB/T 223.81　钢铁及合金　总铝和总硼含量的测定　微波消解-电感耦合等离子体质谱法

GB/T 224  钢的脱碳层深度测定法

GB/T 228.1  金属材料  拉伸试验  第1部分：室温试验方法

GB/T 231.1  金属布氏硬度试验 第1部分：试验方法

GB/T 2101  型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定

GB/T 2975  钢及钢产品  力学性能试验取样位置及试样制备

GB/T 4162锻轧钢棒超声检测方法

GB/T 4336  碳素钢和中低合金钢  多元素含量的测定  火花放电原子发射光谱法（常规法）

GB/T 6394  金属平均晶粒度测定方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 10561  钢中非金属夹杂物含量的测定  标准评级图显微检验法

GB/T 11261  钢铁  氧含量的测定  脉冲加热惰气熔融-红外线吸收方法

GB/T 13298  金属显微组织检验方法

GB/T 13299  钢的显微组织评定方法

GB/T 14981-2009  热轧圆盘条尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T 20066  钢和铁  化学成分测定用试样的取样和制样方法

GB/T 20123  钢铁  总碳硫含量的测定  高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）

GB/T 20124   钢铁  氮含量的测定  惰性气体熔融热导法（常规方法）.

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 牌号表示方法

钢的牌号由代表“液压油缸活塞杆”和“非调质”的汉语拼音字母“YHF”和抗拉强度组成。示例：YHF740

其中：

YHF——代表液压油缸活塞杆用非调质钢的汉语拼音字母YHF；

740——抗拉强度下限为740MPa。

- 订货内容

按本文件订货的合同或订单应包括下列内容：

- 产品名称；

- 本文件编号；

- 牌号；

- 尺寸、精度级别与外形；

- 重量；

- 交货状态；

- 特殊要求。

- 尺寸、外形、重量

  - 圆钢的尺寸、外形及允许偏差应符合GB/T 702的规定。

  - 圆钢按实际重量交货。

  - 经供需双方协商，并在合同中注明，可提供其他尺寸、外形、重量要求的圆钢。

- 技术要求

  - 牌号和化学成分

    - 钢的牌号和化学成分（熔炼分析）应符合表1的规定。

    - 圆钢的成品化学成分允许偏差应符合GB/T 222的规定。

- 牌号和化学成分（熔炼分析）

| 牌号 | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Si | Mn | P | S | Cr | V | Al | N | Ti | Cu | Ni | Mo |
| YHF740 | 0.38~ 0.44 | 0.15~ 0.35 | 0.90~ 1.20 | ≤ 0.025 | ≤ 0.015 | 0.10~ 0.20 | 0.06~ 0.15 | ≤ 0.030 | ≤ 0.020 | ≤ 0.030 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 |
| YHF610 | 0.38~ 0.44 | 0.15~ 0.35 | 0.70~ 0.90 | ≤ 0.025 | ≤ 0.015 | ≤ 0.20 | 0.02~ 0.06 | ≤ 0.030 | ≤ 0.015 | ≤ 0.030 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 |

  - 冶炼方法

钢应采用转炉或电炉冶炼，并经炉外精炼。

  - 交货状态

圆钢以热轧状态交货。

  - 力学性能

圆钢的纵向力学性能应符合表2的规定。

- 力学性能

| 牌号 | 力学性能 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 屈服强度ReLa/MPa | 抗拉强度Rm/MPa | 断后伸长率A/% | 断面收缩率Z/% | 冲击吸收能量KU2/J |
|  | 不小于 |  |  |  |  |
| YHF740 | 490 | 740 | 18 | 38 | 42 |
| YHF610 | 355 | 610 | 18 | 35 | 30 |
| a 屈服不明显时用Rp0.2 |  |  |  |  |  |

  - 低倍组织

    - 圆钢的横截面酸浸低倍组织试片，上不应有目视可见的缩孔、气泡、裂纹、夹杂、翻皮及白点。

    - 酸浸低倍组织合格级别应符合表3的规定。

- 低倍组织

| 一般疏松 | 中心疏松 | 锭型偏析 | 中心偏析a |
| --- | --- | --- | --- |
| 级别，不大于 |  |  |  |
| 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 |
| a 仅对连铸钢 |  |  |  |

  - 脱碳层

圆钢的总脱碳层（铁素体层+过渡层）深度应不大于0.8%D（D表示公称直径）。

  - 非金属夹杂物

圆钢的非金属夹杂物应符合表4的规定。

- 非金属夹杂物

| 夹杂物类型 | A |  | B |  | C |  | D |  | DS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 细系 | 粗系 | 细系 | 粗系 | 细系 | 粗系 | 细系 | 粗系 |  |
| 合格级别 （不大于） | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 |

  - 表面质量

    - 圆钢表面应光滑，不应有裂缝、折叠、耳子、结疤、夹杂及其他有害缺陷。

    - 圆钢表面允许有从圆钢公称尺寸算起不超过圆钢公称尺寸负偏差的局部缺欠。

  - 特殊要求

根据需方要求，经供需双方协商，可进行钢中氧含量、晶粒度、超声波探伤、带状组织、硬度等检验，具体要求由供需双方协商确定。

- 试验方法

  - 钢的化学成分试验方法应按GB/T 4336、GB/T 20123、GB/T 20124或通用方法的规定进行，但仲裁时应按GB/T 223.12、GB/T 223.19、GB/T 223.23、GB/T 223.59、GB/T 223.60、GB/T 223.63、GB/T 223.69、GB/T 223.72的规定进行。

  - 圆钢的检验项目和试验方法应符合表5规定。

- 检验项目、取样数量、取样方法及试验方法

| 序号 | 检验项目 | 取样数量 | 取样方法 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分（熔炼分析） | 1个/炉 | GB/T 20066 | 见8.1 |
| 2 | 拉伸试验 | 2个/批 | GB/T 2975，不同根圆钢 | GB/T 228.1 |
| 3 | 冲击试验 | 2个/批 | GB/T 2975，不同根圆钢 | GB/T 229 |
| 4 | 低倍组织 | 2个/批 | 不同根圆钢 | GB/T 226、GB/T 1979 |
| 5 | 非金属夹杂物 | 2个/批 | 不同根圆钢 | GB/T 10561 |
| 6 | 脱碳层 | 2个/批 | 不同根圆钢 | GB/T 224 |
| 7 | 氧含量 | 1个/炉 | 任一支圆钢 | GB/T 11261 |
| 8 | 氮含量 | 1个/炉 | 任一支圆钢 | GB/T 20124 |
| 9 | 晶粒度 | 1个/批 | 任一支圆钢 | GB/T 6394 |
| 10 | 超声波探伤 | 逐支 | 整支 | GB/T 4162 |
| 11 | 带状组织 | 2个/批 | 不同根圆钢 | GB/T 13298、GB/T 13299 |
| 12 | 硬度 | 2个/批 | 不同根圆钢 | GB/T 231.1 |
| 13 | 尺寸、外形 | 逐根 | — | 合适的量具 |
| 14 | 表面质量 | 逐根 | — | 目视 |

- 检验规则

  - 检查和验收

圆钢的检查应由供方质量检验部门进行。

  - 组批规则

圆钢应成批检查和验收。每批由同一牌号，同一炉号、同一尺寸的圆钢组成。

  - 取样数量

每批圆钢的取样部位和取样数量见表5。

  - 复验和判定

    - 圆钢的复验与判定规则按GB/T 2101的规定。

    - 供方若能保证圆钢合格时，对同一炉号圆钢的低倍组织、非金属夹杂物的检验结果，允许以坯代材、以大代小。

  - 数值修约

数值判定采用修约值比较法进行修约，修约规则应符合GB/T 8170的规定。

- 包装、标志和质量证明书

圆钢的包装、标志和质量证明书应符合GB/T 2101的规定。