《耐工业大气腐蚀抗震钢筋》团体标准编制说明

- 一、任务来源

贯彻落实中共中央、国务院印发的《国家标准化发展纲要》中大力发展团体标准的有关要求，制定满足市场和创新需要的团体标准，落实国家关于钢铁行业高质量发展的政策导向，满足生产企业和下游用户对耐工业大气腐蚀抗震钢筋产品标准的实际需求，提出《耐工业大气腐蚀抗震钢筋》团体标准制定项目。

本标准由中国特钢企业协会提出并归口。由三宝集团股份有限公司、冶金工业规划研究院等起草，并共同参与前期研究、调研和标准的编制、修改、技术数据验证以及标准推广等工作。

- 二、制定本标准的目的和意义

钢筋腐蚀后会影响钢筋混凝土的握裹力，降低其使用性能和建筑寿命。钢筋锈蚀引起钢筋混凝土结构的过早破坏已被各国普遍关注。面对我国基础设施建设可持续发展的需要和资源相对紧缺的现实，市场对开发低成本高性能耐大气腐蚀抗震钢筋的需求迫切。近年来，国内钢铁企业在原有热轧带肋抗震钢筋的基础上，为满足下游行业的需求，通过调整化学成分、优化生产工艺等，以市场可接受的成本实现了耐大气腐蚀抗震热轧带肋钢筋的工业化生产和供货。

耐大气腐蚀抗震热轧带肋钢筋作为新开发应用的产品，目前没有专用的国家标准或行业标准，相关的标准有GB/T 1499.2-2018《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》对热轧带肋抗震钢筋的尺寸外形、力学和工艺性能、内部质量、表面质量、试验方法等进行了规定，对耐大气腐蚀性能指标和试验方法的规定存在不足。GB/T 33953-2017《钢筋混凝土用耐蚀钢筋》规定了耐大气腐蚀、耐氯离子腐蚀两类钢筋产品，但做为基础通用的国家标准，其产品技术指标较低，不能满足实际生产企业和下游用户对标准的需要。

本标准以耐工业大气腐蚀抗震钢筋专用产品的标准化需求为导向，满足新产品、新领域专用标准的需要，结合生产和下游用户应用的实际情况，制定适用性更强、技术指标更高的产品标准，提升现有标准技术水平，突出标准的先进性，规范和引领耐工业大气腐蚀抗震钢筋的高质量发展。

- 三、标准编制过程

三宝集团股份有限公司、冶金工业规划研究院等单位共同承担了《耐工业大气腐蚀抗震钢筋》团体标准的编制工作，共同组建了该团体标准起草小组，明确各自的责任和分工并开展工作。在《耐工业大气腐蚀抗震钢筋》标准制定过程中，起草小组认真查阅有关资料、收集相关数据信息，结合耐工业大气腐蚀抗震钢筋生产情况，产品下游用户对耐工业大气腐蚀抗震钢筋的性能要求，进行本团体标准的编制工作。

主要编制过程如下：

2023年1月，中国特钢企业协会团体标准化工作委员会（以下简称团标委）秘书处给各位委员发出团体标准立项函审单。到立项函审截止日期，没有委员提出不同意见。

2023年2月，团标委正式下达《耐工业大气腐蚀抗震钢筋》团体标准立项计划（2023年第一批）。团体标准立项后，三宝集团股份有限公司、冶金工业规划研究院相关人员组成了标准起草组，提出了标准编制计划和任务分工，并开始标准编制工作。

2023年3~4月：进行了起草标准的调研、问题分析和相关资料收集等准备工作，完成了标准制定提纲、标准草案。

2023年5月：召开标准启动会，围绕标准草案进行了讨论，并按照与会意见和建议进行了修改。

2023年6月：形成征求意见稿并发出征求意见。

2023年 月：完成征求意见处理、形成标准送审稿。

2023年 月：完成该标准审定会，根据审定意见修改。

2023年 月：完成标准报批稿，上报中国特钢企业协会审批。

- 四、标准编制原则

一是满足用户使用需要的原则。力争达到“科学、合理、先进、实用”。二是实践标准供给侧改革的原则。争取实现团体标准的“及时性”、“先进性”和“市场性”的要求。三是技术创新的原则。在与国家标准体系协调一致的基础上，在标准结构、内容及主要技术指标等方面进行技术创新，在标准中充分体现新产品的技术特点。

- 五、主要技术内容

（一）标准编写格式

本文件内容符合GB/T 1.1-2020的规定。

本文件规定了耐工业大气腐蚀抗震钢筋的术语和定义、分类、牌号、订货内容、尺寸、外形、重量、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。

（二）关于适用范围

本文件适用于耐工业大气腐蚀抗震钢筋（以下简称钢筋）。

（三）关于术语和定义

GB/T 1499.2、GB/T 33953界定的术语和定义适用于本文件。

（四）关于分类、牌号

钢筋按屈服强度特征值分为400、500级。钢筋牌号的构成及其含义见表1。

本文件分类和牌号的内容与GB/T 33953保持一致。

（五）关于订货内容

按本文件订货的合同或订单应包括以下内容：本文件编号、产品名称、钢筋牌号、钢筋公称直径、长度及重量（或数量）、特殊要求。

（六）关于尺寸、外形、重量

钢筋的尺寸、外形、长度、弯曲度和端部、重量及其允许偏差应符合GB/T 1499.2的规定。

（七）关于技术要求

1. 牌号和化学成分

钢筋牌号和化学成分（熔炼分析）应符合表2的规定。根据需要，可加入V、Nb、Ti等元素。钢的氮含量不应大于0.012%。供方如能保证可不作分析，钢中如有足够数量的氮结合元素，含氮量的限制可适当放宽。钢筋的成品化学成分允许偏差应符合GB/T 222的规定。

| 牌号 |  | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | Si | Mn | P | S | Cu |
| HRB400aE | 团 | ≤0.21 | ≤0.70 | ≤1.50 | 0.055~0.130 | ≤0.030 | 0.20~0.50 |
|  | 国 | ≤0.21 | ≤0.80 | ≤1.60 | 0.060~0.150 | ≤0.030 | 0.20~0.60 |
| HRB500aE | 团 | ≤0.21 | ≤0.70 | ≤1.60 | 0.055~0.130 | ≤0.030 | 0.20~0.50 |
|  | 国 | ≤0.21 | ≤0.80 | ≤1.60 | 0.060~0.150 | ≤0.030 | 0.20~0.60 |

与国家标准相比，团体标准对Si、Mn、P、Cu元素的成分控制范围进行了收窄，提升了产品化学成分稳定性的控制要求。

2. 冶炼方法

钢应采用转炉或电炉冶炼，必要时可采用炉外精炼。

3. 交货型式

钢筋通常按直条交货，直径不大于16mm的钢筋也可按盘卷交货。

4. 力学性能

钢筋的下屈服强度ReL、抗拉强度Rm、最大力总延伸率Agt等力学性能特征值应符合表3的规定。表3所列各力学性能特征值，除RoeL/ReL可作为交货检验的最大保证值外，其他力学特征值可作为交货检验的最小保证值。

与国家标准相比，团体标准对同牌号的屈服强度、抗拉强度进行了提升，产品力学性能优于国家标准要求，对比见下表。

| 牌号 |  | 下屈服强度 ReL / MPa | 抗拉强度 Rm / MPa | 断后伸长率 A/ % | 最大力总延伸率 Agt / % | Rom/RoeL | RoeL/ReL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不小于 |  |  |  |  | 不大于 |
| HRB400aE | 团 | 420 | 560 | — | 9.0 | 1.25 | 1.30 |
|  | 国 | 400 | 540 | — | 9.0 | 1.25 | 1.30 |
| HRB500aE | 团 | 520 | 670 | — | 9.0 | 1.25 | 1.30 |
|  | 国 | 500 | 630 | — | 9.0 | 1.25 | 1.30 |

5. 工艺性能

工艺性能包括钢筋的弯曲性能和反向弯曲性能，团体标准对弯曲性能和反向弯曲性能的要求与国家标准对抗震钢筋的要求保持一致。

6. 疲劳性能

根据需方需求，可进行疲劳性能试验。疲劳试验应符合GB/T 28900的规定。与国家标准保持一致。

7. 连接性能

钢筋推荐使用机械连接，机械连接接头应使用与钢筋耐腐蚀等级相同的材料，并按JGJ 107对接头进行检验。若使用焊接连接方式的，焊接工艺应由供需双方协商经试验确定，使用耐蚀等级相同的焊接材料进行焊接，并按JGJ/T 27和JGJ 18对接头进行检验。

8. 金相组织

钢筋的金相组织应符合GB/T 1499.2-2018中7.9的规定。

9. 耐腐蚀性能

钢筋应按照YB/T 4368进行耐腐蚀试验。钢筋相对腐蚀率采用式（1）计算。钢筋与GB/T 1499.2中HRB400牌号比照，相对腐蚀速率低于68%。

与国家标准规定的相对腐蚀速率低于70%相比，团体标准的耐腐蚀性能要求进一步提升，体现了更好的耐工业大气腐蚀性能。

（八）关于试验方法

团体标准给出了钢筋的拉伸、湾区、反向弯曲试验、尺寸测量、重量偏差的测量与判定、宏观金相、截面维氏硬度、微观组织检验的方法。与国家标准保持一致。

每批钢筋的检验项目、取样方法和试验方法应符合表5的规定。

| 序号 | 检验项目 | 取样数量/个 | 取样方法 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分a | 1 | GB/T 20066 | GB/T 223.5、GB/T 223.11、GB/T 223.12、GB/T 223.14、GB/T 223.19、GB/T 223.23、GB/T 223.26、GB/T 223.37、GB/T 223.40、GB/T 223.59、GB/T 223.63、GB/T 223.84、GB/T 223.85、GB/T 223.86、GB/T 4336、GB/T 20123、GB/T 20124、GB/T 20125 |
| 2 | 拉伸 | 2 | 不同根钢筋切取 | GB/T 28900和8.1 |
| 3 | 弯曲 | 2 | 不同根钢筋切取 | GB/T 28900和8.1 |
| 4 | 反向弯曲 | 1 | 任一根钢筋切取 | GB/T 28900和8.1 |
| 5 | 尺寸 | 逐根 | — | 8.2 |
| 6 | 表面 | 逐根 | — | 目视 |
| 7 | 重量偏差 | 8.3 |  |  |
| 8 | 金相组织 | 2 | 不同根钢筋切取 | GB/T 13298和8.4 |
| a 化学成分的试验方法优先采用GB/T 4336，对化学分析结果有争议时，仲裁试验应按第2章中规定的GB/T 223相关部分进行。 |  |  |  |  |

疲劳性能、连接性能、耐腐蚀性能只进行型式试验，即仅在原料、生产工艺、设备有重大变化及新产品生产时进行检验。型式试验取样方法和试验方法应符合表6的规定。

| 序号 | 检验项目 | 取样数量/个 | 取样方法 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 疲劳性能 | 5 | 不同根钢筋切取 | GB/T 28900 |
| 2 | 连接性能 | JGJ 107、JGJ 18、JGJ/T 27 |  |  |
| 3 | 耐腐蚀性能 | YB/T 4368 |  |  |

（九）关于检验规则

钢筋的检验规则应符合GB/T 33953-2017第9章的规定。

（十）包装、标志和质量证明书

钢筋的表面标志应符合下列规定：

a）钢筋表面应轧上牌号标志、生产企业序号和公称直径毫米数字，还可以轧上经注册的厂名或商标。

b）钢筋牌号以阿拉伯数字或阿拉伯数字加英文字母表示，HRB400aE以4AE表示，HRB500aE以5AE表示。厂名以汉语拼音字头表示。公差直径毫米数以阿拉伯数字表示。

c）标志应清晰明了，标志的尺寸由供方按钢筋直径作适当规定，与标志相交的横肋可取消。

钢筋的包装、标志和质量说明书符合GB/T 2101的有关规定。

- 六、与国内其它法律、法规的关系

制定本标准时依据并引用了国内有关现行有效的标准，也不违背国内其它行业标准、法律、法规及强制性标准的有关规定。

- 七、标准属性

本标准属于中国特钢企业协会团体标准。

- 八、标准水平及预期效果

该标准的制定能有效规范耐工业大气腐蚀抗震钢筋的生产、销售和使用，对耐工业大气腐蚀抗震钢筋产品的有序发展具有重要意义。同时该标准对产品的质量提升具有重要意义，有利于促进下游产品的质量提升与推广应用，体现团体标准的引领作用。

- 九、贯彻要求及建议

本标准归口单位为中国特钢企业协会，经过审定报批后，由中国特钢企业协会发布。建议在对耐工业大气腐蚀抗震钢筋的生产、贸易和使用等相关单位进行宣贯执行。