ICS 77.140.60

团体标准

T/SSEA XXXX—XXXX

柔性光伏支架预应力悬索用热轧盘条

Hot-rolled wire rod for prestressed suspension cable flexible photovoltaic support

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中国特钢企业协会发布

CCS H 44

版权保护文件

版权所有归属于该标准的发布机构。除非有其他规定，否则未经许可，此发行物及其章节不得以其他形式或任何手段进行复制、再版或使用，包括电子版，影印件，或发布在互联网及内部网络等。使用许可可于发布机构获取。

- 目  次

- 前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 牌号表示方法	2

5 订货内容	2

6 尺寸、外形、重量	2

7 技术要求	2

8 试验方法	4

9 检验规则	4

10 包装、标志和质量证明书	5

附录A（资料性）	6

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国特钢企业协会团体标准化工作委员会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

柔性光伏支架预应力悬索用热轧盘条

- 范围

本文件规定了柔性光伏支架预应力悬索用热轧盘条的牌号表示方法、订货内容、尺寸、外形、重量、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。

本文件适用于公称直径5.5mm~16.0mm的柔性光伏支架预应力悬索用热轧盘条（以下简称盘条）。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而成为本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 222　钢的成品化学成分允许偏差

GB/T 223.5　钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法

GB/T 223.12　钢铁及合金化学分析方法 碳酸钠分离-二苯碳酰二肼光度法测定铬量

GB/T 223.14　钢铁及合金化学分析方法　钽试剂萃取光度法测定钒含量

GB/T 223.19　钢铁及合金化学分析方法 新亚铜灵-三氯甲烷萃取光度法测定铜量

GB/T 223.23　钢铁及合金 镍含量的测定 丁二铜肟分光光度法

GB/T 223.37　钢铁及合金　氮含量的测定　蒸馏分离靛酚蓝分光光度法

GB/T 223.62　钢铁及合金化学分析方法 乙酸丁酯萃取光度法测定磷量

GB/T 223.63　钢铁及合金 锰含量的测定 高碘酸钠（钾）分光光度法

GB/T 223.69　钢铁及合金 碳含量的测定 管式炉内燃烧后气体容量法

GB/T 223.72　钢铁及合金 硫含量的测定 重量法

GB/T 223.82　钢铁　氢含量的测定　惰性气体熔融-热导或红外法

GB/T 224　钢的脱碳层深度测定法

GB/T 228.1　金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法

GB/T 2101　型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定

GB/T 2975　钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备

GB/T 4336　碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）

GB/T 6394　金属平均晶粒度测定方法

GB/T 8170　数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 10561-2023　钢中非金属夹杂物含量的测定 标准评级图显微检验法

GB/T 11261　钢铁　氧含量的测定　脉冲加热惰气熔融-红外线吸收法

GB/T 13298　金属显微组织检验方法

GB/T 14981-2009　热轧圆盘条尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T 17505　钢及钢产品交货一般技术要求

GB/T 20066　钢和铁 化学成分测定用试样的取样和制样方法

GB/T 20123　钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）

GB/T 20124　钢铁 氮含量的测定 惰性气体熔融热导法（常规方法）

YB/T 169　高碳钢盘条索氏体含量金相检测方法

YB/T 4411　高碳钢盘条中心马氏体评定方法

YB/T 4412　高碳钢盘条网状渗碳体评定方法

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 牌号表示方法

钢的牌号由代表“应力”的汉语拼音首字母（大写）、平均含碳量、代表锰含量的符号、光伏的英文（photovoltaic）字母缩写“PV”四部分组成。

示例：YL82B-PV。其中：

YL——“应力”的汉语拼音首字母；

82——标准规定的平均含碳量（以万分之几计）；

B——代表锰含量的符号；

PV——光伏的英文（photovoltaic）字母缩写。

- 订货内容

按本文件订货的合同或订单应包括下列内容：

- 产品名称；

- 本文件编号；

- 牌号；

- 规格、外形精度级别；

- 重量；

- 包装方式及标识要求；

- 尺寸、外形、重量

  - 盘条的尺寸、外形及允许偏差应符合GB/T 14981-2009中B级及以上精度的规定。若合同中未明确时，按GB/T 14981中B级精度执行。

  - 每盘盘条由一根盘条组成，盘条的重量应符合GB/T 14981-2009的规定。

  - 经供需双方协商，并在合同中注明，可提供其他尺寸、重量及更高精度要求的盘条。

- 技术要求

  - 牌号和化学成分

    - 钢的牌号和化学成分（熔炼分析）应符合表1的规定，气体元素含量应符合表2的规定。

    - 盘条的成品化学成分允许偏差应符合GB/T 222的规定。

    - 经供需双方协商，并在合同中注明，可供应其他牌号和化学成分的盘条。

- 牌号和化学成分（熔炼分析）

| 牌号 | 化学成分（质量分数）a,b/% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cc | Si | Mn | P | S | Crd | Nid | Cud | V |
|  |  |  |  | 不大于 |  |  |  |  |  |
| YL82B-PV | 0.80~0.85 | 0.10~0.30 | 0.60~0.90 | 0.020 | 0.015 | 0.35 | 0.10 | 0.20 | 0.15 |
| a 未经需方同意，供方不应有意向钢中添加本表规定范围以外的合金元素。 b 如需更改规定的化学元素含量或增、减化学元素时，可由供需双方协商确定。 c 经供需双方协商，碳含量下限可降低0.01％，或碳含量上限提高0.01％。 d 经供需双方协商，Cr作为残余元素时，(Cu+Ni+Cr)之和应不大于0.30％。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 气体元素含量

| 化学成分（质量分数）/%，不大于 |  |  |
| --- | --- | --- |
| H | O | N |
| 0.0002 | 0.0030 | 0.0080 |

  - 冶炼方法

钢应采用转炉或电炉冶炼，并经炉外精炼。

  - 交货状态

盘条以热轧状态交货。

  - 力学性能

盘条的力学性能应符合表3的规定。

- 力学性能

| 牌号 | 拉伸试验 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 抗拉强度Rm/MPa | 断面收缩率Z/% | 抗拉强度Rm/MPa | 断面收缩率Z/% |
|  | 直径5.5mm~10.0mm |  | 直径10.5mm~16.0mm |  |
| YL82B-PV | 1180~1300 | ≥30 | 1180~1290 | ≥25 |
| 表中性能值为盘条自然时效后数值。直径为5.5mm~10.0mm小规格盘条时效期15d，直径为10.5mm~16.0mm大规格盘条时效期为20d。 |  |  |  |  |

  - 脱碳层

盘条应进行脱碳层深度检验。盘条一边总脱碳层（铁素体+过渡层）的深度应不大于1.0%D（D表示盘条公称直径）。

  - 显微组织

    - 盘条的显微组织应主要为索氏体组织，索氏体含量应不小于85%。

    - 盘条应进行网状渗碳体和中心马氏体检验，直径5.5mm~10.0mm盘条网状渗碳体应不大于1级，中心马氏体应不大于1.5级；直径10.5mm~16.0mm盘条网状渗碳体应不大于2级，中心马氏体应不大于2级。

  - 晶粒度

根据需方要求，经供需双方协商，可进行晶粒度检验，奥氏体晶粒度合格级别应为6级或更细。

  - 非金属夹杂物

钢中非金属夹杂物按GB/T 10561-2023中A法进行检验，其合格级别应符合表4的规定。

- 非金属夹杂物

| 夹杂物类型 | A |  | B |  | C |  | D |  | DS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 细系 | 粗系 | 细系 | 粗系 | 细系 | 粗系 | 细系 | 粗系 |  |
| 合格级别（不大于） | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |

  - 表面质量

    - 盘条应将头尾有害缺陷部分切除，其截面不应有缩孔、分层及夹杂。

    - 盘条表面应光滑，不应有裂纹、折叠、夹杂、耳子、结疤、分层等对使用有害的缺陷。

    - 盘条表面允许有深度（或高度）不大于0.10 mm的麻点、凹坑、划伤等轻微的局部缺欠。

- 试验方法

  - 钢的化学成分试验方法应按GB/T 4336、GB/T 20123、GB/T 20124或通用方法的规定进行，但仲裁时应按GB/T 223.5、GB/T 223.12、GB/T 223.14、GB/T 223.19、GB/T 223.23、GB/T 223.37、GB/T 223.62、GB/T 223.63、GB/T 223.69、GB/T 223.72、GB/T 223.82、GB/T 11261的规定进行。

  - 盘条的检验项目、取样方法和试验方法应符合表5的规定。

- 检验项目、取样数量、取样方法及试验方法

| 序号 | 检验项目 | 取样数量 | 取样方法 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分（熔炼分析） | 1个/炉 | GB/T 20066 | 见8.1 |
| 2 | 拉伸试验 | 2个/批 | GB/T 2975，不同根盘条 | GB/T 228.1 |
| 3 | 索氏体 | 2个/批 | 不同根盘条 | YB/T 169 |
| 4 | 中心马氏体 | 2个/批 | GB/T 13298，不同根盘条 | YB/T 4411 |
| 5 | 网状渗碳体 | 2个/批 | GB/T 13298，不同根盘条 | YB/T 4412 |
| 6 | 非金属夹杂物 | 2个/批 | 不同根盘条 | GB/T 10561-2023 |
| 7 | 脱碳层 | 2个/批 | 不同根盘条 | GB/T 224 |
| 8 | 晶粒度 | 2个/批 | 不同根盘条 | GB/T 6394 |
| 9 | 尺寸、外形 | 逐盘 | — | 合适的量具 |
| 10 | 表面质量 | 逐盘 | — | 目视 |

- 检验规则

  - 检查和验收

盘条的检查应由供方质量检验部门进行。

  - 组批规则

盘条应成批验收。每批应由同一牌号、同一炉号、同一尺寸的盘条组成。

  - 取样数量

每批盘条的取样数量见表5。

  - 复验和判定

盘条的复验与判定应符合GB/T 17505的规定。

  - 数值修约

盘条的各项检验结果应采用修约值比较法进行修约，修约规则应符合GB/T 8170的规定。

- 包装、标志和质量证明书

  - 盘条的包装方式及标识按合同要求。当需方未明确时，由供方确定。

  - 盘条的质量证明书应符合GB/T 2101的规定。