《新能源汽车燃料电池空压机用无取向电工钢带（片）》团体标准编制说明

# 一、任务来源

贯彻落实中共中央、国务院印发的《国家标准化发展纲要》中大力发展团体标准的有关要求，制定满足市场和创新需要的团体标准，落实国家关于钢铁行业高质量发展的政策导向，满足生产企业和下游用户对新能源汽车燃料电池空压机用无取向电工钢带（片）产品标准的实际需求，提出《新能源汽车燃料电池空压机用无取向电工钢带（片）》团体标准制定项目。

本标准由中国特钢企业协会提出并归口。由首钢智新迁安电磁材料有限公司、冶金工业规划研究院等起草，并共同参与前期研究、调研和标准的编制、修改、技术数据验证以及标准推广等工作。

# 二、制定本标准的目的和意义

燃料电池汽车作为新能源汽车的一个分支，其主要动力来源于燃料电池热能向动能的转化。压缩机作为燃料电池转化动能的关键部件，通过机械运动协助燃料电池更充分的将热能转化为动能，其工作效率将直接影响燃料电池汽车的动力性能。由于压缩机在工作中会产生大量无用功，大幅降低了动能的转化效率，导致燃料电池的热能转化效率降低。无取向电工钢作为燃料电池压缩机的核心材料，其性能将直接决定压缩机动能转化效率的高低。为实现较高的能量转化效率，提高燃料电池的动能转化效率，要求无取向电工钢拥有高导磁、低损耗、高强度以及薄规格等更高的性能要求来实现压缩机动能转化效率的提升。

我国电工钢行业目前仍处于低端产能过剩，高端产能不足，部分高端产品产量无法满足市场需求的阶段。随着新能源汽车市场的不断攀升，高端无取向电工钢快速成为各电工钢生产企业的拼抢热点。但由于技术和资金壁垒，企业生产无取向电工钢产品质量存在明显差异。在新能源汽车领域，我国已有国标GB/T 34215-2017《电动汽车驱动电机用无取向电工钢带（片）》，但该标准仅对电动汽车驱动电机用无取向电工钢做出指导，而在燃料电池压机领域没有适用性。在压缩机及发电机领域已有国标GB/T 37591-2019《700MW及以上级大电机用冷轧无取向电工钢带》、行标YB/T 4517-2016《700MW及以上级大型电机用冷轧无取向电工钢带》及团标T/CEEIA 239-2016《大型水轮发电机无取向电工钢带技术条件》，同样无法针对性的指导燃料电池压机用无取向电工钢的相关技术指标。目前，在燃料电池压机领域仅有国标GB/T 2521.1-2016《全工艺冷轧电工钢 第1部分：晶粒无取向钢带(片)》给出了通用标准，暂无燃料电池压机用无取向电工钢的专用标准。本标准的制定可对新能源汽车燃料电池压机用高端电工钢行业进行规范，使生产企业和下游企业有据可依，引导企业的正确生产和使用，并有利于下游市场的开拓。

# 三、标准编制过程

首钢智新迁安电磁材料有限公司、冶金工业规划研究院等单位共同承担了《新能源汽车燃料电池空压机用无取向电工钢带（片）》团体标准的编制工作，共同组建了该团体标准起草小组，明确各自的责任和分工并开展工作。在《新能源汽车燃料电池空压机用无取向电工钢带（片）》标准制定过程中，起草小组认真查阅有关资料、收集相关数据信息，结合国内外新能源汽车燃料电池空压机用无取向电工钢带（片）生产情况，产品下游用户对新能源汽车燃料电池空压机用无取向电工钢带（片）的性能要求，进行本团体标准的编制工作。

主要编制过程如下：

2022年6月，中国特钢企业协会团体标准化工作委员会（以下简称团标委）秘书处给各位委员发出团体标准立项函审单。到立项函审截止日期，没有委员提出不同意见。

2022年7月，团标委正式下达《新能源汽车燃料电池空压机用无取向电工钢带（片）》团体标准立项计划（2022年第四批）。团体标准立项后，首钢智新迁安电磁材料有限公司、冶金工业规划研究院相关人员组成了标准起草组，提出了标准编制计划和任务分工，并开始标准编制工作。

2022年10月：进行了起草标准的调研、问题分析和相关资料收集等准备工作，完成了标准制定提纲、标准草案。

2023年3月：召开标准启动会，围绕标准草案进行了讨论，并按照与会意见和建议进行了修改。

2023年7月：形成征求意见稿并发出征求意见。

2022年  月：完成征求意见处理、形成标准送审稿。

2022年  月：完成该标准审定会，根据审定意见修改。

2022年  月：完成标准报批稿，上报中国特钢企业协会审批。

# 四、标准编制原则

一是满足用户使用需要的原则。力争达到“科学、合理、先进、实用”。二是实践标准供给侧改革的原则。争取实现团体标准的“及时性”、“先进性”和“市场性”的要求。三是技术创新的原则。在与国家标准体系协调一致的基础上，在标准结构、内容及主要技术指标等方面进行技术创新，在标准中充分体现新产品的技术特点。

# 五、主要技术内容

（一）标准编写格式

本文件内容符合GB/T 1.1-2020的规定。

本文件规定了新能源汽车燃料电池压机用高端电工钢的术语和定义、符号与牌号、订货内容、一般要求、技术要求、检验和试验、复验、包装、标志及质量证明书、数值修约

（二）适用范围

本文件适用于公称厚度0.03~0.20mm的晶粒无取向电工钢带（片）[以下简称“钢带（片）”]

（三）符号与牌号

1.符号和相应说明见表1。

表1  符号和说明

| 符号 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| P | W/kg | 比总损耗a |
| P1.0/2000 | W/kg | 磁极化强度1.0T、频率在2000Hz下测得的比总损耗 |
| P1.0/1000 | W/kg | 磁极化强度1.0T、频率在1000Hz下测得的比总损耗 |
| H | A/m | 磁场强度 |
| J | T | 磁极化强度 |
| J5000 | T | 磁场强度（H）为5000A/m（用峰值表示）下的磁极化强度 |
| B | T | 磁感应强度 |
| μ0 | H/m | 真空中的磁导率取4π×10-7 |
| a 通常称为铁损。 |  |  |

2. 钢带（片）的牌号由公称厚度、类型代号、最大比总损耗值三部分组成。分别按照下列方法给出：

a）	公称厚度：钢带（片）公称厚度的100倍，单位为毫米（mm）。

b）	类型代号：

WS——新能源汽车燃料电池空压机用普通型无取向电工钢带（片）；

WSG——新能源汽车燃料电池空压机用高磁感型无取向电工钢带（片）。

c）	最大比总损耗值：磁极化强度在1.0T、频率在2000 Hz下测得的比总损耗P1.0/2000（单位为W/kg）的1倍。

示例：

10WS085 表示为公称厚度0.1mm、最大比总损耗P1.0/2000为85.0W/kg的新能源汽车燃料电池空压机电机用普通型无取向电工钢带（片）。

12WSG090 表示公称厚度为0.12mm、最大比总损耗P1.0/2000为90.0W/kg的新能源汽车燃料电池空压机电机用高磁感型无取向电工钢带（片）。

（四）订货内容

按本文件订货时，合同或订单应包括下列内容：产品名称、本文件编号、牌号、数量、钢带（片）尺寸、钢卷重量限定、其他特殊要求。

（五）一般要求

一般要求应符合GB/T 34215-2017中一般要求相应条件的规定。

（六）技术要求

1.磁性能

（1）钢带（片）室温下的磁性能应符合表2的规定。

（2）钢带（片）150℃下的最大比总损耗P1.0/2000及最小磁极化强度见附录A，但不作为交货依据。

表2  室温下磁性能和技术特征

| 类型 | 牌号 | 公称厚度mm | 最大比总损耗P W/kg |  | 最小磁化强度a J/T （直流） | 最小叠装系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P1.0/2000 | P1.0/1000 | J5000 |  |
| 普通型 | 3WS70 | 0.03 | 70 | 28 | 1.5 | 0.88 |
|  | 5WS75 | 0.05 | 75 | 30 | 1.52 | 0.90 |
|  | 8WS85 | 0.08 | 85 | 32 | 1.54 | 0.92 |
|  | 10WS90 | 0.1 | 90 | 35 | 1.56 | 0.93 |
|  | 12WS100 | 0.12 | 100 | 38 | 1.58 | 0.94 |
|  | 15WS110 | 0.15 | 110 | 40 | 1.6 | 0.95 |
|  | 20WS125 | 0.20 | 125 | 45 | 1.62 | 0.96 |
| 高磁感型 | 3WSG70 | 0.03 | 70 | 28 | 1.53 | 0.88 |
|  | 5WSG75 | 0.05 | 75 | 30 | 1.55 | 0.90 |
|  | 8WSG85 | 0.08 | 85 | 32 | 1.57 | 0.92 |
|  | 10WSG90 | 0.1 | 90 | 35 | 1.59 | 0.93 |
|  | 12WSG100 | 0.12 | 100 | 38 | 1.61 | 0.94 |
|  | 15WSG110 | 0.15 | 110 | 40 | 1.63 | 0.95 |
|  | 20WSG125 | 0.20 | 125 | 45 | 1.65 | 0.96 |
| a多年来习惯上采用磁感应强度，实际上爱泼斯坦方圈测量的是磁极化强度。磁感应强度与磁极化强度的关系为：J = B—μ0H |  |  |  |  |  |  |

2. 几何特性和公差

（1）厚度和偏差

钢带（片）的公称厚度为0.03 mm~0.20 mm。钢带（片）的厚度偏差应符合表3的规定。

表3  钢带（片）厚度偏差                         单位为毫米

| 公称厚度 | 公称厚度允许偏差 | 纵向厚度偏差 | 横向厚度偏差* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 不大于 |  |  |
| 0.03 | ±0.006 | ±0.003 | +0.004 0 |
| 0.05 | ±0.007 | ±0.003 | +0.004 0 |
| 0.08 | ±0.009 | ±0.004 | +0.005 0 |
| 0.10 | ±0.010 | ±0.005 | +0.006 0 |
| 0.12 | ±0.011 | ±0.006 | +0.007 0 |
| 0.15 | ±0.012 | ±0.007 | +0.008 0 |
| 0.20 | ±0.014 | ±0.008 | +0.010 0 |
| *仅适用于宽度大于150mm的钢带。 |  |  |  |

（2）宽度和偏差

宽度和偏差与GB/T 34215的规定相同，见表4。

表4  钢带（片）宽度偏差                          单位为毫米

| 公称宽度 | 宽度允许偏差a |
| --- | --- |
| ≤150 | +0.2 0 |
| ＞150~300 | +0.3 0 |
| ＞300~600 | +0.5 0 |
| ＞600~1000 | +1.0 0 |
| ＞1000~1250 | +1.5 0 |
| a经供需双方协商，可为负偏差。 |  |

（3）镰刀弯、不平度、残余曲率、毛刺高度与GB/T 34215的规定相同。

3. 技术特征

（1）密度

除非另有协议，用于计算磁性能、叠装系数的约定密度应符合表2的规定。

（2）叠装系数

钢带（片）的最小叠装系数应符合表2的规定。有争议时，叠装系数仅适用于无涂层状态。

（3）弯曲次数

钢带（片）垂直于轧制方向的最小弯曲次数应符合表5的规定。

（4）由内应力引起的剪切边的偏差与GB/T 34215的规定相同。

（5）涂层绝缘电阻与GB/ 34215的规定相同。

（6）力学性能和工艺性能

根据需方需求，经供需双方协商，钢带（片）的室温力学性能和工艺性能可按表5的规定。

表5  钢带（片）室温力学性能和工艺性能

| 类型 | 牌号 | 下屈服强度 ReLa/MPa | 抗拉强度 Rm/MPa | 断后伸长率 A/% | 弯曲次数/次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不小于 |  |  |  |
| 普通型 | 3WS70 | 360 | 440 | 5 | 10 |
|  | 5WS75 | 360 | 440 | 5 | 10 |
|  | 8WS85 | 360 | 440 | 5 | 10 |
|  | 10WS90 | 350 | 440 | 5 | 10 |
|  | 12WS100 | 350 | 430 | 5 | 10 |
|  | 15WS110 | 350 | 430 | 5 | 10 |
|  | 20WS125 | 340 | 400 | 5 | 10 |
| 高磁感型 | 2WSG70 | 350 | 430 | 5 | 10 |
|  | 5WSG75 | 350 | 430 | 5 | 10 |
|  | 8WSG85 | 340 | 420 | 5 | 10 |
|  | 10WSG90 | 340 | 420 | 5 | 10 |
|  | 12WSG100 | 340 | 420 | 5 | 10 |
|  | 15WSG110 | 340 | 420 | 5 | 10 |
|  | 20WSG125 | 340 | 400 | 5 | 10 |
| 注：附录A给出了150℃的最小屈服强度，但不作为交货依据。 a当屈服现象不明显时，可采用规定塑性延伸强度Rp0.2代替。 |  |  |  |  |  |

（七）检验和试验

检验和试验与GB/T 34215的规定相同。

（八）复验

当某一项性能的检验结果不符合本文件规定时，应取双倍试样复验，复验应按GB/T 17505进行。

（九）包装、标志及质量说明书

钢带（片）的包装、标志及质量说明书应符合GB/T 247的规定。

（十）数值修约

数值判定采用修约值比较法进行修约，修约规则应符合GB/T 8170的规定。

附录A

（资料性附录）

150℃下的磁性能和屈服强度

各牌号在150℃下的磁性能和屈服强度见表A.1。

表A.1  150℃下的磁性能和屈服强度

| 类型 | 牌号 | 公称厚度 mm | 最大比总损耗W/kg | 最小磁极化强度J/T （直流） | 下屈服强度ReLa MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P1.0/2000 | J5000 | 不小于 |
| 普通型 | 3WS70 | 0.02 | 68 | 1.48 | 260 |
|  | 5WS75 | 0.05 | 73 | 1.50 | 260 |
|  | 8WS85 | 0.08 | 83 | 1.52 | 260 |
|  | 10WS90 | 0.1 | 88 | 1.54 | 250 |
|  | 12WS100 | 0.12 | 98 | 1.56 | 250 |
|  | 15WS110 | 0.15 | 108 | 1.58 | 250 |
|  | 20WS125 | 0.20 | 122 | 1.59 | 240 |
| 高磁感型 | 3WSG70 | 0.02 | 68 | 1.50 | 250 |
|  | 5WSG75 | 0.05 | 73 | 1.52 | 250 |
|  | 8WSG85 | 0.08 | 83 | 1.54 | 240 |
|  | 10WSG90 | 0.1 | 88 | 1.56 | 240 |
|  | 12WSG100 | 0.12 | 98 | 1.58 | 240 |
|  | 15WSG110 | 0.15 | 108 | 1.60 | 240 |
|  | 20WSG125 | 0.20 | 122 | 1.62 | 240 |

# 六、与国内其它法律、法规的关系

制定本标准时依据并引用了国内有关现行有效的标准，也不违背国内其它行业标准、法律、法规及强制性标准的有关规定。

# 七、标准属性

本标准属于中国特钢企业协会团体标准。

# 八、标准水平及预期效果

该标准的制定能有效规范新能源汽车燃料电池空压机用无取向电工钢带（片）的生产、销售和使用，对新能源汽车燃料电池空压机用无取向电工钢带（片）产品的有序发展具有重要意义。同时该标准对产品的质量提升具有重要意义，有利于促进下游产品的质量提升与推广应用，体现团体标准的引领作用。

# 九、贯彻要求及建议

本标准归口单位为中国特钢企业协会，经过审定报批后，由中国特钢企业协会发布。建议在对新能源汽车燃料电池空压机用无取向电工钢带（片）的生产、贸易和使用等相关单位进行宣贯执行。