《光伏支架用耐候热轧钢板及钢带》团体标准编制说明

- 一、任务来源

贯彻落实国务院出台的《深化标准化工作改革方案》中发展壮大团体标准的有关要求，制定满足市场和创新需要的团体标准，落实国家关于钢铁行业高质量发展的政策导向，满足生产企业和下游用户对光伏支架用耐候热轧钢板及钢带产品标准的实际需求，提出《光伏支架用耐候热轧钢板及钢带》团体标准制定项目。

本标准由中国特钢企业协会提出并归口。由西昌钢钒有限公司、内蒙古包钢钢联股份有限公司、冶金工业规划研究院等起草，并共同参与前期研究、调研和标准的编制、修改、技术数据验证以及标准推广等工作。

- 二、制定本标准的目的和意义

光伏发电是响应国家双碳政策，促进国家能源结构转型的重要手段,近年来，从中央到地方多项光伏发电相关政策出台，并落地成效显著，集中式光伏和分布式光伏装机实现大幅度双增，中国光伏新增装机量和中国光伏累计装机量已多年位居全球首位。2022年6月国家发展改革委、国家能源局等9部门联合印发的《“十四五”可再生能源发展规划》中强调加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电太阳能发电基地。目前已经规划总规模约4.5亿千瓦风电光伏基地项目，第一批发电项目将于2023年底并网。光伏支架作为电站的关键设备之一，光伏支架用钢需求量将随着全国光伏电站新增装机容量的增长而增长。

光伏支架用于支撑光伏组件，光伏支架结构体系一般采用单列柱结构体系和双列柱结构体系。主要由支架基础、立柱、主梁、檩条、斜梁和支架配件等部分构成。大规模光伏发电站建设在沙漠、戈壁、荒漠等地区，在光伏发电站运转中，金属支架易于受到环境影响发生金属腐蚀，导致支架强度降低。为了保障支架具有更长的使用寿命，耐候钢这种具有优良耐腐蚀性能的钢材将在光伏行业中广泛应用。但目前光伏发电用耐候热轧钢板及钢带产品没有具体对应的国家标准要求，在行业标准《光伏发电站支架技术要求》（NB/T 10642-2021）中5.2要求钢材宜采用Q235、Q355及S550钢，其质量应符合GB/T 700、GB/T 8110、GB/T 3274、GB/T 3077、GB/T 1591、GB/T 699、GB/T 4171等基础国家钢材产品标准的规定，提到的相关标准中缺乏针对光伏支架用耐候热轧钢板及钢带的具体指标要求。本标准的制定可完善光伏发电用钢标准体系，更好的支撑光伏行业的发展和需要，加快光伏支架用耐候热轧钢板及钢带的推广使用。

- 三、标准编制过程

西昌钢钒有限公司、冶金工业规划研究院等单位共同承担了《光伏支架用耐候热轧钢板及钢带》团体标准的编制工作，共同组建了该团体标准起草小组，明确各自的责任和分工并开展工作。在《光伏支架用耐候热轧钢板及钢带》标准制定过程中，起草小组认真查阅有关资料、收集相关数据信息，本标准参考《耐候结构钢》YB∕T 4171-2008，结合国内光伏支架用耐候热轧钢板及钢带的生产情况，对国内光伏支架用耐候热轧钢板及钢带的化学成分、力学性能、晶粒度、耐腐蚀性能、带状组织等提出要求。

主要编制过程如下：

2023年4月，中国特钢企业协会团体标准化工作委员会（以下简称团标委）秘书处给各位委员发出团体标准立项函审单。到立项函审截止日期，没有委员提出不同意见。

2023年6月，团标委正式下达《光伏支架用耐候热轧钢板及钢带》团体标准立项计划（2023年第亿批）。团体标准立项后，西昌钢钒有限公司、冶金工业规划研究院相关人员组成了标准起草组，提出了标准编制计划和任务分工，并开始标准编制工作。

2023年7-8月：进行了起草标准的调研、问题分析和相关资料收集等准备工作，完成了标准制定提纲、标准草案。

2023年8月：召开标准启动会，围绕标准草案进行了讨论，并按照与会意见和建议进行了修改，名称修改为《光伏支架用耐候热轧钢板及钢带》。

2023年10月：形成征求意见稿并发出征求意见。

2023年X月：完成征求意见处理、形成标准送审稿。

2023年X月：完成该标准审定会，根据审定意见修改。

2023年X月：完成标准报批稿，上报中国特钢企业协会审批；完成标准发布、实施。

- 四、本文件对讨论会意见的处理

1．范围调整为不大于6mm；

2．规范性引用文件进行了调整和增加；

3．加入了稀土钢牌号，稀土元素含量为10~300ppm；

4．Als、Nb、V、Ti等元素调整了数值；

5．冲击吸收能力调整为14J，注a冲击试验试样调整为纵向试样，冲击吸收能量调整为30J；

6．表2中620和690牌号的180°弯曲试验改为D=2a；

7．组批规则删除每批重量不大于60t；

8. 取样数量删除耐腐蚀性能试验间隔要求.

9．其他编辑性修改。

- 五、标准编制原则

一是满足光伏发电对于支架使用的耐腐蚀需要。光伏支架生产中需要重视原材料的焊接性能和耐腐蚀性能，本文件力争达到“科学、合理、先进、实用”。二是实践标准供给侧改革的原则。耐候钢已经尝试市场应用，争取实现团体标准的“及时性”、“先进性”和“市场性”的要求。三是技术创新的原则。在与《耐候结构钢》YB∕T 4171-200协调一致的基础上，在化学成分、力学性能和工艺性能的主要技术指标等方面进行优化，同时补充了稀土耐候钢牌号，在标准中充分体现新产品的技术特点。

- 六、主要技术内容

（一）标准编写格式

本文件内容符合GB/T 1.1-2020的规定。

（二）关于适用范围

本文件适用于光伏支架用厚度不大于6mm的耐候热轧钢板及钢带（以下简称钢板及钢带）。

（三）关于术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

（四）牌号表示方法

钢带的牌号由屈服强度的“屈”字汉语拼音首位字母“Q”、规定的最小屈服强度值、“耐候”的汉语拼音首位字母“NH”和“光伏”汉语拼音首位字母“GF”组成。示例：Q235NHGF

当钢中添加稀土元素，则在上述规定的牌号后加上“稀土”英文首字母“RE”，如：Q355NHGFRE。

（五）关于订货内容

本文件要求合同或订单应包括产品名称、本文件编号、牌号、规格、尺寸外形及允许偏差、交货状态、重量（或数量）、特殊要求。

（六）关于尺寸、外形、重量

钢板及钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合GB/T 709的规定，具体精度类别应在合同注明。

（七）关于技术要求

1．牌号和化学成分

本文件规定的光伏支架用耐候热轧钢板及钢带牌号级化学成分于GB/T 4171对比见表1，增加了稀土钢的牌号，不含稀土钢参考耐候结构钢的成分设计，新增Q620、Q690钢级。在保证力学性能的情况下，所有钢级牌号产品的P、S含量参考GB/T 4171中Q310GNH牌号，P、S含量低于普通耐候钢，相较于国标调高了Cr含量。成品钢材化学成分的允许偏差应符合GB/T 222的规定。

- 钢的牌号及化学成分(熔炼分析)

| 标准 | 牌号 | 化学成分（质量百分数）/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | Si | Mn | P | S | Cu | Cr | Ni | Nba | Va | Tia | Alsb | RE |
|  |  | 不大于 |  |  |  |  |  |  | 不大于 |  |  |  |  |  |
| 本文件 | Q355NHGF | 0.16 | 0.50 | 1.10 | 0.12 | 0.020 | 0.20~ 0.55 | 1.00~ 3.00 | 0.65 | 0.040 | 0.100 | 0.120 | ≥0.010 | — |
|  | Q355NHGFRE | 0.16 | 0.50 | 1.10 | 0.12 | 0.020 | 0.15~0.55 | 1.00~3.00 | 0.65 | 0.040 | 0.100 | 0.120 | ≥0.010 | 10ppm~300ppm |
| 国标 | Q355NH | 0.16 | 0.50 | 0.5~ 1.50 | 0.07~0.12（Q310GNH） | 0.020 （Q310GNH） | 0.20~ 0.55 | 0.40~ 0.80 | 0.65 | 0.15~ 0.60 | 0.02~ 0.12 | 0.02~ 0.10 | ≥0.020 | — |
| 本文件 | Q420NHGF | 0.12 | 0.75 | 1.30 | 0.12 | 0.020 | 0.20~ 0.55 | 1.00~ 3.00 | 0.65 | 0.060 | 0.120 | 0.140 | ≥0.010 | — |
|  | Q420NHGFRE | 0.12 | 0.75 | 1.30 | 0.12 | 0.020 | 0.15~0.55 | 1.00~3.00 | 0.65 | 0.060 | 0.120 | 0.140 | ≥0.010 | 10ppm~300ppm |
| 国标 | Q410NH | 0.12 | 0.65 | 1.10 | 0.07~0.12（Q310GNH） | 0.020 （Q310GNH） | 0.20~ 0.55 | 0.30~ 1.25 | 0.12~0.65 | 0.15~ 0.60 | 0.02~ 0.12 | 0.02~ 0.10 | ≥0.020 | — |
| 本文件 | Q460NHGF | 0.12 | 0.75 | 1.50 | 0.12 | 0.020 | 0.20~ 0.55 | 1.00~ 3.00 | 0.65 | 0.060 | 0.120 | 0.140 | ≥0.010 | — |
|  | Q460NHGFRE | 0.12 | 0.75 | 1.50 | 0.12 | 0.020 | 0.15~0.55 | 1.00~3.00 | 0.65 | 0.060 | 0.120 | 0.140 | ≥0.010 | 10ppm~300ppm |
| 国标 | Q460NH | 0.12 | 0.65 | 1.10 | 0.07~0.12（Q310GNH） | 0.020 （Q310GNH） | 0.20~ 0.55 | 0.30~ 1.25 | 0.12~0.65 | 0.15~ 0.60 | 0.02~ 0.12 | 0.02~ 0.10 | ≥0.020 | — |
| 本文件 | Q500NHGF | 0.12 | 0.75 | 2.00 | 0.12 | 0.020 | 0.20~ 0.55 | 1.00~ 3.00 | 0.65 | 0.060 | 0.120 | 0.140 | ≥0.010 | — |
|  | Q500NHGFRE | 0.12 | 0.75 | 2.00 | 0.12 | 0.020 | 0.15~0.55 | 1.00~3.00 | 0.65 | 0.060 | 0.120 | 0.140 | ≥0.010 | 10ppm~300ppm |
| 国标 | Q500NH | 0.12 | 0.65 | 2.00 | 0.07~0.12（Q310GNH） | 0.020 （Q310GNH） | 0.20~ 0.55 | 0.30~ 1.25 | 0.12~0.65 | 0.15~ 0.60 | 0.02~ 0.12 | 0.02~ 0.10 | ≥0.020 | — |
| 本文件 | Q550NHGF | 0.16 | 0.75 | 2.00 | 0.12 | 0.020 | 0.20~0.55 | 1.00~3.00 | 0.65 | 0.060 | 0.120 | 0.140 | ≥0.010 | — |
|  | Q550NHGFRE | 0.16 | 0.75 | 2.00 | 0.12 | 0.020 | 0. 15~0.55 | 1.00~3.00 | 0.65 | 0.060 | 0.120 | 0.140 | ≥0.010 | 10ppm~300ppm |
| 国标 | Q550NH | 0.16 | 0.65 | 2.00 | 0.07~0.12（Q310GNH） | 0.020 （Q310GNH） | 0.20~ 0.55 | 0.30~ 1.25 | 0.12~0.65 | 0.15~ 0.60 | 0.02~ 0.12 | 0.02~ 0.10 | ≥0.020 | — |
| 本文件 | Q620NHGF | 0.16 | 0.75 | 2.10 | 0.12 | 0.020 | 0.20~0.55 | 1.00~3.00 | 0.65 | 0.070 | 0.130 | 0.150 | ≥0.010 | — |
|  | Q620NHGFRE | 0.16 | 0.75 | 2.10 | 0.12 | 0.020 | 0. 15~0.55 | 1.00~3.00 | 0.65 | 0.070 | 0.130 | 0.150 | ≥0.010 | 10ppm~300ppm |
| 本文件 | Q690NHGF | 0.16 | 0.75 | 2.20 | 0.12 | 0.020 | 0.20~0.55 | 1.00~3.00 | 0.65 | 0.080 | 0.140 | 0.160 | ≥0.010 | — |
|  | Q690NHGFRE | 0.16 | 0.75 | 2.20 | 0.12 | 0.020 | 0. 15~0.55 | 1.00~3.00 | 0.65 | 0.080 | 0.140 | 0.160 | ≥0.010 | 10ppm~300ppm |
| a 为了改善钢的性能，可以添加一种或一种以上的微量合金元素：Nb 0.015%~0.060%，V 0.02%~0.12%，Ti 0.02%~0.10%。若上述元素组合使用时，应至少保证其中一种元素含量达到上述化学成分的下线规定。Nb、V、Ti三种合金元素的添加量不应超过0.22%。 b Als可用全铝Alt替代，此时Alt含量应不小于0.015%。 c 可以添加下列合金元素：Mo≤0.30%，Zr≤0.15%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2．冶炼方法

本节规定钢应采用转炉或电炉冶炼的镇静钢。

3．交货状态

本节规定钢板及钢带应以热轧或TMCP状态交货。

4．力学性能和工艺性能

钢板及钢带的力学性能和工艺性能和GB/T 4171对比见表2。新增Q620NHGF和Q620NHGF要求，其他牌号指标于国家标准基本一致，断后伸长率指标＞16~20，略微降低，建议酌情调整。

- 钢板的力学性能

| 标准 | 牌号 | 公称厚度 | 拉伸试验a |  |  | 180°弯曲试验b D-弯曲压头直径 a-试样厚度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 下屈服强度ReL /MPa | 抗拉强度 Rm/MPa | 断后伸长率 A/% |  |  |
| 本文件 | Q355NHGF Q355NHGFRE | ≤6 | ≥355 | ≥490 | ≥22 | D=a |  |
| 国标 | Q355NH | ≤16 | ≥355 | 490~630 | ≥22 | ≤6 | D=a |
|  |  |  |  |  |  | 6~16 | D=2a |
| 本文件 | Q420NHGF Q420NHGFRE | ≤6 | ≥420 | ≥520 | ≥22 | D=a |  |
| 国标 | Q415NH | ≤16 | ≥415 | ≥520~680 | ≥22 | ≤6 | D=a |
|  |  |  |  |  |  | 6~16 | D=2a |
| 本文件 | Q460NHGF Q460NHGFRE | ≤6 | ≥460 | ≥570 | ≥20 | D=a |  |
| 国标 | Q460NH | 6~16 | ≥460 | ≥570~730 | ≥20 | ≤6 | D=a |
|  |  |  |  |  |  | 6~16 | D=2a |
| 本文件 | Q500NHGF Q500NHGFRE | ≤6 | ≥500 | ≥600 | ≥18 | D=a |  |
| 国标 | Q500NH | 6~16 | ≥500 | ≥600~760 | ≥18 | ≤6 | D=a |
|  |  |  |  |  |  | 6~16 | D=2a |
| 本文件 | Q550NHGF Q550NHGFRE | ≤6 | ≥550 | ≥650 | ≥16 | D=a |  |
| 国标 | Q550NH | 6~16 | ≥550 | ≥620~780 | ≥16 | ≤6 | D=a |
|  |  |  |  |  |  | 6~16 | D=2a |
| 本文件 | Q620NHGF Q620NHGFRE | ≤6 | ≥620 | ≥720 | ≥16 | D=2a |  |
| 本文件 | Q620NHGF Q690NHGFRE | ≤6 | ≥690 | ≥800 | ≥15 | D=2a |  |
| a 拉伸实验横向取样。 b 弯曲试样取纵向试样，试样宽度b≥20mm。 c 当屈服现象不明显时，可采用规定塑性延伸强度RP0.2代替。 |  |  |  |  |  |  |  |

钢板及钢带的V形缺口冲击试验结果见表3的规定，本文件冲击试验采用横向试样，-40℃冲击吸收能量，要求≥27J。GB/T 4171采取纵向试样，-40℃冲击吸收能量，要求≥27J。

- 钢材的冲击性能

| 牌号 | 冲击试验a |  |
| --- | --- | --- |
|  | 温度℃ | 冲击吸收能量KV2/J |
| Q355NHGF | -40 | ≥14 |
| Q420NHGF |  |  |
| Q460NHGF |  |  |
| Q500NHGF |  |  |
| Q550NHGF |  |  |
| Q620NHGF |  |  |
| Q690NHGF |  |  |
| a 冲击试验采用纵向试样；经供需双方协商，冲击吸收能量可调整为≥30J。 |  |  |

5．晶粒度

本节规定晶粒度按GB/T 6394-2017进行评级，应不小于8级，严于国标要求的7级。光伏支架设计要保持使用20年，为了保障产品的持久性能、疲劳性能，提出晶粒度不均匀性要求，保障其在3个连续不同级别数内，与国标一致。

6．非金属夹杂物

本节规定经供需双方协商，并在合同中注明，可按GB/T 10561-2023中A法进行非金属夹杂物检验，应符合表4的规定。此项与国家标准要求一致。

- 非金属夹杂物类型及级别

| 非金属夹杂物类型 | A类 |  | B类 |  | C类 |  | D类 |  | DS类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 粗系 | 细系 | 粗系 | 细系 | 粗系 | 细系 | 粗系 | 细系 |  |
| 合格级别，不大于 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |

7．带状组织

钢材中的带状组织会严重钢材塑性、韧性等力学性能，本节新增带状组织规定，带状组织按GB/T 34474.1-2017进行评级，应不大于3级。

8．特殊要求

本节规定根据使用需求，新增耐腐蚀性能要求，钢板及钢带的耐腐蚀性能应符合表4的规定。

表4  钢材的耐腐蚀性能

| 牌号 | 相对腐蚀率% |  |
| --- | --- | --- |
| Q355NHGF Q355NHGFRE | 对比试样为Q355B | ≤35 |
| Q420NHGF Q355NHGFRE |  |  |
| Q460NHGF Q355NHGFRE |  |  |
| Q500NHGF Q355NHGFRE |  |  |
| Q550NHGF Q355NHGFRE |  |  |
| Q620NHGF Q355NHGFRE |  |  |
| Q690NHGF Q355NHGFRE |  |  |
| a 根据使用环境的差异，经供需双方协商，相对腐蚀率可进行调整。 |  |  |

9．表面质量

板及钢带表面不应有裂纹、结疤、折叠、气泡、夹杂和分层等对使用有害的缺陷。钢板及钢带不应有目视可见的分层。钢板及钢带表面可有深度（高度）不超过钢板厚度公差之半的局部麻点、凹面、划痕及其他轻微缺欠，但应保证钢板的最小厚度。钢板表面缺陷允许用修磨等方法清除,清理处应平滑无棱角,清理深度不应大于钢板厚度的负偏差，并应保证钢板允许的最小厚度。钢带允许带缺陷交货，但带缺陷的部分不得超过总长度的6%。

（八）关于试验方法

本节对每批钢板的检验项目和试验方法进行了规定，同时对TB/T 2375耐腐蚀试验对比试样进行了规定。表6　耐腐蚀试验对比试样参考《铁道车辆用耐大气腐蚀钢》（TB/T 1979）中耐腐蚀性能对比试样Q345B的化学成分；同时，考虑到对比试样的取样问题，结合目前主要钢厂的Q355B产品实际成分，在不影响耐腐蚀性能评价的前提下，提高了C元素上限、取消了Mn元素下限。

- 检验项目的取样数量、取样方法及试验方法

| 序号 | 检验项目 | 取样数量 | 取样方法 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | 1个/炉 | GB/T 20066 | 见8.1 |
| 2 | 拉伸试验 | 1个/批 | GB/T 2975 | GB/T 228.1 |
| 3 | 弯曲试验 | 1个/批 | GB/T 2975 | GB/T 232 |
| 4 | 冲击试验 | 3个/批 | GB/T 2975 | GB/T 229 |
| 5 | 晶粒度 | 1个/批 | GB/T 6394 | GB/T 6394-2017 |
| 6 | 非金属夹杂物 | 1个/批 | GB/T 10561 | GB/T 10561-2023的方法A |
| 7 | 带状组织 | 1个/批 | GB/T 13298 | GB/T 34474.1-2017 |
| 8 | 耐腐蚀性能 | 5个/次 | TB/T 2375 | TB/T 2375 |
| 9 | 尺寸、外形 | 逐张/逐卷 |  | 符合精度要求的适宜量具 |
| 10 | 表面质量 | 逐张/逐卷 |  | 目视 |

- 耐腐蚀试验对比试样的化学成分

| 牌 号 | 化学成分(质量分数)/% |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Si | Mn | P | S | Cu | Cr | Ni |
| Q355B | 0.12~0.18 | ≤0.40 | 1.30~1.60 | ≤0.030 | ≤0.020 | ≤0.070 | ≤0.10 | ≤0.10 |

（九）关于检验规则

1．检查和验收

本节规定钢板的检查和验收由供方质量检验部门进行。

2．组批规则

钢板及钢带应成批验收。每批应由同一牌号、同一炉号、同一规格、同一交货状态的钢材组成。

3．取样数量和取样方法

钢板及钢带的取样数量和取样方法应符合表5的规定。

4．复验与判定

钢板及钢带的复验与判定应符合GB/T 17505的规定。

5．数值修约

本节规定数值判定采用修约值比较法进行修约，修约规则应符合GB/T 8170的规定。

（十）关于包装、标志和质量证明书

钢板的包装、标志、质量证明书应符合GB/T 247的规定。

- 七、与国内其它法律、法规的关系

制定本标准时依据并引用了国内有关现行有效的标准，也不违背国内其它行业标准、法律、法规及强制性标准的有关规定。

- 八、标准属性

本标准属于中国特钢企业协会团体标准。

- 九、标准水平及预期效果

该标准的制定能有效规范光伏支架用耐候热轧钢板及钢带的生产、销售和使用，对光伏支架用耐候热轧钢板及钢带的有序发展具有重要意义。同时该标准对产品的质量提升具有意义，有利于促进下游产品的质量提升与推广应用，体现团体标准的引领作用。

- 十、贯彻要求及建议

本标准归口单位为中国特钢企业协会，经过审定报批后，由中国特钢企业协会发布。建议在对光伏支架用耐候热轧钢板及钢带的生产、贸易和使用等相关单位进行宣贯执行。

《光伏支架用耐候热轧钢板及钢带》标准编制工作组

2023年10月