ICS 71.100.10

CCS H 00

T/HNNMIA

T/HNNMIA XX-202X

团	体	标	准

质量分级及“领跑者”评价要求

重熔用铝锭

Assessment requirements for quality grading and forerunner-

Unalloyed aluminium ingots for remelting

（报批稿）

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

河南省有色金属行业协会   发 布

前   言

本文件按GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的有关规定编写。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由河南省有色金属行业协会提出并归口。

本文件起草单位：中铝郑州有色金属研究院有限公司、包头铝业有限公司、云南铝业股份有限公司、鹤庆溢鑫铝业有限公司。

本文件主要起草人：寇帆、仓向辉、石磊、王开爱、张蓝霄、刘凤杰、单鑫、罗安民、邓志锋。

质量分级及“领跑者”评价要求

重熔用铝锭

1  范围

本文件描述了重熔用铝锭的质量分级及“领跑者”评价要求的评价指标体系、评价方法及等级划分、产品质量分级。

本文件适用于重熔用铝锭产品质量和企业标准水平评价。相关机构开展质量分级和企业标准水平评估、“领跑者”评价以及相关认证时可参照使用，企业在制定企业标准时也可参照本文件。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/ T 1196-2017 重熔用铝锭

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB/T 20975.3 铝及铝合金化学分析方法 第3部分：铜含量的测定

GB/T 20975.4 铝及铝合金化学分析方法 第4部分：铁含量的测定

GB/T 20975.5 铝及铝合金化学分析方法 第5部分：硅含量的测定

GB/T 20975.12 铝及铝合金化学分析方法 第12部分：钛含量的测定

GB/T 20975.13 铝及铝合金化学分析方法 第13部分：钒含量的测定

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 45001 职业健康安全管理体系 要求及使用指南

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  评价指标体系

4.1 基本要求

4.1.1 近三年，生产企业无较大及以上环境、安全、质量事故。

4.1.2 企业应未列入国家信用信息严重失信主体相关名录。

4.1.3 企业应根据GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 45001建立并运行相应的质量、环境和职业健康安全体系，鼓励企业根据自身运营情况建立更高水平的相关管理体系。

4.1.4 重熔用铝锭质量应满足GB/T 1196-2017规定的要求。

4.2 评价指标分类

4.2.1 重熔用铝锭质量分级及“领跑者”评价指标体系包括基础指标、核心指标和创新指标。

4.2.2 基础指标为Cu含量、Fe含量、Si含量等3项指标；核心指标为Ti含量，分为先进水平、平均水平和基准水平；创新性指标为V含量，分为先进水平和平均水平。

4.3 评价指标体系框架

重熔用铝锭“领跑者”标准的评价指标体系框架见表1。

表 1 评价指标体系框架

| 序号 | 指标类型 | 评估指标 | 指标来源 | 指标要求 |  |  | 分析方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 先进水平 | 平均水平 | 基准水平 |  |
| 1 | 基础指标 | Cu含量（%） | GB/ T 1196-2017 | 符合 GB/ T 1196-2017的规定 |  |  | GB/T 20975.3 |
| 2 |  | Fe含量（%） | GB/ T 1196-2017 | 符合 GB/ T 1196-2017的规定 |  |  | GB/T 20975.4 |
| 3 |  | Si含量（%） | GB/ T 1196-2017 | 符合 GB/ T 1196-2017的规定 |  |  | GB/T 20975.5 |
| 4 | 核心指标 | Ti含量（%） | GB/ T 1196-2017 | ≤0.01 | ＞0.01～0.02 | ＞0.02～0.03 | GB/T 20975.12 |
| 5 | 创新指标 | V含量（%） | 市场需要 | ≤0.02 | ＞0.02～0.03 | - | GB/T 20975.13 |

5  评价方法及等级划分

5.1 对重熔用铝锭企业标准的全部指标进行综合评价，评价结果划分为先进水平（5星级）、平均水平（4星级）和基准水平（3星级），划分依据见表1。

5.2 综合评价满足表1中先进水平要求的企业标准为先进水平（5星级），企业标准进入所对应具体产品的企业标准“领跑者”入围名单；满足平均水平要求的企业标准为平均水平（4星级）；满足基准水平要求的企业标准为基准水平（3星级）。

表 2 等级划分

| 标准等级 | 满足条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 先进水平（5星级） | 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标先进水平（5星级）要求 | 创新性指标先进水平（5星级）要求 |
| 平均水平（4星级） |  |  | 核心指标平均水平（4星级）要求 | 创新性指标平均水平（4星级）要求 |
| 基准水平（3星级） |  |  | 核心指标基准水平（3星级）要求 |  |

6 产品质量分级

6.1 满足表2中先进水平标准等级要求的产品为5星级产品，即“领跑者”产品。

6.2 满足表2中平均水平标准等级要求的产品为4星级产品，即“优质”产品。

6.3 满足表2中基准水平标准等级要求的产品为3星级产品，即“达标”产品。