ICS 71.100.11

CCS H62

T/HNNMIA

BCCCSCCS

高导热绝缘氧化铝填料

High thermal conductivity insulating alumina filler

（报批稿）

T/HNNMIA XX-202X

团	体	标	准

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

河南省有色金属行业协会  发布

目   次

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  分类	1

5  技术要求	1

6  检验方法	2

7  检验规则	2

8  标志、包装、运输、贮存及随行文件	2

9  订货单内容	3

前   言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中铝郑州有色金属研究院有限公司提出。

本文件由河南省有色金属行业协会归口。

本文件起草单位：中铝郑州有色金属研究院有限公司。

本文件主要起草人：李东红、贾春燕、张岩岩、王毅、王锦、康乐。

高导热绝缘氧化铝填料

# 1  范围

本文件规定了高导热绝缘氧化铝填料的分类、技术要求、检验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容。

本文件适用于导热硅胶导热灌封胶、导热硅脂等热界面材料用高导热绝缘氧化铝填料。

# 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中：注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修订单）适用于本文件。

GB/T 6609.2 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第2部分：300 ℃和1000 ℃质量损失的测定

GB/T 6609.3 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 钼蓝光度法测定二氧化硅含量

GB/T 6609.4 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 邻二氮杂菲光度法测定氧化铁含量

GB/T 6609.5 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 氧化钠含量的测定

GB/T 6609.23 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 试样的制备及贮存

GB/T 6609.34 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 三氧化二铝含量的计算方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判断

GB/T 19077.1 粒度分析 激光衍射法

YS/T 618 填料用氢氧化铝吸油量的测定

YS/T 976 煅烧α型氧化铝中α-Al2O3含量的测定 X-射线衍射法

# 3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

# 4  分类

4.1  产品牌号为A-SF-10、A-SF-20、A-SF-60、A-SF-60H、A-CF-2、A-CF-3、A-CF-5、A-CF-6。

4.2  本文件中牌号示例如下图：

A-SF-X                                 A-CF-X

1-3位阿拉伯数字                        1-3位阿拉伯数字

Spherical Filler                        Conduction Filler

Alumina                                 Alumina

# 5  技术要求

产品的化学成分和物理指标应符合表1规定。需方有特殊要求时，由供需双方协商确定。

表1化学成分和物理指标

| 牌号 | 化学成分（质量分数），% |  |  |  | 物理指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | Na2O | 水分，% | 粒度D50，μm | α-Al2O3，% | 吸油值，g/100g |
|  | 不小于 | 不大于 |  |  | 不大于 |  | 不小于 |  |
| A-SF-10 | 99.0 | 0.10 | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 8～11 | 95.0 | 15～20 |
| A-SF-20 | 99.5 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 18～22 | 95.0 | 12～16 |
| A-SF-60 | 99.5 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 30～35 | 95.0 | 12～16 |
| A-SF-60H | 99.5 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 40～45 | 95.0 | 12～16 |
| A-CF-2 | 99.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.30 | 1.8～2.2 | 95.0 | 20～26 |
| A-CF-3 | 99.0 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.20 | 2.7～3.3 | 95.0 | 20～25 |
| A-CF-5 | 99.0 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.15 | 4.8～5.2 | 95.0 | 19～22 |
| A-CF-6 | 99.0 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.20 | 8～12 | 95.0 | 20～25 |

# 6  检验方法

6.1  Al2O3含量的测定按GB/T 6609.34的规定进行。

6.2  SiO2含量的测定按GB/T 6609.3的规定进行。

6.3  Fe2O3含量的测定按GB/T 6609.4的规定进行。

6.4  Na2O含量的测定按GB/T 6609.5的规定进行。

6.5  水分的测定按GB/T 6609.2的规定进行。

6.6  粒度D50按GB/T 19077的规定进行。

6.7  α-Al2O3含量的测定按YS/T 976的规定进行。

6.8  吸油值的测定按YS/T 618的规定进行。

# 7  检验规则

7.1  检查和验收

7.1.1  产品由供方进行检验，保证产品质量符合本文件及订货单的规定，并填写随行文件。

7.1.2  需方应对收到的产品按本文件的规定进行检验。如检验结果与本文件及订货单的规定不符时，应在收到产品之日起的一个月内以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。

7.2  组批

产品应成批提交检验，每批由同一牌号、同一批号组成，每批重量不超过20吨。

7.3  仲裁取样和制样

7.3.1  每批产品出厂前按同批号编号取样。取样应有代表性，可随机抽取等量样品10个，总重量为3kg，将随机抽取的10个样品充分混合，用四分法均分成3份样品，1份用作留样，2份供检验，样品应防潮密封保存。

7.4  检验结果的判定

7.4.1  检验结果的数值按GB/T 8170的规定进行修约并判定。

7.4.2  化学成份结果不符合本文件规定时，判该批产品不合格。

7.4.3  物理指标项目有不符合本文件规定时，应从该批产品中另取双倍数量的试样对该项目进行重复检验。重复检验结果符合本文件规定，判该批产品合格。若重复检测结果仍不符合本文件规定，则判该批产品不合格。

# 8  标志、包装、运输、贮存及随行文件

8.1  标志

产品包装应有明显标志。注明：产品名称、牌号、批号、重量，也可由供需双方另行商定。

8.2  包装、运输、贮存

8.2.1  包装应采用具有足够强度、防潮和不污染产品的材料，每件重量为25 kg±0.2 kg，也可由供需双方另行商定。。

8.2.2  产品在运输、装卸过程中严禁混入杂质，并应有防潮、防雨雪措施,。

8.2.3  产品应在不受潮的仓库分批、分牌号存放。。

8.3  随行文件

每批产品应附随行文件，其上注明：

a)  供方名称、地址、电话；

b)  产品名称和牌号；

c)  批号；

d)  重量；

e)  分析检验结果和技术监督部门印证；

f)  出厂日期。

# 9  订货单内容

本文件所列材料的订货单应包括如下内容：

a) 产品名称和牌号；

A) 重量；

c) 包装要求；

d) 本文件编号；

e) 其他。