《车厢用耐磨耐蚀钢板》团体标准编制说明

- 一、任务来源

贯彻落实国务院出台的《深化标准化工作改革方案》中发展壮大团体标准的有关要求，制定满足市场和创新需要的团体标准，落实国家关于钢铁行业高质量发展的政策导向，满足生产企业和下游用户对车厢用耐磨耐蚀钢板产品标准的实际需求，提出《车厢用耐磨耐蚀钢板》团体标准制定项目。

本标准由中国特钢企业协会提出并归口。由涟源钢铁集团有限公司、冶金工业规划研究院等起草，并共同参与前期研究、调研和标准的编制、修改、技术数据验证以及标准推广等工作。

- 二、制定本标准的目的和意义

随着我国铁路货车快速、重载发展的要求，铁路货车已经迎来新的快速发展时期。与此同时，铁路货车的设计与制造也步入了新的阶段，要求钢铁材料的强度更高，性能良好、稳定，经久耐用。对于货车车体材料而言，在保障强度等物理性能的前提下，希望有良好的工艺性能、耐磨损性和耐大气腐蚀性能。车辆厢体用耐磨耐蚀钢板拥有良好的耐磨耐蚀性能，同时具有免维护、绿色、环保、节能等优势，已适应新时代对于铁路车辆的新需求。

随着我国国民经济建设的不断发展，耐磨耐蚀钢板在铁路车辆上得到广泛推广使用。选用耐磨耐蚀钢板作为制造铁道车辆的材料，可以明显减轻车辆在运输货物和大气中的磨损腐蚀，大幅度提高车辆的使用寿命，同时与不锈钢、铝合金车辆相比具有良好的性价比。目前国内鞍钢、西昌钒钛、涟钢等企业均开发出车辆厢体用耐磨耐蚀钢板。现有国家标准《工程机械用高强度耐磨钢板》（GB/T 24186-2022），该标准适用于矿山、建筑、农业等工程机械耐磨损结构件用钢板，是工程机械领域通用性标准，缺乏对于车辆厢体用钢的针对性指导。行业标准TB/T 1979-2014 《铁道车辆用耐大气腐蚀钢》。标准适用于铁道车辆耐大气腐蚀钢的热轧和冷轧钢板、钢带及型钢，为基础通用性要求。对于车厢用耐磨耐蚀钢板，缺乏针对性的耐磨性能指标，无法满足使用产品生产的指导需求。本标准的制定根据车厢用耐磨耐蚀钢板实际生产和使用的需求出发，以规范相关产品的技术要求，满足车辆厢体对耐磨耐蚀钢板的要求。。

- 三、标准编制过程

涟源钢铁集团有限公司、冶金工业规划研究院等单位共同承担了《车厢用耐磨耐蚀钢板》团体标准的编制工作，共同组建了该团体标准起草小组，明确各自的责任和分工并开展工作。在《车厢用耐磨耐蚀钢板》标准制定过程中，起草小组认真查阅有关资料、收集相关数据信息，本标准参考《工程机械用高强度耐磨钢板》GB/T 24186和《耐候结构钢》（GB/T 4171-2008），结合中车合作开展车厢用钢板的生产情况，产品下游用户对车厢用耐磨耐蚀钢板的成形性、焊接性能等要求，进行本团体标准的编制工作。

主要编制过程如下：

2023年7月，中国特钢企业协会团体标准化工作委员会（以下简称团标委）秘书处给各位委员发出团体标准立项函审单。到立项函审截止日期，没有委员提出不同意见。

2023年7月，团标委正式下达《车厢用耐磨耐蚀钢板》团体标准立项计划（2023年第三批）。团体标准立项后，涟源钢铁集团有限公司、冶金工业规划研究院相关人员组成了标准起草组，提出了标准编制计划和任务分工，并开始标准编制工作。

2022年8-11月：进行了起草标准的调研、问题分析和相关资料收集等准备工作，完成了标准制定提纲、标准草案。

2023年12月：召开标准启动会，围绕标准草案进行了讨论，并按照与会意见和建议进行了修改。

2023年1月：形成征求意见稿并发出征求意见。

2024年  月：完成征求意见处理、形成标准送审稿。

2024年  月：完成该标准审定会，根据审定意见修改。

2024年  月：完成标准报批稿，上报中国特钢企业协会审批；完成标准发布、实施。

- 四、标准编制原则

一是满足下游用户使用需要的原则。本产品是涟钢与中车合作开发，保证车厢的耐磨和耐蚀属性，满足上下游联动开发应用。二是实践标准供给侧改革的原则。争取实现团体标准的“及时性”、“先进性”和“市场性”的要求，使文件在实际中上下游共同使用。三是技术创新的原则。在与国家标准体系协调一致的基础上，在标准结构、牌号、晶粒度、非金属夹杂物等主要技术指标等方面进行技术创新，在标准中充分体现新产品的技术特点。

- 五、主要技术内容

（一）标准编写格式

本文件内容符合GB/T 1.1-2020的规定。

本文件规定了车厢用耐磨耐蚀钢板的牌号表示方法、订货内容、尺寸、外形、重量、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。

（二）关于适用范围

本文件适用于服役于矿渣运输、环卫运输、疏浚工程等具有复杂腐蚀环境的车厢用厚度2.0mm~25.4mm的 耐磨耐蚀钢板（以下简称钢板）。

（三）关于术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

（四）牌号表示方法

钢的牌号由“耐磨蚀”的汉语拼音首字母“NMS”，规定布氏硬度数值以及耐酸性腐蚀代号“S”或耐大气腐蚀代号“Q”组成。

示例1：NMS450S

示例2：NMS450Q

（五）关于订货内容

按本文件订货的合同或订单应包括下列内容：产品名称、本文件编号、牌号、规格、尺寸外形及允许偏差、重量、交货状态、特殊要求。

（六）关于尺寸、外形、重量

钢板的厚度范围不在709的要求范围内，增加不平度的单独要求，钢板的不平度应符合GB/T 709-2019表10中H类的要求。钢板的其他尺寸、外形、重量及允许偏差应符合GB/T 709的规定。

（七）关于技术要求

1．牌号和化学成分

本产品的成分设计参照GB/T 24186中NM450的成分，提升Cr元素含量，提升耐蚀性。本文件参照GB/T 24186标准内容，提出对Cr、Ni、Mo合金元素可任意组合加入，保证钢板性能；控制钢中残余元素Cu的含量，As含量，保证产品韧性和表面质量；提出碳当量计算公式；并对钢的成品化学成分允许偏差等进行了要求。全铝Alt含量不小于0.020%，与低温韧性有要求的钢Alt含量要求一致。

本标准规定的车厢用耐磨耐蚀钢板的牌号及化学成分与国标对比见表2，在保证硬度的情况下，与GB/T 24186成分主要通过调整Cr含量。保证产品的耐磨性和耐蚀性。由于合金元素Cr的提升，碳含量上限提升。

- 牌号及化学成分

| 标准 | 牌号 | 化学成分（质量分数）% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | Si |  | Mn |  | P |  | S | Cr | Ni | Mo | Ti | B | Als | 碳当量（CEV）a |
|  |  | 不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不小于 | 不大于 |
| 团标 | NMS450S | 0.35 |  | 0.70 |  | 1.70 | 0.020 | 0.010 |  | 1.50 | 0.80 | 0.55 | 0.050 | 0.0005~0.0060 | 0.010 | 0.75 |
| 团标 | NMS450Q | 0.35 |  | 0.70 |  | 1.70 | 0.015 | 0.010 |  | 5.00 | 0.80 | 0.55 | 0.050 | 0.0005~0.0060 | 0.010 | 1.20 |
| 国标 | NM450 | 0.35 |  | 0.70 |  | 1.70 | 0.025 | 0.010 |  | 1.40 | 0.80 | 0.55 | 0.050 | 0.0005~0.0060 | 0.010 | — |
| 国标 | NM450D/E | 0.30 |  | 0.70 |  | 1.70 | 0.020 | 0.005 |  | 1.40 | 1.00 | 0.60 | 0.050 | 0.0005~0.0060 | 0.015 | 0.59 |

2．冶炼方法

本节规定钢应由转炉或电炉冶炼，并应进行炉外精炼。

3．交货状态

由于目前与下游中车合作，都是以淬火+回火状态交货，本节规定钢板以淬火+回火状态交货。

4．力学性能和工艺性能

由于车厢用耐磨耐蚀钢板需要保证产品的基本力学性能和工艺性能，与《工程机械用高强度耐磨钢板》（GB/T 24186）国标相比，与对低温韧性有要求的钢板和钢带的力学性能和工艺性能基本一致。

钢板的拉伸、冲击、硬度、弯曲试验结果应符合表3的规定

- 力学性能和工艺性能

| 标准 | 牌号 | 下屈服强度 | 抗拉强度 Rm/MPa | 断后伸长率 A50mm/% （L0=50mm，b0=12.5mm） | -20℃冲击吸收能量（纵向）a KV2/J | 表面布氏硬度 HBW | 截面中心布氏硬度 HBW | 180°弯曲试验（横向）b D-弯曲压头直径 a-试样厚度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 团标 | NMS450S | ≥1100 | ≥1300 | ≥8 | ≥24 | 420~480 | 380~480 | D=6a |
| 团标 | NMS450Q | ≥1100 | ≥1300 | ≥8 | ≥24 | 420~480 | 380~480 | D=6a |
| 国标 | NM450D/E | — | ≥1250 | ≥8 | ≥24 | 420~480 | 375~480 | D=6a |

5．晶粒度

参照GB/T 4171 增加晶粒度的要求作为可检项。根据需方要求，经供需双方协商，并在合同中注明，钢板可进行晶粒度检验，其合格级别应为7级或更细，晶粒度不均匀性应在3个相邻级别范围内。

6．非金属夹杂物

参照GB/T 4171 增加非金属夹杂物的要求作为可检项。根据需方要求，经供需双方协商，并在合同中注明，钢板的非金属夹杂物可按照GB/T 10561-2023中的A法进行检验，其结果应符合表4的规定。A、B、C、D类夹杂物的和各级别均加严。

- 非金属夹杂物

| A |  | B |  | C |  | D |  | DS类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 细系 | 粗系 | 细系 | 粗系 | 细系 | 粗系 | 细系 | 粗系 |  |
| 合格级别，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |

7．表面质量

本标准对于表面质量的要求与《工程机械用高强度耐磨钢板》（GB/T 24186）国家标准指标要求一致。

8．无损检测

参照GB/T 24186规定无损检测为可检项，本节规定了超声波探伤检测，检验方法按GB/T 2970的规定执行，合格级别应在合同中说明。

9．特殊要求

根据需方要求，经供需双方协商，可对钢板提出其他特殊要求。

（八）关于试验方法

钢的化学成分分析按GB/T 4336、GB/T 20123、GB/T 20125或其他通用方法进行，仲裁时按照GB/T 223.3、GB/T 223.5、GB/T 223.9、GB/T 223.11、GB/T 223.17、GB/T 223.18、GB/T 223.23、GB/T 223.26、GB/T 223.31、GB/T 223.63、GB/T 223.68、GB/T 223.69、GB/T 223.78、GB/T 223.79、GB/T 20125的规定进行。的规定进行。

对表面布氏硬度试样应采用合理的方法去除脱碳层。每批钢板的检验项目和试验方法应符合表4的规定。

- 表4 检验项目、取样数量、取样方法和试验方法

| 序号 | 检验项目 | 取样数量 | 取样方法 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | 1个/炉 | GB/T 20066 | 见8.1 |
| 2 | 拉伸试验 | 1个/批 | GB/T 2975 | GB/T 228.1 |
| 3 | 冲击试验 | 3个/批 | GB/T 2975 | GB/T 229 |
| 4 | 硬度 | 1个/批 | GB/T 2975 | GB/T 231.1 |
| 5 | 弯曲试验 | 1个/批 | GB/T 2975 | GB/T 232 |
| 6 | 晶粒度 | 1个/批 | 任一根圆钢 | GB/T 6394 |
| 7 | 非金属夹杂物 | 1个/批 | 任一根圆钢 | GB/T 10561-2005中A法 |
| 8 | 无损检测 | 逐张 | — | GB/T 2970 |
| 9 | 表面质量 | 逐张 | — | 目视及测量 |
| 10 | 尺寸、外形 | 逐张 | — | 合适的量具 |

（九）关于检验规则

本节对检查和验收、组批规则、取样数量和取样方法、复验与判定、数值修约进行了规定。

（十）关于包装、标志和质量证明书

钢板的包装、标志、质量证明书应符合GB/T 247的规定。

- 六、与国内其它法律、法规的关系

制定本标准时依据并引用了国内有关现行有效的标准，也不违背国内其它行业标准、法律、法规及强制性标准的有关规定。

- 七、标准属性

本标准属于中国特钢企业协会团体标准。

- 八、标准水平及预期效果

该标准的制定能有效规范车厢用耐磨耐蚀钢板的生产、销售和使用，对车厢用耐磨耐蚀钢板的有序发展具有重要意义。同时该标准对产品的质量提升具有意义，有利于促进下游产品的质量提升与推广应用，体现团体标准的引领作用。

- 九、贯彻要求及建议

本标准归口单位为中国特钢企业协会，经过审定报批后，由中国特钢企业协会发布。建议在对车厢用耐磨耐蚀钢板的生产、贸易和使用等相关单位进行宣贯执行。

《车厢用耐磨耐蚀钢板》标准编制工作组

2023年12月