ICS 77.140.60

H 44

团体标准

T/SSEA XXXX—XXXX

EPS技术处理热轧钢板和钢带一般要求

General requirement for hot rolled steel plates and strips with EPS treatment

XXXX - XX- XX发布

XXXX -XX - XX实施

中国特钢企业协会发布

版权保护文件

版权所有归属于该标准的发布机构。除非有其他规定，否则未经许可，此发行物及其章节不得以其他形式或任何手段进行复制、再版或使用，包括电子版，影印件，或发布在互联网及内部网络等。使用许可可于发布机构获取。

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 技术要求	1

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国特钢企业协会团体标准化工作委员会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

EPS技术处理热轧钢板和钢带一般要求

- 范围

本文件规定了绿色清洁表面处理技术（简称EPS）处理热轧钢板和钢带的术语和定义、技术要求。

本文件适用于EPS技术处理碳素结构钢、合金钢、无取向电工钢热轧钢板和钢带（以下简称钢板和钢带），其他热轧钢板和钢带可参考使用。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而成为本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 699　优质碳素结构钢

GB/T 700　碳素结构钢

GB/T 711　优质碳素结构钢热轧钢板和钢带

GBT 712　船舶及海洋工程用结构钢

GB/T 1591　低合金高强度结构钢

GB/T 3524　碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带

GB/T 3274　碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带

GB/T 230.1　金属材料　洛氏氏硬度试验　第1部分：试验方法

GB/T 8749　优质碳素结构钢热轧钢带

GB/T 8923.1-2011　涂覆材料前钢材表面处理　表面清洁度的目视评定　第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级

GB/T 13288.4　涂覆涂料前钢材表面处理　喷射清理后的钢材表面粗糙度特性　第4部分：ISO表面粗糙度比较样块的校准和表面粗糙度的测定方法　触针法

GB/T 24186　工程机械用高强度耐磨钢板

GB/T 25053　热连轧低碳钢板及钢带

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 绿色清洁表面处理（EPS） eco pickled surface treatment

一种绿色环保的钢板和钢带表面无酸处理方式，如使用水、角钢砂和水基防锈剂等混合而成的特殊介质去除钢板和钢带表面氧化铁皮。

注：绿色清洁表面处理（EPS）获得不低于热轧酸洗处理后的表面质量。

- EPS技术处理热轧钢板和钢带 hot rolled steel plates and strips with EPS treatment

采用EPS技术去除表面氧化铁皮的热轧钢板和钢带。

- 技术要求

  - 原料

原料应符合GB/T 699、GB/T 700、GB/T 711、GBT 712、GB/T 1591、GB/T 3524、GB/T 3274、GB/T 24186、GB/T 25053或其他产品标准和技术协议的规定。

  - 处理方法

钢板和钢带应采用EPS技术去除表面氧化铁皮。

  - 表面硬度

钢板和钢带处理前后的表面硬度无明显差异。表面硬度应按GB/T 230.1检验，若供方能保证合格，可不检验。

  - 表面质量

    - 钢板和钢带表面不允许有影响使用的缺陷（自身缺陷除外）。使用20倍手持放大镜观察，钢板和钢带表面无目视可见的氧化铁皮残留，钢板和钢带表面应呈金属本色。

    - 钢板和钢带按表面质量分为三级。表面质量级别的特征应符合表1的规定。

表1 表面质量级别的特征

| 级别 | 代号 | 表面特征 |
| --- | --- | --- |
| 普通级表面 | FA | 表面允许有深度（或高度）不超过钢板和钢带厚度公差之半的麻点、凹面、划痕等轻微、局部的缺陷，并应保证钢板和钢带允许的最小厚度。 |
| 较高级表面 | FB | 表面允许有不影响成型性的局部缺陷，如轻微划伤、轻微压痕、轻微麻点及色差等。 |
| 高级表面 | FC | 表面不允许有影响表面处理的缺陷，如划伤、压痕、麻点、辊印等。 |

    - 在连续生产钢带的过程中，因局部的表面缺陷没有机会去除，钢带允许带缺陷交货，但有缺陷部分不应大于每卷总长度的6%。

    - 表面粗糙度应按GB/T 13288.4的方法或使用表面粗糙度检测仪检测，表面粗糙度Ra应为1μm~5μm。若供方能保证合格，可不做检验。

  - 表面清洁度

经EPS处理的钢板和钢带，在未涂油状态下，表面清洁度至少应符合GB/T 8923.1-2011的Sa2 1/2等级。

  - 处理后防锈时长

    - 经EPS处理后的钢板和钢带可涂油或不涂油交货。

    - EPS处理钢板和钢带在未涂油、不包装的情况下，室内存放至少7天或以上，表面无目视可见的明显锈斑。

    - EPS处理钢板和钢带经涂油后，在通常的包装、运输、装卸、贮存条件下，供方保证自制造完成之日起6个月内不产生锈蚀。同时，保证自打开包装之日起，45天之内不产生锈蚀。

    - 当需方未规定涂油量时，由供方决定。供方需保证钢板和钢带双面均匀涂油，每面涂油量1000 mg/m2~1800 mg/m2。