《桥梁缆索钢丝用盘条》

团体标准编制说明

- 一、任务来源

贯彻落实中共中央、国务院印发的《国家标准化发展纲要》中大力发展团体标准的有关要求，制定满足市场和创新需要的团体标准，落实国家关于钢铁行业高质量发展的政策导向，满足生产企业和下游用户对桥梁缆索钢丝用盘条产品标准的实际需求，提出团体标准制定项目。本文件由中国特钢企业协会提出并归口。由青岛特殊钢铁有限公司、潍坊特钢集团有限公司、冶金工业规划研究院等起草，并共同参与前期研究、调研和标准的编制、修改、技术数据验证以及标准推广等工作。

- 二、制定本标准的目的和意义

近年来，长江经济带、粤港澳大湾区等国家战略陆续实施，未来越江跨海的缆索桥梁数量（悬索桥、斜拉桥等）将逐渐增多。随着桥梁跨度不断增加，缆索结构向轻质、高强方向发展，也对桥梁缆索的关键原材料热轧盘条，提出了更高的性能要求。选用超高强度盘条来生产性能更加优异的热镀钢丝，进一步降低缆索自重，是国际大跨度桥梁缆索技术发展的新趋势。桥梁缆索在使用过程中应具有一定的安全性与可靠性，通常要求原材料产品具有较强的抗腐蚀性能和抗疲劳性能，此前我国大型桥梁缆索钢多选择进口盘条。为打破生产建设中主要靠进口的被动局面，我国钢铁企业聚焦高强度盘条产品，目前已在1500MPa级及以上产品取得突破，多家钢铁企业已实现批量供货，高级别缆索钢填补国内空白，达到世界领先水平，在国家重点大跨度实体桥建设中实现成功应用。

标准方面，现行标准《桥梁缆索钢丝用热轧盘条》YB/T 4264-2020，较为基础通用，无法满足高强度盘条产品发展需求。本项目制定更高强度级别更高质量水平的《桥梁缆索钢丝用盘条》团体标准，关注超高强度盘条产品性能需求，将重点关注1500MPa级及以上盘条产品，满足该性能领域标准需求，快速相响应市场和创新需要。

- 三、标准编制过程

青岛特殊钢铁有限公司牵头组建了《桥梁缆索钢丝用盘条》团体标准编制组，明确各自的责任和分工并开展工作。在《桥梁缆索钢丝用盘条》标准制定过程中，起草小组认真查阅有关资料、收集相关数据信息，结合盘条生产情况、下游用户性能要求，进行本团体标准的编制工作。

主要编制过程如下：

2023年 月，中国特钢企业协会团体标准化工作委员会（以下简称团标委）秘书处给各位委员发出团体标准立项函审单。到立项函审截止日期，没有委员提出不同意见。

2023年 月，团标委正式下达《桥梁缆索钢丝用盘条》团体标准立项计划。团体标准立项后，芜湖新兴铸管、冶金工业规划院等单位相关人员组成了标准起草组，提出了标准编制计划和任务分工，并开始标准编制工作。

2023年 月~2023年 月：进行了起草标准的调研、问题分析和相关资料收集等准备工作，完成了标准制定提纲、标准草案。

2024年 月：召开标准启动会，围绕标准草案进行了讨论，并按照与会意见和建议进行了修改。

2024年 月：形成征求意见稿并发出征求意见。

2024年 月：完成征求意见处理、形成标准送审稿。

2024年 月：完成该标准审定会，根据审定意见修改。

2024年 月：完成标准报批稿，上报中国特钢企业协会审批。

- 四、标准编制原则

一是满足用户使用需要的原则。力争达到“科学、合理、先进、实用”。二是实践标准供给侧改革的原则。争取实现团体标准的“及时性”“先进性”和“市场性”的要求。三是技术创新的原则。在与国家标准体系协调一致的基础上，在标准结构、内容及主要技术指标等方面进行技术创新，在标准中充分体现新产品的技术特点。

- 五、主要技术内容

（一）标准编写格式

本文件内容符合GB/T 1.1—2020的规定。规定了桥梁缆索钢丝用盘条的牌号表示方法、订货内容、尺寸、外形、重量、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书。

（二）适用范围

本文件适用于桥梁缆索钢丝用盘条（以下简称盘条）。

（三）术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

（四）牌号表示方法

不同牌号的盘条可用作不同强度级别钢丝的原材料，本文件根据下游钢丝产品生产制造需要，提出盘条的牌号表示方法。例如，QS87Mn主要用于1770MPa强度级别钢丝的生产制造，QS87MnSi则主要用作1860MPa强度级别钢丝的生产制造，具体内容如下：

本文件规定，盘条的牌号由代表热处理交货状态“P”、桥梁“桥”字汉语拼音首字母“Q”、缆索“索”字汉语拼音首字母“S”、碳元素平均含量（以万分之几记）的阿拉伯数字、元素含量符号等部分组成，并提供牌号表示方法示例。

示例：PQS87MnSi

其中：

P——以热处理状态交货；

Q——“桥”字汉语拼音首字母；

S——“索”字汉语拼音首字母；

87——碳元素平均含量是万分之87；

Mn——锰含量符号；

Si——硅含量符号。

（五）订货内容

按本文件订货的合同或订单应包括下列内容：产品名称、本文件编号、牌号、规格、重量及数量、交货状态、力学性能组别、脱碳层组别、其他特殊要求。

（六）尺寸、外形、重量

本文件提出桥梁缆索钢丝用盘条的公称直径为12.5~15.0mm，参照YB/T 4264-2020提出尺寸允许偏差和不圆度要求。

盘条重量方面，本文件要求每盘盘条由一根组成，线卷整齐，不应有焊接、紊乱等现象，盘重不应小于1500kg。

（六）关于技术要求

1. 牌号和化学成分

根据企业生产情况，本文件提出QS87Mn、QS87MnSi、PQS87MnSi、PQS92Si、PQS97Si产品技术要求。为提高盘条强度，做出化学成分调整，其中各牌号的Cr元素含量由YB/T 4264-2020中≤0.35%统一调整至≤0.40%。QS87MnSi、PQS87MnSi 、PQS92Si、PQS97Si盘条则将Si元素含量由YB/T 4264-2020中0.12%~1.00%，调整为0.50%~1.00%和0.50%~1.30%，其余主要元素含量两文件保持一致。

氮含量对钢材产品塑韧性有显著影响，为保障产品性能，本文件与YB/T 4264-2020相比，将氮含量由不大于0.007%收窄至不大于0.006%。具体指标如下表所示。

表1　钢的牌号和化学成分

| 序号 | 牌号 | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | Si | Mn | P | S | Cr | Cu |
| 1 | QS87Mn | 0.85~0.90 | 0.12~1.00 | 0.30~0.90 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.40 | ≤0.20 |
| 2 | QS87MnSi | 0.85~0.90 | 0.50~1.00 | 0.30~0.90 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.40 | ≤0.20 |
| 3 | PQS87MnSi | 0.85~0.90 | 0.50~1.30 | 0.30~0.90 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.40 | ≤0.20 |
| 4 | PQS92Si | 0.90~0.95 | 0.50~1.30 | 0.30~0.90 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.40 | ≤0.20 |
| 5 | PQS97Si | 0.95~1.00 | 0.50~1.50 | 0.30~0.90 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.40 | ≤0.20 |

YB/T 4264-2020中元素含量指标：

2. 冶炼方法

钢由转炉或电炉冶炼加炉外精炼加真空脱气处理。除非需方有特殊要求并在合同中注明，冶炼方法一般由供方选择。

3. 交货状态

盘条以热轧或热处理状态交货。根据需方要求，经供需双方协商，并在合同中注明，也可以其他状态交货。

4. 力学性能

本文件提出各牌号产品力学性能要求，其中QS87Mn抗拉强度为≥1230 MPa，低于YB/T 4264-2020中≥1250MPa的指标要求。其余牌号产品抗拉强度指标与YB/T 4264-2020相比提升明显。

表2　力学性能

| 牌号 | 抗拉强度a Rm/MPa |  | 断面收缩率Z/% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公称直径 13.0～13.5mm | 公称直径 14.0～15.0mm | I组 | II组 | III组 |
| QS87Mn | ≥1250 | ≥1230 | ≥36 | ≥32 | ≥30 |
| QS87MnSi | ≥1300 | ≥1280 | ≥32 | ≥30 | ≥28 |
| PQS87MnSi | ≥1370 | ≥1350 | ≥32 | ≥30 | ≥28 |
| PQS92Si | ≥1470 | ≥1450 | ≥28 | ≥25 | ≥23 |
| PQS97Si | ≥1520 | ≥1500 | ≥25 | ≥22 | ≥20 |
| a 同一批号盘条的抗拉强度波动范围应不大于80MPa。 |  |  |  |  |  |

YB/T 4264-2020中力学性能指标：

5. 脱碳层

脱碳层对衡量钢材产品工艺性能均匀性、表面塑性具有重要的参考意义。本文件根据产品使用需要，参照YB/T 4264-2020提出不同组别总脱碳层深度要求，具体指标如下表所示。

表 3	总脱碳层深度

| 组别 | 总脱碳层（铁素体+过渡层） |
| --- | --- |
| I组 | ≤0.07 |
| II组 | ≤0.10 |
| III组 | ≤0.12 |

6. 非金属夹杂物

钢中的非金属夹杂物通常形状不规，其存在极易破坏钢材产品的连续性，降低产品品质。与YB/T 4264-2020相比，本文件根据下游客户需求，将A、B两类的细系夹杂物合格级别由≤2.0级加严至≤1.5，具体指标如下表所示。

表3 非金属夹杂物合格级别

| 夹杂物类型 | A |  | B |  | C |  | D |  | DS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合格级别，不大于 | 细系 | 粗系 | 细系 | 粗系 | 细系 | 粗系 | 细系 | 粗系 | 1.5 |
|  | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 |  |

YB/T 4264-2020中非金属夹杂物合格级别要求：

8.显微组织

显微组织是影响钢材产品塑韧性和性能均一稳定的重要因素，马氏体和网状渗碳体易使盘条加工中出现拉拔断丝现象，结合下游客户使用需求，本文件除参照YB/T 4264-2020提出热轧状态交货盘条索氏体含量应≥85%，补充提出热处理状态交货盘条索氏体含量应≥90%的要求，并加严盘条网状渗碳体和马氏体的检验和评定，其中网状渗碳体合格级别由YB/T 4264-2020中不超过3.0级收窄至2.0级，补充提出马氏体合格级别不超过1.0级。若供方有保证，可不作检验的技术指标要求。

9.晶粒度

晶粒大小将对钢材冷却过程中发生转变及转变产物的性能产生较大影响，较细的晶粒有助于提升钢材产品的力学性能，本文件与YB/T 4264-2020相比，加严晶粒度合格级别至7级或更细的要求。

10. 表面质量

表面质量对盘条的加工和使用寿命有较大影响。本文件要求盘条表面应光滑，不应有裂纹、结疤、夹杂、耳子和折叠等缺陷，对于允许存在的个别缺欠，本文件由YB/T 4264-2020中深度不超过0.10mm提升至0.07mm。

（七）关于试验方法

1.钢的化学成分试验方法按GB/T 4336、GB/T 20123、GB/T 20124、GB/T 20125或通用方法的规定进行，但仲裁时应按GB/T 223.12、GB/T 223.19、GB/T 223.37、GB/T 223.59、GB/T 223.60、GB/T 223.63、GB/T 223.85、GB/T 223.86的规定执行。

2.盘条的检验项目、取样方法、试验方法应符合下表的规定。

表4  检验项目的检验数量、取样方法和试验方法

| 序号 | 检验项目 | 取样数量 | 取样方法 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | 1个/炉 | GB/ T 20066 | 见8.1 |
| 2 | 拉伸试验 | 2个/批 | GB/ T 2975 | GB/T 228.1 |
| 3 | 脱碳层 | 2个/批 | 不同根盘条 | GB/T 224 |
| 4 | 非金属夹杂物 | 2个/批 | 不同根盘条 | GB/T 10561 |
| 5 | 晶粒度 | 1个/批 | 不同根盘条 | GB/T 6394 |
| 6 | 网状渗碳体 | 2个/批 | 不同根盘条 | YB/T 4412 |
| 7 | 马氏体 | 2个/批 | 不同根盘条 | YB/T 4411 |
| 8 | 表面质量 | 逐盘 | — | 目视 |
| 9 | 尺寸、外形 | 逐盘 | — | 量具 |

（八）关于检验规则

1、检查和验收

盘条的检查和验收由供方的质量监督检验部门进行。

2、组批规则

盘条应按批检查和验收。每批由同一牌号、同一炉号、同一规格尺寸、同一工艺的产品组成。

3、取样数量

盘条的取样数量应满足表4的规定。

4、复验和判定

盘条的复验与判定应符合GB/T 17505的规定。

5、数值修约

数值判定采用修约值比较法进行修约，修约规则应符合GB/T 8170的规定。

（九）包装、标志和质量证明书

盘条的包装、标志和质量证明书应符合GB/T 2101的规定。

- 六、与国内其它法律、法规的关系

制定本标准时依据并引用了国内有关现行有效的标准，也不违背国内其它行业标准、法律、法规及强制性标准的有关规定。

- 七、标准属性

本标准属于中国特钢企业协会团体标准。

- 八、标准水平及预期效果

该标准的制定能有效规范专用领域盘条的生产、销售和使用，对桥梁缆索钢丝用盘条产品的有序发展具有重要意义。同时该标准对产品的质量提升具有重要意义，有利于促进下游产品的质量提升与推广应用，体现团体标准的引领作用。

- 九、贯彻要求及建议

本标准归口单位为中国特钢企业协会，经过审定报批后，由中国特钢企业协会发布。建议在桥梁缆索钢丝用盘条的生产、贸易和使用等相关单位进行宣贯执行。