《不锈钢冷轧钢板及钢带产品质量分级和评价方法》团体标准编制说明

- 一、任务来源

贯彻落实国务院出台的《深化标准化工作改革方案》中发展壮大团体标准的有关要求，制定满足市场和创新需要的团体标准，落实国家关于钢铁行业高质量发展的政策导向，满足生产企业和下游用户对不锈钢冷轧钢板及钢带产品质量分等分级及评价的实际需求，提出《不锈钢冷轧钢板及钢带产品质量分级和评价方法》团体标准制定项目。

本文件由中国特钢企业协会提出并归口。由冶金工业规划研究院等起草，并共同参与前期研究、调研和标准的编制、修改、技术数据验证以及标准推广应用等工作。

- 二、制定本标准的目的和意义

- 根据中共中央、国务院关于开展质量提升行动的政策精神，我国将建立质量分级制度，倡导优质优价，引导、保护企业质量创新和质量提升的积极性。工业和信息化部印发相关文件，将稳步推动质量分级评价工作，以钢铁为重点研究制定产品质量分级标准，开展质量分级示范应用。

- 冷轧不锈钢板带因其具有高强度、耐腐蚀性、良好的加工性和耐磨性以及外观精美等特点，已被广泛应用于国民经济各个部门。（1）建筑装潢：由于冷轧不锈钢板带具有良好的耐腐蚀性、耐久性和高强度，在建筑装饰行业得到广泛的应用，常被用作建筑内外装饰板和焊管、耐腐蚀屋顶、钢结构、绝大多数标牌等材料。（2）餐饮厨具：冷轧不锈钢板带由于其良好的耐热、耐腐蚀和易清洁等特性而常被作为抽油烟机外壳、燃气灶面板、洗碗机、消毒柜、配管及储水箱、橱柜产品、净水机、不锈钢厨具等产品的材料。（3）仪器仪表：由于冷轧不锈钢板带具有良好的耐腐蚀性、耐久性和高强度，在建筑装饰行业得到广泛的应用，常被用作建筑内外装饰板和焊管、耐腐蚀屋顶、钢结构、绝大多数标牌等的材料。（4）化学工业：化工工业使用冷轧不锈钢板带的范围非常广，如塔、罐、容器衬里、内构件、换热器、管件等，由于石油化工行业特殊的使用环境，对冷轧不锈钢板带的耐热性和耐腐蚀性尤其是耐晶间腐蚀性要求较高。（5）汽车制造：在汽车制造方面，冷轧不锈钢板带被广泛应用在汽车排气系统、燃油箱、发动机紧固件、油冷器、汽车灯座和灯头、消音器、水箱、中冷器、节温器、隔热罩、汽缸垫等汽车配件中。此外，冷轧不锈钢板带也常作为汽车内外装饰用材料，如汽车嵌条、车轮盖、扶手、安全栏杆等。（6）家用电器：冷轧不锈钢板带由于具有良好的耐腐蚀性，被广泛用作洗衣机水桶、洗涤干燥机、电热水器等常与水接触的家电的材料。另外，由于冷轧不锈钢板带具有优异的表面和加工性能，被广泛用于微波炉前板和炉腔、电冰箱的门板和内衬、冷柜的衬板和箱体、电饭煲外壳等家用电器产品。（7）环保设备：由于冷轧不锈钢板带具有优异的耐蚀性，在高温垃圾焚烧装置、污水处理、海水淡化以及火电厂烟气脱硫脱硝设备等环保设备方面得到广泛应用。（8）电子信息：冷轧不锈钢板带作为电子信息产品精密结构件（包括内构件和外观件）材料被越来越多的应用于平板电脑、笔记本电脑、数码相机、移动电源、智能穿戴设备等消费电子产品中。另外，由于其良好的电磁波屏蔽性，在中高端智能手机及其他通讯设备上也得到越来越多地应用。（9）轨道交通：目前，冷轧不锈钢板带被广泛应用于轨道交通领域，如车辆的车体和内部组件，包括车辆内部的扶手杆、门口扶手、扶手杆座、电热器及罩板轨等。同时，冷轧不锈钢板带在城市轨道交通建设工程方面也有着广泛应用，比如地铁车站的自动电梯和车站通道的护栏杆、座椅、广告牌、管道等。由此可见，冷轧不锈钢产品应用领域多，下游客户对产品实物质量需求差异大，而在标准供给领域不锈钢冷轧产品主要参照GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》及GB/T 34200-2017《建筑屋面和幕墙用冷轧不锈钢钢板和钢带》GB/T 32796-2016《汽车排气系统用冷轧铁素体不锈钢钢板和钢带》YB/T 6024-2022《汽车装饰用冷轧不锈钢钢板及钢带》等系列专用标准组织生产，在质量提升政策要求和行业规范发展的双重背景下，有必要开展不锈钢冷轧产品质量分等分级标准的制定工作。及时准确反映市场对分级标准的需求，更加符合行业生产应用实际，为后续开展不锈钢冷轧产品质量评价及认证工作提供科学依据。不锈钢冷轧产品质量分等分级标准的发布实施将能帮助生产企业和下游用户提升对产品质量等级的认识，培育形成“优质优价”的市场环境，引导公众消费选择健康高质量的产品。

- 三、标准编制过程

冶金工业规划研究院等单位共同承担了《不锈钢冷轧钢板及钢带产品质量分级和评价方法》团体标准的编制工作，共同组建了该团体标准起草小组，明确各自的责任和分工并开展工作。在《不锈钢冷轧钢板及钢带产品质量分级和评价方法》文件制定过程中，起草小组认真查阅有关资料、收集相关数据信息，结合国内不锈钢冷轧钢板及钢带产品的生产质量情况，产品下游用户对不锈钢冷轧钢板及钢带产品质量分等分级和评价的要求，进行本团体标准的编制工作。

主要编制过程如下：

2023年8月，中国特钢企业协会团体标准化工作委员会（以下简称团标委）秘书处给各位委员发出团体标准立项函审单。到立项函审截止日期，没有委员提出不同意见。

2023年9~12月，团标委正式下达《不锈钢冷轧钢板及钢带产品质量分级和评价方法》团体标准立项计划。团体标准立项后，冶金工业规划研究院相关人员组成了文件起草组，提出了标准编制计划和任务分工，并开始标准编制工作。

2024年4月：召开标准启动会，围绕标准草案进行了讨论，并按照与会意见和建议进行了修改。

2024年  月：形成征求意见稿并发出征求意见。

2024年  月：完成征求意见处理、形成文件送审稿。

2024年  月：完成该文件审定会和文件报批稿，上报中国特钢企业协会审批。

2024年xx 月：完成该文件发布、实施。

- 四、文件编制原则

一是满足冷轧不锈钢下游客户需要的，创建行业优质优价的环境。二是实践标准供给侧改革的原则。争取实现团体标准的“及时性”、“先进性”和“市场性”的要求，帮助下游企业选择优质产品。三是技术创新的原则。在与国家标准及相关产品标准协调一致的基础上，在标准结构、内容、指标体系等方面进行技术创新，在文件中充分体现产品分级的特点，满足产品质量分等分级和评价的需要。

- 五、主要技术内容

（一）标准编写格式

本文件内容符合GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定。

本文件规定了不锈钢冷轧钢板及钢带产品质量分级和评价的评价指标体系、评价方法以及等级标识。

（二）关于适用范围

本文件适用于不锈钢冷轧钢板及钢带的质量分级和评价。

（三）关于术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

（四）关于评价指标体系

1. 基本要求

生产企业生产不锈钢冷轧钢板及钢带产品应至少满两年。不锈钢冷轧钢板及钢带生产企业开展评价前两年内未发生重大产品质量事故。不锈钢冷轧钢板及钢带生产企业应未列入国家信用信息严重失信主体相关名录。不锈钢冷轧钢板及钢带生产企业应根据GB/T 19001建立并运行相应质量管理体系。不锈钢冷轧钢板及钢带生产企业应具有不锈钢冷轧钢板及钢带产品过程监控体系，具有相应的检化验设备设施。

2. 评价指标分类及要求

不锈钢冷轧钢板及钢带质量等级分为AAA级、AAAA级、AAAAA级三个等级。在满足4.1基本要求的前提下，不锈钢冷轧钢板及钢带的质量分级应符合表1的规定。各质量等级推荐的应用领域参见附录A。

本文件考虑到不锈钢冷轧钢板及钢带的是指质量差异，根据行业内企业实际生产情况，将不锈钢冷轧钢板及钢带的质量等级分为3级。在下游加工生产中，尺寸外形偏差影响加工成本，不平度影响板型控制；化学成分控制除影响力学性能外、纯净度控制还导致夹杂物水平；力学性能和弯曲性能是下游关注的核心指标。本标准对照GB/T 3280的技术要求以及下游的需求，提出了尺寸外形、化学成分、力学性能、弯曲性能的分级指标要求。详见下表。本标准普遍适用于各领域的产品质量分级，各质量等级推荐的应用领域见附录A，且结合用户使用情况可适当加严。

| 质量要求 |  | 质量等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 特优级 | 优质级 | 一般级 |
| 尺寸外形 | 厚度允许偏差 | 应符合表2厚度允许偏差的规定 | 宽钢带及卷切钢板、纵剪宽钢带及卷切钢带应符合GB/T 3280-2015表 2中PT.B的规定； 窄钢带及卷切钢带应符合GB/T 3280-2015表 3中PT.B的规定。 | 宽钢带及卷切钢板、纵剪宽钢带及卷切钢带应符合GB/T 3280-2015表 2中PT.A的规定； 窄钢带及卷切钢带应符合GB/T 3280-2015表 3中PT.A的规定。 |
|  | 宽度允许偏差 | 应符合表3宽度允许偏差的规定 | 切边宽钢带及卷切钢板、纵剪宽钢带及卷切钢带应符合GB/T 3280-2015表4中PF.B的规定； 不切边宽钢带及卷切钢板应符合GB/T 3280-2015表5的规定。 | 切边宽钢带及卷切钢板、纵剪宽钢带及卷切钢带应符合GB/T 3280-2015表4中PF.A的规定； 不切边宽钢带及卷切钢板应符合GB/T 3280-2015表5的规定。 |
|  | 不平度 | 卷切钢板和钢带应符合表4不平度的规定； 冷作硬化状态下卷切钢板应符合表 5的规定。 | 卷切钢板应符合GB/T 3280-2015 表9中PF.B的规定； 卷切钢带应符合 GB/T 3280-2015 表 10中PF.B的规定； 冷作硬化状态下卷切钢板应符合GB/T 3280-2015 表 11的规定。 | 卷切钢板应符合GB/T 3280-2015 表9中PF.A的规定； 卷切钢带应符合 GB/T 3280-2015 表 10中PF.A的规定； 冷作硬化状态下卷切钢板应符合GB/T 3280-2015 表 11的规定。 |
| 化学成分 |  | 化学成分含量符合GB/T 3280-2015的规定，其中P、S元素含量不大于GB/T 3280-2015表16~表20规定指标的80%。 | 化学成分含量符合GB/T 3280-2015的规定，其中P、S元素含量不大于GB/T 3280-2015表16~表20规定指标的90%。 | 化学成分含量符合GB/T 3280-2015的规定。 |
| 力学性能 | 规定塑性延伸强度Rp0.2/MPa | GB/T 3280-2015规定值的1.08倍 | GB/T 3280-2015规定值的1.04倍 | 符合GB/T 3280-2015的规定 |
|  | 抗拉强度Rm/MPa | GB/T 3280-2015规定值的1.08倍 | GB/T 3280-2015规定值的1.04倍 | 符合GB/T 3280-2015的规定 |
|  | 断后伸长率A/% | GB/T 3280-2015规定值的1.30倍 | GB/T 3280-2015规定值的1.15倍 | 符合GB/T 3280-2015的规定 |
|  | 硬度 | GB/T 3280-2015规定值的0.90倍 | GB/T 3280-2015规定值的0.95倍 | 符合GB/T 3280-2015的规定 |
| 弯曲性能 |  | 各牌号横向180°弯曲试验弯曲压头直径d ≤1.0a | 各牌号横向180°弯曲试验弯曲压头直径d ≤1.5a | 符合GB/T 3280-2015的规定 |

（五）关于评价方法

1. 试验方法

不锈钢冷轧钢板及钢带的试验方法应符合GB/T 3280的规定。

2、等级评价

不锈钢冷轧钢板及钢带按批进行质量分级和评价，组批规则应符合GB/T 3280的规定。不锈钢冷轧钢板及钢带的质量分级应首先满足4.1基本要求，检验结果全部达到表1的某一等级要求时，该批产品可评价为该等级。

（六）关于等级标识

不锈钢冷轧钢板及钢带的等级标识应与评价的质量等级一致，标注为“AAA级”“AAAA级”“AAAAA级”或 “3A级”“4A级”“5A级”。等级标识可由供方标注于产品表面、外包装及质量证明书上。

- 七、与国内其它法律、法规的关系

制定本文件时依据并引用了国内有关现行有效的文件，也不违背国内其它行业标准、法律、法规及强制性标准的有关规定。

- 八、文件属性

本文件属于中国特钢企业协会团体标准。

- 九、 文件水平及预期效果

该标准的制定能有效规范不锈钢冷轧钢板及钢带产品质量分等分级和评价工作，对不锈钢冷轧钢板及钢带产品质量等级评价和规范生产销售具有重要意义。同时该文件对产品的质量提升具有意义，有利于促进生产企业和下游用户关注产品质量，促进产品实现优质优价，促进行业健康发展，体现团体标准的引领作用。

- 十、 贯彻要求及建议

本标准归口单位为中国特钢企业协会，经过审定报批后，由中国特钢企业协会发布。建议在不锈钢冷轧钢板及钢带产品的生产、贸易、应用、检测评价机构等相关单位进行宣贯执行。

《不锈钢冷轧钢板及钢带产品质量分级和评价方法》标准编制组

2024年4月