T/SSEA XXXX—2024

电子设备用易切削钢热轧盘条

Hot rolled wire rods made of free cutting steel for electronic equipment

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国特钢企业协会发布

ICS 77.140.60

CCS H 44

团体标准

版权保护文件

版权所有归属于该标准的发布机构。除非有其他规定，否则未经许可，此发行物及其章节不得以其他形式或任何手段进行复制、再版或使用，包括电子版，影印件，或发布在互联网及内部网络等。使用许可可于发布机构获取。

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国特钢企业协会团体标准化工作委员会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

电子设备用易切削钢热轧盘条

范围

本文件规定了电子设备用易切削钢热轧盘条的订货内容、尺寸、外形、重量、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书。

本文件适用于公称直径5.5mm~24mm的电子设备用易切削钢热轧盘条（以下简称盘条）。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 222  钢的成品化学成分允许偏差

GB/T 223.5  钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法

GB/T 223.59  钢铁及合金  磷含量的测定  铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法

GB/T 223.63  钢铁及合金  锰含量的测定  高碘酸钠（钾）分光光度法

GB/T 223.69  钢铁及合金 碳含量的测定 管式炉内燃烧后气体容量法

GB/T 223.83  钢铁及合金  高硫含量的测定  感应炉燃烧后红外吸收法

GB/T 226  钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法

GB/T 228.1  金属材料  拉伸试验第1部分：室温试验方法

GB/T 230.1  金属材料  洛氏硬度试验 第1部分: 试验方法

GB/T 231.1  金属材料  布氏硬度试验第1部分：试验方法

GB/T 1979  结构钢低倍组织缺陷评级图

GB/T 2101  型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定

GB/T 4336  碳素钢和中低合金钢  多元素含量的测定  火花放电原子发射光谱法（常规法）

GB/T 6394  金属平均晶粒度的测定方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 10561—2023  钢中非金属夹杂物含量的测定  标准评级图显微检验法

GB/T 11261  钢铁 氧含量的测定 脉冲加热惰气熔融-红外线吸收法

GB/T 14981—2009  热轧圆盘条尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T 17505  钢及钢产品  交货一般技术要求

GB/T 20066  钢和铁  化学成分测定用试样的取样和制样方法

GB/T 20123  钢铁  总碳硫含量的测定  高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）

GB/T 20125  低合金钢 多元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法

GB/T 32548  钢铁 锡、锑、铈、铅和铋的测定 电感耦合等离子体质谱法

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

订货内容

按本文件订货的合同或订单应包括下列内容：

本文件编号；

产品名称；

牌号；

尺寸、外形及精度；

重量；

其他特殊要求。

尺寸、外形、重量

盘条的尺寸、外形及允许偏差应符合GB/T 14981—2009中B级或C级的规定。需方要求按较高精度（C级）供货时应在合同中注明，未注明的按B级精度供货。

每盘盘条由一根组成，线卷整齐，不应有焊接、紊乱等现象，盘重不应小于1500kg。

根据需方要求，经供需双方协商，可提供其他规格、精度及盘重的盘条。

技术要求

牌号及化学成分

    - 盘条的牌号及化学成分（熔炼成分）应符合表1的规定。

牌号及化学成分

| 序号 | 牌号 | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | Si | Mn | P | S | Pb |
| 1 | Y08MS | ≤0.09 | ≤0.05% | 1.00~1.50 | 0.04~0.08 | 0.33~0.42 | ≤0.05 |
| 注：供货时可按照1215MS牌号进行，化学成分含量应满足本表的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |

    - 钢中氧含量不大于0.006%。

    - 钢材的成品化学成分允许偏差，当钢中硫元素含量不大于0.33%（熔炼分析）时，允许偏差为±0.03%；当硫元素含量大于＞0.33%（熔炼分析）时，允许偏差为±0.04%，其他元素应符合GB/T 222的规定。

冶炼方法

钢由转炉或电炉冶炼，并经炉外精炼处理。经供需双方协商，并在合同中注明，也可采用其他冶炼方法。

交货状态

盘条以热轧状态交货。

力学性能

    - 以热轧状态交货的盘条硬度应符合表2的规定。

交货硬度

| 牌号 | 布氏硬度（HBW） 不大于 |
| --- | --- |
| Y08MS | 170 |

    - 盘条可进行力学性能检验，表3为力学性能参考值，不作为交货条件。

力学性能

| 牌号 | 抗拉强度Rm/MPa | 断后伸长率 | 断面收缩率Z/% |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A/% |  |
| Y08MS | 350~500 | ≥25 | ≥40 |

非金属夹杂物

经供需双方协商，并在合同中注明，盘条可按GB/T 10561—2023进行非金属夹杂物检验，采用A法评定，合格级别应符合表4的规定。

非金属夹杂物合格级别

| A |  | B |  | C |  | D |  | DS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合格级别，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 细系 | 粗系 | 细系 | 粗系 | 细系 | 粗系 | 细系 | 粗系 | 2.0 |
| — | — | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |  |

晶粒度

盘条应进行晶粒度检验，合格级别为6级或更细。若供方能保证晶粒度合格可不做检验。

表面质量

    - 盘条表面应光滑，不应有裂纹、折叠、结疤、耳子等目视可见的缺陷。

    - 盘条表面允许有深度不超过0.1mm的压痕及局部凸块、凹坑、麻点存在，以及深度不超过0.07mm的个别划痕和发纹。

特殊要求

根据供需方需求，经供需双方协议，并在合同中注明，可进行低倍组织等其他项目的检验，指标由供需双方协商规定。

试验方法

钢的化学成分试验方法按GB/T 4336、GB/T 11261、GB/T 20123、GB/T 20125、GB/T 32548等通用方法进行，但仲裁时应按GB/T 223.5、GB/T 223.59、GB/T 223.63、GB/T 223.69、GB/T 223.83、GB/T 11261 GB/T 32548的规定执行。

盘条的检验项目、取样方法、试验方法应符合表5的规定。

检验项目的取样数量、取样部位和试验方法

| 序号 | 检验项目 | 取样数量 | 取样方法 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | 1个/炉 | GB/ T 20066 | 见8.1 |
| 2 | 氧含量 | 1个/炉 | 任意盘 | GB/T 11261 |
| 3 | 低倍组织 | 2个/批 | 不同根盘条 | GB/T 226、GB/T 1979 |
| 4 | 拉伸试验 | 2个/批 | GB/ T 2975 | GB/T 228.1 |
| 5 | 硬度 | 3个/批 | 不同根盘条 | GB/T 230.1、GB/T 231.1 |
| 6 | 非金属夹杂物 | 2个/批 | 不同根盘条 | GB/T 10561—2023 |
| 7 | 晶粒度 | 1个/批 | 不同根盘条 | GB/T 6394 |
| 8 | 表面质量 | 逐盘 | — | 目视 |
| 9 | 尺寸、外形 | 逐盘 | — | 量具 |

检验规则

检查和验收

盘条的检查和验收由供方的质量监督检验部门进行。

组批规则

盘条应按批检查和验收。每批由同一牌号、同一炉号、同一规格尺寸的产品组成。

取样数量

盘条的取样数量应符合表5的规定。

复验与判定

盘条的复验与判定规则应符合GB/T 17505的规定。

数值修约

盘条的各项检测结果采用修约值比较法进行修约，修约规则应符合GB/T 8170的规定。

包装、标志及质量证明书

盘条的包装、标志及质量证明书应符合GB/T 2101的规定。

_________________________________