ICS 77.140.60

中国特钢企业协会

CCS H 46

团体标准

T/SSEA XXXX-2024

质量分级及“领跑者”评价要求 光伏支架用热轧钢板和钢带

Assessment requirements for quality grading and forerunner—Hot rolled strip steel for photovoltaic support bracket

2024-xx-xx实施

2024-xx-xx发布

发布

版权保护文件

版权所有归属于该标准的发布机构。除非有其他规定，否则未经许可，此发行物及其章节不得以其他形式或任何手段进行复制、再版或使用，包括电子版，影印件，或发布在互联网及内部网络等。使用许可与发布机构获取。

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和T/CAQP 015—2020、 T/ESF 0001—2020 《“领跑者”标准编制通则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国特钢企业协会和企业标准“领跑者”工作委员会提出

本文件由中国特钢企业协会团体标准化工作委员会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

质量分级及“领跑者”评价要求 光伏支架用热轧钢板和钢带

# 1 范围

本文件规定了光伏支架用热轧钢板和钢带产品质量及企业标准水平评价的评价指标体系和评价方法及等级划分。

本文件适用于厚度为2.5mm~6mm光伏支架用热轧钢板和钢带（以下简称钢板和钢带）产品质量及企业标准水平评价。相关机构开展质量分级和企业标准水平评估、“领跑者”评价以及相关认证时可参照使用，企业在制定企业标准时也可参照本文件。

# 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 224  钢的脱碳层深度测定法

GB/T 228.1  金属材料  拉伸试验  第1部分：室温试验方法

GB/T 229  金属材料夏比摆锤冲击试验方法

GB/T 232  金属材料　弯曲试验方法

GB/T 700-2006  碳素结构钢

GB/T 1591-2018  低合金高强度结构钢

GB/T 3274-2017  碳素钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带

GB/T 19001  质量管理体系  要求

GB/T 23331  能源管理体系  要求及使用指南

GB/T 24001  环境管理体系  要求及使用指南

GB/T 45001  职业健康安全管理体系  要求及使用指南

# 3 术语和定义

GB/T 1591界定的术语和定义适用于本文件。

# 4 评价指标体系

4.1 基本要求

4.1.1 近三年，生产企业无较大及以上环境、安全、质量事故。

4.1.2 企业应未列入国家信用信息严重失信主体相关名录。

4.1.3 企业可根据GB/T 19001、GB/T 23331、GB/T 24001、GB/T 45001建立并运行相应质量、能源、环境、职业健康安全体系，鼓励企业根据自身运营情况建立更高水平的相关管理体系。

4.1.4 产品应为量产产品，钢板和钢带领跑产品应满足GB/T 3274及相关行业标准规定的要求。

  - 评价指标分类

4.2.1钢板和钢带质量分级及“领跑者”评价指标体系包括基础指标、核心指标和创新指标。

4.2.2 基础指标包括尺寸（除宽度允许偏差）、外形、重量、化学成分（除P、S）和表面质量。

- 4.2.3 核心指标包括宽度允许偏差、P、S化学成分、力学性能和工艺性能、焊接性能；核心指标分为三个等级，包括先进水平，相当于企标排行榜中5星级水平；平均水平，相当于企标排行榜中4星级水平；基准水平，相当于企标排行榜中3星级水平。

- 4.2.4 创新性指标为碳当量、性能同板差、厚度横向同板差、N含量和晶粒度划分成平均水平和先进水平两个等级，其中先进水平相当于企标排行榜中的5星级水平，平均水平相当于企标排行榜中4星级水平； 鼓励根据条件成熟情况适时增加与产品性能和消费者关注的相关创新性指标。

## 4.3 评价指标要求

4.3.1 钢板和钢带“领跑者”标准评价指标体系框架见表1。

表1  钢板和钢带“领跑者”标准评价指标体系框架

| 序号 | 评价指标 |  |  |  | 指标来源 | 指标水平分级 |  |  | 判断依据/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 先进水平 （5星） | 平均水平 （4星） | 基准水平 （3星） |  |
| 1 | 基础指标 | 尺寸、外形、重量（除宽度允许偏差） |  |  | GB/T 3274-2017 | 钢板和钢带的尺寸、外形及允许偏差符合GB/T 3274-2017中4的规定 |  |  | 适宜的量具 |
| 2 |  | 化学成分（除P、S） |  |  | GB/T 3274-2017 | 化学成分符合GB/T 3274-2017中5.1的规定 |  |  | GB/T 3274-2017中6 |
| 3 |  | 表面质量 |  |  | GB/T 3274-2017 | 力学性能满足GB/T 3274-2017中5.6的规定 |  |  | 目视 |
| 4 | 核心 指标 | 宽度允许偏差 |  |  | GB/T 3274-2017 | ＋16.0 0 | ＋18.0 0 | ＋20.0 0 | 适宜的量具 |
|  |  | P、S元素含量 |  | P/% | GB/T 3274-2017 | ≤0.020 | ≤0.025 | ≤0.030 | GB/T 3274-2017中6 |
|  |  |  |  | S/% |  | ≤0.020 | ≤0.025 | ≤0.030 |  |
| 5 |  | 力学性能和工艺性能 | 屈服强度/MPa |  | GB/T 1591-2018 GB/T 700-2006 | Q195、Q235比GB/T 700-2006中5.4.1的规定提高30MPa Q355、Q390、Q420、Q460比GB/T 1591-2018中7.4.1的规定提高30Mpa | Q195、Q235比GB/T 700-2006中5.4.1的规定提高20Mpa Q355、Q390、Q420、Q460比GB/T 1591-2018中7.4.1的规定提高20Mp | Q195、Q235符合GB/T 700-2006中5.4.1的要求 Q355、Q390、Q420、Q460符合GB/T 1591-2018中7.4.1的要求 | GB/T 228.1 |
| 6 |  |  | 抗拉强度/MPa |  | GB/T 1591-2018 GB/T 700-2006 | Q195、Q235比GB/T 700-2006中5.4.1的规定提高20MPa Q355、Q390、Q420、Q460比GB/T 1591-2018中7.4.1的规定提高20MPa | Q195、Q235比GB/T 700-2006中5.4.1的规定提高10MPa Q355、Q390、Q420、Q460比GB/T 1591-2018中7.4.1的规定提高10MPa | Q195、Q235符合GB/T 700-2006中5.4.1的要求 Q355、Q390、Q420、Q460符合GB/T 1591-2018中7.4.1的要求 | GB/T 228.1 |
| 7 |  |  | 断后伸长率/%（横向） |  | GB/T 1591-2018 GB/T 700-2006 | Q195、Q235比GB/T 700-2006中5.4.1的规定提高5%（绝对值） Q355、Q390、Q420、Q460比GB/T 1591-2018中7.4.1的规定提高5%（绝对值） | Q195、Q235比GB/T 700-2006中5.4.1的规定提高3%（绝对值） Q355、Q390、Q420、Q460比GB/T 1591-2018中7.4.1的规定提高3%（绝对值） | Q195、Q235符合GB/T 700-2006中5.4.1的要求 Q355、Q390、Q420、Q460符合GB/T 1591-2018中7.4.1的要求 | GB/T 228.1 |
| 8 |  |  | 冲击试验（纵向） |  | GB/T 1591-2018 GB/T 700-2006 | Q195、Q235比GB/T 700-2006中5.4.1的规定提高30J Q355、Q390、Q420、Q460比GB/T 1591-2018中7.4.1的规定提高30J | Q195、Q235比GB/T 700-2006中5.4.1的规定提高20J Q355、Q390、Q420、Q460比GB/T 1591-2018中7.4.1的规定提高20J | Q195、Q235符合GB/T 700-2006中5.4.1的要求 Q355、Q390、Q420、Q460符合GB/T 1591-2018中7.4.2的要求 | GB/T 229 |
| 9 |  |  | 弯曲试验（横向） |  | GB/T 1591-2018 GB/T 700-2006 | Q195：D=0a Q235：D=0.5a Q355、Q390、Q420、Q460：D=a | Q195：D=0.5a Q235：D=a Q355、Q390、Q420、Q460：D=0.5a | Q195：D=0.5a Q235：D=1.5a Q355、Q390、Q420、Q460：D=2a | GB/T 232 |
| 10 |  | 焊接性能（Q355、Q390、Q420、Q460） |  |  | GB/T 1591-2018 | 碳当量CEV不大于0.35% | 碳当量CEV不大于0.40% | 碳当量CEV不大于0.45% | GB/T 1591-2018中8.2 |
| 11 | 创新 指标 | 碳当量（Q195、Q235） |  |  | — | 碳当量CEV不大于0.35% | 在企业标准中是必检项 | / | GB/T 1591-2018中8.2 |
| 12 |  | 性能同板差 |  |  | — | 横向同板差≤20MPa | 横向同板差≤50MPa | / | GB/T 228.1 GB/T 229 |
| 13 |  | 厚度横向同板差 |  |  | — | 厚度横向同板差≤0.05mm | 厚度横向同板差≤0.10mm | / | 适宜的量具 |
| 15 |  | N含量 |  |  | — | ≤40ppm | ≤50ppm | ≤80ppm | GB/T 1591-2018中8.2 |
| 16 |  | 晶粒度 |  |  | — | 晶粒度≥12级 | 晶粒度≥10级 | / | GB/T 6394-2017 |

- 5 评价方法及等级划分

- 评价结果划分为一级、二级和三级，各等级所对应的划分依据见表2。达到三级要求及以上的企业标准并按照有关要求进行自我声明公开后均可进入企业标准排行榜。达到一级要求的企业标准，且按照有关要求进行自我声明公开后，其标准和符合标准的产品可以直接进入企业标准“领跑者”候选名单。

表2  指标评价要求及等级划分

| 评价等级 | 满足条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级应同时满足 | 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标先进水平要求 | 创新性指标至少有5项达到先进水平要求 |
| 二级应同时满足 | 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标平均水平要求 | 创新性指标至少有5项达到平均水平要求 |
| 三级应同时满足 | 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标基准水平要求 | — |