《磁场屏蔽用电磁纯铁》团体标准编制说明

- 一、任务来源

贯彻落实国务院出台的《深化标准化工作改革方案》中发展壮大团体标准的有关要求，制定满足市场和创新需要的团体标准，落实国家关于钢铁行业高质量发展的政策导向，满足生产企业和下游用户医疗CT磁屏蔽、超导发电对电磁纯铁产品标准的实际需求，提出《磁场屏蔽用电磁纯铁》团体标准制定项目。

本标准由中国特钢企业协会提出并归口。由山西太钢不锈钢股份有限公司、冶金工业规划研究院等起草，并共同参与前期研究、调研和标准的编制、修改、技术数据验证以及标准推广等工作。

- 二、制定本标准的目的和意义

对于电子设备而言，磁场干扰无处不在，地磁场、工频电器、工频电缆、直流电机、汽车等都是常见的磁场干扰源，严重影响电子设备精度，甚至导致电子设备失灵。外磁场的干扰严重影响利用磁场工作的设备，如CRT中的电子束在外界磁场的干扰下会造成图像失真、在国际热核聚变实验堆计划(ITER)中，用于约束高温等离子体的环向强磁场在环形真空室周边形成最高达2000 Gs的磁场，在如此强磁场作用下电磁阀无法正常工作，必须通过磁屏蔽将外界磁场降至50 Gs以内。

电磁纯铁是良好的磁屏蔽金属材料，在工业生产中得到广泛应用，但是没有针对磁屏蔽领域用纯铁的国家或行业标准。制定磁场屏蔽用电磁纯铁标准，根据行业特点，规定磁性能指标，规范产品订货、生产及其应用，可以更好的满足磁屏蔽领域需求，促进行业发展和技术进步。

- 三、标准编制过程

山西太钢不锈钢股份有限公司、冶金工业规划研究院等单位共同承担了《磁场屏蔽用电磁纯铁》团体标准的编制工作，共同组建了该团体标准起草小组，明确各自的责任和分工并开展工作。在《磁场屏蔽用电磁纯铁》标准制定过程中，起草小组认真查阅有关资料、收集相关数据信息，本标准参考《电磁纯铁》（GB/T 6983-2022），结合电磁纯铁的生产和供货情况，产品下游用户对电磁纯铁的化学成分的要求，进行本团体标准的编制工作。

主要编制过程如下：

2024年5月，中国特钢企业协会团体标准化工作委员会（以下简称团标委）秘书处给各位委员发出团体标准立项函审单。到立项函审截止日期，没有委员提出不同意见。

2024年6月，团标委正式下达《磁场屏蔽用电磁纯铁》团体标准立项计划（2024年第二批）。团体标准立项后，山西太钢不锈钢股份有限公司、冶金工业规划研究院相关人员组成了标准起草组，提出了标准编制计划和任务分工，并开始标准编制工作。

2024年6月~2024年8月：进行了起草标准的调研、问题分析和相关资料收集等准备工作，完成了标准制定提纲、标准草案。

2024年9月：召开标准启动会，围绕标准草案进行了讨论，并按照与会意见和建议进行了修改。

2024年9月：形成征求意见稿并发出征求意见。

2024年X月：完成征求意见处理、形成标准送审稿。

2024年X月：完成该标准审定会，根据审定意见修改。

2024年X月：完成标准报批稿，上报中国特钢企业协会审批；完成标准发布、实施。

- 四、标准编制原则

一是满足军用、医用磁场屏蔽等用户使用的需要。下游客户对电磁纯铁的铁含量非常重视，力争标准达到“科学、合理、先进、实用”。二是实践标准供给侧改革的原则。争取实现团体标准的“及时性”、“先进性”和“市场性”的要求。三是技术创新的原则。在与《电磁纯铁》（GB/T 6983-2022）协调一致的基础上，根据文献调研，企业实验指标数值，在化学成分、磁性能等的主要技术指标等方面进行优化，在标准中充分体现新产品的技术特点。

- 五、电磁纯铁系列标准关系

在与《电磁纯铁》（GB/T 6983-2022）基础上制定《新能源汽车用软磁纯铁》《航空航天飞行器用电磁纯铁》《磁场屏蔽用电磁纯铁》系列团体标准，本标准《磁场屏蔽用电磁纯铁》的产品突出化学成分为中高铝设计，磁感应和磁感应强度高，考虑下游的需求，范围删除了盘条、冷拉圆棒。

- 六、主要技术内容

（一）标准编写格式

本文件内容符合GB/T 1.1-2020的规定。

本文件规定了磁场屏蔽用电磁纯铁的牌号表示方法和分类、订货内容、尺寸、外形、重量、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书。

（二）关于适用范围

电磁纯铁一般用于制作屏蔽罩或屏蔽墙，根据行业使用需求，本文件规定了连铸板坯、热轧（锻）棒材（方、圆、扁）、热轧板（带）、冷轧板（带）品种，盘条、冷拉圆棒没有订货需求，未纳入本文件。

（三）关于术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

（四）牌号表示方法和分类

电磁纯铁的牌号由“磁”“电”和“铁”的汉语拼音首字母“C”“D”和“T”和数字代号组成。示例CDT4

电磁纯铁按品种分类为连铸板坯、热轧（锻）棒材（方、圆、扁）、热轧板（带）、冷轧板（带）。

（五）关于订货内容

按本文件订货的合同或订单应包括下列内容：本文件编号；产品名称；牌号；磁性能；交货重量；尺寸规格；交货状态；特殊要求。

（六）关于尺寸、外形、重量

本文件对连铸板坯、热轧棒材、锻制棒材、冷轧板（带）、热轧板（带）的尺寸及其允许偏差、外形、交货长度、交货重量进行了规定，与国家标准《电磁纯铁》（GB/T 6983-2022）基本一致。

（七）关于技术要求

1．牌号和化学成分

在磁场屏蔽材料中，磁屏蔽，磁导率、磁感应强度是需方重点关注的磁性能指标。有研究表明，硫含量很低时，降低锰含量可获得较高磁感，因此本文件相较于国标Mn、S含量要求更低，锰含量上限低于其他电磁纯铁品种；N元素影响磁性能，增加N含量要求；增加了Mn/S比的要求，Mn/S≥10，规定Mn/S目的是添加适量的锰以消除钢中硫的有害影响。本文件规定了电磁纯铁的化学成分。本文件牌号与国标对应见下表。

牌号及化学成分

| 标准 | 牌号 | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | Si | Mn | P | S | Al | Ti | Cr | Ni | Cu | N | Mn/S |
| 本文件 | CDT4 | ≤0.0060 | ≤0.04 | ≤0.08 | ≤0.012 | ≤0.0050 | 0.40～0.60 | ≤0.0030 | ≤0.030 | ≤0.020 | ≤0.020 | ≤0.0050 | ≥10 |
| 国标 | DT4、DT4A、DT4E、 DT4C、 | ≤0.0060 | ≤0.08 | ≤0.25 | ≤0.012 | ≤0.0060 | ≤0.80 | ≤0.0050 | ≤0.030 | ≤0.020 | ≤0.020 | — | — |

2．冶炼方法

本文件规定电磁纯铁应经过真空处理。真空处理是电磁纯铁的常规的冶炼方式，与国家标准一致。

3．交货状态

电磁纯铁连铸板坯应以连铸状态交货，热轧（锻）棒材应以热轧或热锻状态交货，热轧板（带）应以热轧状态交货，冷轧板（带）应以软化退火状态交货。

4. 磁性能

标准化对象不涉及电阻、电导率等指标，文件相关条款不再提“电磁性能”指标，故本文件对应章节表述为“磁性能。

本文件针对产品宜使用的退火工艺和在该退火工艺下的磁性能要求进行了规定。电磁纯铁试样宜采用的退火工艺：随炉升温到910℃±10℃保温1h，保温结束后以低于50℃/h的速度冷却到500℃以下或室温出炉，且宜采用真空或惰性气体保护，防止试样发生氧化、增碳、锈蚀等影响检验结果准确性的质量变化。本文件产品相较于国标铝含量较高，铝可以提高电磁纯铁相变温度，故本文件退火工艺适当提高退火温度，结合实际，退火温度设计为910℃±10℃，相较于国标提升了退火温度。

磁纯铁试样经退火处理后的最大磁导率(μ_m)、指定磁场下的磁感应强度(B)与国标对比见下表，磁导率、磁感应强度是需方重点关注的磁性能指标，本文件进行了加强关注，需方对于矫顽力关注较少，故删除了矫顽力的相关要求。

磁性能

| 标准 | 牌号 | 最大磁导率 μm H/m | 磁感应强度 Ba T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | B50 | B100 | B200 | B300 | B500 | B1000 | B2500 | B5000 | B10000 |
|  |  | 不小于 | 不小于 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本文件 | CDT4 | 0.020 | 1.00 | 1.32 | 1.41 | 1.45 | 1.51 | 1.56 | 1.65 | 1.74 | 1.83 |
| 国标 | DT4C | 0.015 1 | — | — | — | — | 1.43 | 1.53 | 1.65 | 1.74 | 1.83 |
| a B50、B100、B200、B300、B500、B1000、B2500、B5000、B10000分别表示磁场强度为50A/m、100A/m、200A/m 、300A/m、500A/m、1000A/m 、2500A/m、5000A/m、10000A/m时的磁感应强度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.表面质量

本文件对于电磁纯铁表面质量进行了要求，删除了冷拉钢棒，其他与国标一致。

表面质量

| 品种 | 执行标准 | 品种 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 热轧棒材 | GB/T 699 | 锻造棒材 | GB/T 699 |
| 热轧板（带） | GB/T 711 | 冷轧板（带） | GB/T 13237 |
| 连铸板坯 | YB/T 2012 |  |  |

6.低倍

本文件对产品的低倍进行了规定，局部缺欠允许深度和低倍组织合格级别与国家标准一致。

7. 冷弯性能

本文件对产品的弯曲进行了规定，弯曲角度和弯曲压头直径与国家标准一致。

8.力学性能

本文件对产品的力学性能进行了规定，冷轧板（带）的交货硬度值应为85HV~140HV，抗拉强度、断后伸长率应符合下表规定。经供需双方协商并在合同中注明，热轧（锻）棒材、热轧板（带）可以检测抗拉强度、断后伸长率、维氏硬度，其检测值应符合下表的规定。

本文件与国标力学性能保持一致。

力学性能

| 标准 | 牌号 | 抗拉强度 Rm MPa | 断后伸长率 A % | 维氏硬度 HV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本文件 | CDT4 | ≥265 | ≥25 | ≤195 |
| 国家标准 | DT4、DT4A、DT4E、 DT4C | ≥265 | ≥25 | ≤195 |

- 关于试验方法

- 电磁纯铁的检验项目、取样方法和试验方法应符合下表的规定。

检验项目、取样数量、取样方法及试验方法

| 序号 | 检验项目 | 取样数量 | 取样部位及取样方法 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分a | 1个/炉 | GB/T 20066 | 见8.1 |
| 2 | 最大磁导率 | 1个/批 | 任一根（卷、张）棒材或板（带） | GB/T 13012 |
| 3 | 磁感应强度 | 1个/批 |  |  |
| 4 | 低倍b | 1个/批 |  | GB/T 226 GB/T 1979 |
| 5 | 弯曲 | 1个/批 | 任一卷（张）板（带） GB/T 2975（取横向试样） | GB/T 232 |
| 6 | 拉伸 | 1个/批 | 任一根（卷、张）棒材或板（带）GB/T 2975 | GB/T 228.1 |
| 7 | 硬度c | 1个/批 | 任一根（卷、张）棒材或板（带） | GB/T 4340.1 |
| 8 | 表面质量 | 逐根或逐张（卷） | — | 目视 |
| 9 | 尺寸外形 | 逐根或逐张（卷） | — | 通用量具 |
| a 除非需方指定某种试验方法并在合同中注明，供方可优先采用GB/T 4336规定的方法分析化学成分。 b 电磁纯铁横截面边长或直径大于250 mm的热轧（锻）棒材不检验低倍组织。 c 每个试样测量3个点，取平均值作为单个试样的测量结果。 |  |  |  |  |

（九）关于检验规则

本节规定了检查和验收、组批规则、取样数量、复验与判定、数值修约等事项

（十）关于包装、标志和质量证明书

磁纯铁连铸板坯、热轧（锻）棒材的包装、标志及质量证明书应符合GB/T 2101的有关规定。电磁纯铁热轧板（带）、冷轧板（带）的包装、标志及质量证明书应符合GB/T 247的有关规定。

- 六、与国内其它法律、法规的关系

制定本标准时依据并引用了国内有关现行有效的标准，也不违背国内其它行业标准、法律、法规及强制性标准的有关规定。

- 七、标准属性

本标准属于中国特钢企业协会团体标准。

- 八、标准水平及预期效果

该标准的制定能有效规范磁场屏蔽用电磁纯铁的生产、销售和使用，对磁场屏蔽用电磁纯铁的有序发展具有重要意义。同时该标准对产品的质量提升具有意义，有利于促进下游产品的质量提升与推广应用，体现团体标准的引领作用。

- 九、贯彻要求及建议

本标准归口单位为中国特钢企业协会，经过审定报批后，由中国特钢企业协会发布。建议在对磁场屏蔽用电磁纯铁的生产、贸易和使用等相关单位进行宣贯执行。

《磁场屏蔽用电磁纯铁》标准编制工作组

2024年8月