《民用飞行器用电磁纯铁》团体标准编制说明

- 一、任务来源

贯彻落实国务院出台的《深化标准化工作改革方案》中发展壮大团体标准的有关要求，制定满足市场和创新需要的团体标准，落实国家关于钢铁行业高质量发展的政策导向，满足生产企业和下游用户民用飞行器对电磁纯铁产品标准的实际需求，提出《民用飞行器用电磁纯铁》团体标准制定项目。

本标准由中国特钢企业协会提出并归口。由山西太钢不锈钢股份有限公司、冶金工业规划研究院等起草，并共同参与前期研究、调研和标准的编制、修改、技术数据验证以及标准推广等工作。

- 二、制定本标准的目的和意义

航空航天飞行器作为国防、军工装备及民用交通运输工具，其安全性能、质量可靠性能是产品设计、制造中需要优先考虑的问题。该领域用电磁纯铁作为继电器、接触器等零部件的导磁材料，行业要求材料磁导率高、矫顽力低，同时组织均匀致密，产品质量稳定性、一致性良好。矫顽力可以保证控制系统快速响应，精确定位；良好的导磁性能，有利于减小零部件体积、促进航空航天飞行器装备向小型化、轻量化方向发展；均匀致密的内部组织是保证产品磁性能和安全性能的前提，而制造工艺对产品组织有着重要影响。

目前，没有针对航空航天飞行器领域用纯铁的国家或行业标准。制定航空航天飞行器用电磁纯铁标准，根据行业特点，规定产品制造工艺、内部组织、磁性能及加工性能指标，规范产品订货、生产及其应用，可以更好的满足航空航天飞行器质量需求，促进行业发展和技术进步。

- 三、标准编制过程

山西太钢不锈钢股份有限公司、冶金工业规划研究院等单位共同承担了《民用飞行器用电磁纯铁》团体标准的编制工作，共同组建了该团体标准起草小组，明确各自的责任和分工并开展工作。在《民用飞行器用电磁纯铁》标准制定过程中，起草小组认真查阅有关资料、收集相关数据信息，本标准参考《电磁纯铁》（GB/T 6983-2022），结合电磁纯铁的生产和供货情况，产品下游用户对电磁纯铁的化学成分的要求，进行本团体标准的编制工作。

主要编制过程如下：

2024年5月，中国特钢企业协会团体标准化工作委员会（以下简称团标委）秘书处给各位委员发出团体标准立项函审单。到立项函审截止日期，没有委员提出不同意见。

2024年6月，团标委正式下达《民用飞行器用电磁纯铁》团体标准立项计划（2024年第二批）。团体标准立项后，山西太钢不锈钢股份有限公司、冶金工业规划研究院相关人员组成了标准起草组，提出了标准编制计划和任务分工，并开始标准编制工作。

2024年6月~2024年8月：进行了起草标准的调研、问题分析和相关资料收集等准备工作，完成了标准制定提纲、标准草案。

2024年9月：召开标准启动会，围绕标准草案进行了讨论，并按照与会意见和建议进行了修改。

2024年X月：形成征求意见稿并发出征求意见。

2024年X月：完成征求意见处理、形成标准送审稿。

2024年X月：完成该标准审定会，根据审定意见修改。

2024年X月：完成标准报批稿，上报中国特钢企业协会审批；完成标准发布、实施。

- 四、标准编制原则

一是满足民用飞行器等用户使用的需要。下游客户对电磁纯铁的铁含量非常重视，力争标准达到“科学、合理、先进、实用”。二是实践标准供给侧改革的原则。争取实现团体标准的“及时性”、“先进性”和“市场性”的要求。三是技术创新的原则。在与《电磁纯铁》（GB/T 6983-2022）协调一致的基础上，根据文献调研，企业实验指标数值，在化学成分、非金属夹杂、气密性、发纹等的主要技术指标等方面进行优化，在标准中充分体现新产品的技术特点。

- 五、电磁纯铁系列标准关系

在与《电磁纯铁》（GB/T 6983-2022）基础上制定《新能源汽车用软磁纯铁》《民用飞行器用电磁纯铁》《磁场屏蔽用电磁纯铁》系列团体标准，本标准《民用飞行器用电磁纯铁》的产品突出化学成分为高铝设计，磁性能，低矫顽力，考虑下游对于组织的要求较严格，增加非金属夹杂物、气密性和发纹要求。

- 六、主要技术内容

（一）标准编写格式

本文件内容符合GB/T 1.1-2020的规定。

本文件规定了民用飞行器用电磁纯铁的牌号表示方法和分类、订货内容、尺寸、外形、重量、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书。

（二）关于适用范围

民用飞行器用电磁纯铁热轧（锻）棒材（方、圆、扁）、热轧盘条、热轧板（带）、冷轧板（带），根据行业下游，连铸板坯、冷拉圆棒没有订货需求，未纳入本文件。

（三）关于术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

（四）牌号表示方法和分类

电磁纯铁的牌号由“航”“电”和“铁”的汉语拼音首字母“H”“D”和“T”和数字代号组成。示例HDT4

电磁纯铁按品种分类为热轧（锻）棒材（方、圆、扁）、热轧盘条、热轧板（带）、冷轧板（带）。

（五）关于订货内容

按本文件订货的合同或订单应包括下列内容：本文件编号；产品名称；牌号；磁性能；交货重量；尺寸规格；交货状态；特殊要求。

（六）关于尺寸、外形、重量

本文件对连热轧棒材、锻造棒材、热轧盘条、热轧板（带）、冷轧板（带）的尺寸及其允许偏差、外形、交货长度、交货重量进行了规定，与国家标准《电磁纯铁》（GB/T 6983-2022）一致。

（七）关于技术要求

1．牌号和化学成分

HDT4用于民用飞行器行业，要求电磁纯铁具有较低的矫顽力，以提高整体装备的响应速度以及设备的功能精度。本文件产品采用较高的铝含量设计并规定了铝含量范围，同时，为改善加工性能，添加适当的锰元素；N元素影响磁性能，增加N含量要求；其他元素作为残余元素，结合实际生产加以控制。本文件牌号与国标对应见下表。质量证明书中应提供化学成分，但不作为交货依据。

牌号及化学成分

| 标准 | 牌号 | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | Si | Mn | P | S | Al | Ti | Cr | Ni | Cu | N |
| 本文件 | CDT4 | ≤0.0060 | ≤0.05 | 0.15～0.25 | ≤0.012 | ≤0.0050 | 0.50～0.70 | ≤0.0030 | ≤0.030 | ≤0.020 | ≤0.020 | ≤0.0050 |
| 国标 | DT4、DT4A、DT4E、 DT4C、 | ≤0.0060 | ≤0.08 | ≤0.25 | ≤0.012 | ≤0.0060 | ≤0.80 | ≤0.0050 | ≤0.030 | ≤0.020 | ≤0.020 | — |

2．冶炼方法

行业要求民用飞行器电磁纯铁纯净度高、组织均匀致密，以保证产品的气密性、质量稳定性和一致性，故本文件要求电磁纯铁应经过电渣重熔处理电磁纯铁应经过电渣重熔处理。经供需双方协商，也可采用满足本文件要求的其他冶炼方法。

3．交货状态

电磁纯铁热轧（锻）棒材应以热轧或热锻状态交货，热轧盘条、热轧板（带）应以热轧状态交货，冷轧板（带）应以软化退火状态交货。与国家标准一致。

4. 磁性能

标准化对象不涉及电阻、电导率等指标，文件相关条款不再提“电磁性能”指标，故本文件对应章节表述为“磁性能。

本文件针对产品宜使用的退火工艺和在该退火工艺下的磁性能要求进行了规定。电磁纯铁试样宜采用的退火工艺：随炉升温到950℃±10℃保温1h，保温结束后以低于50℃/h的速度冷却到500℃以下或室温出炉，且宜采用真空或惰性气体保护，防止试样发生氧化、增碳、锈蚀等影响检验结果准确性的质量变化。本文件产品相较于国标铝含量较高，铝可以提高电磁纯铁相变温度，故本文件退火工艺适当提高退火温度，结合实际退火生产，退火温度设计为950℃±10℃，相较于国标提升了退火温度。

磁纯铁试样经退火处理后的最大磁导率(μ_m)、指定磁场下的磁感应强度(B)与国标对比见下表，HDT4用于民用飞行器行业，要求电磁纯铁具有较低的矫顽力，最大磁导率提升，以提高整体装备的响应速度以及设备的功能精度。

磁性能

| 标准 | 牌号 | 矫顽力 Hc A/m | 矫顽力时效增值 △Hca A/m | 最大磁导率 μm H/m | 磁感应强度 Bb T |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | B200 | B500 | B1000 | B2500 | B5000 | B10000 |
|  |  | 不大于 |  | 不小于 | 不小于 |  |  |  |  |  |
| 本文件 | HDT4 | 32 | 32 | 0.016 | 1.36 | 1.45 | 1.53 | 1.64 | 1.72 | 1.82 |
| 国标 | DT4E | 48 | 4.8 | 0.011 | 1.21 | 1.42 | 1.51 | 1.64 | 1.73 | 1.81 |
| 国标 | DT4C | 32 | 3.2 | 0.015 | 1.23 | 1.43 | 1.53 | 1.65 | 1.74 | 1.83 |
| a △Hc=Hc时效后-Hc时效前，Hc时效后指人工时效处理后的矫顽力测量值，Hc时效前指人工时效处理前的矫顽力测量值。人工时效处理是指试样随炉升温至100℃保温50h，然后出炉空冷至室温的时效处理工艺；经供需双方协商，亦可采用其他人工时效处理工艺。 b B200、B500、B1000、B2500、B5000、B10000分别表示磁场强度为200A/m、500A/m、1000A/m 、2500A/m、5000A/m、10000A/m时的磁感应强度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.冷弯性能

本文件对产品的弯曲进行了规定，弯曲角度和弯曲压头直径与国家标准一致。

6.低倍

本文件对产品的低倍进行了规定，局部缺欠允许深度国家标准一致。下游客户要求组织均匀致密，对中心偏析没有提出要求，因此对低倍组织提升了要求，本文件低倍组织要求见下表。

| 标准 | 一般疏松 | 中心疏松 | 锭型偏析 | 中心偏析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 级，不大于 |  |  |  |
| 本文件 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | — |
| 国标 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |

7.力学性能

本文件对产品的力学性能进行了规定，冷轧板（带）的交货硬度值应为85HV~140HV。经供需双方协商并在合同中注明，热轧（锻）棒材、热轧板（带）、热轧盘条力学性能应符合下表的规定。

本文件相比于国标增加热轧产品规定塑性延伸强度、断面收缩率要求，维氏硬度上限降低，体现企业控制水平，便于下游加工，直径＞60热轧的产品断后伸长率降低1%。

力学性能

| 标准 | 公称直径 （边长、厚度） mm | 拉伸性能 |  |  |  | 维氏硬度 HV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 抗拉强度 Rm MPa | 规定塑性延伸强度 RP0.2 MPa | 断后伸长率 A % | 断面收缩率 Z % |  |
|  |  | 不小于 |  |  |  | 不大于 |
| 本文件 | ≤60 | 265 | 140 | 26 | 60 | 180 |
|  | ＞60 | 265 | 140 | 25 | 55 | 180 |
| 国标 | — | 265 | — | 25 | — | 195 |

8.非金属夹杂物

行业要求电磁纯铁纯净度高、组织均匀致密，以保证产品的气密性、质量稳定性和一致性。因此，相对国标，本文件产对非金属夹杂物、发纹、气密性指标新增了相应规定，其合格级别应符合下表的规定。

非金属夹杂物合格级别

| 标准 | A类 |  | B类 |  | C类 |  | D类 |  | DS类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 细系 | 粗系 | 细系 | 粗系 | 细系 | 粗系 | 细系 | 粗系 |  |
|  | 级，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本文件 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |

9.发纹

公称直径、边长或厚度不小于16mm的热轧（锻）棒材、盘条和厚板，应采用塔形试样酸浸检验发纹，结果应符合表9的规定。公称直径或边长大于150 mm的棒材，在保证要求的前提下允许只检验第一阶梯。

发纹

| 评定项目 | 允许条数和长度a，不大于 |
| --- | --- |
| 每阶梯发纹条数，条 | 3 |
| 发纹最大长度，mm | 6 |
| 每阶梯总长度，mm | 10 |
| 发纹总长度，mm | 25 |
| 发纹总条数，条 | 5 |
| a 发纹起算长度为0.5 mm，在同一母线上两条发纹间距小于2 mm时，作为一条发纹计算。 |  |

10.气密性

电磁纯铁的漏气率应不大于1×10-10 Pa·m3/s。

11.表面质量

本文件对于电磁纯铁表面质量进行了要求，删除了连铸板坯、冷拉钢棒，其他与国标一致。

表面质量

| 品种 | 执行标准 | 品种 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 热轧棒材 | GB/T 699 | 锻造棒材 | GB/T 699 |
| 热轧盘条 | GB/T 701 | 热轧板（带） | GB/T 711 |
| 冷轧板（带） | GB/T 13237 |  |  |

- 关于试验方法

- 电磁纯铁的检验项目、取样方法和试验方法应符合下表的规定。

检验项目、取样数量、取样方法及试验方法

| 序号 | 检验项目 | 取样数量 | 取样部位及取样方法 | 试验方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分a | 1个/炉 | GB/T 20066 | 见8.1 |  |
| 2 | 矫顽力 | 1个/批 | 任一根（卷、张）棒材、盘条或板（带） | GB/T 3656 GB/T 13012 |  |
| 3 | 矫顽力时效增值 | 1个/批 |  |  |  |
| 4 | 最大磁导率b | 1个/批 |  |  |  |
| 5 | 磁感应强度b | 1个/批 |  |  |  |
| 6 | 低倍c | 1个/批 |  | GB/T 226 GB/T 1979 |  |
| 7 | 非金属夹杂物 | 1个/批 | 任一根（卷、张）棒材、盘条或板（带） | GB/T 10561—2023中的A法 |  |
| 8 | 发纹 | 1个/批 | 任一根（卷、张）棒材、盘条或板（带） | GB/T 15711 |  |
| 9 | 气密性 | 1个/批 | 任一根（卷、张）棒材、盘条或板（带） | YB/T 5321 |  |
| 10 | 弯曲 | 1个/批 | 任一卷（张）板（带） GB/T 2975（取横向试样） | GB/T 232 |  |
| 11 | 拉伸 | 1个/批 | 任一根（卷、张）棒材、盘条或板（带）GB/T 2975 | GB/T 228.1 |  |
| 12 | 硬度d | 1个/批 | 任一根（卷、张）棒材、盘条或板（带） | GB/T 4340.1 |  |
| 13 | 表面质量 | 逐根或逐张（卷） | — | 目视 |  |
| 14 | 尺寸外形 | 逐根或逐张（卷） | — | 通用量具 |  |
| a 除非需方指定某种试验方法并在合同中注明，供方可优先采用GB/T 4336规定的方法分析化学成分。 b 当需方在合同中提出指定要求时，才对最大磁导率与不同磁场下的磁感应强度进行出厂检验。 c 电磁纯铁横截面边长或直径大于250 mm的热轧（锻）棒材不检验低倍组织。 d 每个试样测量3个点，取平均值作为单个试样的测量结果。 |  |  |  |  |  |

（九）关于检验规则

本节规定了检查和验收、组批规则、取样数量、复验与判定、数值修约等事项

（十）关于包装、标志和质量证明书

电磁纯铁热轧（锻）棒材(方、圆、扁)、热轧盘条的包装、标志及质量证明书应符合GB/T 2101的有关规定。电磁纯铁热轧板（带）、冷轧板（带）的包装、标志及质量证明书应符合GB/T 247的有关规定。

- 六、与国内其它法律、法规的关系

制定本标准时依据并引用了国内有关现行有效的标准，也不违背国内其它行业标准、法律、法规及强制性标准的有关规定。

- 七、标准属性

本标准属于中国特钢企业协会团体标准。

- 八、标准水平及预期效果

该标准的制定能有效规范民用飞行器用电磁纯铁的生产、销售和使用，对民用飞行器用电磁纯铁的有序发展具有重要意义。同时该标准对产品的质量提升具有意义，有利于促进下游产品的质量提升与推广应用，体现团体标准的引领作用。

- 九、贯彻要求及建议

本标准归口单位为中国特钢企业协会，经过审定报批后，由中国特钢企业协会发布。建议在对民用飞行器用电磁纯铁的生产、贸易和使用等相关单位进行宣贯执行。

《民用飞行器用电磁纯铁》标准编制工作组

2024年9月