ICS 31.020

CCS L 10

团体标准

T/CASMES XXX—2024

高温热面点火器

High temperature hot surface igniter

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

2024 - XX - XX发布

2024 - XX - XX实施

中国中小企业协会   发布

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 技术要求	1

5 试验方法	3

6 检验规则	5

7 标志、包装、运输和贮存	6

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由扬州市飞鹰电子科技有限公司提出。

本文件由中国中小企业协会归口。

本文件起草单位：扬州市飞鹰电子科技有限公司、XXXX、XXXX。

本文件主要起草人：XXX、XXX、XXX。

高温热面点火器

- 范围

本文件规定了高温热面点火器的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于高温热面点火器的生产和检验。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T 2421 环境试验 概述和指南

GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温

GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温

GB/T 2423.3 环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验

GB/T 2828.1-2012 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB 4706.1 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB/T 6569-2006 精细陶瓷弯曲强度试验方法

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

高温热面点火器 high temperature hot surface igniter

一种利用发热元件的热传导进行点火的设备，由发热元件、电源引线、陶瓷基座、支架、耐高温导线、法兰护罩组成。

- 技术要求

  - 外观

    - 陶瓷基座应均匀上釉，其釉面应光滑、色泽均匀。

    - 陶瓷基座表面应光洁、无斑点、开裂、釉裂、粘砂、气泡。

    - 陶瓷基座不应有生烧、过烧。

    - 发热元件表面应完整、无裂纹。

    - 导线、端子及金属件等不应机械划痕、凹凸。

  - 尺寸及偏差

点火器尺寸应符合设计图样的要求，主要尺寸极限偏差应不超过GB/T 1804-2000中V级的规定，未注尺寸极限偏差应符合GB/T 1804-2000中m级的规定。

  - 发热温度

点火器的发热温度为1100 ℃～1300 ℃。

  - 升温速度

点火器在额定电压下通电后，发热温度达到1100 ℃的时间不应大于16 s。

  - 单次点燃成功率

点火器的单次点燃成功率应为100%。

  - 耐高温

点火器能在温度为1100 ℃～1300 ℃中应能正常工作，点火器不变形、无损坏、不产生积碳或高温氧化。

  - 耐冷热急变性

    - 氧化铝陶瓷基座能耐受3次温度急剧变化而不损坏，其试验温度差为800 ℃±10 ℃。

    - 堇青石陶瓷基座能耐受30次高低温急剧变化而不易破裂变形，其试验温度为25 ℃～800 ℃。

  - 耐电压强度

发热元件的绝缘应能承受50 Hz、电压为2500 V、历时1 min的耐压强度试验，不应出现击穿和闪络。

  - 高温绝缘电阻

    - 氧化铝陶瓷基座在500 ℃±10 ℃温度下，保温20 min后其绝缘电阻值不应低于3 MΩ。

    - 堇青石陶瓷基座在500 ℃±10 ℃温度下，保温20 min后其绝缘电阻值不应低于1010 MΩ。

  - 抗弯强度

发热元件的室温抗弯强度应大于800 MPa。

  - 铆接强度

    - 氧化铝陶瓷基座与支架铆接后，应能承受147 N的拉力，无松动。

    - 堇青石陶瓷基座与支架的铆接后，应至少能承受30 N的拉力，无松动。

  - 焊接强度

导线与氮化硅发热元件焊接后，应能承受78 N的拉力，无脱落。

  - 端子压着强度

端子与导线压着后，应能承受49 N的拉力，无脱落。

  - 过载能力

点火器在输入功率为额定功率的1.27倍条件下进行30次循环过载试验而不损坏。

  - 环境适应性

经过低温、高温、恒定湿热环境下试验后，点火器表面无龟裂。

  - 寿命

在正常工作状态下，工作寿命应不小于5000 h，试验后氮化硅发热元件无损坏，但电气强度的电压值允许降低50%。

  - 无电磁干扰

点火器在工作时不受外部电磁干扰的影响、自身也不产生对其他设备的电磁干扰，燃气设备运行稳定。

- 试验方法

  - 试验环境

应符合GB/T 2421的规定。

  - 外观

在光线充足的自然光条件下，目测。

  - 尺寸及偏差

使用精度塞规、量规和精度为0.01 mm的游标卡尺测量。

  - 发热温度

点火器在额定电压下通电16 s以后，使用高温热电偶或红外测温仪发热温度。

  - 升温速度

使用高温热电偶或红外测温仪对点火器的表面温度进行实时监测，从点火器开始通电的时刻起，记录达到1100 ℃～1300 ℃所需的时间。

  - 单次点燃成功率

使用点火探测器探测到点火次级线圈的信号，根据二极管灯光闪烁情况，判定点火器的着火率。

  - 耐高温

在1100 ℃～1300 ℃的温度条件下，模拟点火器正常工作状态，观察点火器是否正常工作，点火器是否有变形、损坏、产生积碳或高温氧化。

  - 耐冷热急变性

    - 使用高温炉将试样加热至800 ℃±10 ℃，在达到设定温度后，保持该温度30 min，将试样迅速转移至水、空气等冷却介质中，使其迅速降温至室温或其他设定低温，重复上述加热和降温过程至少3次，观察氧化铝陶瓷基座是否损坏。

    - 使用高温炉将试样从25 ℃加热至800 ℃，在达到设定温度后，保持该温度一段时间30 min，将试样迅速转移至水、空气等冷却介质中，使其迅速降温至室温或其他设定低温，重复上述加热和降温过程至少30次，观察堇青石陶瓷基座是否损坏。

  - 耐电压强度

按GB 4706.1-2005中第16.2条款的规定进行检测，耐电压试验设备的整定电流为5 mA。

  - 高温绝缘电阻

    - 氧化铝陶瓷基座在500 ℃±10 ℃温度下，保温20 min后，使用采用500 V的绝缘电阻测试仪或兆欧表测量其绝缘电阻。

    - 堇青石陶瓷基座在500 ℃±10 ℃温度下，保温20 min后，使用采用500 V的绝缘电阻测试仪或兆欧表测量其绝缘电阻。

  - 抗弯强度

按GB/T 6569-2006的规定测定室温3点的抗弯强度。

  - 铆接强度

    - 将氧化铝陶瓷基座试样安装在拉力试验机的夹具上，确保试样的铆接部分位于两夹具之间的中心线上，启动拉力试验机，以均匀的速度施加拉伸力，直至达到147 N的拉力，拉力持续1 min，观察点火器是否发生变形、损坏。

    - 将堇青石陶瓷基座试样安装在拉力试验机的夹具上，确保试样的铆接部分位于两夹具之间的中心线上，启动拉力试验机，以均匀的速度施加拉伸力，直至达到30 N及以上的拉力，拉力持续1 min，观察点火器是否发生变形、损坏。

  - 焊接强度

将试样安装在拉力试验机的夹具上，启动拉力试验机，以均匀的速度施加拉伸力，直至达到78 N的拉力，观察点火器导线与氮化硅发热元件有无脱落。

  - 端子压着强度

将试样安装在拉力试验机的夹具上，启动拉力试验机，以均匀的速度施加拉伸力，直至达到49 N的拉力，观察点火器端子与导线是否脱落现象。

  - 过载能力

将点火器连接到电源设备，并设置功率为额定功率的1.27倍，让点火器在这个功率下工作1 h后关闭电源，让点火器自然冷却0.5 h至25 ℃室温，重复循环30次，检查点火器是否有损坏、变形。

  - 环境适应性

按GB/T 2423.1、GB/T 2423.2、GB/T 2423.3的规定分别进行低温、高温、恒定湿热环境试验。

  - 寿命

将点火器在正常工作状态下接上额定电压，通电2.5 min，断电0.5 min，累计工作时间（包括断电时间）达5000 h。

  - 无电磁干扰

使用电磁干扰发生器模拟不同的电磁干扰环境，测试点火器在这些环境下的性能是否受到干扰。

- 检验规则

  - 检验分类

检验分为出厂检验和型式检验。

  - 组批

以同一工艺、同一原辅材料生产的同一规格的高温热面点火器为一组批。

  - 抽样

因批量大，进行全数检验有困难时可实行抽样检验，抽样检验方法按GB/T 2828.1-2012规定的计数抽样检验程序一次性抽样方案进行，检验水平为II。接收质量限（AQL）取0.65，如表1所示。

- 抽样数量及判定组

| 批量范围 | 样本数 | 接收数（Ac） | 拒收数（Re） |
| --- | --- | --- | --- |
| 26～50 | 8 | 1 | 2 |
| 51～90 | 13 | 2 | 3 |
| 91～150 | 20 | 3 | 4 |
| 151～280 | 32 | 5 | 6 |
| 281～500 | 50 | 7 | 8 |
| 501～1200 | 80 | 10 | 11 |
| 1201～3200 | 125 | 14 | 15 |
| ≥3201 | 200 | 21 | 22 |
| - 26件以下应全数检验。 |  |  |  |

  - 出厂检验

    - 产品经逐批检验合格方可出厂。

    - 出厂检验项目包括本标准中的外观、尺寸及偏差、发热温度、升温速度、抗弯强度、铆接强度、焊接强度端子压着强度。

  - 型式检验

    - 型式检验每两年不应少于一次。有下列情况之一，也应进行型式检验：

- 新产品定型及定型产品转产时；

- 产品首次投产或停产6个月以上恢复生产时；

- 出厂检验与上一次型式检验结果有较大差异时；

- 生产场所改变时；

- 主管部门提出进行型式检验要求时。

    - 型式检验项目为本文件第4章的所有项目。

  - 判定规则

样本中发现不合格数不大于表1所规定的接收数（Ac），则判定该批产品合格；若样本中发现的不合格数不小于表1所规定的拒收数（Re），则可用备用样品或在原批次中加一倍抽样，进行复检，复检结果合格的，该批次判为合格，复检结果仍不合格的，该批次判为不合格。

- 标志、包装、运输和贮存

  - 标志

    - 内包装盒或袋应标有以下内容：

- 产品名称；

- 产品型号及数量；

- 生产日期。

    - 外包装箱上应标有以下内容：

- 产品名称；

- 规格型号；

- 数量；

- 重量；

- 装箱日期；

- 厂名、厂址、联系电话；

- 防潮和易碎标识；

- 执行标准号；

- 合格证章。

    - 包装储运图示标志应符合GB/T 191的规定。

  - 包装

    - 内包装小盒采用小白盒或14号黄板纸。

    - 外包装应采用双瓦楞纸，并涂有防潮剂。

  - 运输

运输工具应清洁卫生、干燥。运输过程中不应撞击、挤压、抛扔、超高堆放，不应淋雨受潮。

  - 贮存

贮存时不应与有腐蚀、有毒、有害等物品同库储存，应储存在阴凉、通风处，不应露天堆放。

_________________________________