ICS 77.150.10

CCS H 60

团体标准

T/CASMES XXX—2024

工业铝材再生料加工工艺规范

Process technological specification for industrial aluminum recycled materials

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

2024 - XX - XX发布

2024 - XX - XX实施

中国中小企业协会   发布

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 原料	1

5 工艺流程	1

6 操作要点	2

7 环保与安全	5

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏双隆铝业有限公司提出。

本文件由中国中小企业协会归口。

本文件起草单位：江苏双隆铝业有限公司、XXXX、XXXX。

本文件主要起草人：XXX、XXX、XXX。

工业铝材再生料加工工艺规范

- 范围

本文件规定了工业铝材再生料加工的原料、工艺流程、操作要点、环保与安全。

本文件适用于工业铝材再生料的加工。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3246.2  变形铝及铝合金制品组织检验方法 第2部分：低倍组织检验方法

GB/T 6394 金属平均晶粒度测定方法

GB/T 8005.1 铝及铝合金术语 第1部分：产品及加工处理工艺

GB/T 8733 铸造铝合金锭

GB/T 13586 回收铝

GB 16297 大气污染物综合排放标准

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB 31574 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准

GB/T 32186 铝及铝合金铸锭纯净度检验方法

GB/T 38472 再生铸造铝合金原料

GB/T 40382 再生变形铝合金原料

GB/T 40386 再生纯铝原料

- 术语和定义

GB/T 8005.1界定的术语和定义适用于本文件。

- 原料

应符合GB/T 38472、GB/T 40382、GB/T 40386和GB/T 13586的规定。

- 工艺流程

工业铝材再生料加工工艺流程如图1所示。

- 工业铝材再生料加工工艺流程

- 操作要点

  - 原料入厂

    - 企业外部再生铝原料

      - 企业外部再生铝原料应按GB/T 38472、GB/T 40382、GB/T 40386和GB/T 13586的规定进行抽检，抽检比例和次数应符合表1的规定，抽检合格后方可入厂。

      - 再生铝原料应分类存放，宜标识供方名称、 再生铝原料名称、批号、批重、进厂日期等信息。

      - 有机涂层应去除涂层。

      - 铝与其他金属、其他材料的复合材料，应分解后按合金类别存放。

      - 再生铝原料保管存放过程中应避免潮湿、腐蚀及油污等现象发生。

- 外部再生铝原料抽样比例及次数

| 材料分类 | 单次抽样比例 % | 每批抽样次数a |
| --- | --- | --- |
| 铸造铝合金类 | ≥0.5 | 1 |
| 变形铝合金类 | ≥0.1 | 1 |
| 混合切片类 | ≥0.5 | 3 |
| 机械加工铝屑类 | ≥0.5 | 1 |
| 其他 | ≥3 | 3 |
| a同一类再生铝原料一次进料为一个组批。 |  |  |

    - 企业外部再生铝原料

      - 企业内部再生铝原料应按表2进行分类堆放。

- 企业内部再生铝原料分类堆放要求

| 名称 | 典型再生铝原料 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 次锭 | 不合格产品 | 分牌号堆放 |
| 渣锭 | 热炒灰锭 | 统一堆放 |
| 碎料 | 扒铁表面附着铝块、 现场掉落碎块 | 统一堆放 |

      - 再生铝原料保管存放过程中应避免潮湿、腐蚀及油污等现象发生。

  - 预处理

预处理典型工序如表3所示。

- 预处理典型工序

| 工序名称 | 工序内容 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 原料清洗 | 对废铝中的粉尘进行水洗 | 清洗后粉尘含量≤0.3% |
| 初选 | 将废铝料中目视容易辨识的铜、铁、锌金属材料及非金属材料如塑料、橡胶等分拣出来 | 选出率≥95% |
| 浮选 | 将初选后的铝料浮选分出，其他锌铜铁等杂料也分出 | 选出率≥98% |
| 介质清洗 | 清洗浮选后废铝表面附着的介质 | 介质含有量≤0.3% |
| 烘干 | 将分选好的铝料中水分烘干 | 烘干后废铝的含水量≤0.3% |

  - 配料、装炉

    - 按照产品的技术要求，选用搭配并计算出各类材料的用量。配料应考虑金属的氧化烧损程度，各种合金元素的烧损率应事先通过实验确定。

    - 装炉宜用加料斗、加料车，较重的废料宜用夹钳加入，加料宜一次完成。

    - 将配料后的铝锭装入反射炉，炉底铺一层铝锭，放入易烧损料，再压上铝锭。熔点较低的回炉料装上层，使它最早熔化流下，将下面的易烧损料覆盖，从而减少烧损。各种炉料应均匀平坦分布。

  - 熔化、扒渣

    - 熔炼过程中，炉膛设定温度不大于1050 ℃，熔体温度不大于800 ℃。

    - 熔化时，应使用电磁循环系统手动或自动选择正向或反向，使得铝液在加热室、电磁泵井、废料室之间循环流动。

    - 炉料全部熔化后，应测量熔体温度并进行扒渣。

    - 扒渣包括搅拌分离、倒料、冷却、筛分等工序，搅拌应平稳，不应破坏熔体表面氧化膜。扒渣应彻底，扒渣前应先撒入粉状熔剂（对高镁合金应撒入无钠熔剂）。

    - 炉料熔化后应充分搅拌。

  - 精炼

    - 一般要求

使用精炼剂、变质剂进行精炼，在使用前应经充分烘干。

    - 扒渣

按6.4.4的规定进行。

    - 除气

应使导入气体的铁管尽量压入熔池深处，铁管下端距离坩埚底部100 mm～150 mm。通入气体时应使铁管在铝液内缓慢地横向移动，使熔池各处均有气泡通过。

    - 除杂

      - 对于非金属夹杂，应使用气体精炼方法，对于要求较高的材料可在浇注过程中采用过滤网的方法或使熔体通过熔融熔剂层进行机械过滤等来去除。

      - 对于金属杂质，宜选用下列方法：

- 利用不同元素沸点差异进行高温低压选择性蒸馏；

- 采用选择性氧化，将与氧亲和力比铝与氧亲和力大的各种金属杂质从熔体中除去；

- 采用溶解度的差异来除去合金中的金属杂质，通常用加入镁、锌、汞除去铝中的铁、硅和其他杂质，用真空蒸馏法脱除这些加入的金属；

- 采用联合精炼法，即同时使用两种精炼方法。

  - 取样分析

按GB/T 8733的规定对熔体取样进行化学成分分析，取样温度为740 ℃～780 ℃。

  - 静置成型

使用静置炉对熔体静置成型，静置炉炉温控制在720 ℃～750 ℃，静置时间宜控制在30 min～40 min。

  - 晶粒细化

可采用以下方法对静置成型的熔体进行晶粒细化：

- 快速凝固法：

- 振动法：

  - 机械搅拌；

  - 机械振动；

  - 电磁搅拌；

  - 声波振动；

  - 超声波振动。

  - 浇铸成型

    - 铝锭成型

    - 浇注工具和转运铝液的坩埚在使用前均应充分预热。

    - 精炼完的铝液可直接供用户使用或进行铸锭，铸锭后应入库存放。

    - 铸锭应符合下列要求：

- 熔化搅拌铝液应平稳，使表面氧化膜及空气不搅入铝液中。应尽量减少铝液的转注次数，转注时应减低液流的下落高度和减少飞溅；

- 浇注时浇注嘴应接近浇口以减少液流的下落高度，并应匀速浇注，使铝液的飞溅及涡流减至最小。在浇注完铸件后，剩下的铝液不应倒回坩埚而浇入锭模；

- 应尽量缩短熔炼及浇注的持续时间，特别是缩短精炼至浇注完毕的时间，应在精炼后2 h内浇完，如未完成则应重新精炼。

    - 铝型材成型

操作步骤：

- 使用竖井成型的方法浇铸铝型材；

- 按照设计要求，对浇铸好的铝型材进行锯切、车皮；

- 对铝型材进行碱洗、酸洗、清水冲洗。

- 对铝型材按GB/T 3246.2的规定进行低倍检测；

- 对铝型材进行混合酸洗、清水冲洗；

- 对铝型材按GB/T 6394的规定晶粒显示检测。

  - 成品检验

再生铸造铝及铝合金产品质量和试验方法按GB/T 8733的规定执行。纯净度检测按GB/T 32186的规定进行。

  - 包装入库

应符合GB/T 8733的规定。

- 环保与安全

  - 废弃物和有害气体的排放应符合GB 31574和GB 16297的规定。

  - 固体废物应进行分类处理，属于一般工业固体废物的，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；属于危险废物的，应符合GB 18597的规定。

  - 加工过程中应按设备操作规程进行操作，注意用电安全。

  - 在整个加工工艺过程中，应遵守环保法规，确保操作人员的安全，采取必要的安全措施。

_________________________________