ICS 83.140.99

CCS G 47

团体标准

T/CASMES XXX—2024

声阻减振垫

Sonic-damping-based vibration resistance isolator

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

2024 - XX - XX发布

2024 - XX - XX实施

中国中小企业协会   发布

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 分类和标记	1

5 技术要求	2

6 试验方法	4

7 检验规则	7

8 标志、包装、运输和贮存	8

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由上海路博减振科技股份有限公司提出。

本文件由中国中小企业协会归口。

本文件起草单位：上海路博减振科技股份有限公司、XXXX、XXXX。

本文件主要起草人：XXX、XXX、XXX。

声阻减振垫

- 范围

本文件规定了声阻减振垫的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于声阻减振垫的生产和检验。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 528 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定

GB/T 531.1 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）

GB/T 3512 硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验

GB/T 7760 硫化橡胶或热塑性橡胶与硬质板材粘合强度的测定 90°剥离法

GB/T 7762 硫化橡胶或热塑性橡胶 耐臭氧龟裂 静态拉伸试验

GB/T 15256 硫化橡胶或热塑性橡胶 低温脆性的测定（多试样法）

GB 18587 室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量

GB/T 20688.1-2007 橡胶支座 第1部分：隔震橡胶支座试验方法

JG/T 118-2018 建筑隔震橡胶支座

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

声阻隔振垫 sonic-damping-based vibration resistance isolator

一种基于能量原理、声子阻尼技术和复合结构特征的减振降噪技术产品。

- 分类和标记

  - 分类

声阻减振垫按使用环境和构造可分为四类，具体如表1所示。

- 声阻减振垫分类

| 类别 | 说明 |
| --- | --- |
| 非承载型 | 用于振动波阻断和声桥阻断，无承载功能 |
| 承载型 | 兼具承载和振动与声音阻断功能，由橡胶、聚氨酯、颗粒等组成 |
|  | 兼具承载和振动与声音阻断功能，由橡胶、聚氨酯、颗粒、金属夹层组成 |
|  | 呈组合结构，由非承载橡胶、聚氨酯、颗粒和承载橡胶或聚氨酯组成 |

  - 标记

声阻减振垫标记由公司代号、类型、承载力、效能等级组成。

- SRI生产的非承载型，能承受50 KN载荷，具有12 dB减振效果的声阻减振垫可标记为SRI-LE-50-A。

- 技术要求

  - 外观

声阻减振垫表面应色泽均匀，无开裂、缺口、异物、分层等现象。

  - 尺寸及偏差

声阻减振垫的尺寸应与标称值相符，允许偏差为±2%。

  - 橡胶物理机械性能

声阻减振垫内部橡胶的物理机械性能应符合表2的规定。

- 橡胶物理机械性能

| 项目 | 硬度（邵尔度A度） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 35～44 | 45～54 | 55～65 |
| 拉伸强度/MPa | ≥13 | ≥15 | ≥18 |
| 扯断伸长率/% | ≥600 | ≥550 | ≥500 |
| 25%定伸应力/MPa | ≥0.25 | ≥0.30 | ≥0.35 |
| 300%定伸应力/MPa | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥3.5 |
| 压缩永久变形（70 ℃×24 h）/% | ≤35 |  |  |

- 橡胶物理机械性能（续）

| 项目 |  | 硬度（邵尔度A度） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 35～44 | 45～54 | 55～65 |
| 橡胶与金属黏合强度90°剥离法/（kN/m） |  | ≥6 | ≥8 | ≥10 |
| 热空气老化性能 70 ℃×168 h | 拉伸强度变化率/% | 25 |  |  |
|  | 扯断伸长率变化率/% | -40 |  |  |
|  | 硬度变化/邵尔A度 | -5～10 |  |  |
| 臭氧老化（限外包层） 50×108（体积分数），40 ℃×96 h，20 %拉伸 |  | 目视无龟裂 |  |  |
| 脆性温度/℃ |  | ≤-40 |  |  |

  - 竖向和水平力学性能

声阻减振垫的竖向和水平力学性能应符合表3的规定。

- 竖向和水平力学性能

| 项目 |  | 性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 竖向性能 | 竖向压缩刚度 | 实测值允许偏差为30%，平均值允许偏差为20% |
|  | 压缩变形性能 | 荷载-位移曲线应无异常 |
|  | 竖向极限拉应力 | ≥1.5 MPa |
|  | 竖向拉伸刚度 | 实测值允许偏差为30%，平均值允许偏差为20% |
| 水平性能 | 水平等效刚度 | 水平滞回曲线在正、负向应具有对称性，正、负向最大变形和剪力的差异应不大于15%；实测值允许偏差为15%；平均值允许偏差为10%。 |
|  | 水平极限变形能力 | 极限剪切变形不应小于橡胶总厚度的400%与0.55 D的较大值 |

  - 耐久性

声阻减振垫的耐久性能应符合表4的规定。

- 耐久性

| 项目 |  | 性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 老化性能 | 竖向刚度变化率 | 20% |
|  | 水平等效刚度变化率 |  |
|  | 等效阻尼比变化率 (LRB、HDR) |  |
|  | 水平极限变形能力 | ≥320%剪应变 |
|  | 声阻减振垫外观 | 目视无龟裂 |
| 徐变性能 | 徐变量 | 不应大于橡胶层总厚度的5% |

- 耐久性（续）

| 项目 |  | 性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 疲劳性能 | 竖向刚度变化率 | 15% |
|  | 水平等效刚度变化率 |  |
|  | 等效阻尼比变化率 (LRB、HDR) |  |
|  | 声阻减振垫外观 | 目视无龟裂 |

  - 其他性能

声阻减振垫的其他性能要求应符合表5的规定。

- 其他性能

| 项 目 |  | 项 目 |
| --- | --- | --- |
| 竖向应力 | 水平等效刚度，屈服力变化率（LRB） | 15% |
|  | 等效阻尼比变化率（LRB） |  |
| 大变形 | 水平等效刚度，屈服力变化率（LRB） | 20% |
|  | 等效阻尼比变化率（LRB） |  |
| 加载频率 | 水平等效刚度，屈服力变化率（LRB） | 10% |
|  | 等效阻尼比变化率（LRB） |  |
| 温度 | 水平等效刚度，屈服力变化率（LRB） | 25% |
|  | 等效阻尼比变化率（LRB） |  |
| 动态刚度值 |  | 保持在设计值的±20%。 |

  - 有害物质限量

应符合GB 18587的规定。

- 试验方法

  - 外观

在光线充足的自然光条件下，目测。

  - 尺寸及偏差

使用精度为0.01 m的标称量具测量。

  - 橡胶物理机械性能

声阻减振垫内部的橡胶物理机械性能试验按表5的规定进行。

- 橡胶物理机械性能试验方法

| 项目 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 硬度 |  | GB/T 531.1 |
| 拉伸性能 | 拉伸强度 | GB/T 528 |
|  | 扯断伸长率 | GB/T 528 |
|  | 25%定伸应力 | JG/T 118-2018中附录A的规定 |
|  | 300%定伸应力 | GB/T 528 |
| 压缩永久变形 |  | GB/T 20688.1-2007的5.4 |
| 黏合强度 |  | GB/T 7760 |
| 热空气老化性能 | 拉伸强度变化率 | GB/T 3512 |
|  | 扯断伸长率变化率 |  |
|  | 硬度变化率 |  |
| 抗臭氧性能 | 臭氧老化 | GB/T 7762 |
|  | 静态拉伸试验 |  |
| 脆性温度 |  | GB/T 15256 |

  - 竖向和水平力学性能

    - 竖向压缩刚度

选择足尺的试件，按GB/T 20688.1-2007中6.3.1的规定进行。

    - 压缩变形性能

取与轴压应力（1±30%）σ0。相应的竖向荷载，3次往复加载，绘出竖向荷载与竖向位移关系曲线，荷载位移曲线应无异常。

      - 竖向极限拉应力、竖向拉伸刚度

对声阻减振垫在剪应变为零的条件下，低速施加拉力直到试件发生破坏，绘出拉力和拉伸位移关系曲线。按下列方法求出屈服拉力和拉伸刚度：

- 通过原点和曲线上与剪切模量G对应的拉力作一条直线（G为设计压应力、设计剪应变作用下的剪切模量）；

- 将上述直线水平偏移1%的内部橡胶厚度；

- 偏移线和试验曲线相交点对应的力即为屈服拉力；

- 10%拉应变对应的割线刚度即为拉伸刚度；

- 破坏点对应的试件拉应力即为竖向极限拉应力。

    - 水平等效刚度

对被试声阻减振垫在产品的设计压应力作用下，进行剪应变为100%和250%，加载频率f不低于0.02 Hz，水平加载波形为正弦波的动力加载试验。以对应于正剪应变和负剪应变的水平位移作为最大水平正位移和负位移，连续作出3条滞回曲线。用第3条回曲线，按式（1）计算声阻减振垫的水平等效刚度。

(1)

式中：

--水平等效刚度，单位为千牛每米（kN/m）；

--最大水平正位移，单位为毫米（mm）；

--最大水平负位移，单位为毫米（mm）；

--与 U+相应的水平剪力，单位为千牛（kN）；

--与U- 相应的水平剪力，单位为千牛（kN）。

    - 水平极限变形能力

      - 被试声阻减振垫在一定竖向压应力作用下，水平向缓慢或分级加载，往复一次，绘出水平荷载和水平位移曲线，同时观察声阻减振垫四周表现，当声阻减振垫外观出现明显异常或试验曲线异常时如内层橡胶与内层钢板明显撕开，并且试验曲线上力和位移没有同时上升，视为破坏。

      - 测量水平极限变形能力的竖向压应力，当S2，不小于5时，型式检验取15 MPa，出厂检验取设计压应力；当S2不小于4且小于5时，竖向压应力降低20%；当S2不小于3且小于4时，竖向压应力降低40%。

  - 耐久性

    - 老化性能

试验步骤：

- 先测定被试声阻减振垫的竖向刚度、水平等效刚度、等效阻尼比；

- 再将声阻减振垫置于80 ℃恒温箱内962 h或于100℃的恒温箱内185 h（或相当于20 ℃×60年的等效温度和等效时间）后取出，冷却至自然室温，再重新测定声阻减振垫的竖向刚度、水平等效刚度、等效阻尼比及水平极限变形能力；

- 比较该声阻减振垫老化前后的刚度和阻尼性能，并与未老化同型（批）的声阻减振垫进行水平极限变形能力的比较。

    - 徐变性能

选择足尺的试件，按GB/T 20688.1-2007中6.7.2的规定进行。

    - 疲劳性能

试验步骤如下：

- 试验时先测被试声阻减振垫的竖向刚度、水平等效刚度、等效阻尼比；

- 在设计压应力状态下，按剪应变100%，加载频率不低于0.02 Hz连续施加水平荷载50次，同时记录每次水平加载力与水平位移的滞回曲线，并仔细观察试验过程中试件有无龟裂、钢板与橡胶是否撕裂或出现其他异常现象；

- 再测试被试声阻减振垫的竖向刚度、水平等效刚度和等效阻尼比，其值满足性能要求且20阻滞回曲线与其平均曲线偏差在15%内时，再按剪应变250%，加载频率0.15 Hz施加水平荷载3次，若滞回曲线无明显异常，则判疲劳试验合格。

  - 其他性能

    - 竖向应力

测定减振垫分别在轴向压应力5 MPa、10 MPa、15 MPa作用下，剪切变形100%时的水平等效刚度、等效阻尼比，并计算与轴压力10 MPa时的相应比值。

    - 大变形

测定减振垫在设计压应力作用下，剪切变形100%时的水平等效刚度、等效阻尼比，再做剪切变形250%试验8次后，重新测定减振垫在设计轴向压应力作用下，剪切变形100%时的水平等效刚度、等效阻尼比，并计算相应比值。

    - 加载频率

测定被试声阻减振垫在设计压应力作用下，剪切变形100 %时，加载频率分别为0.02 Hz，0.05 Hz，0.1 Hz，0.2 Hz时的水平等效刚度、等效阳尼比，并计算与10.2 Hz时的相应比值。

    - 温度

测定被试声阻减振垫在设计压应力作用下，剪切变形100 %，温度T分别为-20 ℃、-10 ℃、0 ℃、20 ℃、40 ℃时的水平等效刚度、等效阻尼比，并计算与23 ℃时的相应比值。

    - 动态刚度值

选择足尺的试件平铺放置于振动台上，在试件上布置质量块模拟其承受的载荷并在质量块上放置至少一个传感器，沿试件边界布置至少3个传感器，观察振动测得的加速度功率谱的值是否在规定的范围内。

  - 有害物质限量

按GB 18587的规定进行。

- 检验规则

  - 检验分类

检验分为出厂检验和型式检验。

  - 组批

以同一工艺、同一材料条件下连续生产的同一规格的产品以5000 m2为一批，非连续生产的或不足5000 m2的应单独按一批计。

  - 抽样

    - 对一般建筑，产品抽样数量应不少于总数的20%；若有不合格试件，应重新抽取总数的30%，若仍有不合格试件，则应100%检测。

    - 对重要建筑，产品抽样数量应不少于总数的50%；若有不合格试件，则应100%检测。

    - 对特别重要的建筑，产品抽样数量应为总数的100%。一般情况下，每项工程抽样总数不少于20件，每种规格的产品抽样数量不少于4件。

  - 出厂检验

    - 声阻减振垫的出厂应经检验合格并附合格说明书，方可出厂。

    - 检验项目如下有外观、尺寸及偏差。

  - 型式检验

    - 型式检验每年进行一次，有下列情况之一时也应做型式检验：

- 新产品的试制定型鉴定；

- 当原料、结构、工艺等有较大改变，有可能对产品质量影响较大时；

- 正常生产时，每5年检验一次；

- 停产1年以上恢复生产时；

- 国家质量监督机构提出型式检验要求时。

    - 型式检验为第5章的全部项目。

  - 判定规则

    - 全部项目检验结果符合本文件第5章的规定时，则判该批产品为合格产品。

    - 外观有不合格时，则应剔除不合格品；尺寸及偏差如有1项及以上不符合，则应逐件进行检验，剔除不合格品。

    - 除外观、尺寸及偏差以外，若有1项或1项以上的检验项目不符合本文件规定，则应对不符合项进行双倍抽样复检，若仍有不符合，则判该批产品不合格，不合格产品不得出厂。

- 标志、包装、运输和贮存

  - 标志

声阻减振垫包装标志上应标明：

- 制造厂名；

- 产品名称；

- 产品重量；

- 制造日期或产品批号；

- 保管和运输注意事项；

- 执行标准。

  - 包装

声阻减振垫包装应用木箱或纸盒包装，如有特殊要求，由供需双方协商确定。

  - 运输

声阻减振垫在运输过程中应轻拿轻放，防止与利器物品碰撞，避免日晒雨淋，避免与酸、碱、油及各种有机溶剂接触，保持包装完好无损。

  - 贮存

声阻减振垫应存放于通风、干燥阴凉处，距离热源1 m以外。

_________________________________