《大跨度场馆主梁用热轧H型钢》
团体标准编制说明

一、任务来源

贯彻落实中共中央、国务院印发的《国家标准化发展纲要》中大力发展团体标准的有关要求，制定满足市场和创新需要的团体标准，落实国家关于钢铁行业高质量发展的政策导向，满足生产企业和下游用户对大跨度场馆主梁用热轧H型钢产品标准的实际需求，提出团体标准制定项目。本标准由中国特钢企业协会提出并归口。由内蒙古包钢钢联股份有限公司、冶金工业规划研究院等起草，并共同参与前期研究、调研和标准的编制、修改、技术数据验证以及标准推广等工作。

二、制定本标准的目的和意义

热轧H型钢是具有优越力学性能的经济断面钢材，在承受同等负荷条件下可节约金属类约为15%~40%，能够在使用中大量较少资源投入。热轧H型钢作为建筑施工过程中方便快捷、可工厂化、模块化的生产建筑构建，具有高效快速组织的特点，能够极大的降低工人劳动强度，提高建筑质量。此外，其良好的抗震性能也能有效抵御较强的地震，保护人员生命和财产安全。随着建筑造型越来越新颖复杂，大跨度钢结构应用愈发频繁，成为体育场、展览馆、机场、桥梁、大型地下建筑中主要采用的结构类型。（2003版钢结构规范8.6.1条规定跨度60m以上的结构为大跨度结构，但在实际建筑工程中一般将跨度在30m以上的建筑称为大跨度建筑）。

热轧H型钢是大跨度钢结构的重要原材料，为保障大跨度结构长寿命、高抗震、轻量化的使用需要，目前所使用的热轧 H型钢产品多具有良好的抗弯强度、优异的抗层状撕裂能力以及良好的焊接性能等特点。国内热轧H型钢重要生产企业内蒙古包钢钢联股份有限公司，成功开发出可应用于大跨度场馆主梁，具有较好厚度方向性能的稀土热轧H型钢，该产品的实施应用，进一步实现了大跨度建筑结构建造过程中用钢量、焊接工作量以及综合成本的大幅下降。

但在标准化领域，现行标准主要为GB/T 43893-2024《装配式钢结构建筑用热轧型钢》、GB/T 11263-2017《热轧H型钢和剖分T型钢》，其中GB/T 43893-2024聚焦耐候性能，提出Q235、Q355、Q390、Q420、Q460耐候牌号热轧H型钢的尺寸外形、成分、高温拉伸、耐腐蚀、表面质量等技术指标；GB/T 11263-2017则提出热轧H型钢的尺寸、表面质量要求，并参照基础钢种标准提出成分、力学性能等指标要求。上述通用标准已无法满足市场发展要求，为进一步提升标准适用性、先进性，内蒙古包钢钢联股份有限公司向中国特钢企业协会团标委提出牵头开展《大跨度场馆主梁用热轧H型钢》团体标准制定工作，指导满足新需求的热轧H型钢产品生产制造，为高速发展的下游产业提供高质量钢材原材料。
三、标准编制过程

内蒙古包钢钢联股份有限公司、冶金规划院等单位共同承担了《大跨度场馆主梁用热轧H型钢》团体标准的编制工作，组建了该团体标准起草小组，明确各自的责任和分工并开展工作。在《大跨度场馆主梁用热轧H型钢》标准制定过程中，起草小组认真查阅有关资料、收集相关数据信息，结合H型钢生产情况、下游用户性能要求，进行本团体标准的编制工作。

主要编制过程如下：

2024年 月，中国特钢企业协会团体标准化工作委员会（以下简称团标委）秘书处给各位委员发出团体标准立项函审单。到立项函审截止日期，没有委员提出不同意见。

2024年 月，团标委正式下达《大跨度场馆主梁用热轧H型钢》团体标准立项计划。团体标准立项后，内蒙古包钢钢联股份有限公司、冶金工业规划院等单位相关人员组成了标准起草组，提出了标准编制计划和任务分工，并开始标准编制工作。

2024年 月：进行了起草标准的调研、问题分析和相关资料收集等准备工作，完成了标准制定提纲、标准草案。

2024年 月：召开标准启动会，围绕标准草案进行了讨论，并按照与会意见和建议进行了修改。
2024年 月：形成征求意见稿并发出征求意见。

2024年 月：完成征求意见处理、形成标准送审稿。

2024年 月：完成该标准审定会，根据审定意见修改。

2024年 月：完成标准报批稿，上报中国特钢企业协会审批。

四、标准编制原则

一是满足用户使用需要的原则。力争达到“科学、合理、先进、实用”。二是实践标准供给侧改革的原则。争取实现团体标准的“及时性”“先进性”和“市场性”的要求。三是技术创新的原则。在与国家标准体系协调一致的基础上，在标准结构、内容及主要技术指标等方面进行技术创新，在标准中充分体现新产品的技术特点。

标准框架方面，主要以GB/T 11263-2017为基础进行性能等技术指标设计，加严、补充部分指标，主要技术内容如下。
五、主要技术内容

（一）标准编写格式

本文件内容符合GB/T 1.1—2020的规定。

本文件规定了大跨度场馆主梁用热轧H型钢的订货内容、牌号表示方法、尺寸、外形、重量、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书。

（二）适用范围

本文件适用于大跨度场馆主梁用热轧H型钢（以下简称H型钢）。
（三）术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

（四）订货内容

按本文件订货的合同或订单应包括下列内容：产品名称、本文件编号、牌号、交货长度、重量和数量、其他特殊要求。
（五）分类及代号
钢的牌号由代表屈服强度的汉语拼音的首位字母“Q”、屈服强度下限值、代表高性能建筑结构用钢的汉语拼音字母“GJ”或代表耐候建筑结构用钢的汉语的拼音首位字母“NH”，代表稀土钢的代号“RE”，质量等级（B、C、D、E）等五个部分组成。如Q420GJCRE或Q420NHCRE，具有厚度方向性能要求的H型钢，在RE后加上厚度方向性能级别（Z15、Z25或Z35），如Q420GJCREZ25或Q420NHCREZ25。

示例1：Q420GJCREZ25

Q——屈服强度中“屈”字汉语拼音首字母；

420——常温屈服强度下限值，单位MPa；

GJ——高性能建筑结构用钢的汉语拼音字母；

C——质量等级为C级；

RE——稀土钢代号；

Z25——厚度方向性能级别。

示例2：Q420NHCREZ25

Q——屈服强度中“屈”字汉语拼音首字母；

420——常温屈服强度下限值，单位MPa；

NH——耐候H型钢“耐候”汉语拼音的首字母；

C——质量等级为C级；

RE——稀土钢代号；

Z25——厚度方向性能级别。

（六）尺寸、外形、重量

本文件根据大跨度场馆主梁使用需求，提出H型钢截面尺寸、外形等要求，具体指标如下表所示。
表1　 H型钢截面尺寸、截面面积、理论重量及截面特性        单位为毫米

	型号（高度×宽度）

mm×mm
	截面尺寸mm
	截面面积cm2
	理论重量kg/m
	表面积cm2/m
	惯性矩cm4
	惯性半径cm
	截面模数cm3

	
	H
	B
	t1
	t2
	r
	
	
	
	Ix
	Iy
	ix
	iy
	wx
	wy

	500
	400
	500
	400
	13
	24
	13
	252.2
	198
	25.5
	120000
	25600
	21.8
	10.1
	4780
	1280

	608
	294
	608
	294
	18
	30
	13
	276.5
	217
	23.3
	173000
	12700
	25.0
	6.79
	5700
	866

	628
	300
	628
	300
	24
	40
	13
	373.0
	293
	23.9
	242000
	18100
	25.5
	6.96
	7700
	1200

	648
	305
	648
	305
	29
	50
	13
	465.4
	365
	24.4
	314000
	23800
	26.0
	7.15
	9700
	1560

	668
	311
	668
	311
	35
	60
	13
	566.5
	445
	24.9
	395000
	30300
	26.4
	7.31
	11800
	1950

	688
	316
	688
	316
	40
	70
	13
	663.1
	520
	25.4
	480000
	37100
	26.9
	7.48
	14000
	2350

	712
	292
	712
	292
	18
	30
	13
	294.0
	231
	25.3
	247000
	12500
	29.0
	6.52
	6940
	855

	732
	298
	732
	298
	24
	40
	13
	396.3
	311
	25.9
	343000
	17700
	29.4
	6.69
	9360
	1190

	752
	303
	752
	303
	29
	50
	13
	493.5
	387
	26.4
	442000
	23300
	29.9
	6.87
	11800
	1540

	792
	314
	792
	314
	40
	70
	13
	701.9
	551
	27.4
	669000
	36500
	30.9
	7.21
	16700
	2320

	808
	290
	808
	290
	18
	30
	18
	311.4
	244
	27.1
	330000
	12200
	32.6
	6.27
	81700
	844

	828
	296
	828
	296
	24
	40
	18
	419.1
	329
	27.6
	455000
	17400
	33.0
	6.44
	11000
	1180

	848
	301
	848
	301
	29
	50
	18
	520.7
	409
	28.1
	585000
	22900
	33.5
	6.63
	13800
	1520

	888
	312
	888
	312
	40
	70
	18
	738.8
	580
	29.1
	876000
	35900
	34.4
	6.97
	19700
	2300

	904
	286
	904
	286
	18
	30
	18
	326.3
	256
	28.9
	423000
	11700
	36.0
	6.00
	9340
	821

	924
	292
	924
	292
	24
	40
	18
	438.9
	345
	29.4
	582000
	16700
	36.4
	6.17
	12600
	1140

	944
	297
	944
	297
	29
	50
	18
	544.5
	427
	29.9
	744000
	22000
	37.0
	6.36
	15800
	1480

	984
	308
	984
	308
	40
	70
	18
	771.6
	606
	30.9
	1110000
	34600
	37.9
	6.69
	22500
	2240

	1008
	285
	1008
	285
	23
	40
	18
	444.2
	349
	30.8
	693000
	15500
	39.5
	5.91
	13800
	1090

	1028
	291
	1028
	291
	29
	50
	18
	562.9
	442
	31.3
	895000
	20700
	39.9
	6.07
	17400
	1430

	1068
	302
	1068
	302
	40
	70
	18
	796.8
	625
	32.3
	1330000
	32700
	40.8
	6.40
	24900
	2160


（六）关于技术要求

1. 牌号和化学成分

本文件根据高性能建筑、耐候建筑用钢需求，提出屈服强度为355MPa、390MPa、420MPa的H型钢牌号和化学成分（熔炼分析），并根据生产需要和应用场景需求进一步优化化学成分具体要求详见下表。
表2　 牌号及化学成分

	牌号
	化学成分（质量分数）/%

	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Cr
	Ni
	Cu
	RE
	N
	其他元素

	
	不大于
	

	Q355GJBRE
	0.20
	0.55
	1.6
	0.025
	0.015
	0.3
	0.4
	0.3
	0.0005~

0.003
	0.0120
	a,b,c

	Q355GJCRE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q355GJDRE
	0.18
	
	
	0.020
	
	
	
	
	
	
	

	Q355GJERE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q390GJBRE
	0.20
	
	
	0.025
	
	
	
	
	
	
	

	Q390GJCRE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q390GJDRE
	0.18
	
	
	0.020
	
	
	
	
	
	
	

	Q390GJERE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q420GJBRE
	0.20
	
	
	0.025
	
	
	
	
	
	
	

	Q420GJCRE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q420GJDRE
	0.18
	
	
	0.020
	
	
	
	
	
	
	

	Q420GJERE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q355NHBRE
	0.16
	0.50
	1.5
	0.025
	0.015
	0.40~0.80
	0.12-0.65
	0.25~0.55
	
	
	

	Q355NHCRE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q355NHDRE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q355NHERE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q390NHBRE
	
	0.6
	
	
	
	0.30-1.25
	
	0.20-0.55
	
	
	

	Q390NHCRE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q390NHDRE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q390NHERE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q420NHBRE
	
	0.7
	
	
	
	0.30-1.25
	
	
	
	
	

	Q420NHCRE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q420NHDRE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q420NHERE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a  为了改善钢的性能，可添加一种或一种以上的微量合金元素：Nb 0.015%~0.060%，V 0.02%~0.15%，Ti 0.02%~0.10%，Alt ≥0.020%。若上述元素组合使用时，应至少保证其中一种元素含量达到上述化学成分的下限规定。

b  根据需方要求，经供需双方协商，可添加下列合金元素：Mo ≤0.30%，Zr ≤0.15%。

c  Nb、V、Ti等三种合金元素的添加总量不应超过0.22%。


对于有厚度方向性能要求的H型钢产品，补充提出硫含量要求，具体指标如下表所示。但与GB/T 5313-2023《厚度方向性能钢板》相比，同厚度方向性能级别的钢材，本文件含硫量控制水平略低。
表3　 厚度方向性能H型钢的硫含量要求

	厚度方向性能级别
	硫含量（质量分数）/%

	Z15
	≤0.015

	Z25
	≤0.010

	Z35
	≤0.007


2. 碳当量（CEV）及焊接裂纹敏感性指数

为保障产品焊接性能，本文件补充提出碳当量（CEV）及焊接裂纹敏感性指数要求，具体指标如下表所示。

表4　 碳当量及焊接裂纹敏感指数

	牌号
	CEV /%
	Pcm/%

	
	≤50mm
	＞50~100mm
	≤50mm
	＞50~100mm

	Q345GJBRE、Q345GJCRE、Q345GJDRE、Q345GJERE
	≤0.43
	≤0.45
	≤0.16
	≤0.17

	Q390GJBRE、Q390GJCRE、Q390GJDRE、Q390GJERE
	≤45
	≤0.47
	≤0.17
	≤0.18

	Q420GJBRE、Q420GJCRE、Q420GJDRE、Q420GJERE
	≤0.47
	≤0.50
	≤0.18
	≤0.19

	Q345GJBRE、Q345GJCRE、Q345GJDRE、Q345GJERE
	≤0.49
	≤0.51
	≤0.25
	≤0.27

	Q390NHBRE、Q390NHCRE、Q390NHDRE、Q390NHERE
	≤0.50
	≤0.52
	≤0.26
	≤0.28

	Q420NHBRE、Q420NHCRE、Q420NHDRE、Q420NHERE
	≤0.51
	≤0.53
	≤0.27
	≤0.29


3. 冶炼方法

钢由电炉或转炉冶炼，需要时可采用炉外精炼。

4. 交货状态

H型钢以热轧或正火轧制状态交货。

5. 力学性能
本文件在根据使用需求，提出各牌号H型钢的下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、屈强比、冲击吸收能量（室温、0℃、-20℃、-40℃）指标要求，具体内容如下表所示。
表5　 H型钢的力学性能 
	牌号
	力学性能

	
	下屈服强度ReL /MPa
	抗拉强度Rm /MPa
	断后伸长率A/%
	屈强比
	冲击吸收能量

KV2/J

	
	公称厚度/mm
	
	公称厚度/mm
	
	

	
	≤16
	＞16~40
	＞40~60
	＞60
	
	≤16
	＞16~40
	＞40~60
	＞60
	
	试验温度/℃
	纵向

	Q355GJBRE
	≥355
	345~485
	335~475
	325~465
	490~630
	22
	22
	21
	20
	0.83
	室温
	34

	Q355GJCRE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	

	Q355GJDRE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-20
	

	Q355GJERE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-40
	

	Q390GJBRE
	≥390
	380~520
	370~510
	360~500
	500~650
	22
	22
	20
	19
	0.83
	室温
	

	Q390GJCRE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	

	Q390GJDRE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-20
	

	Q390GJERE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-40
	

	Q420GJBRE
	≥420
	410~550
	390~530
	380~520
	520~670
	20
	20
	19
	18
	0.83
	室温
	

	Q420GJCRE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	

	Q420GJDRE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-20
	

	Q420GJERE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-40
	

	Q355NHBRE
	≥355
	345~485
	335~475
	325~465
	490~630
	22
	22
	21
	20
	0.83
	室温
	

	Q355NHCRE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	

	Q355NHDRE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-20
	

	Q355NHERE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-40
	

	Q390NHBRE
	≥390
	380~520
	370~510
	360~500
	500~650
	22
	22
	20
	19
	0.83
	室温
	

	Q390NHCRE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	

	Q390NHDRE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-20
	

	Q390NHERE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-40
	

	Q420NHBRE
	≥420
	410~550
	390~530
	380~520
	520~670
	20
	20
	19
	18
	0.83
	室温
	

	Q420NHCRE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	

	Q420NHDRE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-20
	

	Q420NHERE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-40
	

	注：当屈服现象不明显时，可采用Rp0.2代替上屈服强度。


6. 非金属夹杂物

钢中的非金属夹杂物通常形状不规，其存在极易破坏钢材产品的连续性，降低产品品质。本文件补充提出非金属夹杂物指标要求，具体内容如下。
表6　 非金属夹杂物

	A
	B
	C
	D
	DS

	合格级别，不大于

	细系
	粗系
	细系
	粗系
	细系
	粗系
	细系
	粗系
	2.0

	2.0
	2.0
	2.0
	2.0
	2.0
	2.0
	2.0
	2.0
	


7.晶粒度

晶粒度的大小直接关系到钢材的物理和力学性能，晶粒度越小，钢材的强度和塑韧性越好，晶粒度粗大不仅降低机械性能，而且易发送淬火变形和开裂。本文件提出“铁素体晶粒度应为7级或更细”。

8. 超声检测

为满足下游使用需求，本文件提出：经供需双方协商，并在合同中注明，可按照GB/T 2970或双方协议进行H型钢超声检验，指标由供需双方协商规定。

9. 表面质量

本文件在GB/T 11263的基础上补充H型钢不允许补焊的规定。

（七）关于试验方法

1. 钢的化学成分试验方法按GB/T 4336、GB/T 20123、GB/T 20124、GB/T 20125或通用方法的规定进行，但仲裁时应按GB/T GB/T 223.9、GB/T 223.11、GB/T 223.26、GB/T 223.30、GB/T223.40、GB/T223.59、GB/T223.60、GB/T223.63、GB/T223.68、GB/T223.76、GB/T223.78、GB/T223.84、GB/T223.86、GB/T223.91、GB/T223.92、GB/T 20123、GB/T 20124、GB/T 20125的规定执行。

2. H型钢的检验项目、取样方法、试验方法应符合下表的规定。

表7　 检验项目的检验数量、取样方法和试验方法

	序号
	检验项目
	取样数量
	取样位置
	试验方法

	1
	化学成分（熔炼分析）
	1个/炉
	GB/T 20066
	见8.1

	2
	拉伸试验
	1个/批
	GB/T 2975
	GB/T 228.1

	3
	弯曲试验
	1个/批
	GB/T 2975
	GB/T 232

	4
	冲击试验
	3个/批
	GB/T 2975
	GB/T 229

	5
	厚度方向性能
	3个/批
	YB/T 4831
	YB/T 4831

	6
	非金属夹杂物
	2个/批
	—
	GB/T 10561—2023

	7
	晶粒度
	2个/批
	—
	GB/T 6394

	8
	超声检测
	协议
	—
	见7.6

	9
	尺寸、外形
	逐根
	—
	符合精度要求的适宜量具

	10
	表面质量
	逐根
	—
	目视


（八）关于检验规则

1、检查和验收
H型钢的检查和验收由供方的质量监督检验部门进行。

2、组批规则
H型钢应成批验收。每批由同一牌号、同一炉号、同一规格、同一交货状态的H型钢组成。
3、取样数量

H型钢的取样数量应满足表7的规定。

4、复验和判定
H型钢的复验与判定应符合GB/T 2101的规定。
5、数值修约
数值判定采用修约值比较法进行修约，修约规则应符合GB/T 8170的规定。
（九）包装、标志和质量证明书

H型钢的包装、标志和质量证明书应符合GB/T 2101的规定。
六、与国内其它法律、法规的关系

制定本标准时依据并引用了国内有关现行有效的标准，也不违背国内其它行业标准、法律、法规及强制性标准的有关规定。

七、标准属性

本标准属于中国特钢企业协会团体标准。

八、标准水平及预期效果

该标准的制定能有效规范专用领域H型钢的生产、销售和使用，对大跨度场馆主梁用热轧H型钢产品的有序发展具有重要意义。同时该标准对产品的质量提升具有重要意义，有利于促进下游产品的质量提升与推广应用，体现团体标准的引领作用。

九、贯彻要求及建议

本标准归口单位为中国特钢企业协会，经过审定报批后，由中国特钢企业协会发布。建议在大跨度场馆主梁用热轧H型钢的生产、贸易和使用等相关单位进行宣贯执行。
6
13

