《焊接气瓶用钢板及钢带 产品质量分级和评价方法》

团体标准编制说明

- 一、任务来源

近年来，我国出台的多项文件把“高质量发展”“质量分级”作为重要的组成内容。《中共中央、国务院关于开展质量提升行动的指导意见》提出：建立质量分级制度，倡导优质优价，引导、保护企业质量创新和质量提升的积极性。2020年，工信部将钢铁、有色、石化等确定为重点领域，鼓励围绕产品性能、用户需求等制定质量分级标准，推进工业产品质量分级，开展质量分级示范应用。截至目前，钢铁行业尚有很多品种未开展质量分级评价工作，也缺少相关产品质量分级标准，在分级产品体量和品种结构上，远不能满足钢铁行业高质量发展的需求。

为落实国家关于高质量发展的政策导向，深入推进钢铁产品质量分级，中国特钢企业协会团体标准化工作委员会组织开展了钢板、型钢、钢管等细分领域关键产品的质量分级标准研制工作。焊接气瓶是一种储存压缩气体的容器，主要用于盛装低压液化气体和溶解气体，通常用于工业、医疗等特殊用途。钢板及钢带是制造焊接气瓶中不可缺少的关键原材料，其中钢板通常用于气瓶的筒体生产，往往采用剪切、辊弯成型等工艺。而钢带则主要用于气瓶的底盘和法兰等部件的生产，多采用冷弯工艺。作为移动式的压力容器，其可以在环境温度-40~60℃范围内使用，为保障气瓶强度和使用稳定性，对其制造原材料钢板及钢带提出高强度、耐高压、高耐用性的质量要求。但由于钢铁企业生产水平的参差不齐，同一牌号的钢板及钢带产品，往往呈现出不同的质量和性能水平。为满足焊接气瓶不同应用场景的质量需求，为下游客户采购加工提供参考，极有必要开展焊接气瓶用钢板及钢带产品分等分级评价，由行业龙头企业牵头进行评价标准的研制，也将保证后续工作的公正性、权威性。

- 二、制定本标准的目的和意义

根据中共中央、国务院关于开展质量提升行动的政策精神，我国将建立质量分级制度，倡导优质优价，引导、保护企业质量创新和质量提升的积极性，完善第三方质量评价体系，开展高端品质认证等要求。工业和信息化部印发相关文件，将稳步推动质量分级评价工作，以钢铁为重点研究制定产品质量分级标准，开展质量分级示范应用。因此，以焊接气瓶用钢板及钢带为重点开展产品分级认证工作具有重要意义。

本标准将围绕下一步开展质量分级认证的目标，广泛调研上下游行业对焊接气瓶用钢板及钢带质量分级的实际需要，细化提出关键技术要求的分解指标，制定发布焊接气瓶用钢板及钢带产品质量分级和评价方法团体标准。充分发挥团体标准在公正性、规范性、科学性、先进性等方面的作用，为焊接气瓶用钢板及钢带产品质量分级认证提供有力支撑，推动焊接气瓶用钢板及钢带产品质量的对标达标，促进形成“优质优价”的市场氛围，引领压力容器等特种设备行业和原材料行业的高质量发展。

- 三、标准编制过程

首钢迁安、冶金规划院等单位共同承担了《焊接气瓶用钢板及钢带 产品质量分级和评价方法》团体标准的编制工作，共同组建了文件起草小组，明确各自的责任和分工并开展工作。在该文件制定过程中，起草小组认真查阅有关资料、收集相关数据信息，结合国焊接气瓶生产企业的质量需求情况，产品下游用户对产品质量分等分级和评价的要求，进行本文件的编制工作。

主要编制过程如下：

2024年×月，中国特钢企业协会团体标准化工作委员会（以下简称团标委）秘书处给各位委员发出团体标准立项函审单。到立项函审截止日期，没有委员提出不同意见。

2024年×月，团标委正式下达《焊接气瓶用钢板及钢带 产品质量分级和评价方法》团体标准立项计划。团体标准立项后，首钢迁安、冶金规划院等单位工作人员组成了文件起草组，提出了标准编制计划和任务分工，并开始标准编制工作。

2024年  月：召开标准启动会，围绕标准草案进行了讨论，并按照与会意见和建议进行了修改。

2024年  月：形成征求意见稿并发出征求意见。

2024年  月：完成征求意见处理、形成文件送审稿。

2024年  月：完成该文件审定会和文件报批稿，上报中国特钢企业协会审批。

2024年  月：完成该文件发布、实施。

- 四、文件编制原则

一是满足用户使用需要的原则。力争达到“科学、合理、先进、实用”。二是实践标准供给侧改革的原则。争取实现团体标准的“及时性”“先进性”和“市场性”的要求。三是技术创新的原则。在与国家标准及相关产品标准协调一致的基础上，在标准结构、内容、指标体系、主要技术指标等方面进行技术创新，在文件中充分体现产品的技术特点，满足产品质量分等分级和评价的需要。

- 五、主要技术内容

（一）标准编写格式

本文件内容符合GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定。

（二）关于适用范围

本文件规定了焊接气瓶用钢板及钢带产品质量分级和评价的评价指标体系、评价方法以及等级标识。

本文件适用于流焊接气瓶用钢板及钢带（以下简称钢板及钢带）产品的质量分级和评价。

（三）关于术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

（四）关于分级要求

级别划分方面，特优级产品以企业先进控制水平进行指标设计；质级产品则以满足下游客户定制化需求为原则进行指标设置；一般级则以GB/T 6653中指标水平为依据，为市场提供保基本、兜底线产品，满足一般使用需求。

焊接气瓶用钢板及钢带质量等级指标包括尺寸外形、化学成分、力学性能等。产品质量等级分为特优级、优质级、一般级。产品质量分级见表1。

1、一般级

尺寸外形方面，本文件特优级、优质级、一般级三个级别均以以GB/T 6653为基础标准，以不同偏差等级进行区分。其中一般级厚度允许偏差要求达到GB/T 709—2019表2中N类的规定、表3、表4中普通精度（PT.A）的规定。不平度要求达到GB/T 709—2019中7.1.1，普通不平度精度（PF.A）的规定，化学成分含量、力学性能、冲击吸收能量满足GB/T 6653的规定。

2、优质级

优质级产品是主要考虑市场主流焊接气瓶企业产品需求，对尺寸精度、成分含量进行加严，具体指标要求如下：

（1）尺寸外形。优质级厚度允许偏差要求达到GB/T 709—2019表2中A类的规定、表3、表4中较高精度（PT.B）的规定。不平度要求达到GB/T 709—2019中7.1.1，较高不平度精度（PF.B）的规定

（2）化学成分。优质级产品重点关注C、Si、Mn、S、P等元素波动范围，保障成分均已稳定性；并对需要添加的微量合金元素提出波动范围要求。

（3）力学性能。

主要对批次间产品的规定塑性延伸强度、抗拉强度波动范围提出要求。

3、特优级

（1）尺寸外形。特优级尺寸外形要求在优质级基础上进一步加严，厚度允许偏差要求达到GB/T 709—2019表2中B类的规定、表3、表4中较高精度（PT.B）的规定。不平度要求达到GB/T 709—2019中7.1.1，较高不平度精度（PF.B）的规定

（2）化学成分。特优级产品与优质级的C、Si、Mn、S、P等元素波动范围相比，进一步收窄。

（3）力学性能。

主要对通卷产品、批次间产品的规定塑性延伸强度、抗拉强度波动范围提出进一步加严要求。

- 钢板及钢带产品质量分级

| 质量要求 |  | 质量等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 特优级 | 优质级 | 一般级 |
| 尺寸外形 | 厚度允许偏差 | 符合GB/T 709—2019表3、表4中较高精度（PT.B）的规定 | 符合GB/T 709—2019表3、表4中较高精度（PT.B）的规定 | 符合GB/T 709—2019表3、表4中普通精度（PT.A）的规定 |
|  | 不平度 | 符合GB/T 709—2019中7.1.2表11，较高不平度精度（PF.B）的规定 |  | 符合GB/T 709—2019中7.1.2表11，普通不平度精度（PF.A）的规定 |
| 化学成分（质量分数） | C含量控制波动 | ≤0.03% | ≤0.04% | 符合GB/T 6653规定 |
|  | Si含量控制波动 | 有需求时：≤0.08% | ≤0.1% | 符合GB/T 6653规定 |
|  | Mn含量控制波动 | ≤0.1% | ≤0.2% | 符合GB/T 6653规定 |
|  | P含量 | ≤0.012% | ≤0.015% | 符合GB/T 6653规定 |
|  | S含量 | 有需求时：≤0.002% | ≤0.005% | 符合GB/T 6653规定 |
|  | Nb含量控制波动a | ≤0.015% | ≤0.02% | 符合GB/T 6653规定 |
|  | V含量控制波动a | ≤0.02% | ≤0.03% | 符合GB/T 6653规定 |
|  | Ti含量控制波动a | ≤0.02% | ≤0.03% | 符合GB/T 6653规定 |
| 力学性能 | 下屈服强度Rel控制波动 | 批次间波动： | 批次间波动： | 符合GB/T 6653规定 |
|  |  | ≤80MPa | ≤100MPa |  |
|  | 抗拉强度Rm控制波动 | 批次间波动： | 批次间波动： |  |
|  |  | ≤80MPa | ≤100MPa |  |
|  | 冲击吸收能量(KV2/J) | 项目有要求时：全尺寸冲击功：单值≥“项目要求下限+20J”的比例不低于90% | 项目有要求时：全尺寸冲击功：单值≥“项目要求下限+20J”的比例不低于70% | 符合GB/T 6653规定 |
| a 作为微量元素添加时。 |  |  |  |  |

（五）关于评价方法

1、基本要求

焊接气瓶用钢板及钢带生产企业应满足以下要求：a）企业稳定生产焊接气瓶用钢板及钢带产品应至少满两年；b）生产企业的管理，应按照GB/T 19001建立并运行质量管理体系；c）焊接气瓶用钢板及钢带生产企业开展评价前两年内未发生重大产品质量事故；d）焊接气瓶用钢板及钢带生产企业应未列入国家信用信息严重失信主体相关名录。

2、检验方法

焊接气瓶用钢板及钢带质量分级的检验项目、取样数量、取样方法、试验方法应符合GB/T 6653的规定。

3、评价要求

（1）焊接气瓶用钢板及钢带产品分级评价应建立规范的评价工作流程，包括评价准备、组建评价工作组、制定评价方案、现场评价、编制评价报告、技术评审等焊接气瓶用钢板及钢带的检验由供方质量技术监督部门进行，质量等级由供方自我评价和声明。需方或第三方有权按本文件对焊接气瓶用钢板及钢带进行检验和质量等级评价。

（2）检验项目全部达到表1某一等级要求时，该批产品可评价为该等级。

（六）关于等级标识

焊接气瓶用钢板及钢带的质量等级标识由供方标注于产品表面或外包装上。一般级可标注“AAA级”，优质级可标注“AAAA级”，特优级可标注“AAAAA级”。

- 六、与国内其它法律、法规的关系

制定本文件时依据并引用了国内有关现行有效的文件，也不违背国内其它行业标准、法律、法规及强制性标准的有关规定。

- 七、文件属性

本文件属于中国特钢企业协会团体标准。

- 八、 文件水平及预期效果

该标准的制定能有效规范焊接气瓶用钢板及钢带产品质量分等分级和评价工作，对细分领域焊接气瓶用钢板及钢带产品质量等级评价和规范生产销售具有重要意义。同时该文件对产品的质量提升具有意义，有利于促进生产企业和下游用户关注产品质量，促进产品实现优质优价，促进行业健康发展，体现团体标准的引领作用。

- 九、 贯彻要求及建议

本标准归口单位为中国特钢企业协会，经过审定报批后，由中国特钢企业协会发布。建议在流体输送用不锈钢无缝管产品的生产、贸易、应用、检测评价机构等相关单位进行宣贯执行。