团体标准

T/SSEA XXXX—2024

T/CSTA XXXX—2024

连续热镀锌钢板及钢带

产品质量分级和评价方法

Quality gradation and evaluation for continuous hot dip galvanized

steel sheet and strip

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中国特钢企业协会发布

ICS 77.140.50

CCS H 46

 版权保护文件

版权所有归属于该标准的发布机构。除非有其他规定，否则未经许可，此发行物及其章节不得以其他形式或任何手段进行复制、再版或使用，包括电子版，影印件，或发布在互联网及内部网络等。使用许可可于发布机构获取。

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国特钢企业协会团体标准化工作委员会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

连续热镀锌钢板及钢带 产品质量分级和评价方法

1. 范围

本文件规定了连续热镀锌钢板及钢带产品质量分级评价的评价指标体系、评价方法以及等级标识。

本文件适用于低碳钢、无间隙原子钢和结构钢的连续热镀锌钢板及钢带（以下简称钢板及钢带）产品的质量分级和评价。

1. 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 222 钢的成品化学成分允许偏差

GB/T 2518 连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB/T 25052 连续热浸镀层钢板和钢带尺寸、外形、重量及允许偏差

1. 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

1. 评价指标体系
	1. 基本要求
		1. 钢板及钢带生产企业生产产品应至少满两年。钢板和钢带产品质量应满足GB/T 2518及相关规范的要求。
		2. 钢板及钢带生产企业开展评价前两年内未发生重大产品质量事故。
		3. 钢板及钢带生产企业应未列入国家信用信息严重失信主体相关名录。
		4. 钢板和钢带生产企业应根据GB/T 19001建立并运行相应质量管理体系。钢板和钢带生产企业应具有钢板产品过程监控体系，具有相应的尺寸外形、化学成分、力学性能及相关检化验设备设施。
	2. 评价指标分类及要求

钢板及钢带质量等级根据尺寸外形、表面质量、波纹度，分为特优级、优质级、一般级。钢板及钢带产品质量分级见表2。

1. 连续热镀锌钢板及钢带产品质量分级

|  |  |
| --- | --- |
| 质量要求 | 质量等级 |
| 特优级 | 优质级 | 一般级 |
| 尺寸外形 | 厚度允许偏差 | 在GB/T 25052中高级精度PT.B级别加严0.01mm | 符合GB/T 25052中高级精度PT.B级别的要求 | 符合GB/T 25052中普通级精度PT.A级别的要求 |
| 表面质量 | 表面处理 | 无铬钝化(CN) 、无铬钝化+涂油(CON) 、无铬耐指纹膜(AFN)、无铬自润滑膜(SLN) | 三价铬钝化(C3)、三价铬钝化+涂油(CO3)、磷化+涂油(PO) 、三价铬耐指纹膜(AF3)、三价自润滑膜(SL3) | 铬酸钝化(C)、铬酸钝化+涂油(CO)、磷化(P)耐指纹膜(AF)、自润滑膜(SL) |
| 表面质量 | 符合GB/T 2518—2019 7.10中FC级别的要求 | 符合GB/T 2518—2019 7.10中FB级别的要求 | 符合GB/T 2518—2019中7.10的FA级别要求 |
| 波纹度（Wa0.8/Wsa1-5） | Wa0.8(µm)≤0.5 | / | / |
| Wsa1-5(µm)≤0.35 |

* 1. 试验方法

钢板及钢带质量分级的检验项目、取样数量、取样方法及试验方法应符合GB/T 2518的规定。

* 1. 评价要求
		1. 钢板及钢带产品分级评价应建立规范的评价工作流程，包括评价准备、组建评价工作组、制定评价方案、现场评价、编制评价报告、技术评审等。
		2. 钢板及钢带按批进行质量分级和评价，组批规则应符合GB/T 2518的规定。
		3. 钢板及钢带按4.3进行检验，检验项目全部达到表1某一等级要求时，该批产品可评价为该等级。
1. 等级标识
	1. 钢板及钢带的质量等级标识由供方标注于外包装及质量证明书上。
	2. 一般级可标注“AAA级”，优质级可标注“AAAA级”，特优级可标注“AAAAA级”。