《MBB/0BB太阳能电池组件激光焊接技术规范》
（征求意见稿）
编制说明
《MBB/0BB太阳能电池组件激光焊接技术规范》编制组
二〇二五年二月
《MBB/0BB太阳能电池组件激光焊接技术规范》（送审稿）

团体标准编制说明
一、工作简况

（1） 任务来源
本标准由中国联合国采购促进会提出并归口。本标准规定了MBB/0BB太阳能电池组件激光焊接的基本要求、工艺要求、质量要求、安全要求。本标准适用于MBB/0BB太阳能电池组件焊接的激光技术处理。
本标准UNSPSC代码为“23.27.14”，由3段组成。其中：第1段为大类，“23”表示“工业制造和加工机械及配件”，第2段为中类，“27”表示“焊接、钎焊和钎焊机械及配件及用品”，第3段为小类，“14”表示“焊接机械”。
（2） 起草单位情况
本标准起草单位包括：XXX、XXX、XXX。
（3） 标准编制过程
（1）成立标准起草组，技术调研和资料收集

2024年8月12日—10月31日，为保证制订工作的顺利开展、提高标准的质量和可用性，由起草单位和相关技术专家共同组建了标准起草组，负责《MBB/0BB太阳能电池组件激光焊接技术规范》标准的编制。通过制订工作方案，标准起草组进一步明确了目标要求、工作思路、人员分工和工作进度等。

标准起草组对相关指标和要求进行了调研，搜集了众多MBB/0BB太阳能电池组件激光焊接技术相关的标准、文献、成果案例等资料，着手标准制定。
（2）确定标准框架，形成标准草案

2024年11月1日—12月31日，起草小组结合前期的调研和资料，多次召开内部研讨会，形成标准大纲，并邀请了专家和相关企业对标准进行技术指导，对《MBB/0BB太阳能电池组件激光焊接技术规范》的标准编制工作重点、标准制定依据和编制原则等形成了共识，同时完成标准草案稿的撰写。

（3）形成标准征求意见稿，开展征求意见

2025年1月2日—2025年2月19日，标准起草组对标准草案进行修改完善，包括调整基本原则内容、修改错误用词和格式等，在反复讨论和论证的基础上，修改形成了标准征求意见稿。

二、标准制定的目的和意义
在全球对清洁能源需求持续攀升的大背景下，太阳能作为清洁、可再生能源，在能源结构中的重要性与日俱增。MBB/0BB太阳能电池组件凭借优异的光电转换效率、在复杂环境下的稳定性和可靠性等独特优势，在大规模光伏发电站建设、分布式能源系统等领域得到广泛应用。而激光焊接技术作为MBB/0BB太阳能电池组件生产的核心环节，其焊接质量对组件的性能和可靠性起着决定性作用。但当前，MBB/0BB太阳能电池组件激光焊接技术存在企业设备性能差异大、工艺参数无统一标准、市场产品质量参差不齐等问题，严重制约了行业的健康发展，因此，制定统一的《MBB/0BB太阳能电池组件激光焊接技术规范》标准至关重要。

《MBB/0BB太阳能电池组件激光焊接技术规范》标准的制定有助于统一MBB/0BB太阳能电池组件激光焊接技术要求，提升产品质量的一致性，减少因质量问题引发的市场纠纷，为太阳能产业的健康、可持续发展提供有力支撑。同时，标准的制定为行业技术创新和升级奠定了基础，激励企业加大研发投入，进而提升整个行业的技术水平。
三、标准编制原则

本标准在编制的过程中遵循“先进性、科学性、可操作性”的原则，按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
四、标准主要内容
1、标准主要内容
本标准规定了MBB/0BB太阳能电池组件激光焊接的基本要求、工艺要求、质量要求和安全要求。适用于MBB/0BB太阳能电池组件激光焊接技术的设计和应用。

2、规范性引用文件

本标准规范引用了GB/T 2651《金属材料焊缝破坏性试验  横向拉伸试验》、GB 18217《安全标志及其使用导则》和GB/T 9445—2024《无损检测  人员资格鉴定与认证》。
3、术语、定义和缩略语
本标准没有需要界定的术语和定义，但给出了MBB和OBB两个缩略语的中文及英文全称。
4.基本要求
本章节从设备、材料、人员三方面提出了相应的要求，以保障焊接质量和检测结果。设备上，要求激光焊接设备要性能优良且定期维护，辅助设备应操作简便、安全可靠并与主设备兼容；材料上，对电池片、焊带及其他材料分别在性能、尺寸、兼容性等方面进行要求；人员上，要求焊接操作人员、检验人员和无损检测人员需取得相应资质、通过考核，并达到对应资格要求。
5.工艺要求
本章节规定了MBB/0BB太阳能电池组件激光焊接的工艺方面的要求，包括上料、定位、焊接、检测、下料5个阶段的工艺流程及相应的流程控制要求。上料环节需检查材料多方面性能并规范上料方式和顺序；定位环节对定位精度、稳定性、检测作出规定；焊接环节明确焊接工艺参数、环境要求及过程监控措施；检测环节采用不同方法检测外观、强度和电气性能；下料环节规范下料方式、包装和质量复查流程。

6.质量要求
本章节从焊接外观质量、焊接强度和电气性能方面提出具体要求。焊接外观质量要求焊接部位表面光滑平整、无虚焊脱焊等；焊接强度规定了MBB和0BB组件单焊点拉力及标准差；电气性能要求焊接前后电性能参数变化率不超±3%。
7.安全要求
本章节规定了MBB/0BB太阳能电池组件激光焊接的激光安全、电气安全和机械安全的内容。激光安全要求配备防护装置并定期检查，设置警示标识；电气安全要求定期测量接地电阻等，规范操作前检查和维护检修流程；机械安全要求防护装置可靠，定期检查设备部件，设置警示标识和防护栅栏，按要求更换易损件。
五、重大分歧意见的处理经过和依据
本标准起草过程中无重大分歧。

六、贯彻标准的措施建议
标准只有通过实施才能起作用，如果不能实施，再好的标准也是“一纸空文”，更无法体现它的作用。贯彻实施标准要做好宣传教育工作、有良好的实施方法和检查监督机制。具体来说：（1）加大宣贯力度。利用报纸、电视、电台及微信、微博等各种新媒体，大力宣传，为标准的实施营造良好的社会氛围。（2）加强标准实施反馈。对在标准实施过程中发现的问题及提出的意见，要进行深入探讨和研究，做好标准的修订和完善工作。

七、废止现行有关标准的建议
本标准不涉及现行标准的废止。

八、其他应予说明的事项

无。

《MBB/0BB太阳能电池组件激光焊接技术规范》编制组

2025年2月


