| ICS | 97.180 |
| --- | --- |
| CCS | CNLIC. Y21 |

团体标准

T/CNLICXXXX—XXXX

钛制茶具

Titanium tea set

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中国轻工业联合会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1－2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国轻工业联合会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

钛制茶具

范围

本文件规定了钛制茶具的产品分类、要求、检验规则、标志、包装、运输和贮存，描述了相应的试验方法，界定了相关术语和定义。

本文件适用于以钛金属为主要原材料生产，用于冲泡、饮用、储存的各类茶具。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 2828.1  技术抽样检验程序第一部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2829  周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

GB/T 3620.1－2016  钛及钛合金牌号和化学成分

GB /T 4698  海绵钛及钛合金化学分析方法

GB 4806.1  食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求

GB 4806.9  食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品

GB/T 5713  纺织品色牢度试验耐水色牢度

GB/T 6543  运输包装用单瓦楞纸箱和双玩楞纸箱

GB 18401－2010  国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 15067.2－2016  不锈钢餐具

GB/T 29606－2013  不锈钢真空杯

GB/T 34221－2017 不锈钢水壶

QB/T 3826  轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法

QB/T 3832―1999 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

钛制茶具 titanium tea set

以钛金属为主要原材料加工成型，用于煮茶、泡茶、饮茶等的各种器具。通常包括冲泡壶、煮茶壶（釜）、茶叶罐、盖碗、公道杯、品茶杯、茶滤（漏）、茶匙、茶盘、杯托、茶夹等。

煮茶用具 tea-boiling set

用于煮茶的壶、釜、锅等器皿。

煮茶壶tea boiling kettle

用于将茶叶置于水中通过加热将其煮沸的容器，

通常由壶盖、壶身、壶柄等组成。

煮茶釜tea boiling pot

用于煮茶的釜、锅等器皿。

泡茶用具 tea-makingset

用于泡茶的壶、碗等器皿。

茶壶 tea kettle

用于泡茶的壶类器皿，通常由壶盖、壶身、壶底、壶柄、圈足五部分组成。

- 盖碗 teabowl

用于泡茶的碗类器具，通常由盖、碗、托三个部件组成。

饮茶用具 tea-drinking set

用于饮茶的杯、碗等器具。

- 公道杯 justice cup

用于盛放茶汤和分茶的器皿。

- 品茶杯 tea cup

用于饮茶的器具，也称“品茗杯”。

- 辅助茶具 tea accessory

用于泡茶、饮茶时，方便操作所需的各种辅助用具，通常包括茶托、茶针、茶罐、汤匙、茶挑、茶夹、茶漏等。

茶托 tea saucer

用于放置品茶杯、茶碗等的器具，也称“杯垫”。

茶滤（漏）tea Infuser

用于过滤茶叶（渣）的器具。

- 茶荷 tea lotus

用于观赏、筛选、分取茶叶的盘子。

茶夹 tea clip

用于夹取茶杯的工具，也称“杯夹”。

茶则 tea shovel

用于将茶叶放置到煮茶、泡茶等器皿内的工具，也称“茶铲”。

茶筒 tea canister

用于收纳辅助茶具的筒形用具。

茶刀tea knife

用来从紧实茶体上撬取茶叶的工具。

- 茶叶罐 tea tin

储存茶叶的容器。

茶汤勺 tea spoon

用来杓水或茶汤的勺子。

产品分类

按其用途可分为煮茶用具、泡茶用具、饮茶用具和辅助茶具。

要求

材料

产品中与食品接触的金属部件应选用GB/T 3620.1－2016中规定的钛材料。

产品中与食品接触的材料应符合国家食品安全相关国家标准的要求。

感官质量

外观

产品外表面不应有破裂、缺口、锐边（茶铲、茶刀除外），焊接处应光滑、无毛刺，内表面应清洁、光滑。

产品口、底（沿）应平整、光滑。

各部件表面不应有毛刺、飞边、生锈、起皮等缺陷。

异味

经6.2.2试验后，产品应无异味。

规格

规格的表示形式

产品的规格表示形式应符合表1要求进行明示。

| 名称 | 规格表示形式 |
| --- | --- |
| 煮茶壶、煮茶釜、茶壶、盖碗、公道杯、品茶杯、茶叶罐 | 容积（L或mL） |
| 茶盘、茶托、茶荷 | 直径（mm）或长度×宽度（mm×mm） |
| 茶夹、茶刀、茶则、茶汤勺 | 长度（mm） |

容积偏差

采用容积标称的产品容积偏差应在±5%以内。

尺寸偏差

采用尺寸标注的产品尺寸偏差应在±5%以内。

壶盖稳定性

经6.4试验，壶盖应保持不脱落且不会碰到手。

出水性能

按6.5试验后，水应从壶嘴顺畅地流出，不分流。复位操作时，允许单个水滴回流壶嘴外壁，但不应连续回流。

稳定性

经6.6试验后，茶釜、茶壶、茶碗、茶盅、茶杯不应倾倒。

抗跌落性

经6.7试验后，产品应无断裂或破损现象。

陶瓷、玉石、玻璃等易碎装饰件不作考核。

耐腐蚀性

经6.8试验后，产品中与食品接触的金属附件的耐腐蚀等级应达到QB/T 3832―1999中表2规定的10级。

涂层附着力

对有涂层的产品，经6.9试验后应残留95个以上格子。

氧化膜要求

抗划痕性

经6.10.1试验后，氧化膜表面应无划痕。

附着力要求

经6.10.2试验后，氧化膜应无脱落。

耐磨性

经6.10.3试验后，氧化膜应无露底。

强度

经6.11试验后，茶夹、茶则（铲）、茶刀、茶勺、茶匙应无断裂现象。

手柄、提环强度

有手柄或提环的产品，经6.12试验后，手柄、提环及连接处不应损坏。

橡胶件耐热水性

产品中起密封作用的橡胶件，经6.13试验后不应发黏，外观应无明显变化。

试验方法

材料

与食品接触的钛材料及制品，按GB/T 4698中规定的方法进行试验。

与食品接触的其他材料及制品，按国家食品安全相关标准规定的方法进行试验。

感官质量

外观

在自然光或照度不低于250 lx的光源下，距离约30cm处目测，手感检查。

异味

按QB/T 5612－2021 中5.2.2的方法进行试验。

规格尺寸偏差

容积偏差

按QB/T 5612－2021 中5.3.1的方法进行试验。

尺寸偏差

使用分度值不低于0.02mm的游标卡尺测量。

壶盖稳定性

按GB/T 34221－2017中6.2.8的方法进行试验。

出水性能

按照GB/T 34221－2017中6.2.3的方法进行测试。

稳定性

按照QB/T 5612－2021中5.3.2的方法进行测试。

抗跌落性

将产品6个面分别从760mm高处自由跌落至硬质木板上。

耐腐蚀性

按GB/T 10125中规定的中性盐雾方法进行，试验周期为48h，检查与食品接触的部位是否有腐蚀缺陷。

涂层附着力

按QB/T 5612－2021 中5.4的方法进行试验。

氧化膜要求

抗划痕性

采用涂层硬度测试仪，按GB/T 6739-2022中5.1、5.2、5.3的规定准备试验器材，用2H的三棱铅笔，在氧化膜表面以45°的角度，（7.35±0.15）N的力，划5条长约10mm的直线，再用2B橡皮把表面残留的铅笔印记擦拭干净，观察氧化膜表面是否存在划痕。

附着力

在氧化膜上面，粘上宽25mm、粘着力（10±1）N/25mm的压敏胶粘带，然后以与表面成直角的方向用力揭下胶带，检查有无脱落。

耐磨性

采用RCA纸带耐磨测试仪及配套纸带，将测试纸带放置在烘箱内，以60℃的温度烘烤10min。设定下压牵引力为标准175g，摇臂夹角90°，开机摩擦50圈后检查氧化膜是否存在露底现象。

强度

按GB/T15067.2－2016中5.5的方法进行试验。

手柄、提环强度

按GB/T 42762－2023中5.2的方法进行试验。

橡胶件耐热水性

将试样装入合适的容器内，保持试样浸没于水中，持续煮沸 4 h，检查有无发黏，然后将试样在室温下放置 2 h ，检查有无明显变化。

检验规则

检验分类

产品检验分为出厂检验和型式检验。

出厂检验

凡提出交货的产品均应进行出厂检验。产品应经生产者质量检验部门检验合格后方能出厂，并附有检验合格标识。

出厂检验按GB/T 2828.1规定进行，采用一般检验水平ⅠI、正常检验一次抽样方案，检验项目、要求、试验方法及接收质量限（AQL）见表2。

出厂检验规则

| 序号 | 检验项目 | 要求 | 试验方法 | AQL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官质量 | 5.2 | 6.2 | 10 |
| 2 | 规格 | 5.3 | 6.3 |  |
| 3 | 壶盖稳定性 | 5.4 | 6.4 | 4.0 |
| 4 | 出水性能 | 5.5 | 6.5 |  |
| 5 | 稳定性 | 5.6 | 6.6 |  |
| 6 | 抗跌落性 | 5.7 | 6.7 |  |
| 7 | 手柄、提环强度 | 5.12 | 6.12 |  |

型式检验

有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

- 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大变动，可能影响产品性能时；

- 正常生产时，对批量产品进行抽样检验，每12个月至少1次；

- 产品停产超过6个月，恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时。

型式检验的样本应从经过出厂检验的合格批中抽取，型式检验的评定以不合格品数计算。

型式检验按GB/T 2829的规定进行，采用判别水平II的一次抽样方案，检验项目、要求、试验方法、RQL值、样本大小及判定数组见表3。

型式检验规则

| 序号 | 检验项目 | 要求 | 试验方法 | 样本大小 | RQL | 判定数组 Ac Re |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官质量 | 5.2 | 6.2 | 3 | 65 | 1 2 |
| 2 | 规格 | 5.3 | 6.3 |  |  |  |
| 3 | 壶盖稳定性 | 5.4 | 6.4 |  |  |  |
| 4 | 出水性能 | 5.5 | 6.5 |  |  |  |
| 5 | 稳定性 | 5.6 | 6.6 |  |  |  |
| 6 | 抗跌落性 | 5.7 | 6.7 |  |  |  |
| 7 | 耐腐蚀性 | 5.8 | 6.8 |  |  |  |
| 8 | 涂层附着力 | 5.9 | 6.9 | 1 | 50 | 0 1 |
| 9 | 氧化膜附着力 | 5.10 | 6.10 |  |  |  |
| 10 | 强度 | 5.11 | 6.11 | 3 | 65 | 1 2 |
| 11 | 手柄、提环强度 | 5.12 | 6.12 |  |  |  |
| 12 | 橡胶件耐热水性 | 5.13 | 6.13 |  |  |  |

材料应符合5.1的要求，否则判定为不合格。

有一项不合格判定为型式检验不合格。

标志、标签、使用说明

标志

应符合GB 4806.1和GB 4806.9的规定。

产品或最小销售包装上应有如下标志：

商标；

产品名称；

规格；

生产者名称、地址、电话；

钛制部件材料牌号；

标准编号；

警示语。

产品运输包装上应有如下内容的标志：

- a)  产品名称；

- b)  生产或经销企业名称、地址；

- c)  装箱数量；

- e)  包装箱尺寸、质量（净重、毛重）；

- f)  易碎物品、向上、防雨等标志图形应符合GB/T 191的规定。

合格证

合格证应有如下内容：

- a)  商标；

- b)  合格证（字样）及检验员（签名或代号）；

- c)  生产日期。

使用说明

使用说明应包括如下内容：

- a)  “使用前请仔细阅读使用说明”字样；

- b)  使用说明；

- c)  注意事项；

- d）表面处理方式；

- e） 生产者名称。

包装、运输和贮存

包装

产品宜采用纸盒等包装；裸装时，应采用分隔板或软性材料等将产品隔开。

运输包装应有防碰撞、防震措施。采用瓦楞纸箱进行包装，瓦楞纸箱应符合GB/T 6543的规定。

运输

产品在运输过程中应轻装轻卸；箱盖向上、露出标志；避免受潮、剧烈震动、重压；防止与油、酸、碱类物质混运。

贮存

产品应贮存在干燥通风、无腐蚀性物品和气体的室内，防止受潮，码放高度应符合相关规定。