ICS 77.140.50

团体标准

T/SSEA XXXX—XXXX

电炉用高锰无磁钢板

High manganese non-magnetic steel for electric furnaces

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中国特钢企业协会  发布

CCS H 46

版权保护文件

版权所有归属于该标准的发布机构。除非有其他规定，否则未经许可，此发行物及其章节不得以其他形式或任何手段进行复制、再版或使用，包括电子版，影印件，或发布在互联网及内部网络等。使用许可可于发布机构获取。

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国特钢企业协会团体标准化工作委员会提出并归口。

本文件主要起草单位：

本文件主要起草人：

电炉用高锰无磁钢板

- 范围

本文件规定了电炉用耐热高锰无磁钢板的牌号表示方法及分类代号、订货内容、制造工艺、技术要求、试验方法、检验规则及包装、标志和质量证明书。

本文件适用于电炉和合金冶炼用矿热炉用厚度为6~60mm的高锰无磁钢板（以下简称“钢板”）。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而成为本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 222  钢的成品化学成分允许偏差

GB/T 223(所有部分)  钢铁及合金化学分析方法

GB/T 228.1  金属材料  拉伸试验  第1部分：室温试验方法

GB/T 232  金属材料  弯曲试验方法

GB/T 247  钢板和钢带包装、标志及质量证明书的一般规定

GB/T 709  热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T 2975  钢及钢产品  力学性能试验取样位置及试样的制备

GB/T 4336  碳素钢和中低合金钢  多元素含量的测定  火花放电原子发射光谱方法（常规法）

GB/T 5313  厚度方向性能钢板

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 14977  热轧钢板表面质量的一般要求

GB/T 17505  钢及钢产品  交货一般技术要求

GB/T 20066  钢和铁  化学成分测定用试样的取样和制样方法

GB/T 20123  钢铁  总碳硫含量的测定  高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）

GB/T 20125  低合金钢  多元素的测定  电感耦合等离子体发射光谱法

GB/T 35690  弱磁材料相对磁导率的测量方法

YB/T 6148  电力变压器用高锰无磁钢板

- 术语和定义

YB/T 6148中界定的术语和定义适用于本文件。

- 牌号表示方法

钢板的牌号由碳含量、合金元素含量和代号三部分组成。

- 订货内容

按本文件订货的合同或订单应包括下列内容：

- 本文件编号；

- 产品名称；

- 牌号；

- 规格，尺寸外形及允许偏差；

- 交货状态；

- 交货重量（数量）；

- 特殊要求。

- 制造工艺

  - 制造方法

钢应采用转炉或电炉冶炼，并经炉外精炼。除非需方有特殊要求并在合同中注明，冶炼方法一般由供方自行选择。

  - 交货状态

钢板以热轧或热机械轧制状态交货。经供需双方协商，并在合同中注明，也可采用热处理状态交货。

- 技术要求

  - 牌号和化学成分

    - 钢的牌号和化学成分（熔炼分析）应符合表2的规定。

- 钢的牌号和化学成分

| 牌号 | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Si | Mn | P | S | Alt | Mo | Nb+V+Ti |
| 21Mn23AlSiMo-1 | 0.15～0.25 | 0.80～1.30 | 21.50～25.00 | ≤0.050 | ≤0.030 | 1.50～2.50 | 0.05～0.25 | 0.04~0.08 |
| 21Mn23AlSiMo-2 | 0.15～0.25 | 0.80～1.30 | 21.50～25.00 | ≤0.050 | ≤0.030 | 1.50～2.50 | 0.10～0.50 | 0.05~0.10 |
| 为提高钢板的耐热性能,钢中应至少加入Nb、V、Ti元素中的一种，当单独或组合加入时，应保证至少一种合金元素含量符合表中下限规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 如需方对化学成分有特殊要求，应在合同中注明。

    - 当需方对厚度方向性能有要求时，应符合GB/T 5313的规定。

    - 当需方要求进行成品化学分析时，应进行成品分析，Mn含量的允许偏差±0.5%，其他元素的成品化学成分允许偏差应符合GB/T 222 的规定。

  - 力学性能和工艺性能

    - 钢板的力学性能和工艺性能应符合表2的规定。厚度≤40mm的钢板应符合表2的要求，厚度＞40mm的钢板力学性能仅提供实测值，不作为交货条件。

    - 弯曲试验评定结果应符合GB/T 232的规定。

    - 当需方对厚度方向性能有要求，Z向厚度方向断面收缩率应符合GB/T 5313的规定。

- 钢板的力学性能和工艺性能

| 牌号 | 拉伸试验(横向)a |  |  |  | 180°弯曲试验a |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下屈服强度ReL/MPab |  | 抗拉强度 R,/MPa | 断后伸 长率A /% | 公称厚度 |  |
|  | 公称厚度/mm |  |  |  | ≤16 | 16～40 |
|  | ≤16 | >16～40 |  |  |  |  |
| 21Mn23AlSiMo-1 | ≥305 | ≥285 | ≥600 | ≥30 | d=3a | d=2a |
| 21Mn23AlSiMo-2 | ≥325 | ≥300 | ≥630 | ≥30 |  |  |
| a 拉伸试验和弯曲试验为横向；弯曲试验，D为压头直径，a为试样厚度。 B 当屈服现象不明显时，可用规定塑性延伸强度Rp0.2代替下屈服强度。 |  |  |  |  |  |  |

  - 磁导率

当磁场强度为16×103A/m（200奥斯特）时，钢板的相对磁导率应符合表3的规定。

- 钢板的相对磁导率

| 牌号 | 相对磁导率Ur |
| --- | --- |
| 21Mn23AlSi | ≤1.05 |
| 21Mn23AlSiMo | ≤1.05 |

  - 硬度

根据需方要求，并在合同中注明，可对钢板进行硬度检验，试验标准和验收指标由供需双方协商确定。

  - 超声检测

根据需方要求，并在合同中注明，可对钢板进行超声检测，试验标准和验收指标由供需双方协商确定。

  - 表面质量

    - 钢板表面不应有结疤、拉裂、裂纹、折叠、夹杂、气泡和压入氧化铁皮等对使用有害的缺陷。钢板不准有目视可见的分层。

    - 钢板表面允许有不影响使用的薄层氧化铁皮、铁锈和轻微的划痕、凹面、麻点、表面粗糙、凸起等局部缺欠，其深度或高度不应超过钢板厚度公差之半，并应保证钢板的允许最小厚度。

    - 钢板表面缺陷允许清理，清理后应保证钢板的最小厚度。清除处应平滑、无棱角。

    - 经供需双方协商，钢板表面质量可执行GB/T 14977的规定。

  - 尺寸、外形、重量

    - 钢板的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合GB/T 709的规定。

    - 根据需方要求，经供需双方协商，并在合同中注明，也可供应其他尺寸、外形及允许偏差的钢板。

    - 钢板采用理论重量交货，钢板密度7.85g/cm3。

- 试验方法

  - 钢的化学成分试验一般按GB/T 223(所有部分）、GB/T 4336、GB/T 20123、GB/T 20125或通用的化学分析方法进行，仲裁时由供需双方协商确定。

  - 钢板的检验项目、取样方法和试验方法应符合表4的规定。

- 表4  检验项目、取样数量、取样方法和试验方法

| 序号 | 检验项目 | 取样数量 | 取样方法 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分（熔炼分析） | 1个/炉 | GB/T 20066 | 见8.1 |
| 2 | 拉伸试验 | 1个/批 | GB/T 2975 | GB/T 228.1 |
| 3 | 弯曲试验 | 1个/批 | GB/T 2975 | GB/T 232 |
| 4 | 相对磁导率 | 1个/批 | GB/T 35690 | GB/T 35690 |
| 5 | 硬度 | 2个/批 | 协商 | 双方协商 |
| 6 | 厚度方向性能试验 | 3个/批 | 协商 | GB/T 5313 |
| 7 | 无损检测 | 逐张 | — | 双方协商 |
| 8 | 尺寸、外形 | 逐张 | — | 合适的量具 |
| 9 | 表面质量 | 逐张 | — | 目视 |

- 检验规则

  - 检查和验收

钢板的检查和验收由供方质量检验部门进行。

  - 组批规则

钢板应成批验收，每批由同一牌号、同一炉号和同一规格的钢板组成。

  - 取样数量

钢板的取样数量和取样方法应符合表4的规定。

  - 复验与判定

钢板的复验和判定规则应符合GB/T 17505的规定。

  - 数值修约

数值判定采用修约值比较法进行修约，修约规则应符合GB/T 8170的规定。

- 包装、标志及质量说明书

钢板的包装、标志和质量证明书应符合GB/T 247的规定。