《高速公路波形梁钢护栏用镀锌铝镁合金镀层钢板及钢带》团体标准编制说明

- 一、任务来源

贯彻落实国务院出台的《深化标准化工作改革方案》中发展壮大团体标准的有关要求，制定满足市场和创新需要的团体标准，落实国家关于钢铁行业高质量发展的政策导向，满足生产企业和下游用户对高速公路波形梁钢护栏用镀锌铝镁合金镀层钢板及钢带标准的实际需求，提出《高速公路波形梁钢护栏用镀锌铝镁合金镀层钢板及钢带》团体标准制定项目。

本标准由中国特钢企业协会提出并归口。由福建三宝钢铁有限公司、冶金工业规划研究院等单位起草，并共同参与前期研究、调研和标准的编制、修改、技术数据验证以及标准推广等工作。

- 二、制定本标准的目的和意义

高速公路、地方公路还是市政道路的波形梁护栏，现在大多数都采用热镀锌波形梁护栏。但是热镀锌腐蚀速率较快，加之锌腐蚀后的产物较为疏松，使得防护寿命较短。近年来随着高速公路投入快速增长和高速公路里程的增加，大型运输车辆和重载车辆在高速公路上行驶数量增加迅速，由于其载重量大、行驶速度快，车辆动能大，对路用护栏的安全性能提出了新的的要求。随着科学技术的发展传统的热镀锌护栏已不能满足防腐蚀的需要，逐步开发出性能优良的新型锌铝镁合金镀层护栏。

预镀锌铝镁合金护栏，不仅大幅提高了护栏的耐腐蚀性、抗磨性等使用寿命，而且机械加工性能优异、绿色环保，性价比较高，具有较大的实用价值，符合国家可持续性发展的原则。预镀锌铝镁合金护栏将钢板及钢带使其表面镀覆一层含锌铝镁多元合金的材料。采用连续热浸镀工艺生产，将钢板及钢带连续浸在熔解有多元合金的镀槽中制成预镀锌铝镁合金板，然后通过后期加工将板材做成所需要的护栏产品。目前在《预镀锌公路护栏》(GB/ T31447-2015）中包括铝镁合金镀层护栏，《连续热镀锌铝镁合金镀层钢板及钢带》（YB/T 4761-2019）对于公路护栏针对性指标不足，为满足配套原材料的标准，完善公路护栏的标准体系，特制定本标准。在《预镀锌公路护栏》(GB/ T31447-2015）中，预镀锌公路护栏定义为一种利用热浸镀锌镀层、锌镁合金镀层或锌铝镁合金镀层钢板或钢带加工成型的公路波形梁钢护栏。且中国特钢企业协会已制定发布《高速公路波形梁钢护栏镀锌钢板用热轧钢板及钢带》T/SSEA 0319—2023，为配套使用与护栏定义一致，本标准名称为《高速公路波形梁钢护栏用镀锌铝镁合金镀层钢板及钢带》。

- 三、标准编制过程

冶金工业规划研究院等单位共同承担了《高速公路波形梁钢护栏用镀锌铝镁合金镀层钢板及钢带》团体标准的编制工作，共同组建了该团体标准起草小组，明确各自的责任和分工并开展工作。在《高速公路波形梁钢护栏用镀锌铝镁合金镀层钢板及钢带》标准制定过程中，起草小组认真查阅有关资料、收集相关数据信息，本标准参考《连续热镀锌铝镁合金镀层钢板及钢带》（YB/T 4761-2019）、结构用连续热镀锌铝镁合金镀层钢带（T/SSEA 0264-2021）、《公路护栏用连续热镀锌铝镁合金镀层钢板及钢带》（T/CECS 10434-2024），结合国内钢护栏用镀锌铝镁钢带的生产情况，公路护栏建设项目对用钢的性能要求，进行本团体标准的编制工作。

主要编制过程如下：

2024年8月，中国特钢企业协会团体标准化工作委员会（以下简称团标委）秘书处给各位委员发出团体标准立项函审单。到立项函审截止日期，没有委员提出不同意见。

2024年9月，团标委正式下达《高速公路波形梁钢护栏用镀锌铝镁合金镀层钢板及钢带》团体标准立项计划（2024年第三批）。团体标准立项后，福建三宝钢铁有限公司、冶金工业规划研究院相关人员组成了标准起草组，提出了标准编制计划和任务分工，并开始标准编制工作。

2024年9~5月：进行了起草标准的调研、问题分析和相关资料收集等准备工作，完成了标准制定提纲、标准草案。

2024年6月：召开标准启动会，围绕标准草案进行了讨论，并按照与会意见和建议进行了修改。

- 四、标准编制原则

一是满足用户使用需要的原则。力争达到“科学、合理、先进、实用”。二是实践标准供给侧改革的原则。争取实现团体标准的“及时性”、“先进性”和“市场性”的要求。三是技术创新的原则。在与国家标准体系协调一致的基础上，在镀层黏附性、镀层重量、镀层厚度、耐腐蚀性能等技术指标等方面进行完善、创新，在标准中充分体现新产品的技术特点。

- 六、主要技术内容

（一）标准编写格式

本文件内容符合GB/T 1.1-2020的规定。

本文件规定了高速公路波形梁钢护栏用镀锌铝镁合金镀层钢板及钢带的分类和代号及牌号表示方法、订货内容、尺寸、外形、重量、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书。

（二）关于适用范围

文件适用于高速公路波形梁钢护栏用厚度为不大于6.00mm的镀锌铝镁合金镀层钢板及钢带（以下简称钢板及钢带）。

（三）关于术语和定义

YB/T 4761中界定的术语和定义适用于本文件。

（四）分类和代号及牌号表示方法

1.分类和代号

本节规定钢带参照T/CECS 10434-2024按照表面质量、表面结构、表面处理、镀层种类进行分类。

钢带按照表面质量分类及代号：普通级表面，FA；较高级表面，FB；高级表面，FC。

钢带按照镀层表面结构分类及代号：小锌花，M。

钢带按照表面处理分类及代号：无铬钝化，CN。

钢带镀层种类分类及代号：锌铝镁镀层，ZM。

（五）关于订货内容

按本文件订货的合同或订单应包括下列内容：产品名称；本文件编号；牌号；镀层种类及镀层重量代号；尺寸及精度（包括厚度、宽度、钢带内径等）；镀层表面结构；表面处理；表面质量；重量；包装方式；其他特殊要求（如光整、表面朝向等）。

（六）制造工艺

1.冶炼方法

按照钢常用的冶炼方式，本文件规定钢由电炉或转炉冶炼。除非需方有特殊要求并在合同中注明，冶炼方法一般由供方选择。

2.交货状态

本文件规定钢板及钢带经热镀或热镀加平整（或光整）后交货。

（七）关于技术要求

1．牌号及化学成分

本文件牌号和化学成分结合行业标准YB/T 4961、下游T/CECS10434标准等和目前市场实际使用情况设定。镀锌及锌铝镁镀层钢带生产工艺由热轧钢带原料、经过冷轧、退火、镀锌铝镁等工艺形成锌铝镁合金镀层钢带，再进行加工形成高速公路波形梁护栏。

根据实际常用的牌号和下游团体标准规定，本文件选取S250GD+ZM、S280GD+ZM、S320GD+ZM、S350GD+ZM、S450GD+ZM、HX380LAD+ZM、HX420LAD+ZM，本节对钢的牌号和化学成分进行了规定，钢的牌号和化学成分与YB/T 4761一致。

- 钢的牌号及化学成分

| 牌号 | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Si | Mn | P | S | Ti | Nb | Al |
|  | 不大于 |  |  |  |  |  |  | 不小于 |
| S250GD+ZM | 0.20 | 0.60 | 1.70 | 0.050 | 0.035 | / | / | / |
| S280GD+ZM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S320GD+ZM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S350GD+ZM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S450GD+ZM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HX380LAD+ZM | 0.12 | 0.50 | 1.50 | 0.025 | 0.025 | 0.15 | 0.10 | 0.015 |
| HX420LAD+ZM | 0.12 | 0.50 | 1.60 | 0.025 | 0.025 | 0.15 | 0.10 | 0.015 |

2．镀层化学成分

本文件参照T/CECS10434，锌铝镁合金镀层化学成分应符合表2的规定。

- 锌铝镁合金镀层化学成分

| 元素 | Al% | Mg% | Zn% | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量 | 9~13% | 2%~4% | 余量 | ≤1% |

3．力学性能

钢带的力学性能主要参考行标要求，根据实际生产情况和下游需求制定指标，与行业标准一致。

- 钢带的力学性能

| 标准 | 牌号 | 下屈服强度a ReH/MPa 不小于 | 抗拉强度b Rm /MPa 不小于 | 断后伸长率A80mm/% 不小于 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本文件 | S250GD+ZM | 250 | 330 | 19 |
| YB/T 4671 | S250GD+ZM | 250 | 330 | 19 |
| 本文件 | S280GD+ZM | 280 | 360 | 18 |
| YB/T 4671 | S280GD+ZM | 280 | 360 | 18 |
| 本文件 | S320GD+ZM | 320 | 390 | 17 |
| YB/T 4671 | S320GD+ZM | 320 | 390 | 17 |
| 本文件 | S350GD+ZM | 350 | 420 | 16 |
| YB/T 4671 | S350GD+ZM | 350 | 420 | 16 |
| 本文件 | S450GD+ZM | 450 | 510 | 14 |
| YB/T 4671 | S450GD+ZM | 450 | 510 | 14 |
| 本文件 | HX380LAD+ZM | 380~480 | 440~560 | 19 |
| YB/T 4671 | HX380LAD+ZM | 380~480 | 440~560 | 19 |
| 本文件 | HX420LAD+ZM | 420~520 | 470~590 | 17 |
| YB/T 4671 | HX380LAD+ZM | 550 | 470~590 | 19 |
| a 当屈服不明显时，可用规定塑性延伸强度RP0.2代替。 b 试样为GB/T 228.1-2021中P6或P13试样，试样方向为纵向。 |  |  |  |  |

4．镀层黏附性

参考T/CECS10434和T/SSEA相关镀锌铝镁钢带产品的要求，弯心压头直径按照强度级别、钢板厚度及镀层厚度进行划分，规定了弯曲压头直径。

- 弯曲压头直径

| 牌号 | 弯曲压头直径(板带厚度的倍数) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 板带厚度＜3.0mm | 板带厚度≥3.0mm |
| S250GD+ZM | 1 | 2 |
| S280GD+ZM | 1 | 2 |
| S320GD+ZM | 1 | 2 |
| S350GD+ZM | 2 | 3 |
| S450GD+ZM | 2 | 3 |
| HX380GD+ZM | 3 | 3 |
| HX420GD+ZM | 4 | 4 |

镀层黏附性也可采用锤击试验方法进行试验，按照GB/T 2694-2018中附录B的规定进行，试验后，镀锌铝层不剥离、不突起，不应开裂或起层到用裸手指能够擦掉的程度。

5．镀层重量及厚度

钢板及钢带单面的镀层重量及镀层厚度应满足表5的要求。

- 公称镀层重量范围

| 平均镀层厚度，μm | 最低镀层厚度，μm | 最低镀层附着量a/(g/m2)，不小于 |
| --- | --- | --- |
| 25 | 21 | 117 |
| a 镀层(锌铝镁合金)厚度估算：t=m/d，其中t为镀层厚度，单位为微米，m为双面镀层重量，单位为克每平方米，d为镀层密度，单位为克每立方厘米。镀层密度d可按照公式d=7.14XZn+2.70XAl+1.74XMg计算，其中XZn、XAl、XMg分别为锌、铝、镁在锌铝镁合金中的摩尔分数。 |  |  |

6．耐腐蚀性能

参考T/CECS10434的要求，和下游GB/T 31447-2015预镀锌公路护栏对腐蚀要求，本文件提出耐盐雾、焊缝、构件耐腐蚀性能要求。

钢板及钢带的耐腐蚀性能应满足表6的规定。刻槽及切口盐雾试验样片尺寸及加工形状见附录A。钢板及钢带经过焊接，焊缝必须进行防腐处理。处理后中性盐雾耐蚀试验应保证无红锈时间达到3000小时。钢板及钢带在加工成护栏构件后，耐循环盐雾腐蚀性能以及对自然暴晒性能应符合GB/T 31447-2015中5.6.2及5.6.3的要求。

- 钢板及钢带的耐盐雾试验要求

| 盐雾试验类别 | 无红绣时间/h |
| --- | --- |
| 平面中性盐雾试验(pH=6.8-7.2) | 4000 |
| 刻槽中性盐雾试验(pH=6.8-7.2) | 3500 |
| 切口中性盐雾试验(pH=6.8-7.2) | 3500 |
| 90度弯折弧面中性盐雾试验(pII=6.8-7.2) | 3500 |

7．表面处理

钢板及钢带的表面处理应符合YB/T 4761的规定。

8．表面质量

参照YB/T 4761的要求，本文件对表面质量进行了规定，钢带表面不应有漏镀、镀层脱落、目视可见裂纹等影响用户使用的缺陷。不切边钢带边部允许存在微小锌层裂纹和白。表面质量特征见下表。

- 表面质量

| 级别 | 特征 |
| --- | --- |
| FA | 表面允许有缺欠，例如小锌粒、压印、划伤、凹坑、色泽不均、黑点、条纹、轻微钝化斑、锌起伏等。该表面通常不进行平整（光整）处理。 |
| FB | 较好的一面允许有小缺欠，例如光整压印、轻微划伤、细小锌花、锌起伏和轻微钝化斑。另一面至少为表面质量FA。该表面通常进行平整（光整）处理。 |
| FC | 较好的一面必须对缺欠进一步限制，即较好的一面不应有影响高级涂漆表面外观质量的缺欠。另一面至少为表面质量FB。该表面通常进行平整（光整）处理。 |

9.尺寸、外形、重量。

本节对公称尺寸和范围、尺寸、外形及允许偏差和重量提出要求。

根据生产的实际情况和YB/T 4761、T/CECS10434的要求，本节规定的钢带公称尺寸范围见下表。钢带的公称厚度包含基板厚度和镀层厚度。

- 钢带的公称尺寸范围                     单位为毫米

| 项目 |  | 公称尺寸 |
| --- | --- | --- |
| 公称厚度 |  | 0.20~6.00 |
| 公称宽度 | 钢板及钢带 | 600~2050 |
|  | 纵切钢带 | ＜600 |
| 公称长度 | 钢板 | 1000~8000 |
| 公称内径a | 钢带及纵切钢带 | 508或610 |
| a 如用户对钢卷内径公差有需求，应由供需双方协商确定。如未规定，由供方确定。 |  |  |

钢带的尺寸、外形及允许偏差应符合GB/T 25052的规定，如用户有特殊要求由供需双方协商确定。钢板及钢带厚度允许偏差应符合表10的规定。

- 钢板及钢带的厚度公差

| 公称厚度 | 厚度公差 |
| --- | --- |
| ＜4.0mm | ＋0.18 ＋0.05 |
| ＞4.0mm | ＋0.22 ＋0.05 |

钢板按理论重量或实际重量交货，理论重量的计算方法应符合YB/T 4761-2019中附录A的规定。钢带通常按实际重量交货。

10．特殊要求

如需方要求，经供需双方协商，可对钢带的耐腐蚀性能进行评价，试验方法和评价指标应在订货时协商，并在合同中注明。

（八）关于试验方法

钢带的检验项目和试验方法应符合表9的规定。

- 检验项目、取样数量、取样方法和试验方法

| 序号 | 检验项目 | 取样数量 | 取样方法 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | 1个/炉 | GB/T 20066 | 见8.1 |
| 2 | 拉伸试验 | 1个/批 | GB/T 2975 | GB/T 228.1 |
| 3 | 镀层黏附性 | 1个/批 | GB/T 2975、GB/T 2694-2018附录B | GB/T 232、GB/T 2694 |
| 4 | 镀层重量 | 1组（3个）/批 | 从镀后宽度方向取 300mm长的钢板，从宽度中间、距两边边缘不小于 50mm 处分别各取一个试样。试样为圆形或方形。单个试样的面积不小于1500mm2 | GB/T 1839 |
| 5 | 尺寸、外形 | 逐卷 | — | 适宜的量具 |
| 6 | 表面质量 | 逐卷 | — | 目视 |
| 7 | 耐中性盐雾试验 | — | 距边部至少50mm处 | GB/T 10125 |
| 8 | 耐循环盐雾试验 | — | GB/T 31447 | GB/T 31447 |
| 9 | 自然暴晒试验 | — | GB/T 31447 | GB/T 31447 |

（九）关于检验规则

本文件规定了检查和验收、组批规则、取样数量、复验与判定、数值修约。

钢带的检查和验收由供方质量检验部门进行。钢带应按批验收，每个检验批由同一炉号、同一规格、同一镀层重量、同一镀层表面结构和同一表面处理的钢带组成。钢带的取样数量和取样方法应符合表中的规定。钢带的复验与判定规则应符合GB/T 17505的规定。钢带的各项检测结果采用修约值比较法，修约规则应符合GB/T 8170的规定。

（十）关于包装、标志和质量证明书

钢带的包装、标志、质量证明书应符合GB/T 247的规定。

- 七、与国内其它法律、法规的关系

制定本标准时依据并引用了国内有关现行有效的标准，也不违背国内其它行业标准、法律、法规及强制性标准的有关规定。

- 八、标准属性

本标准属于中国特钢企业协会团体标准。

- 九、标准水平及预期效果

该标准的制定能有效规范高速公路波形梁钢护栏用镀锌铝镁合金镀层钢板及钢带的生产、销售和使用，对高速公路波形梁钢护栏用镀锌铝镁合金镀层钢板及钢带的有序发展具有重要意义。同时该标准对产品的质量提升具有意义，有利于促进下游产品的质量提升与推广应用，体现团体标准的引领作用。

- 十、贯彻要求及建议

本标准归口单位为中国特钢企业协会，经过审定报批后，由中国特钢企业协会发布。建议在对高速公路波形梁钢护栏用镀锌铝镁合金镀层钢板及钢带的生产、贸易和使用等相关单位进行宣贯执行。

《高速公路波形梁钢护栏用镀锌铝镁合金镀层钢板及钢带》

标准编制工作组

2025年6月