
郑州市高分子行业协会
《厌氧生物降解聚乙烯包装膜》团体标准编制说明

一、工作简况
（一）任务来源

2025年1月由河南科技大学包装工程系提出了制定《厌氧生物降解聚乙烯包装膜》团体标准的申请。经郑州市高分子行业协会批准，该项目被立项。

（二）项目承担单位、协作单位及主要分工
本标准的主要起草单位为: XXXXXXXXX等。

本标准的协作单位及主要分工：郑州市高分子行业协会标准化技术委员会负责组织资料收集、调研分析、标准起草、研讨修订、标准送审报批等工作。河南科技大学包装工程系负责资料收集、标准起草、研讨修订等工作；XXXXXXXXXXX等单位协同完成资料收集、起草、研讨修订等工作。

二、制定标准的必要性和意义

自1907年问世以来，塑料，这个曾经最伟大的发明，作为一种新型材料，具有质轻、防水、耐用、生产技术成熟、成本低的优点，给人们生活带来了各类便利，塑料在各行各业已经得到了广泛地应用，其在全世界被广泛应用且呈逐年增长趋势。
然而，当塑料使用完被废弃后，大量的塑料废弃物在各个应用场所被随意丢弃，在全球范围内造成严重的“白色污染”。“白色污染”就是指破损残留的农用薄膜、塑料包装袋没有被及时收集清理，残留于耕地中，或四处飘散导致的污染现象，是人们对难降解的塑料垃圾污染环境现象的一种形象称谓。“白色污染”影响自然景观；造成土壤板结;影响水分吸收，导致农作物减产。针对这种情况，世界各国开始研究降解型塑料，使其在满足人们对塑料需求的情况下，又减少对环境造成的危害。降解塑料在丢弃后，经过一定时间，结构发生变化，性能丧失，被微生物或某些生物作为营养源吞噬，分解为成分较简单的化合物或单质及其所含元素的矿化无机盐以及新的生物质，最终回归自然环境。

目前，国际上降解塑料按降解类型共分为含淀粉填充型降解塑料、光降解塑料、聚酯型降解塑料、厌氧生物降解塑料、生物酶降解塑料五大类，其技术发展现状和趋势如下：

(一)淀粉填充型降解塑料

淀粉填充型降解塑料是通过在生产过程中向普通塑料中填充易降解成分淀粉得到的。由于聚烯烃与淀粉兼容性差，成品存在强度差、成本高、降解过快等问题，导致难以产业化，同时在淀粉成分降解后，聚烯烃成分仍然不降解。

（二）光降解塑料

光降解塑料的降解机理是通过光敏剂吸收光能而产生自由基，进而促使高分子材料降解。

该方法与传统塑料加工工艺兼容，只需在生产过程中向普通塑料中添加光敏剂即可，操作简单、制备容易、生产成本较低、强度较好。但是塑料热加工过程中，有机光敏剂易分解，影响降解效果。

（三）聚酯型降解塑料

聚酯型降解塑料，如聚乳酸（PLA）、聚丁二烯（PBS）、聚羟基脂肪酸脂（PHA）、聚苯脂（PHB）等基材的降解塑料，在室温条件下的长期储存性不理想，质脆、抗溶剂性不佳，耐热性和机械性能不佳，成本较高，难以满足国内市场需求。

   （四）厌氧生物降解塑料

在自然界中，厌氧生物降解聚乙烯包装膜无论是填埋，还是随意丢弃在海洋中，都会发生生物降解。降解过程是：当PE类塑料制品使用完毕进入垃圾填埋场填埋或海水中时，厌氧生物降解母粒以两种方式促进PE塑料制品的生物降解：第一，作为用于PE塑料上和PE塑料内微生物生长的引诱剂；第二，通过弱化或通过PE链中的弱点或以添加剂的形式表现出更多的弱点。当向PE塑料混合物中添加厌氧生物降解母粒时，会干扰PE塑料混合物,此时垃圾填埋场或海水中的酶寻找PE链中的弱点，厌氧生物降解母粒同时会降低PE链的结合强度，干扰PE的碳碳键，使得PE塑料更容易作为酶的食物来源。
大自然中的厌氧降解时刻在发生，因为过程是相对缓慢的过程所以不容易被察觉，但是，添加了厌氧生物降解母粒的固体有机物PE塑料可以大大加快该过程，它让PE塑料以更高的速率完成了生物降解过程，其降解实现过程包括如下：

有氧阶段 –在此阶段，酶和分解化学物质充当覆盖PE塑料的生物膜的催化剂。在这段时间内，好氧微生物逐渐形成，垃圾中的水分不断积聚。标准PE塑料的吸湿能力相对较小，但母粒会导致进一步溶胀，从而削弱聚合物键。这为微生物生长创造了分子空间，这开始了需氧降解过程，在此过程中，氧气转化为二氧化碳。

厌氧，非甲烷化阶段–氧浓度充分降低后，开始进行厌氧过程。在初始阶段（水解），微生物菌落会吞噬颗粒，并通过酶促过程将大分子聚合物还原为更简单的单体。有机母粒导致PE聚合物链的额外溶胀和张开，并增加了群体感应。这进一步激发了微生物以增加其定殖和聚合物链的消耗。随着时间的流逝，发生酸发生，其中简单的单体被转化为脂肪酸。在此阶段，二氧化碳的产生迅速发生。

厌氧，产甲烷的非稳态-微生物菌落继续生长，吞噬了PE聚合物链并创造了越来越大的分子空间。在该阶段，发生产乙酸，将脂肪酸转化为乙酸，二氧化碳和氢。随着这一过程的继续，CO2速率下降，制氢最终停止。

厌氧，产甲烷的稳态阶段–分解的最后阶段涉及产甲烷。随着微生物菌落继续吞噬掉PE聚合物的其余表面，乙酸盐转化为甲烷和二氧化碳，并消耗了氢气。这个过程一直持续到剩下的元素是腐殖质为止。这种高营养的土壤为微生物创造并改善了环境，并增强了分解的最终阶段，能够最终实现塑料真正的完全降解。
厌氧生物降解聚乙烯包装膜不仅克服了光催化在无光或光照不足时不易降解的缺陷，还克服了其它降解塑料加工复杂、成本高、不易推广的弊端，还克服了可堆肥降解塑料袋不具备长期贮存性的缺陷，具有广泛的环境普适性，耐久性。

基于厌氧生物降解聚乙烯包装膜的优点，本标准中所采用的厌氧生物降解聚乙烯技术是将传统聚乙烯塑料中加入厌氧生物降解添加剂，从而使其在热及微生物的联合作用下可生物降解的创新环保技术。

厌氧生物降解聚乙烯包装膜不仅克服了光催化在无光或光照不足时不易降解的缺陷，还克服了其它降解塑料加工复杂、成本高、不易推广的弊端，具有广泛的环境普适性，耐久性。
（五）生物酶降解塑料
  生物酶降解是采用微生物助剂与聚乙烯、碳酸钙经过加工制成的降解塑料，其最终实现塑料的完全降解，产物为水和二氧化碳。

基于上述介绍中各类降解塑料的优点，本标准中所采用的厌氧生物降解聚乙烯包装膜技术是将传统聚乙烯塑料改变成可厌氧生物降解的高科技环保技术。
目前国际上专业从事研究和制造降解塑料添加剂产品的公司有加拿大的EPI（公司、添加剂代号）、日本的P-Life（公司、添加剂代号）、英国的Symphony(公司代号)、 中国的EBP（添加剂代号）等，他们都经过了多年的研发、试验，证明其具备优良的降解性能，已具有广泛的市场。同时，国际上，已有阿拉伯联合酋长国、墨西哥和阿根廷等12个国家针对购物袋中使用生态降解塑料添加剂制定了法律。

厌氧生物降解聚乙烯包装膜在生产过程中，无需对现有塑料生产工艺、设备进行改进。以聚乙烯为主要原料，添加少量厌氧生物降解添加剂（1%-2%），经过吹膜工序即可生产出能够在丢弃后36个月内厌氧生物降解的聚乙烯包装膜。由于其生产工艺与传统工艺相同，生产成本较低，兼具优良的降解性能、使用性能，可满足广大消费者对“物美价廉”的降解塑料袋的需求。通过厌氧生物降解聚乙烯包装膜的使用，能够减少收缩膜、缠绕膜、保鲜膜、防锈膜等大量一次性不可回收塑料产品对环境的危害。

综上所述，厌氧生物降解聚乙烯包装膜以其优越的降解性能、货架期耐久性、良好的经济性，正在被世界各国广泛应用。
包装膜作为一次性不可回收塑料中用量最大的产品之一，应用厌氧生物降解聚乙烯包装膜技术已成为一种趋势。厌氧生物降解聚乙烯包装膜既具备传统塑料袋质轻、防水、机械性能好的优点，又具备良好的降解性能，是传统塑料袋的良好替代品之一。

《厌氧生物降解聚乙烯包装膜》团体标准的制定，将规范厌氧生物降解聚乙烯包装膜在塑料行业应用的生产、使用、管理，并作为降解聚烯烃塑料袋在企业生产、检验、质量管理方面的依据。 

  三、主要起草过程
   郑州市高分子行业协会《厌氧生物降解聚乙烯包装膜》团体标准制定项目立项后，成立了由河南科技大学包装工程系牵头、XXXXXXXXXXXXXXX等参加的标准起草小组。起草小组按工作要求，进行资料收集、整理、分析、起草编写标准。

（一）资料收集

标准起草小组深入到参与企业、塑料制品生产企业、塑料袋、塑料膜用户企业等各类相关单位，了解、征求塑料行业在生产、管理方面的意见，并查阅了大量国际、国内的厌氧生物降解塑料方面的资料，收集了国外的相关降解塑料试验标准以及GB/T 20197《降解塑料的定义、分类、标志和降解性能要求》、GB/T 38082-2019《生物降解塑料购物袋》、GB/T 38079-2019 《淀粉基塑料购物袋》、DB53/T 412--2012《氧化生物降解聚烯烃塑料袋》；GB/T 39084 2020《绿色产品评价 快递封装用品》、QB/T 2461《包装用降解聚乙烯薄膜》、BB/T 0024-2018《运输包装用拉伸缠绕膜》、GB/T 10457-2021《食品用塑料自粘保鲜膜质量通则》、GB\T 13519-2016 《包装用聚乙烯热收缩薄膜》、GB/T 19532-2004《包装材料 气相防锈塑料薄膜》、HJ/T209-2005《环境标志产品技术要求 包装制品》、GB 21660《塑料购物袋的环保、安全、标识通用技术条件》、GB/T 21661-2008 《塑料购物袋》、GB/T 24984-2010 《日用塑料袋》、GB/T 24454-2009《塑料垃圾袋》、GB/T 33797-2017 《塑料在高固体份堆肥条件下最终厌氧生物分解能力的测定  采用分析测定释放生物气体的方法》、ASTM D5511-18 《Standard Test Method for Determining Anaerobic Biodegradation of Plastic Materials Under High-Solids Anaerobic-Digestion Conditions》、DIN EN ISO 15985:2018-02《Plastics - Determination of the ultimate anaerobic biodegradation under high-solids anaerobic-digestion conditions - Method by analysis of released biogas》等国际、国家和行业标准资料，为制定标准提供了基础资料。

（二）分析、整理资料，确定标准框架

标准起草小组在收集相关标准和资料的基础上，对当前国际和国内降解塑料的技术路线，国内相关降解塑料标准的相关概念、分类、参数、试验方法、执行情况等进行了整理、分析；通过调研厌氧生物降解塑料膜、袋制品在生产、使用过程中存在的问题，并对标准资料进行汇总分析研究，确立了标准的基本构架。起草小组以国际知名检测机构-天祥的检验为基础，确定了厌氧生物降解聚乙烯包装膜的检验及质量指标，为厌氧生物降解聚乙烯包装膜团体标准的编制提供了科学性的数据指标。
在以上工作基础上，编制了郑州市高分子行业协会《厌氧生物降解聚乙烯包装膜》团体标准征求意见稿。
（三）制订标准的原则和依据，与现行法律、法规、标准的关系
标准制定过程中，本标准起草小组根据厌氧生物降解聚乙烯包装膜技术目前在国际、国内的运用情况和发展趋势，遵循前瞻性和先进性的原则，制定标准的相关条文。与行业内专业人员充分研讨，立足于行业发展现状，充分关注行业发展趋势，以国际国内相关科研数据及上级标准为依据，合理制定指标数值，使标准能够对厌氧生物降解聚乙烯包装膜的生产起到指导作用，有利于降解塑料行业的发展。

本标准的制定符合现行有关法律、法规的规定，符合《郑州市高分子行业协会团体标准管理办法》对制定团体标准的有关要求。产品分类、标识、尺寸偏差、物理力学性能、安全卫生、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存等按照GB /T 21661-2008《塑料购物袋》、GB/T38082-2019《生物降解塑料购物袋》、GB/T38079-2019 《淀粉基塑料购物袋》、DB53/T 412--2012《氧化生物降解聚烯烃塑料袋》、GB/T 24454-2009《塑料垃圾袋》和GB/T 24984-2010《日用塑料袋》的相关内容进行引用。降解性能按照GB/T 20197-2006《降解塑料的定义、分类、标志和降解性能要求》、QB/T 2461-1999 《包装用降解聚乙烯薄膜》和BB/T 0024-2018《运输包装用拉伸缠绕膜》、GB/T 10457-2021 《食品用塑料自粘保鲜膜质量通则》、GB\T 13519-2016 《包装用聚乙烯热收缩薄膜》、GB/T 19532-2004《包装材料 气相防锈塑料薄膜》、HJ/T209-2005《环境标志产品技术要求 包装制品》标准要求，检测方法与上级标准保持一致，其中有些数据指标严于上级标准。

五、主要条款的说明，主要技术指标、参数、试验验证的论述

郑州市高分子行业协会《厌氧生物降解聚乙烯包装膜》团体标准共有8章。

（一）范围

规定了厌氧生物降解聚乙烯包装膜的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存，适用于以低密度聚乙烯(LDPE)、线性低密度聚乙烯(LLDPE)、高密度聚乙烯(HDPE)等聚乙烯树脂为主要原料，适量添加厌氧生物降解添加剂制成的厌氧生物降解聚乙烯收缩膜、缠绕膜、保鲜膜、防锈薄膜以及其他用途的膜类产品。
（二）规范性引用文件。

指明了不可缺少的引用文件。
（三）术语和定义。

  对厌氧生物降解、厌氧生物降解添加剂、厌氧生物降解塑料、生物分解率、产品衰退期进行了术语标明及定义。
（四）产品分类。

 厌氧生物降解聚乙烯包装膜按照用途，分为收缩膜、缠绕膜、保鲜膜和防锈薄膜四类。

（五）技术要求

1、产品的标识、尺寸偏差、感官、物理力学性能、安全卫生等指标按照上级标准的相关要求执行。

2、降解性能

厌氧生物降解试样依据ASTM D5511或GB\T 33797的规定进行生物降解测试，生物降解后生物分解率45天需≥5%。。

由于添加了厌氧生物降解添加剂的塑料结构发生了变化，使其生物降解成为持续的，最终被自然界中的微生物吞噬而完全降解。上级标准也说明了在规定的时间内需达到生物降解的要求。本标准在试验的基础上设定经45天降解实验生物降解率≥ 5%判定为可生物降解。

（六）关于试验方法

1、产品的取样、试样状态调节和试验环境、尺寸偏差、感官、物理力学性能、卫生性能等指标按照上级标准中的相关要求执行。

2、降解性能

降解性能试验方法按ASTM D5511或GB/T 33797的规定进行。
3、生物降解率：将厌氧生物降解样本，进行生物分解率测试。按ASTM D5511或GB/T 33797的规定执行，45天的生物分解率≥5%视为可生物降解，满足要求。

（七）检验规则。

按照GB/T 2828.1-2003《计数抽样检验程序 第1部分:接收质量限(AQL)检索的 逐批检验抽样计划》的二次正常抽样方案。检查水平(IL)为一般检查水平Ⅱ，合格质量水平(AQL)为6.5。
（八）标志、包装、运输和贮存。

规定了厌氧生物降解聚乙烯包装膜的标志、包装、贮存和运输要求。

六、作为团体标准的建议及其理由

厌氧生物降解聚乙烯包装膜是降解塑料发展的重要方向。

本标准将成为“厌氧生物降解聚乙烯包装膜”在生产、检验、销售过程中企业产品质量管理的执行准则，也将为相关职能部门执法提供依据，更好地对产品行使监督、检查。建议将该标准作为团体标准发布。
七、贯彻标准的措施建议

     为保护环境，建议行业主管部门对郑州市高分子行业协会《厌氧生物降解聚乙烯包装膜》团体标准的宣传贯彻制定切实可行的措施,做好宣传培训，使全省各相关部门掌握标准的各项技术要求，加强示范推广，以提高市场竞争力。

《厌氧生物降解聚乙烯包装膜》标准起草小组  


2

