T/JSAS

团体标准

T/JSAS XXX—2025

功能膜材料 分类与命名

Functional Membrane Materials Classification and Naming

（草案稿）

XXXX-XX-XX 发布

XXXX-XX-XX 实施

| 江苏省标准化协会 | 发布 |
| --- | --- |

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 分类与命名规则	2

4.1 分类体系	2

4.2 命名规则	2

5 编码规则	2

5.1 编码结构	2

5.2 编码数据库管理	3

附录 A（规范性） 功能膜材料命名与编码示例	4

参考文献	5

前  言

本标准依据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》制定。

本标准由江苏省标准化协会提出并归口。

本标准起草单位：海安南京大学高新技术研究院、海安浩驰科技有限公司、江苏斯迪克新材料科技股份有限公司、康辉南通新材料科技有限公司。

本标准主要起草人：唐少春、韩雪云、黄峻、冯慧杰、蔡乐、周颖。

本标准首次发布日期：XXXX年XX月XX日。

功能膜材料 分类与命名

- 范围

本标准规定了功能膜材料的分类原则、命名规则及编码规则，适用于光学膜、电学膜、分离膜、医用膜、包装功能膜等五大类产品的生产、检验、技术交流及市场监督。

本标准涵盖光伏胶膜、柔性导电膜、反渗透膜、药物缓释膜、高阻隔包装膜等细分产品，不涉及普通塑料薄膜或未赋予功能特性的基材。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1.1-2020 标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则

GB/T 2410-2008 透明塑料透光率和雾度的测定

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

功能膜材料 Funtional membrane materials

通过物理、化学或复合工艺制备，具有特定光学、电学、分离、医用或包装功能的薄膜材料。

透光率 Transmittance

在可见光波长范围（380 nm～780 nm）内，材料透射光通量与入射光通量的百分比，按GB/T 2410-2008测定。

方阻 Sheet resistivity

导电膜单位面积的电阻值，单位为Ω/□（欧姆每方块）。

复合膜 Composite membrane

由两种及以上不同材料通过涂布、共挤、层压等工艺形成的多层结构功能膜。

涂布法 Coating method

将液态、浆态功能材料均匀涂覆于基材表面，经干燥或固化形成功能涂层的工艺。

- 分类与命名规则

  - 分类体系

    - 按功能分类

| 表 1 功能分类表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 细分产品示例 | 应用领域 |
| 光学膜 | 光伏胶膜、增亮膜、偏光膜 | 新能源、液晶显示、光学器件 |
| 电学膜 | 柔性导电膜、电磁屏蔽膜 | 电子电路、柔性显示、传感器 |
| 分离膜 | 反渗透膜、气体分离膜 | 水处理、化工分离、气体纯化 |
| 医用膜 | 药物缓释膜、血液透析膜 | 医疗器材、制药、生物工程 |
| 包装功能膜 | 高阻隔膜、抗菌包装膜 | 食品、药品、精密仪器包装 |

    - 按结构分类

单层膜：单一材料构成的功能膜，如聚酰亚胺（PI）基柔性导电膜。

复合膜：由两种及以上材料复合而成，如聚酯（PET）/聚乙烯（PE）高阻隔包装膜。

    - 按工艺分类

| 表 2 工艺分类表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工艺类型 | 说明 | 典型产品 |
| 涂布法 | 适用于纳米涂层、光学增亮等功能膜 | 纳米银导电膜、抗反射膜 |
| 挤出法 | 适用于热塑性材料成膜 | 聚乙烯（PE）包装膜 |
| 气相沉积法 | 适用于超薄、高精度功能膜 | 氧化铟锡（ITO）导电膜 |

  - 命名规则

    - 命名结构

功能类别+应用场景+材料组成，示例如下：

高透光（透光率≥92%）光伏封装用聚酯基复合膜

低方阻（方阻≤30Ω/□）柔性显示用纳米银导电膜

    - 命名要素说明

功能类别：明确类别（如光学膜、电学膜）。

应用场景：明确终端领域（如医疗、显示、水处理）。

材料组成：主材+辅材（如聚酯基/纳米复合材料）。

- 编码规则

  - 编码结构

功能类别（1位字母）+应用场景（2位数）+材料/结构（2位数字），编码示例如下：

| 表 3 编码结构表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能类别 | 字母代码 | 应用场景代码示例 | 材料/结构代码示例 |
| 光学膜 | O | 11：显示；12：光伏封装 | 01：聚酯基；02：聚碳酸酯 |
| 电学膜 | E | 07：柔性显示；08：电路 | 08：纳米银；09：铜基 |

  - 编码数据库管理

由江苏省市场监督管理局统一维护，每半年更新一次。

# 附 录 A
（规范性）
功能膜材料命名与编码示例

| 表 A.1 表标题 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 功能特性 | 应用场景 | 材料组成 | 编码 |
| 高透光光伏封装用聚酯基复合膜 | 透光率≥92% | 光伏封装 | 聚酯基复合材料 | O-05-12 |
| 低方阻柔性显示用纳米银导电膜 | 方阻≤30Ω/□ | 柔性显示 | 纳米银复合材料 | E-08-07 |
| 高通量海水淡化反渗透膜 | 脱盐率≥99.8% | 水处理 | 聚酰胺复合层 | S-12-09 |

请输入内容

参 考 文 献

- GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》

- GB/T 2410-2008《透明塑料透光率和雾度的测定》