| ICS | 91.120.01 |
| --- | --- |
| CCS | XZBX. E 50 |

西安市质量与标准化协会团体标准

T/XZBX 0134—2025

脂肪酸盐刚性复合防水规程

Specification for Rigid Composite Waterproofing Using Fatty Acid Salts

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

西安市质量与标准化协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 技术要求	1

5 主控项目	2

6 运行维护	3

7 记录与档案管理	3

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市质量与标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：万舟伟业（北京）科技集团有限公司。

本文件主要起草人：陈世文。

引言

在建筑工程领域，防水工程的质量直接关乎建筑物的使用寿命、结构安全以及内部环境的稳定性。随着建筑技术的不断发展和对建筑品质要求的日益提高，传统防水技术已难以满足复杂多变的工程需求。脂肪酸盐刚性复合防水技术作为一种创新的防水解决方案，凭借其独特的材料性能和施工工艺，在地下工程、屋面工程及其他防水需求领域展现出显著优势。该技术通过掺加具有特殊亲水基团的混凝土抗裂防水密实剂和砂浆防水剂，形成结构自防水与防水砂浆层相结合的刚性防水系统，有效提升了混凝土的抗渗性和密实性，构建了可靠的防水屏障。然而，技术的推广与应用离不开规范化的设计与施工标准。当前，行业内对于脂肪酸盐刚性复合防水技术的设计与施工缺乏统一、细致的技术指导，导致工程质量参差不齐，影响了技术的进一步推广。

本团体标准的制定，旨在系统规范脂肪酸盐刚性复合防水技术的设计、施工、质量验收及运行维护等关键环节，明确材料性能要求、设计原则、施工工艺及质量控制标准。通过本标准的实施，将有效提升防水工程的技术水平和质量保障能力，促进防水行业的健康发展，为构建安全、耐久、环保的建筑工程提供有力支撑。

脂肪酸盐刚性复合防水规程

范围

本文件规定了脂肪酸盐刚性复合防水技术的设计、施工、质量验收及运行维护的技术要求。

本文件适用于采用脂肪酸盐刚性复合防水技术的地下工程、屋面工程及其他需要防水的建筑工程领域，为设计单位、施工单位及质量监督机构提供技术指导。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50208—2011 地下防水工程质量验收规范

JGJ 298—2013 住宅室内防水工程技术规范

GB 50345—2012 屋面工程技术规范

GB/T 50107—2010 混凝土强度检验评定标准

GB 50108—2018 地下工程防水技术规范

JC 474—2008 砂浆、混凝土防水剂

JGJ/T 469—2019 建筑外墙外保温系统防水技术规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

## 脂肪酸盐刚性复合防水技术

采用掺加混凝土抗裂防水密实剂（WZ-309防水密实剂）的混凝土结构自防水为主，掺加砂浆防水剂（WZ-308防水剂）的防水砂浆为辅，通过材料复合与工艺协同形成的刚性防水系统。

## 结构自防水

通过优化混凝土配合比、添加防水密实剂等措施，提高混凝土自身的抗渗性和密实性，达到防水目的。

## 防水砂浆层

在混凝土结构表面涂抹掺有防水剂的砂浆，形成一层致密的防水屏障。

技术要求

## 材料性能

WZ-309防水密实剂

应含有硫酸基、羟基、羧基等高分子表面活性亲水基团，与混凝土中硅酸盐水泥水化产物反应生成硅酸基凝胶体，填充孔隙；WZ-308防水剂需含同类基团，提升砂浆密实性。

WZ-308防水剂

同样含有上述亲水基团，提高砂浆的密实性和抗渗性。

混凝土

抗压强度比（28d）≥110%，透水压力比（48h）≥322%，吸水量比（48h）≤33%，收缩率比（28d）≤104%。

防水砂浆

应符合JC 474—2008标准要求。

## 设计要求

防水设计应依据工程地质条件（如地下水压）、使用功能（如人防要求）、环境条件（如腐蚀性）综合确定防水等级；穿墙管周边防水砂浆层厚度需增加20%，变形缝宽度≥30mm且采用双道密封处理；防水层应设置在结构迎水面，对于地下工程，防水层应设在结构外侧。

## 施工要求

混凝土施工

一是混凝土浇筑前应清理基层，确保无杂物、无积水；二是混凝土应分层浇筑，每层厚度不宜超过500mm，采用机械振捣密实；三是混凝土养护需保持表面湿润，环境温度≥5℃时养护时间≥14d；防水砂浆每层涂抹后需用木抹子压实3遍，确保无气泡。

防水砂浆施工

一是防水砂浆施工前，混凝土基层应凿毛处理，清洁无油污；二是防水砂浆应分层涂抹，每层厚度控制在5-10mm，总厚度符合设计要求；三是每层涂抹后应压实抹光，确保无气泡、无裂纹。

主控项目

## 主控项目

防水混凝土

抗压强度、抗渗性能应符合设计要求，无渗漏现象。

防水砂浆层

厚度、粘结强度应符合设计要求，表面平整无裂缝。

## 一般项目

表面质量

防水层表面应平整、密实，无起砂、空鼓、裂缝等现象

细部处理

穿墙管、变形缝、后浇带等细部构造应密封严密，无渗漏。

## 验收方法

观察检查

对防水层表面质量、细部构造进行观察检查。

试验检测

对防水混凝土、防水砂浆进行抗压强度、抗渗性能等试验检测。

基淋水或蓄水试验

防水混凝土抗压强度需≥设计值的110%，抗渗等级≥P8；屋面淋水试验需持续2h，无渗漏为合格。

运行维护

一是定期检查防水层表面质量，发现裂缝、起砂等现象应及时修补；二是避免在防水层上打孔、钉钉等破坏防水层的行为；三是对于地下工程，应定期检查周边排水系统，确保排水畅通，避免积水对防水层造成压力。

记录与档案管理

## 施工记录

混凝土施工记录

应详细记录混凝土浇筑日期、浇筑部位、浇筑量、振捣情况、养护措施及养护时间等信息。

防水砂浆施工记录

应记录防水砂浆的配制比例、涂抹日期、涂抹部位、涂抹厚度、每层压实抹光情况等信息。

隐蔽工程验收记录

对穿墙管、变形缝、后浇带等细部构造的施工情况进行详细记录，并附照片或视频资料。

## 质量检测记录

混凝土抗压强度检测记录

记录混凝土试块的制作日期、检测日期、抗压强度值及检测结果。

混凝土抗渗性能检测记录

记录混凝土试块的抗渗等级、检测日期及检测结果。

防水砂浆粘结强度检测记录

记录防水砂浆试块的粘结强度值、检测日期及检测结果。

## 验收记录

分项工程验收记录

对防水混凝土、防水砂浆层等分项工程进行验收，记录验收日期、验收人员、验收意见及验收结论。

单位工程验收记录

对整个防水工程进行验收，记录验收日期、验收人员、验收意见、验收结论及整改情况。

## 档案管理

档案整理

施工记录、质量检测记录、验收记录等文件资料应及时整理归档，确保档案的完整性和准确性。

档案保管

档案应存放在干燥、通风、防火的地方，防止档案受潮、霉变、虫蛀或丢失。

档案利用

档案应便于查询和使用，为后续的工程维护、改造或扩建提供可靠的技术依据。