《高物性镜面聚氨酯合成革》编制说明

（征求意见稿）

# 1 工作简况

## 1.1 任务来源

本项目是依据中国轻工联合会2024年11月8日《关于下达《智能浴室镜》等16项中国轻工业联合会团体标准计划的通知》［中轻联标准〔2024〕240号，计划编号2024069，项目名称“高物性镜面聚氨酯合成革”］进行制定，主要起草单位：浙江新旭合成革有限公司，本项目计划完成时间为2025年。

## 1.2 主要工作过程

### （1）起草阶段

### 起草阶段：计划下达后，2024年12月浙江新旭合成革有限公召开《高物性镜面聚氨酯合成革》团体标准起草工作组成立暨工作讨论会，对标准起草工作的计划、进度及分工协作进行了初步安排，成立了以李均源为组长，吴立东、王泽锋、雷云冰、彭郑泽、王伟、李俊为组员的标准起草工作组。

标准起草小组根据进度安排，首先查阅了国内外相关资料，经过细致的文献调研，未查到关于“高物性镜面聚氨酯合成革”的相关标准。

在本文件编制过程中，参考了GB/T 8949－2025《聚氨酯人造革》主要框架内容，分别为范围、规范性引用文件、分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。此外，对于镜面聚氨酯合成革的要求，结合国内外镜面聚氨酯合成革认证要求，初步确定了镜面聚氨酯合成革的光泽度分级要求。镜面聚氨酯合成革的环保安全技术要求，采用现行的相关标准。起草小组结合镜面聚氨酯合成革的市场发展和现状要求，初步确立了本文件的主体框架及主要指标要求，形成标准初稿。

起草工作组在工作过程中广泛收集、分析国内外相关技术文献和资料，对镜面聚氨酯合成革的原材料来源、生产现状、使用要求及市场发展趋势等情况作了深入的研讨，明确了工作重点和进程安排。标准讨论稿形成后，起草工作组对标准中的主要内容进行多次研讨，经认证分析修改，最终修改完善形成了标准征求意见稿（讨论稿）和编制说明。

### （2）征求意见阶段

### （3）审查阶段

### （4）报批阶段

## 1.3 主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等

本文件由浙江新旭合成革有限公司、丽水学院等共同起草。

本文件主要起草人：李均源、吴立东、王泽锋、雷云冰、彭郑泽、王伟、李俊等。

所做的工作：李均源起草工作组组长，全面协调标准起草工作，并负责对各阶段标准的审核。吴立东、王泽锋、雷云冰、彭郑泽、王伟、李俊等人负责本文件的具体起草与编写工作。负责收集、分析国内外相关技术文献和资料，对镜面聚氨酯合成革进行工艺了解，对生产制造过程进行分析，并对镜面聚氨酯合成革的使用需求进行调研、分析总结和归纳。负责对各方面的意见和建议进行归纳、分析。负责对收集的样品进行测试验证工作。负责本文件其他材料的编制。

# 2  标准编制原则和主要内容的论据，解决的主要问题

## 2.1  标准编制原则

本文件的制定符合产业发展的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则，注意与相关领域法律、法规和规章、国家与行业标准等的兼容性和协调性一致，以及标准的目标统一性、协调性、适用性、一致性和规范性原则来进行本文件的制定工作；对难以量化的指标或内容，尽量用文字进行说明；力求简单、清晰、实用性强、适用面广，便于使用人员理解和操作，尽量满足市场需要。

镜面聚氨酯合成革是聚氨酯合成革中具有代表性的一个分支，它是以聚氨酯树脂为主要原料，通过特定工艺制成的具有镜面效果的高光泽度合成革材料。其应用广泛，涵盖鞋材、箱包领域，用于制作时尚鞋鞋面与箱包表面，也涉足家具装饰、汽车内饰。是合成革在时尚领域持续发展的重要创新产品。

在高光泽度的同时，镜面聚氨酯合成革作为合成革领域的一种特殊时尚产品，仍需要满足聚氨酯树脂在不同使用场景的各种性能指标，作为通用性要求，本文件给出镜面聚氨酯合成革性能指标参考GB/T 8949－2025《聚氨酯人造革》的要求。

除了物理力学性能，有害物质限量要求对镜面聚氨酯合成革作为绿色环保产品重要衡量指标，需满足绿色产品有害物质限量的要求。

本文件起草过程中，按GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》和GB/T 1.2-2020《标准化工作导则 第2部分：标准中规范性技术要素内容的确定方法》进行编写。本文件制定过程中，主要参考了以下标准：

- GB/T 8949 聚氨酯干法人造革

- QB/T 2714 皮革 物理和机械试验 耐折牢度的测定

- GB/T 38612 人造革合成革试验方法 拉伸负荷及断裂伸长率的测定

- GB/T 4689.21 皮革 物理和机械试验 静态吸水性的测定

- GB/T 8941 纸和纸板 镜面光泽度的测定

- QB/T 4671 人造革合成革试验方法耐水解的测定

- QB/T 5158 人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定

- GB/T 28190 纺织品 富马酸二甲酯的测定

- GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）

- GB/T 19942 皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定

- GB/T 22930.1 皮革和毛皮 金属含量的化学测定 第1部分：可萃取金属

- GB/T 22807 皮革和毛皮 化学试验 六价铬含量的测定：分光光度法

- GB/T 31126 纺织品 全氟辛烷磺酰基化合物和全氟羧酸的测定

- GB/T 32440 鞋类 化学试验方法 邻苯二甲酸酯的测定 第1部分:溶剂萃取法

- GB/T 34443 人造革与合成革术语

- GB/T 6678 化工产品采样总则

## 2.2  主要内容

## 2.2.1  范围

- 本文件规定了高物性镜面聚氨酯合成革的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

## 本文件适用于以聚氨酯为原料制备成的合成革系列产品。

## 2.2.2  术语与定义

## GB/T 34443、GB/T 8941等界定的术语和定义适用于本文件。

## 2.2.3  分类

## 按照镜面革的生产工艺分为干法生产工艺与湿法生产工艺，可分别用D和W表示，按照镜面革的光泽度情况分为一般镜面革与高亮度镜面革，可分别用B和A表示。

## 2.2.4  要求

### 2.2.4.1  外观

产品表面应无褶皱、道痕、皱痕等对试验产生影响的缺陷。

### 2.2.4.2  规格

规格要求应符合表1、表2、表3 的规定。

表1 产品厚度及极限偏差                  单位为毫米

| 厚度 | 极限偏差 |
| --- | --- |
| ＜0.6 | ±0.05 |
| 0.6～0.9 | ±0.07 |
| ＞0.9 | ±0.10 |

表2 产品宽度及极限偏差                  单位为毫米

| 宽度 | 极限偏差 |
| --- | --- |
| ≥1370 | -10 |
| ＜1370 | -8 |
| 注：其他宽度由供需双方协商确定。 |  |

表3 每段卷数及最小段长

| 每卷长度/m | 每段卷数 | 最小段长 |
| --- | --- | --- |
| ≤25 | ≤3 | ≥2 |
| 25～40 | ≤4 |  |
| ≥40 | ≤5 |  |
| 注：一段以上，每增加一段应增加0.1m。 |  |  |

### 2.2.4.3  理化性能

产品性能要求应符合 表4 要求。

- 表4 产品性能指标要求

| - 序号 | - 项目 |  | - A级指标 | - B级指标 | - 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 剥离负荷/N |  | - 剥离负荷≥35 | - 剥离负荷＜35 | - 按GB/T 8949-2008中5.9规定的方法进行测定 |
| - 2 | - 耐折牢度（23℃） |  | - 25000次后无裂口 |  | - 按QB/T 2714-2018规定的方法进行测定。要求（23℃）下25000次后无裂口 |
|  | - 耐折牢度（-15℃） |  | - 5000次后无裂口 |  | - 按QB/T 2714-2018规定的方法进行测定。要求（-15℃）下5000次后无裂口 |
| - 3 | - 拉伸负荷/（N/cm) | - 经纬向 | - ≥50 | - ≥40 | - 按GB∕T 38612-2020规定的方法进行测定 |
| - 4 | - 撕裂负荷/N | - 经纬向 | - ≥30 | - ≥20 | - 按GB/T 8949-2008中5.8规定的方法进行测定 |
| - 5 | - 断裂伸长率/% | - 经纬向 | - ≥20 |  | - 按GB∕T 38612-2020规定的方法进行测定 |
| - 6 | - 吸水量/% |  | - ≥15 |  | - 按GB/T 4689.21-2008规定的方法进行测试 |
| - 7 | - 镜面光泽度 |  | - ≥70 | - ＜70 | - 按GB/T 8941规定的方法进行测定 |
| - 8 | - 耐水解 |  | - 表面无裂纹 |  | - 按QB∕T 4671-2014中C法规定的方法测定，其中浸泡时间为2h。试验结果按QB/T4671-2014中6.4.3的规定进行，其中耐折次数为15000次 |

本文件为高物性镜面聚氨酯合成革的通用要求，产品性能要求根据不同应用领域要求有所不同，本文件只规定作为高物性镜面聚氨酯合成革的基本要求。

### 2.2.4.5  有害物质限量要求

有害物质限量应符合表5 的规定。

表5 有害物质限量

| 序号 | 项 目 | 限量指标 | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | N,N-二甲基甲酰胺（mg/kg） | ≤500 | 按QB/T 5158-2017中规定的A法进行测试。 |
| 2 | 富马酸二甲酯/（mg/kg） | ≤0.1 | - 按 GB/T 28190-2011规定的方法进行测试。 |
| 3 | 游离甲醛含量/（mg/kg） | ≤75 | - 按GB/T 2912.1-2009规定的方法进行测定。 |
| 4 | 可分解出致癌芳香胺的偶氮染料/（mg/kg） | 每种芳香胺≤20 | - 按GB/T 19942-2019 规定的方法测定。 |
| 5 | 可萃取重金属含量/（mg/kg） | Pb铅≤0.2 | - 按GB/T 22930.1-2021规定进行。 |
|  |  | As砷≤0.2 |  |
|  |  | Cd镉≤0.1 |  |
|  |  | Co钴≤4 |  |
|  |  | Hg汞≤0.02 |  |
|  |  | Cu铜≤50 |  |
| 6 | 六价铬（Cr6+）/（mg/kg） | ≤3.0 | - 按GB/T 22807-2019 规定的方法进行测试。 |
| 7 | 全氟辛烷磺酰基化合物和全氟羧酸/（μg/m³） | 每种物质≤1 | - 按GB/T 31126-2014规定的方法测定。 |
| 8 | 邻苯二甲酸酯总量（mg/kg） | ≤500 | - 按GB/T 32440.1-2023规定的方法测定。 |

高物性镜面聚氨酯合成革作为时合成革领域时尚热点产品，有害物质限量要求从严执行。

2.3  解决的主要问题

当前，高物性镜面聚氨酯合成革作为高端箱包、轻奢鞋履等时尚领域的核心材料，行业缺乏统一团体标准，导致多重问题制约产业发展：​

一是技术指标模糊。行业对“镜面”无统一定义，光泽度等关键指标缺失，企业生产研发无明确依据，部分依赖经验生产致性能不稳定，部分技术创新难转化为竞争力，阻碍产业向“精准制造”升级。​

二是产业链协同与时尚应用受限。材料性能无标准，时尚品牌设计时难预判效果（如光泽度波动致批量产品视觉不一致），对其应用持谨慎态度，制约在高端时尚领域的渗透率，断裂“材料-设计-应用”协同链条。​

本标准将通过明确指标，针对性解决上述问题，为其在时尚产业的高质量应用奠基。

3  主要试验（或验证）情况分析

标准起草小组随机抽取和收集了国内3家生产企业镜面聚氨酯合成革共计6件，抽样单位和产品基本涵盖行业具有代表性的企业，浙江新旭合成革有限公司提供镜面聚氨酯合成革2件，************、**********各提供镜面聚氨酯合成革2件，三家公司对提供的抽检样品按要求进行了试验验证，并汇总编制了试验验证数据报告。通过验证试验及对数据的分析整理，本文件制定的指标内容合理、可行，具有较强的适用性，检测及试验结果如下：

3.1  外观

起草组收集了样品6件，与2.2.4.1 外观要求符合率100%。

3.2  规格

起草组收集了样品6件，与表1、表2、表3 规格要求符合率100%。

3.3  技术要求

起草组收集了样品6件，测试6组样品，与表4 产品性能指标要求符合率100%。具体内容见表6

表6 产品性能测试数据

| - 序号 | - 项目 |  | - A级指标 | - B级指标 | - 最大测试数据 | - 最小测试数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 剥离负荷/N |  | - 剥离负荷≥35 | - 剥离负荷＜35 |  |  |
| - 2 | - 耐折牢度（23℃） |  | - 25000次后无裂口 |  |  |  |
|  | - 耐折牢度（-15℃） |  | - 5000次后无裂口 |  |  |  |
| - 3 | - 拉伸负荷/（N/cm) | - 经纬向 | - ≥50 | - ≥40 |  |  |
| - 4 | - 撕裂负荷/N | - 经纬向 | - ≥30 | - ≥20 |  |  |
| - 5 | - 断裂伸长率/% | - 经纬向 | - ≥20 |  |  |  |
| - 6 | - 吸水量/% |  | - ≥15 |  |  |  |
| - 7 | - 镜面光泽度 |  | - ≥70 | - ＜70 |  |  |
| - 8 | - 耐水解 |  | - 表面无裂纹 |  |  |  |

3.4  有害物质限量

起草组收集了样品3件，与表5 有害物质限量要求符合率100%。具体内容见表7。

表7 有害物质限量测试数据

| 序号 | 项 目 | 限量指标 | 镜面聚氨酯合成革1 | 镜面聚氨酯合成革2 | 镜面聚氨酯合成革3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | N,N-二甲基甲酰胺（mg/kg） | ≤500 |  |  |  |
| 2 | 富马酸二甲酯/（mg/kg） | ≤0.1 |  |  |  |
| 3 | 游离甲醛含量/（mg/kg） | ≤75 |  |  |  |
| 4 | 可分解出致癌芳香胺的偶氮染料/（mg/kg） | 每种芳香胺≤20 |  |  |  |
| 5 | 可萃取重金属含量/（mg/kg） | Pb铅≤0.2 |  |  |  |
|  |  | As砷≤0.2 |  |  |  |
|  |  | Cd镉≤0.1 |  |  |  |
|  |  | Co钴≤4 |  |  |  |
|  |  | Hg汞≤0.02 |  |  |  |
|  |  | Cu铜≤50 |  |  |  |
| 6 | 六价铬（Cr6+）/（mg/kg） | ≤3.0 |  |  |  |
| 7 | 全氟辛烷磺酰基化合物和全氟羧酸/（μg/m³） | 每种物质≤1 |  |  |  |
| 8 | 邻苯二甲酸酯总量（mg/kg） | ≤500 |  |  |  |

4 标准中涉及专利的情况

本文件没有涉及相关的专利。

5 预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

我国作为全球最大的人造革和合成革产业规模位居世界前列，国际市场影响力显著。镜面聚氨酯合成革凭借独特的镜面质感，已成为高端时尚领域的关键材料，广泛应用于高端箱包、轻奢鞋履、潮流服装配饰、精品家居软装等场景，是推动时尚产业产品创新的重要载体。​然而，当前行业内针对高物性镜面聚氨酯合成革缺乏统一标准，导致市场产品质量参差不齐：部分产品存在镜面光泽度不稳定、物理机械性能无统一标准等问题，不仅让下游时尚品牌采购时缺乏明确的质量判断依据，增加供应链筛选成本，也使得优质产品难以通过清晰的技术指标凸显优势，阻碍了产品的市场推广与产业的良性竞争，制约了高物性镜面聚氨酯合成革在时尚领域的应用深度与广度。​

本团体标准的制定，首先将规范市场秩序，保障供需双方权益：通过明确界定高物性镜面聚氨酯合成革的核心技术指标，包括镜面性能、物理机械性能、外观质量等，为生产企业提供清晰的生产与质量控制依据，同时为下游时尚品牌、贸易商提供可量化的采购标准，有效避减少市场纠纷，营造公平竞争的市场环境，兼具显著的社会效益。​

其次，将推动产业技术升级，巩固全球领先地位：标准的统一将倒逼生产企业加大技术研发投入，优化生产工艺，提升产品性能稳定性与一致性，推动产业从“规模扩张”向“质量提升”转型。同时，明确的技术指标将助力我国高物性镜面聚氨酯合成革产品形成标准化的“技术语言”，增强其国际市场的认可度与竞争力，进一步巩固我国在全球合成革产业的领先地位，为产业持续扩大出口、拓展国际市场奠定基础。​

最后，将深度赋能时尚产业创新，促进产业链协同发展：高物性镜面聚氨酯合成革的镜面质感是时尚设计的核心亮点，统一标准能确保材料性能的稳定性与可靠性，为时尚品牌提供“可预期、可信赖”的创意载体，无论是高端箱包的镜面拼接设计、鞋履的亮面视觉效果，还是家居软装的质感升级，都能依托标准化材料实现更精准的设计落地，减少因材料性能波动导致的设计偏差与生产损耗。这不仅将助力我国时尚产业从“加工制造”向“原创设计”升级，更能推动“合成革材料研发-时尚产品设计-终端市场应用”产业链的协同联动，形成产业发展合力，创造更大的经济价值与产业影响力。

6  采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况

本文件没有采用国际标准。

本文件制定过程中未查到同类国际、国外标准。

本文件制定过程中未测试国外的样品。

本文件水平为国内先进水平。

7  在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本专业领域的标准体系框架如图1。

图1  塑料制品技术标准体系框架

本文件与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

本文件属于塑料标准体系中（02）塑料制品大类，（06）合成革和人造革中类，（01）聚氯乙烯革与（02）聚氨酯革小类。

本文件与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

8  重大分歧意见的处理经过和依据

无

9  贯彻标准的要求和措施建议

建议本文件批准发布即实施。

# 10  废止现行相关标准的建议

无。

# 11  其他应予说明的事项

无。