《生物基人造革合成革 第X部分：酒包装用生物基聚氨酯人造革合成革》编制说明

（征求意见稿）

# 1 工作简况

## 1.1 任务来源

根据中国轻工业联合会中轻联标准（2023）137号文件《关于下达《只能淋浴器（花洒）》等15项中国轻工业联合会团体标准计划的通知》，计划编号：2025011，项目名称“酒盒外包装用聚氨酯合成革”进行制订，主要起草单位：浙江永发合成革有限公司、上海华峰检测技术有限公司，本项目计划完成时间为2025年。

## 1.2 主要工作过程

### （1）起草阶段

计划下达后，本文件起草单位浙江永发合成革有限公司、上海华峰检测技术有限公司参加了2025年4月17日中国轻工业昆山标准化中心、中国塑料加工工业协会人造革合成革专业委员会在丽水召开的中国轻工联合会团体标准小组工作会。会上成立了以浙江永发合成革有限公司为组长，以上海华峰检测技术有限公司等为组员的《生物基人造革合成革 第X部分：酒包装用聚氨酯人造革合成革》标准起草工作组。

标准起草小组根据进度安排，首先查阅了国内外相关资料，经过细致的文献调研，未查到关于“生物基人造革合成革 第X部分：酒包装用聚氨酯人造革合成革”的相关标准。

在本文件编制过程中，参考了GB/T 8949－2025《聚氨酯人造革》主要框架内容，分别为范围、规范性引用文件、分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。此外，对于生物基含量的要求，参考了《生物基人造革合成革 第1部分：通用要求》中的生物基含量的要求。生物基酒包装用聚氨酯人造革合成革的环保安全技术要求，采用现行的相关标准。起草小组结合生物基酒包装用聚氨酯人造革合成革的市场发展和现状要求，初步确立了本文件的主体框架及主要指标要求，形成标准初稿。

起草工作组在工作过程中广泛收集、分析国内外相关技术文献和资料，对生物基酒包装用聚氨酯人造革合成革的原材料来源、生产现状、使用要求及市场发展趋势等情况作了深入的研讨，明确了工作重点和进程安排。标准讨论稿形成后，起草工作组对标准中的主要内容进行多次研讨，经认证分析修改，最终修改完善形成了标准征求意见稿（讨论稿）和编制说明。

### （2）征求意见阶段

### （3）审查阶段

### （4）报批阶段

## 1.3 主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等

本文件由浙江永发合成革有限公司、上海华峰检测技术有限公司等共同起草。

本文件主要起草人：王新才、周静等。

所做的工作：王新才任起草工作组组长，全面协调标准起草工作，并负责对各阶段标准的审核。周静负责本文件的具体起草与编写工作。负责收集、分析国内外相关技术文献和资料，对生物基人造革合成革的生产企业进行工艺了解，对生产制造过程进行分析，并对生物基人造革合成革企业的使用需求进行调研、分析总结和归纳。负责对各方面的意见和建议进行归纳、分析。负责对收集的样品进行测试验证工作。负责本文件其他材料的编制。

# 2  标准编制原则和主要内容的论据，解决的主要问题

## 2.1  标准编制原则

本文件的制定符合产业发展的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则，注意与相关领域法律、法规和规章、国家与行业标准等的兼容性和协调性一致，以及标准的目标统一性、协调性、适用性、一致性和规范性原则来进行本文件的制定工作；对难以量化的指标或内容，尽量用文字进行说明；力求简单、清晰、实用性强、适用面广，便于使用人员理解和操作，尽量满足市场需要。

生物基产品作为双碳政策下的新型绿色低碳产品，近年来技术发展迅速，新型产品层出不穷，以酒酿造过程中的副产物为原料生产酒包装用聚氨酯人造革合成革，无论是生物基来源还是废料回收利用的闭环，都降低生产过程和产品的碳足迹水平，生物基含量是产品减碳的重要指标。

在降碳的同时，生物基酒包装用聚氨酯人造革合成革在酒包装的应用领域除了满足人造革合成革基本物理性能外，还有特殊要求，如耐酒精性能、耐污性能、颜色浅以性能、抗粘连性能等。

除了物理力学性能，酒包装用聚氨酯人造革合成革作为酒产品外包装，还要满足有害物质限量要求的要求。

本文件起草过程中，按GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》和GB/T 1.2-2020《标准化工作导则 第2部分：标准中规范性技术要素内容的确定方法》进行编写。本文件制定过程中，主要参考了以下标准：

  - GB/T 8949-2025 聚氨酯人造革

  - GB/T 34443 人造革与合成革术语

  - GB/T 38612-2020 人造革合成革试验方法 拉伸负荷及断裂伸长率的测定

  - QB/T 2714-2018 皮革 物理和机械试验 耐折牢度的测定

  - QB/T 4671-2014 人造革合成革试验方法耐水解的测定

  - QB/T 4672-2014 人造革合成革试验方法 耐黄变的测定

  - QB/T 5070-2017 人造革合成革试验方法 耐污染性的测定

  - QB/T 5157-2017 人造革合成革试验方法 颜色迁移性的测定

  - QB/T 5353-2018 人造革合成革试验方法 抗粘效果的测定

  - T/****.1-**** 生物基人造革合成革 第1部分 通用原则

## 2.2  主要内容

## 2.2.1  范围

本文件规定了酒包装用生物基聚氨酯人造革合成革的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规格及标志、包装、运输、贮存。

本文件适用于酒包装用生物基聚氨酯人造革合成革产品。

## 2.2.2  术语与定义

T/****.1-**** 《生物基人造革合成革 第1部分：通用原则》界定的术语和定义适用于本文件。

## 2.2.3  分类

按照生物基含量xBTOC分类，xBTOC≥70%为A类，40%≤xBTOC＜70%为B类，25%≤xBTOC＜40%为C类。

## 2.2.4  要求

### 2.2.4.1  生物基碳含量

结合现有市场上对生物基产品的要求、技术水平以及生产成本的情况，生物基人造革合成革的生物基碳含量定为不低于25%。

生物基碳含量的测试方法按照T/****.1-**** 《生物基人造革合成革 第1部分：通用原则》中6.1规定进行，采用加速器质谱法。

### 2.2.4.2  外观

外观应符合表1的规定。

表1 外观

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 花纹 | 清晰 |
| 2 | 光泽 | 基本一致 |
| 3 | 色差 | 色差不明显 |
| 4 | 脱层、凹点、气泡、浮贴 | 不应存在 |
| 5 | 破洞、脏污、色斑、褶皱、色道、磨痕 | 面积不大于20 mm2的缺陷，每段可有1处，但整卷不应超过5处，面积大于20 mm2的缺陷不应存在 |

在自然光下或D65光源下目测和相应量具测量。

### 2.2.4.3  规格

规格要求应符合表2的规定。

表2 厚度及极限偏差、宽度、每卷段数和最小段长、长度偏差

| 项目 | 指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 尺寸 | 极限偏差 | 段数/卷 | 最小段长 |
| 厚度 | 0.50 mm | ±0.05 mm | / | / |
|  | 0.60 mm | ±0.05 mm |  |  |
|  | 0.70 mm | ±0.05 mm | / | / |
| 宽度 | ≥1370 mm | -- | / | / |
| 长度 | ＜30 m | / | ≤3 | ≥3 |
|  | 30 m~50 m | / | ≤4 | ≥3 |
|  | ＞50 m | / | ≤5 | ≥3 |

厚度及厚度极限偏差、宽度、长度的测量方法依照GB/T 8949-2025中对应的测试方法进行。

### 2.2.4.4  物理力学性能

物理力学性能应符合表3的规定。

表3 物理力学性能

| 序号 | 项目 |  | 要求 | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸负荷/N | 纵向 | ≥250 | 按GB/T 38612-2020中的A法的规定进行。 |
|  |  | 横向 | ≥150 |  |
| 2 | 断裂伸长率/(%) | 纵向 | ≥40 |  |
|  |  | 横向 | ≥60 |  |
| 3 | 撕裂负荷/N | 纵向 | ≥15 | 按GB/T 8949-2025中6.6规定进行。 |
|  |  | 横向 | ≥25 |  |
| 4 | 剥离负荷/N |  | ≥15 | 按GB/T 8949-2025中6.7规定进行。 |
| 5 | 耐摩擦色牢度/级 | 干擦色牢度 | ≥4 | 按GB/T 8949-2025中6.8规定进行。 |
|  |  | 湿擦色牢度 | ≥4 |  |
|  |  | 耐汗渍色牢度 | ≥3 |  |
| 6 | 耐折牢度 | 常温23℃，5万次 | 表面无裂痕 | 按QB/T 2714-2018规定进行。 |
|  |  | -10℃，1万次 |  |  |
| 7 | 耐水解性（70℃，95%RH，336h） |  | 表面不开裂，不粉化，不脱层 | 按QB/T 4671-2014中方法A规定进行，是热处理时间为336 h。 |
| 8 | 耐磨性/次 |  | 表面无破损 | 按GB/T 19089-2012中方法2的规定进行试验,其中磨料选择 |
| 9 | 耐黄变性/级 |  | ≥3 | 按QB/T 4672-2014中A法规定进行试验，其中照射时间24 h。 |
| 10 | 耐酒精性能 |  | 不脱层、不收缩、不起皱 | 将产品试样用胶头滴管分别在试验正面和背面低价0.1mL～0.2mL的75%乙醇溶剂，2min后查看样品表面情况。 |
| 11 | 耐污性能 |  | ≥3 | 按QB/T 5070-2017的规定进行试验，其中污染物选择红葡萄酒。 |
| 12 | 颜色迁移性能 |  | ≥3 | 按QB/T 5157-2017中的法规定进行试验，以2片试样的较差结果为试验结果。 |
| 13 | 抗粘连性 |  | ≥4 | 按QB/T 5353-2018中的法规定进行试验。 |
| 注：耐黄变只考核白色和浅色产品 |  |  |  |  |

### 2.2.4.5  有害物质限量要求

有害物质限量应符合T/****.1-****《生物基人造革合成革 第1部分 通用要求》中5.3的要求。有害物质的测定按T/****.1-****《生物基人造革合成革 第1部分 通用要求》中6.3规定进行。

2.3  解决的主要问题

目前，生物基人造革合成革属于新型产品，没有统一标准，致使市场上鱼龙混杂，无法鉴别生物基产品的真伪，给树脂生产厂和合成革生产厂造成不公平竞争，对广大消费者造成困惑。同时国内外也没有酒包装用聚氨酯人造革合成革的相关标准，酒包装用聚氨酯人造革合成革生产单位都是从自身的工艺技术和客户需求出发组织生产，缺乏统一的标准，在产品分类、检测标准等方面带来了很多困扰，本文件的制定，填补了生物基酒包装用聚氨酯人造革合成革行业标准在此方面的空白。为加强行业管理，建立有效的产品质量控制及监督检验机制，更好地为企业的产品质量把关，促进低碳环保性人造革合成革行业技术进步，更好地应对国际化竞争，起到重要的保障作用和社会效益，实现了真正意义上的标准化管理，具有显著的现实意义和战略意义。

3  主要试验（或验证）情况分析

标准起草小组随机抽取和收集了国内2家生产企业生物基酒包装用聚氨酯人造革合成革样品共计4件，抽样单位和产品基本涵盖行业具有代表性的企业，浙江永发合成革有限公司和***各2件，2家公司对提供的抽检样品按要求进行了试验验证，并汇总编制了试验验证数据报告。通过验证试验及对数据的分析整理，本文件制定的指标内容合理、可行，具有较强的适用性，检测及试验结果如下：

3.1  生物基碳含量

起草组收集了生物基酒包装用聚氨酯人造革合成革样品共4件，生物基碳含量均与生物基碳含量大于等于25%要求相符合。具体应用AMS法测试的生物基碳含量数据见表4。

表4 生物基碳含量试验数据

| 样品 | 生物基碳含量% |
| --- | --- |
| 合成革1 | 28.0 |
| 合成革2 | 37.2 |
| 合成革3 | 46.0 |
| 合成革4 | 73.0 |

3.2  外观

起草组收集了样品4件，与表1外观要求符合率100%。

3.3  规格

起草组收集了样品4件，与表2规格要求符合率100%。

3.3  物理力学性能

起草组收集了样品4件，测试12组样品，与表3物理力学性能要求符合率100%。具体内容见表5。

表7 物理力学性能测试数据

| 序号 | 项目 |  | 要求 | 最大测试数据 | 最小测试数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸负荷/N | 纵向 | ≥250 | 386.4 | 278.9 |
|  |  | 横向 | ≥150 | 305.6 | 168.2 |
| 2 | 断裂伸长率/(%) | 纵向 | ≥40 | 56.2 | 44.3 |
|  |  | 横向 | ≥60 | 72.1 | 21.4 |
| 3 | 撕裂负荷/N | 纵向 | ≥15 | 36.7 | 16.7 |
|  |  | 横向 | ≥25 | 37.2 | 27.5 |
| 4 | 剥离负荷/N |  | ≥15 | 33.5 | 21.4 |
| 5 | 耐摩擦色牢度/级 | 干擦色牢度 | ≥4 | 5 | 4 |
|  |  | 湿擦色牢度 | ≥4 | 4 | 3 |
|  |  | 耐汗渍色牢度 | ≥3 | 4 | 3 |
| 6 | 耐折牢度 | 常温23℃，2.5万次 | 表面无裂痕 | 合格 | 合格 |
|  |  | -10℃，1万次 |  | 合格 | 合格 |
| 7 | 耐水解性（70℃，95%RH，336h） |  | 表面不开裂，不粉化，不脱层 | 合格 | 合格 |
| 8 | 耐磨性/次 |  | 表面无破损 | 4 | 4 |
| 9 | 耐黄变性/级 |  | ≥3 | 4 | 3 |
| 10 | 耐酒精性能 |  | 不脱层、不收缩、不起皱 | 合格 | 合格 |
| 11 | 耐污性能 |  | ≥3 | 4 | 3 |
| 12 | 颜色迁移性能 |  | ≥3 | 4 | 3 |
| 13 | 抗粘连性 |  | ≥4 | 5 | 4 |

3.4  有害物质限量

起草组收集了样品4件，与表5有害物质限量要求符合率100%。具体内容见表8。

表5 有害物质限量测试数据

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 指标 | 检出限 | 合成革1 | 合成革2 | 合成革3 | 合成革4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛 |  | mg/kg | ≤75 | 20 | ND | ND | ND | ND |
| 2 | N,N-二甲基甲酰胺 |  | mg/kg | ≤500 | 5 | ND | ND | ND | ND |
| 3 | N-甲基吡咯烷酮 |  | mg/kg | ≤500 | 5 | ND | ND | ND | ND |
| 4 | 富马酸二甲酯 |  | mg/kg | ≤0.1 |  | ND | ND | ND | ND |
| 5 | 可分解出致癌芳香胺的偶氮染料 |  | mg/kg | 每种芳香胺≤20 | 5 | ND | ND | ND | ND |
| 6 | 致敏性分散染料 |  | mg/kg | 每种染料≤50 | 5 | ND | ND | ND | ND |
| 7 | 全氟辛烷磺酰基化合物和全氟羧酸 |  | μg/m³ | 每种物质≤1 | 1 | ND | ND | ND | ND |
| 8 | 邻苯二甲酸酯总量 |  | mg/kg | ≤500 | 50 | ND | ND | ND | ND |
| 9 | 多环芳烃总量 |  | mg/kg | ≤10 | 0.1 | ND | ND | 0.3 | 0.13 |
| 10 | 有机锡化合物 |  | mg/kg | 每种物质≤1 | 0.2 | ND | ND | ND | ND |
| 11 | 苯 |  | mg/kg | ≤5 | 0.5 | ND | ND | ND | ND |
| 12 | 甲苯 |  | mg/kg | ≤5 | 0.5 | ND | ND | ND | ND |
| 13 | 挥发性有机物总量 |  | mg/kg | ≤1000 | 0.5 | 20.9 | 8.3 | 1.2 | 5.2 |
| 14 | 可萃取重金属 | 铅（Pd） | mg/kg | ≤0.2 | 0.2 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 砷（As） |  | ≤0.2 | 0.2 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 镉（Cd） |  | ≤0.1 | 0.1 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 钴（Co） |  | ≤4.0 | 1.0 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 汞（Hg） |  | ≤0.02 | 0.02 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 铜（Cu） |  | ≤50 | 10 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 六价铬（Cr6+） |  | ≤3 | 3 | ND | ND | ND | ND |
| 15 | 偶氮二甲酰胺 |  | mg/kg | ≤100 | 5 | ND | ND | ND | ND |

4 标准中涉及专利的情况

本文件没有涉及相关的专利。

5 预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

我国力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和，在此大目标下，2021年工信部印发《“十四五”工业绿色发展规划》，其中要达成的主要目标之一是“绿色制造体系日趋完善”，完善工业绿色低碳标准体系，推广万种绿色产品等；主要任务之一“实施工业领域碳达峰行动”，其中推广生物基材料为重要举措。

人造革与合成革行业是集合纺织、印染、服装、塑料、皮革、化工、家具、建材等多种行业的技术结晶形成的新兴的塑料制品行业，其被广泛应用于汽车内装饰、箱包鞋帽、家具家居、球类（如足球等）、按摩椅等领域，与人们生活息息相关。通过人造革合成革在不同领域的应用来体现和赋予不同的性能，这就对所涉及的行业提出不断技术进步的要求，促进相关行业的技术进步。

酒包装用聚氨酯人造革合成革是人造革合成革产品在包装行业的应用产品，随着生活水平的不断提高，人们对酒外包装的美观性、耐用性、抗腐蚀性都有了新的要求，生物基人造革合成革不仅是低碳环保产品，并且可以取之于酿酒行业的废物再利用，也是人造革合成革的应用领域的扩大。
    为进一步指导、规范生物基酒包装聚氨酯人造革合成革厂家、市场质量监督部门对此类的质量情况进行检验、监督，浙江永发合成革有限公司提出制定本文件，以规范手机革的质量要求，进一步推动生物基酒包装聚氨酯人造革合成革行业的健康发展。

6  采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况

本文件没有采用国际标准。

本文件制定过程中未查到同类国际、国外标准。

本文件制定过程中未测试国外的样品。

本文件水平为国内先进水平。

7  在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本专业领域的标准体系框架如图1。

图1  塑料制品技术标准体系框架

本文件属于塑料标准体系中（02）塑料制品大类，（06）合成革和人造革中类，（01）聚氯乙烯革与（02）聚氨酯革小类。

本文件与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

8  重大分歧意见的处理经过和依据

无。

9  贯彻标准的要求和措施建议

建议本文件批准发布即实施。

# 10  废止现行相关标准的建议

无。

# 11  其他应予说明的事项

2025年7月，项目名称改为《生物基人造革合成革 第X部分 酒包装用聚氨酯人造革合成革》，主要起草单位深圳六合安商贸有限公司改为浙江永发合成革有限公司。