| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

生物基人造革合成革 第2部分：酒包装用生物基聚氨酯人造革合成革

Biobased artificial leather and synthetic leather—Part 2：Biobased polyurethane artificial leather and synthetic leather for wine packaging

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国轻工业联合会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由中国轻工业联合会归口。

本文件起草单位：浙江永发合成革有限公司、浙江华峰合成树脂有限公司、上海华峰检测技术有限公司、广州市祥邦皮革有限公司、广州汇丰盛新材料有限公司、丽水南城新澄产业创新服务有限公司、浙江昶丰新材料有限公司、丽水市质量检验检测研究院、浙江德美博士达高分子材料有限公司、浙江道易新材料有限公司。

本文件主要起草人：王新才，周静、毛慧聪、吴卫飞、朱彦、黄建、吴勇、臧正祥、邱前建、胡卫雅、陈招平、胡宝义。

引言

生物基人造革合成革是新型的低碳环保的人造革合成革产品，本文件是为了规范酒包装用生物基聚氨酯人造革合成革产品技术要求而制定的。T/CLINC **** 《生物基人造革合成革》旨在为不同应用领域的生物基人造革合成革提供技术要求的依据，拟由*个部分构成。

第1部分：通用要求

第2部分：酒包装用生物基聚氨酯人造革合成革

……

生物基人造革合成革 第*部分：酒包装用生物基聚氨酯人造革合成革

范围

本文件规定了酒包装用生物基聚氨酯人造革合成革的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规格及标志、包装、运输、贮存。

本文件适用于酒包装用生物基聚氨酯人造革合成革产品。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8949-2025 聚氨酯人造革

GB/T 34443 人造革与合成革术语

GB/T 38612-2020 人造革合成革试验方法 拉伸负荷及断裂伸长率的测定

QB/T 2714-2018 皮革 物理和机械试验 耐折牢度的测定

QB/T 4671-2014 人造革合成革试验方法耐水解的测定

QB/T 4672-2014 人造革合成革试验方法 耐黄变的测定

QB/T 5070-2017 人造革合成革试验方法 耐污染性的测定

QB/T 5157-2017 人造革合成革试验方法 颜色迁移性的测定

QB/T 5353-2018 人造革合成革试验方法 抗粘效果的测定

T/****.1-**** 生物基人造革合成革 第1部分 通用原则

术语和定义

T/****.1-****界定的术语和定义适用于本文件。

分类

按生物基含量xBTOC分类，可分为A类、B类和C类，见表1。

产品生物基含量分类

| 类别 | 生物基含量 |
| --- | --- |
| A | xBTOC≥70% |
| B | 40%≤xBTOC＜70% |
| C | 25%≤xBTOC＜40% |

要求

生物基含量要求

生物基人造革合成革的生物基碳含量以生物基碳含量相对总有机碳量的百分数xBTOC计，xBTOC不低于25%。

xBTOC指14C的质量占总有机碳质量的百分数。

技术要求

外观

外观应符合表1的规定。

表1 外观

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 花纹 | 清晰 |
| 2 | 光泽 | 基本一致 |
| 3 | 色差 | 色差不明显 |
| 4 | 脱层、凹点、气泡、浮贴 | 不应存在 |
| 5 | 破洞、脏污、色斑、褶皱、色道、磨痕 | 面积不大于20 mm2的缺陷，每段可有1处，但整卷不应超过5处，面积大于20 mm2的缺陷不应存在 |
| 注：不同应用方向的人造革合成革的外观要求应以该应用方向标准要求为准。 |  |  |

规格

规格要求应符合表2的规定。

表2 厚度及极限偏差、宽度、每卷段数和最小段长、长度偏差

| 项目 | 指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 尺寸 | 极限偏差 | 段数/卷 | 最小段长 |
| 厚度 | 0.50 mm | ±0.05 mm | / | / |
|  | 0.60 mm | ±0.05 mm | / | / |
|  | 0.70 mm | ±0.05 mm | / | / |
| 宽度 | ≥1400 mm | -- | / | / |
| 长度 | ＜30 m | / | ≤3 | ≥3 |
|  | 30 m~50 m | / | ≤4 | ≥3 |
|  | ＞50 m | / | ≤5 | ≥3 |

物理力学性能

物理力学性能应符合表3的规定。

表3 物理力学性能

| 序号 | 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸负荷/N | 纵向 | ≥250 |
|  |  | 横向 | ≥150 |
| 2 | 断裂伸长率/(%) | 纵向 | ≥40 |
|  |  | 横向 | ≥60 |
| 3 | 撕裂负荷/N | 纵向 | ≥15 |
|  |  | 横向 | ≥25 |
| 4 | 剥离负荷/N |  | ≥15 |
| 5 | 耐摩擦色牢度/级 | 干擦色牢度 | ≥4 |
|  |  | 湿擦色牢度 | ≥4 |
|  |  | 耐汗渍色牢度 | ≥3 |
| 6 | 耐折牢度 | 常温23℃，5万次 | 表面无裂痕 |
|  |  | -10℃，1万次 |  |
| 7 | 耐水解性 |  | 表面不开裂，不粉化，不脱层 |
| 8 | 耐磨性/次 | 19200r | ≤2 |
| 9 | 耐黄变性/级 |  | ≥3 |
| 10 | 耐酒精性能 |  | 不脱层、不收缩、不起皱 |
| 11 | 耐污性能 |  | ≥3 |
| 12 | 颜色迁移性能 |  | ≥3 |
| 13 | 抗粘连性 |  | ≥4 |
| 注：耐黄变只考核白色和浅色产品 |  |  |  |

有害物质限量要求

有害物质限量应符合T/****.1-****《生物基人造革合成革 第1部分 通用要求》中5.3的要求。

试验方法

生物基碳含量的测定

- 按照T/****.1-**** 《生物基人造革合成革 第1部分 通用要求》中6.1规定进行。

技术要求试验方法

试样状态调节和试验环境

按GB/T 2918-2018规定的23/50、等级2的标准环境进行，试样状态调节时间不少于4 h，并在此条件下进行试验。

取样

从产品上沿经向裁取0.8 m以上作为样品。在宽度方向的两面各除去50 mm，试样裁取的尺寸如表4所示。

表4 试样裁取数量及尺寸

| 序号 | 测试项目 |  | 试样大小（长×宽）/mm | 数量/块 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸负荷及断裂伸长率 | 经向 | 200×30 | 3 |
|  |  | 纬向 |  | 3 |
| 2 | 撕裂负荷 | 经向 | 150×30 | 3 |
|  |  | 纬向 |  | 3 |
| 3 | 剥离负荷 | 经向 | 200×30 | 3 |
| 4 | 耐摩擦色牢度 | 经向 | 220×60 | 6 |
| 5 | 耐折牢度 | 经向 | 70×45 | 6 |
|  |  | 纬向 |  | 6 |
| 6 | 耐水解性 | 经向 | 220×150 | 2 |
|  |  | 纬向 |  | 2 |
| 7 | 耐磨性 |  | 直径Ф44 | 2 |
| 8 | 耐黄变 |  | 62×12 | 3 |
| 9 | 耐酒精性能 |  | 100×100 | 1 |
| 10 | 耐污性能 |  | 200×200 | 1 |
| 11 | 颜色迁移性能 |  | 30×30 | 2 |
| 12 | 抗粘连性 |  | 60×60 | 6 |

外观

在自然光下或D65光源下目测和相应量具测量。

厚度和厚度极限偏差

按GB/T 8949-2025中6.3.1规定进行。

宽度

按GB/T 8949-2025中6.3.1规定进行。

长度

按GB/T 8949-2025中6.3.3规定进行。

拉伸负荷及断裂伸长率

按GB/T 38612-2020中的A法的规定进行。

撕裂负荷

按GB/T 8949-2025中6.6规定进行。

剥离负荷

按GB/T 8949-2025中6.7规定进行。

耐摩擦色牢度

按QB/T 8949-2025中6.8规定进行。

耐折牢度

按QB/T 2714-2018规定进行。

耐水解性

按QB/T 4671-2014中方法A规定进行，热处理时间为336 h。

耐磨性

按GB/T 19089-2012中方法2的规定进行试验,其中磨料选择羊毛毡。

耐黄变性

按QB/T 4672-2014中A法规定进行试验，其中照射时间24 h。

耐酒精性能

将产品试样用胶头滴管分别在试验正面和背面低价0.1mL～0.2mL的75%乙醇溶剂，2min后查看样品表面情况。

耐污性能

按QB/T 5070-2017的规定进行试验，其中污染物选择红葡萄酒和茶水。

颜色迁移性能

按QB/T 5157-2017中的B法规定进行试验，以2片试样的较差结果为试验结果。

抗粘连性

按QB/T 5353-2018中的高温法规定进行试验。

有害物质的测定

有害物质的测定按T/****.1-****《生物基人造革合成革 第1部分 通用要求》中6.3规定进行。

标志、包装、运输、储存

标志

每卷产品包装应有下列标志：

生产厂名称及地址；

产品名称及采用标准编号；

产品规格（厚度、宽度、长度、颜色、花纹等）；

生物基碳含量标识；

商标；

检验员代号；

生产日期及生产批号；

防压、防潮等标志

包装

内包装用塑料袋或发泡布进行软包装，外包装用瓦楞纸箱、热收缩膜或根据用户要求包装。外包装内应附有使用说明，使用说明应包括用途、使用注意事项、贮存期等内容。

运输

产品运输中要轻装轻放，勿日晒雨淋，保持包装完整。

贮存

产品贮存在空气流通的库房内，应防潮、防挤压、防霉，远离热源。产品自生产之日起，贮存期不超过两年。