| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

江苏省标准化协会团体标准

T/      XXXX—XXXX

水晶分类分级

Crystal classification and grading

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省标准化协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由东海县市场监督管理局提出。

本文件由江苏省标准化协会归口。

本文件起草单位：东海县市场监督管理局、东海水晶产业发展集团有限公司、连云港市赣榆区综合检验检测中心。

本文件主要起草人：冯亮、周林波、袁磊。

水晶分类分级

范围

本文件规定了天然的未镶嵌及镶嵌磨制抛光水晶的分类分级规则。

本文件适用于天然的未镶嵌及镶嵌磨制抛光水晶。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

水晶

主要由石英矿物组成的，化学成分为二氧化硅（可含少量钛、铁、铝等元素），具工艺价值的矿物晶质体。光性特征：一轴晶正光性，摩氏硬度7，密度2.66（+0.03，-0.02）g/cm3，折射率1.544~1.553，双折射率0.009。

水晶（无色）

无色或颜色彩度极低的水晶。

水晶（彩色）

主体色调为彩色，且具有一定彩度的水晶。

水晶分类

从颜色、包裹体两个方面对水晶进行类别划分。

水晶颜色分类

从颜色方面对水晶进行类别划分。

水晶包裹体分类

从包裹体方面对水晶进行类别划分。

水晶分级

从颜色、透明度、质地、净度四个方面对水晶进行级别划分，并对其工艺进行评价。

水晶（无色）分级

从透明度、质地、净度三个方面对水晶（无色）进行级别划分，并对其工艺进行评价。

水晶（彩色）分级

从颜色、透明度、质地、净度四个方面对水晶（彩色）进行级别划分，并对其工艺进行评价。

颜色分级

采用比色法，在规定的环境下对水晶的颜色进行级别划分。

色调

表示水晶黄、绿、粉、紫等颜色的特性。

彩度

水晶颜色的浓淡程度。

明度

水晶颜色的明暗程度。

色卡

表示一定颜色的标准样品卡。

灰度标尺

由黑到白，等差明度的一系列无彩色卡。

分级光源

水晶分级时的照明光源，色温为4500K~5500K，显色指数不低于90。

透明度分级

采用比对法，在规定的环境下对水晶的透明度进行级别划分。

透明度

水晶对可见光的透过程度。

透过率

光线透过水晶时，透射光通量与入射光通量之比。

单位透过率

单位厚度（1mm）的水晶对可见光的透过率。

净度分级

在规定的环境下对水晶的净度进行级别划分。

净度

水晶的内、外部特征对其美观和（或）耐久性的影响程度。

水晶的内部特征

包含在或延伸至水晶内部的天然内含物和缺陷。

水晶的外部特征

存在于水晶外表的天然内含物和缺陷。

工艺评价

对水晶饰品的材料应用设计及加工工艺进行评价。

水晶（无色）分级

水晶（无色）透明度分级

透明度级别

根据水晶（无色）透明度的差异，将其划分为五个级别。透明度级别由高到低依次表示为透明、亚透明、半透明、微透明、不透明。透明度级别及表示方法见表1。

水晶（无色）透明度级别及表示方法

| 透明度级别 |  | 肉眼观测特征 | 单位透过率参考值t/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 透明 | T1 | 反射观察：内部汇聚光强，汇聚光斑明亮 透射观察：绝大多数光线可透过样品，样品内部特征清楚可见 | t≥85 |
| 亚透明 | T2 | 反射观察：内部汇聚光较强，汇聚光斑较明亮 透射观察：大多数光线可透过样品，样品内部特征可见 | 80≤t＜85 |
| 半透明 | T3 | 反射观察：内部汇聚光弱，汇聚光斑暗淡 透射观察：部分光线可透过样品，样品内部特征尚可见 | 75≤t＜80 |
| 微透明 | T4 | 反射观察：内部无汇聚光，仅可见微量光线透入 透射观察：少量光线可透过样品，样品内部特征模糊不可辨 | 65≤t＜75 |
| 不透明 | T5 | 反射观察：内部无汇聚光，难见光线透入 透射观察：微量或无光线可透过样品，样品内部特征不可见 | t＜65 |

透明度级别划分规则

待分级的水晶的透明度与某一标样相同，则该标样的透明度级别为待分级的水晶的透明度级别。

待分级的水晶的透明度介于相邻两件连续的标样之间，则以其中较低透明度级别表示待分级水晶的透明度级别。

待分级的水晶透明度高于标样的最高级别，仍用最高级别表示待分级水晶的透明度级别。

待分级的水晶透明度低于标样的最低级别，仍用最低级别表示待分级水晶的透明度级别。

水晶（无色）净度分级

根据水晶（无色）净度的差异，将其划分为五个级别。净度级别由高到低依次表示为极纯净、纯净、较纯净、尚纯净、不纯净。净度级别及表示方法见表2。

水晶（无色）净度级别及表示方法

| 净度级别 |  | 肉眼观测特征 | 典型内、外部特征类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 极纯净 | C1 | 肉眼未见水晶内外部特征，或仅在不先用处有点状物、絮状物，对整体美观几乎无影响 | 点状物，絮状物 |
| 纯净 | C2 | 具细微的内、外部特征，肉眼较难见，对整体美观有轻微影响 | 点状物，絮状物 |
| 较纯净 | C3 | 具细微的内、外部特征，肉眼可见，对整体美观有一定影响 | 点状物，絮状物，块状物 |
| 尚纯净 | C4 | 具明显的内、外部特征，肉眼易见，对整体美观和（或）耐久性有较明显影响 | 块状物，解理，纹理，裂纹 |
| 不纯净 | C5 | 具极明显的内、外部特征，肉眼易见，对整体美观和（或）耐久性有明显影响 | 块状物，解理，纹理，裂纹 |

水晶（彩色）分级

水晶（彩色）透明度分级

透明度级别

根据水晶（彩色）透明度的差异，将其划分为五个级别。透明度级别由高到低依次表示为透明、亚透明、半透明、微透明、不透明。透明度级别及表示方法见表3。

水晶（彩色）透明度级别及表示方法

| 透明度级别 |  | 肉眼观测特征 | 单位透过率参考值t/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 透明 | T1 | 反射观察：内部汇聚光强，汇聚光斑明亮 透射观察：绝大多数光线可透过样品，样品内部特征清楚可见 | t≥85 |
| 亚透明 | T2 | 反射观察：内部汇聚光较强，汇聚光斑较明亮 透射观察：大多数光线可透过样品，样品内部特征可见 | 80≤t＜85 |
| 半透明 | T3 | 反射观察：内部汇聚光弱，汇聚光斑暗淡 透射观察：部分光线可透过样品，样品内部特征尚可见 | 75≤t＜80 |
| 微透明 | T4 | 反射观察：内部无汇聚光，仅可见微量光线透入 透射观察：少量光线可透过样品，样品内部特征模糊不可辨 | 65≤t＜75 |
| 不透明 | T5 | 反射观察：内部无汇聚光，难见光线透入 透射观察：微量或无光线可透过样品，样品内部特征不可见 | t＜65 |

透明度级别划分规则

待分级的水晶的透明度与某一标样相同，则该标样的透明度级别为待分级的水晶的透明度级别。

待分级的水晶的透明度介于相邻两件连续的标样之间，则以其中较低透明度级别表示待分级水晶的透明度级别。

待分级的水晶透明度高于标样的最高级别，仍用最高级别表示待分级水晶的透明度级别。

待分级的水晶透明度低于标样的最低级别，仍用最低级别表示待分级水晶的透明度级别。

水晶（彩色）净度分级

根据水晶（彩色）净度的差异，将其划分为五个级别。净度级别由高到低依次表示为极纯净、纯净、较纯净、尚纯净、不纯净。净度级别及表示方法见表4。

水晶（彩色）净度级别及表示方法

| 净度级别 |  | 肉眼观测特征 | 典型内、外部特征类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 极纯净 | C1 | 肉眼未见水晶内外部特征，或仅在不先用处有点状物、絮状物，对整体美观几乎无影响 | 点状物，絮状物 |
| 纯净 | C2 | 具细微的内、外部特征，肉眼较难见，对整体美观有轻微影响 | 点状物，絮状物 |
| 较纯净 | C3 | 具细微的内、外部特征，肉眼可见，对整体美观有一定影响 | 点状物，絮状物，块状物 |
| 尚纯净 | C4 | 具明显的内、外部特征，肉眼易见，对整体美观和（或）耐久性有较明显影响 | 块状物，解理，纹理，裂纹 |
| 不纯净 | C5 | 具极明显的内、外部特征，肉眼易见，对整体美观和（或）耐久性有明显影响 | 块状物，解理，纹理，裂纹 |

水晶（彩色）浓度分级

根据水晶彩度的差异，将其划分为五个级别。彩度级别由高到低依次表示为极浓(N1)、浓 (N2)、 较浓(N3)、较淡(N4) 、淡 (N5) 。彩度级别及表示方法见表5。

水晶（彩色）浓度级别及表示方法

| 浓度级别 |  | 肉眼观测特征 |
| --- | --- | --- |
| 极浓 | N1 | 样品颜色浓艳醇厚 |
| 浓 | N2 | 样品颜色浓艳饱满 |
| 较浓 | N3 | 样品颜色较为浓郁 |
| 较淡 | N4 | 样品颜色较为浅淡 |
| 淡 | N5 | 样品颜色浅淡 |

分级要求

环境要求

水晶分级应在无阳光直接照射的室内进行，分级环境的色调应为白色或中性灰色。分级时采用规定的分级光源照明，并以无荧光、无明显定向反射作用的中性白（浅灰）色纸（板）作为观测背景。

人员要求

从事水晶分级的技术人员应受过专门的技能培训，掌握正确的操作方法。由2~3名技术人员独立完成同一样品的分级，并取得一致结果。

水晶工艺评价

评价范围

水晶工艺评价包括材料应用设计评价和加工工艺评价两个方面。材料应用设计评价包括材料应用评价和设计评价；加工工艺评价包括磨制（雕琢）工艺评价和抛光工艺评价。

材料应用设计总体要求

材料应用的总体要求：材质、颜色取舍恰当，水晶的内、外部特征处理得当，量景取材，因材施艺。

设计的总体要求：主题鲜明，造型美观，构图完整，比例协调，结构合理，寓意美好。

加工工艺总体要求

磨制工艺的总体要求：轮廓清晰，层次分明，线条流畅，点面精准，细部特征处理得当。

抛光工艺的总体要求：抛光到位，平顺、光亮。

水晶的质量

质量单位

水晶的质量单位为克（g）或千克（kg）。

质量的称量

水晶的质量采用经法定计量检定机构检定合格的计量器具称量。以克（g）为单位的质量数值保留至小数点后第三位，以千克（kg）为单位的质量数值保留至小数点后第二位。

水晶分级证书

水晶分级证书的基本内容

基本内容是水晶分级证书中应具备的内容，应包括但不限于：

证书编号。

实物照片。

质量。

透明度分级结论。

净度分级结论。

彩度分级结论。

工艺评价。

签章和日期。

其他

水晶分级证书中可选择的内容。如饰品名称，规格，品质特征描述，备注等。