| ICS | 59.060.20 |
| --- | --- |
| CCS | W 52 |

团体标准

T/CASMES XXXX—XXXX

无味抑菌防螨棉花被

Odorless, antibacterial, and mite resistant cotton quilts

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国中小企业协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  技术要求	2

5  试验方法	2

6  检验规则	3

7  标志、包装、运输和贮存	4

参考文献	6

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由南通棉盛家用纺织品有限公司提出。

本文件由中国中小企业协会归口。

本文件起草单位：南通棉盛家用纺织品有限公司、河北芙丝汀贸易有限公司、重庆初伦家居用品有限公司、南通艾科斯佳纺织科技有限公司、南通长颈鹿纺织科技有限公司。

本文件主要起草人：徐光明、马涛、易贤林、凌友春、王增华。

无味抑菌防螨棉花被

范围

本文件规定了无味抑菌防螨棉花被的技术要求、检验规则、标志、使用说明、包装、运输和贮存，描述了试验方法。

本文件适用于无味抑菌防螨棉花被（以下简称“棉花被”）的生产和检验。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5296.1  消费品使用说明  第 4 部分：纺织品和服装

GB 18383  絮用纤维制品通用技术要求

GB 18401  国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 20944.3  纺织品  抗菌性能的评价  第 3 部分：振荡法

GB/T 22796  床上用品

GB/T 24121  纺织制品  断针类残留物的检测方法

GB/T 24253  纺织品  防螨性能的评价

GB 31701  婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

GB/T 31713  抗菌纺织品安全性卫生要求

术语和定义

GB/T 22796 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

棉花被  cotton quilts

以纺织面料为胎套，以棉花（或棉花与其他纤维混合（棉花含量≥50%））为填充物，经制胎并与胎套绗缝而成的产品。

胎套  wadding covers

用于直接包覆、固定填充物的被套。

[来源：GB/T 24252—2019，3.4]

抑菌率  bacteriostatic rate

试验样品接种细菌，定时恒温振荡培养后，对照样与试样活菌浓度的差值与对照样活菌浓度之比的百分率。

[来源：FZ/T 34016—2022，3.2]

防螨性能  anti-mites activity

棉花被（3.1）所具有的趋避螨虫或抑制螨虫生长繁殖的性能。

[来源：GB/T 24253—2009，3.2，有修改]

技术要求

基本要求

胎套中填充物应符合 GB 18383 的规定。

选用的缝线、纽扣、拉链等附件应符合相关产品标准要求。

胎套的面料、填充物均应符合明示抗菌性能、防螨性能。被套（如有）的主体面料应符合明示抗菌率、对螨虫的驱避率。

安全性能

棉花被中的胎套、填充物的安全性能应符合 GB 18401 的要求，其中婴幼儿及儿童棉花被的安全性能应符合 GB 31701 的要求。

内在质量、外观质量、工艺质量

应符合 GB/T 22796 的规定。

棉花气味

棉花被应无填充原料棉花本身独特的气味。

抑菌性能

棉花被对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌的抑菌率均应大于或等于 90%。

防螨性能

棉花被对螨虫的驱避率应大于或等于 80%。

卫生要求

应符合 GB/T 31713 的规定。

金属残留物

棉花被中应无缝针、断针等对人体可能造成伤害的金属残留物。

试验方法

安全性能

按 GB 18401、GB 31701 的相关规定进行。

内在质量、外观质量、工艺质量

按 GB/T 22796 的规定进行。

棉花气味

检测应在洁净的无异常气味的环境中由经过训练和考核的专业人员进行。样品开封后，立即进行该项目的检测，操作者洗净双手后戴手套，双手拿起样品靠近鼻孔，仔细嗅闻样品所带有的气味。

应有 2 人独立检测，并以 2 人一致的结果为样品检测结果。如 2 人检测结果不一致，则增加 1人检测，最终以 2 人一致的结果为样品检测结果。

抑菌性能

按 GB/T 20944.3 的规定进行。

防螨性能

按 GB/T 24253 的规定进行。

卫生要求

按 GB/T 31713 的规定进行。

金属残留物

按 GB/T 24121 的规定进行，采用台式或手持式金属检测仪，检测灵敏度（标准铁球测试卡）为 1.0 mm。

检验规则

检验分类

棉花被成品检验分为出厂检验和型式检验。

组批

以同一品种原料投产，按同一生产工艺生产出来的同一规格、同一颜色的棉花被组成的一个检验批。

出厂检验

棉花被出厂前应对外观质量、工艺质量逐件进行检验，经检验合格后方可出厂。

型式检验

检验周期

正常生产时，每年至少进行一次型式检验。有下列情况之一时，也应进行型式检验：

产品转厂生产试制定型鉴定；

产品结构、工艺、材料有重大改变；

产品停产半年以上恢复生产；

出厂检验的结果与上次型式检验有较大差异。

抽样

型式检验样品应从经出厂检验合格批的棉花被中随机抽取，包装应完整。

安全性能、内在质量、抑菌性能、防螨性能、卫生要求抽样方案见表 1。

安全性能、内在质量、抑菌性能、防螨性能、卫生要求抽样方案

单位为件

| 批量范围 N | 样本大小 n | 合格判定数 Ac | 不合格判定数 Re |
| --- | --- | --- | --- |
| 2～1 200 | 2 | 0 | 1 |
| 1 201～3 200 | 3 | 0 | 1 |
| 3 201～10 000 | 5 | 0 | 1 |
| ＞10 000 | 8 | 0 | 1 |
| 试验需要对棉花被进行破坏，故无法再计入生产批。 |  |  |  |

外观质量、工艺质量、棉花气味、金属残留物抽样方案见表 2。

外观质量、工艺质量、棉花气味、金属残留物抽样方案

单位为件

| 批量范围 N | 样本大小 n | 合格判定数 Ac | 不合格判定数 Re |
| --- | --- | --- | --- |
| 2～1 200 | 20 | 1 | 2 |
| 1 201～10 000 | 32 | 3 | 4 |
| 10 001～35 000 | 50 | 5 | 6 |
| ＞35 000 | 80 | 10 | 11 |
| 试验不会对棉花被进行破坏，故可重新再计入生产批。 |  |  |  |

实施抽样时，当样本数量大于批量范围 N 时，实施全检，合格判定数 Ac 为0。

抽样方案另有规定或合同协议的，按有关规定和合同协议执行。

判定规则

单件判定

单件样品的安全性能、内在质量、外观质量、工艺质量、棉花气味、抑菌性能、防螨性能、卫生要求、金属残留物全部符合本文件第 4 章的规定，则该棉花被合格，否则为不合格。

批量判定

安全性能、内在质量、外观质量、工艺质量、棉花气味、抑菌性能、防螨性能、卫生要求、金属残留物按表 1 和表 2 的抽样方案检验，达到合格判定数，判该批棉花被合格。否则，判该批棉花被不合格。

复验规定

若批量判定达不到合格品合格判定数，可进行一次复验。复验按首次检验的规定执行，复验达到合格判定数，则判该批棉花被合格，否则，判该批棉花被不合格。

标志、包装、运输和贮存

标志

棉花被使用说明应符合 GB/T 5296.4、GB 18401 的规定，婴幼儿及儿童棉花被使用说明还应符合 GB 31701 的规定。如有需要，还可包括其他内容。

棉花被规格标注内容应包括宽度、长度、填充物质量。

棉花被应标明抗菌率、对螨虫的驱避率及使用注意事项等内容。

棉花被应标明厂名、厂址。

包装

每件棉花被应有包装，包装大小根据具体产品而定。包装材料应选择适当，保证棉花被不易散落、破损、沾污和受潮。

运输

棉花被运输应防潮、防火、防污染。

贮存

棉花被应放在阴凉、通风、干燥、清洁库房内，并防蛀、防霉。

参考文献

[1]  GB/T 24252—2019  蚕丝被

[2]  GB/T 24253—2009  纺织品  防螨性能的评价

[3]  FZ/T 34016—2022  天然抑菌麻纺织品