云南省塑料行业协会团体标准

T/YNSX 014—2026

排水用双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管

Double High-Rib Reinforced Polyethylene (HDPE) Spiral Winding Pipe for Drainage

| 2026 - 02 - 13 发布 | 2026 - 02 - 13 实施 |
| --- | --- |

云南省塑料行业协会      发布

| ICS | 83.140.30 |  |
| --- | --- | --- |
| CCS | G 33 T/ YNSX. |  |

目录

前言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义、符号、缩略语	2

3.1 术语和定义	2

3.2 符号	3

3.3 缩略语	4

4 原料	4

4.1 管材原料	4

4.2 钢丝	4

4.3 粘接树脂	5

5 管材分类和标记	5

5.1 管材分类	5

5.2 管材标记	6

6 结构形式与连接方式	6

6.1 结构形式	6

6.2 连接方式	7

7 要求	8

7.1 颜色	8

7.2 外观	8

7.3 规格尺寸	8

7.4 物理力学性能	9

7.5 系统适用性	10

8 试验方法	10

8.1 试样的预处理	10

8.2 颜色和外观	10

8.3 尺寸	10

8.4 纵向回缩率	11

8.5 烘箱试验	11

8.6 灰分	11

8.7 氧化诱导时间	11

8.8 密度	11

8.9 环刚度	12

8.10 冲击性能	12

8.11 环柔性	12

8.12 蠕变比率	12

8.13 系统适用性	12

9 检验规则	12

9.1 组批	12

9.2 尺寸分组	13

9.3 出厂检验	13

9.4 型式检验	13

9.5 判定规则	13

10 标志、运输和贮存	13

10.1 标志	13

10.2 运输	13

10.3 贮存	14

附录A(规范性)管材连接方式	15

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由云南省塑料行业协会提出。

本文件由云南省塑料行业协会标准化委员会归口。

本文件起草单位：云南益华管道科技有限公司、巍山彝族回族自治县南诏镇城镇发展服务中心、云南大学化学科学与工程学院、西南林业大学、昆明理工大学建筑工程学院、昆明学院、昆明冶金高等专科学校建筑工程学院、云南省产品质量监督检验研究院、云南理工检测科技有限公司、云南省设计院集团有限公司、中国市政工程西北设计研究院有限公司、上海开艺设计集团有限公司、云南工程勘测设计院集团有限公司、云南广厦规划建筑设计院有限公司、云南省城乡规划设计研究院、昆明市政工程设计研究院（集团）有限公司、云南建投第六建设有限公司、云南云岭道桥工程有限公司、云南省建设投资控股集团有限公司、云南嘉必畅环保科技有限公司、贵州益华环保科技有限公司、云南联塑科技发展有限公司、昆明特瑞特塑胶有限公司、云南华诺工贸有限公司、广西齐利达新材料环保科技有限公司、云南滇塑塑料管材制造有限公司、云南方特环保科技有限公司、广西南旭塑胶有限公司、昆明迈克西门科技有限公司、云南百川环保科技有限公司、昆明奥舟管业有限公司。

本文件主要起草人：陈福强、杜雨阳、赵波、贺世家、纪全友、王锦、王继亮、孔维波、徐开蒙、李维莉、李贤胜、徐悦、张世玲、陈燕红、胡蔚、马威、党安静、罗永茂、韦龙、李荣波、哈威、熊健、全先国、范君、赵建斌、张永强、胡彩芬、李雪松、牟叶、刘如猛、王灵，李俊波、王梓媛、崔晓倩、王文菊、贺丽萍、乔琦、刘美瑜、黄永华、许扬威、王云海、余波云、杜文友、赵锦鸿、茶邵斌、赵亮、姚光辉、陈桥合、龙召强、刘全、曾力、苏瑞芳、孔林枫、钟雪荣、孔宇清、叶建顺、宋顺英、钱以广、李锋、业立、代龙、张啸、张燕青、杨桂兰、杨宵。

排水用双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管

- 1　范围

本文件规定了排水用双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管的术语和定义、符号、缩略语、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存等内容。

本文件适用于以高密度聚乙烯树脂为主要原材料，采用挤出缠绕成型工艺加工制成内表面平整、中间同材质粘接型材为加强筋或中间加钢丝增强，外表面为螺旋形状的结构壁管材。

本文件规定的管材适用于长期工作温度在45℃以下的埋地排水、排污等工程。

- 2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228.1  金属材料  拉伸试验  第1部分：室温试验方法

GB/T 1033.1-2008  塑料  非泡沫塑料密度的测定  第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法

GB/T 1040.1  塑料  拉伸性能的测定  第1部分：总则

GB/T 1040.2  塑料  拉伸性能的测定  第1部分：模塑和挤塑塑料的试验条件

GB/T 1633-2020  塑料  热塑性塑料维卡软化温度（VST）的测定

GB/T 2790  胶粘剂 180°剥离强度试验方法  挠性材料对刚性材料

GB/T 2918  塑料试样状态调节和试验的标准环境

GB/T 3682.1   塑料  热塑性塑料  熔体质量流动速率（MFR）和熔体体积流动速率(MVR）的测定  第1部分：标准方法

GB/T 6111-2018  流体输送用热塑性塑料管道系统  耐内压性能的测定

GB/T 6671-2001  热塑性塑料管材  纵向回缩率的测定

GB/T 8806  塑料管道系统  塑料部件 尺寸的测定

GB/T 9345.1  塑料  灰分的测定 第1部分:通用方法

GB/T 9647  热塑性塑料管材  环刚度的测定

GB/T 14152-2001  热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法  时针旋转法

GB/T 14450  胎圈用钢丝

GB/T 18042  热塑性塑料管材蠕变比率的试验方法

GB/T 19278-2018  热塑性塑料管材、管件及阀门  通用术语及其定义

GB/T 19472.2-2017  埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统  第2部分:聚乙烯缠绕结构壁管材

GB/T 19466.6  塑料  差示扫描量热法(DSC)  第6部分:氧化诱导时间(等温OIT)和氧化诱导温度（动态OIT）的测定

GB/T 21873  橡胶密封件  给、排水管及污水管道用接口密封圈  材料规范

GB/T 32439-2015  给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道

GB/T 39385  塑料管道系统  热塑性塑料管材 环柔性的测定

- 3　术语和定义、符号、缩略语

  - 3.1　术语和定义

选择一项。