云南省塑料行业协会团体标准

T/YNSX 017—2016

一次性注塑成型改性高强度聚乙烯（MHS-HDPE）塑料检查井

One-shot Injection Molded Modified High-strength Polyethylene (MHS-HDPE) Plastic Inspection Well

| 2026 - 02 - 13 发布 | 2026 - 02 - 13 实施 |
| --- | --- |

云南省塑料行业协会  发布

| ICS | 91.140.80 |  |
| --- | --- | --- |
| CCS | P 41 T/ YNSX. |  |

目次

前言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义、缩略语	1

3.1术语和定义	1

3.2缩略语 	3

4  材料	3

4.1 井座	3

4.2 井筒	4

4.3 井盖	4

4.4 配件	4

4.5 密封	4

5  分类、标记与构造	4

5.1 分类	4

5.2 标记	5

5.3 构造	6

6  要求	6

6.1 外观	6

6.2 颜色	6

6.3 规格尺寸	6

6.4 力学性能	10

6.5 检查井系统性能要求	11

6.6 可下人检查井踏步	13

6.7 检查井井筒	13

6.8 检查井井盖	13

6.9 检查井配件	13

7  试验方法	13

7.1 状态调节	13

7.2 外观和颜色	13

7.3 规格尺寸	13

7.4 结构完整性	13

7.5 轴向荷载	13

7.6 侧向荷载	13

7.7 抗冲击性能	14

7.8 抗剪切	14

7.9 井座与管材的连接密封性	14

7.10 井座与井筒连接的密封性	14

7.11 井筒与附属部件连接的水密性	14

7.12 偏置收口、中心收口水密性	14

7.13 收口承载能力	14

7.14 近地面部件承载能力	14

8  检验规则	14

8.1 检验分类	14

8.2 组批	14

8.3 出厂检验	14

8.4 型式检验	15

8.5 判定规则	15

9  标志、包装、运输和贮存	16

9.1 标志	16

9.2 包装	16

9.3 运输	16

9.4 贮存	16

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由云南省塑料行业协会提出

本文件由云南省塑料行业协会标准化委员会归口。

本文件起草单位：云南益华管道科技有限公司、巍山彝族回族自治县南诏镇城镇发展服务中心、云南大学化学科学与工程学院、西南林业大学、昆明理工大学建筑工程学院、昆明学院、昆明冶金高等专科学校建筑工程学院、云南省产品质量监督检验研究院、云南理工检测科技有限公司、云南省设计院集团有限公司、中国市政工程西北设计研究院有限公司、上海开艺设计集团有限公司、云南工程勘测设计院集团有限公司、云南广厦规划建筑设计院有限公司、云南省城乡规划设计研究院、昆明市政工程设计研究院（集团）有限公司、云南建投第六建设有限公司、云南云岭道桥工程有限公司、云南省建设投资控股集团有限公司、云南嘉必畅环保科技有限公司、贵州益华环保科技有限公司、云南联塑科技发展有限公司、昆明特瑞特塑胶有限公司、云南华诺工贸有限公司、广西齐利达新材料环保科技有限公司、云南滇塑塑料管材制造有限公司、云南方特环保科技有限公司、广西南旭塑胶有限公司、昆明迈克西门科技有限公司、云南百川环保科技有限公司、昆明奥舟管业有限公司。

本文件主要起草人：陈福强、杜雨阳、赵波、贺世家、纪全友、王锦、王继亮、孔维波、徐开蒙、李维莉、李贤胜、徐悦、张世玲、陈燕红、胡蔚、马威、党安静、罗永茂、韦龙、李荣波、哈威、熊健、全先国、范君、赵建斌、张永强、胡彩芬、李雪松、牟叶、刘如猛、王灵，李俊波、王梓媛、崔晓倩、王文菊、贺丽萍、乔琦、刘美瑜、黄永华、许扬威、王云海、余波云、杜文友、赵锦鸿、茶邵斌、赵亮、姚光辉、陈桥合、龙召强、刘全、曾力、苏瑞芳、孔林枫、钟雪荣、孔宇清、叶建顺、宋顺英、钱以广、李锋、业立、代龙、张啸、张燕青、杨桂兰、杨宵。

一次性注塑成型改性高强度聚乙烯（MHS-HDPE）塑料检查井

- 1　范围

本文件规定了排水用一次性注塑成型改性高强度聚乙烯（MHS-HDPE）塑料检查井的术语和定义、符号和缩略语、分类与标记、材料、技术要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存。

本文件适用于长期水温在45 ℃以下，且埋设深度不超过7 m,井座与收口采用改性高密度聚乙烯（MHS-HDPE）塑料制作的排水用一次性注塑成型改性高强度聚乙烯（MHS-HDPE）塑料检查井（以下简称“检查井 ”）。

- 2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1033.1-2008  塑料  非泡沫塑料密度的测定  第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法

GB/T 1040.2-2022  塑料 拉伸性能的测定  第2部分：模塑和挤塑塑料的试验条件

GB/T 2918  塑料 试样状态调节和试验的标准环境

GB/T 3682.1 塑料 热塑性塑料熔体质量流动速率(MFR)和熔体体积流动速率(MVR)的测定 第1部分 : 标准方法

GB/T 6111-2018  流体输送用热塑性塑料管道系统耐内压性能的测定

GB/T 8806  塑料管道系统  塑料部件尺寸的测定

GB/T 9341  塑料  弯曲性能的测定

GB/T 18173.3  高分子防水材料第3部分:遇水膨胀橡胶

GB/T 18251  聚烯烃管材、管件及混配料中颜料炭黑分散的测定方法

GB/T 19466.6  塑料差示扫描量热法(DSC)第6部分:氧化诱导时间(等温OIT)和氧化诱导温度 (动态 OIT)的测定
   GB/T 19472.2  埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统  第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材

GB/T 21873  橡胶密封件给、排水管及污水管道用接口密封圈

GB/T 23858  检查井盖

GB/T 41048-2021  城镇排水用塑料检查井技术要求

T/YNSX 015  改性高强度聚乙烯（MHS-HDPE）结构壁增强缠绕管

CJ/T 326-2010  市政排水用塑料检查井要求

- 3　术语和定义、缩略语

  - 3.1术语和定义

  - GB/T 41048-2021界定的以及下列术语和定义适用于本文件

    - 3.1.1

    - 一次性注塑成型改性高强度聚乙烯（MHS-HDPE）塑料检查井

以高密度聚乙烯（HDPE）树脂为主要原料，添加多种有机、无机高分子助剂，经共混改性获得的均匀一致的材料，采用注塑生产工艺,一次成型带加强筋的检查井。

    - 3.1.2

    - 沉泥井

用于沉积管道中的泥沙，满足消能沉泥沙功能，沉泥室深度≥300 mm，供管道检修的检查井。

    - 3.1.3

    - 可下人检查井

    - 可提供人员进入排水系统通道的塑料检查井。

    - 注：检查井公称内径不小于700 mm，终端在地面。

    - 3.1.4

    - 非下人检查井

仅提供检查和清理设备进入排水系统通道的塑料检查井。

    - 3.1.5

    - 井径

塑料检查井井座直径的公称尺寸。

注1：可下人检查井的井径对应于井座连接井筒的公称内径。

注2：非下人检查井的井径对应于井座连接井筒的公称外径。

    - 3.1.6

    - 井座

检查井底部连接排水管和井筒的部件。

    - 3.1.7

    - 井筒

连接底部井座、中心收口或偏置收口，垂直通向地面的圆筒形部件。

    - 3.1.8

    - 井盖

检查井井口未固定部分，用于开启或封闭井口的部件。

    - 3．1.9

    - 盖座

固定和支承井盖的基座。

注：分为直接安装在井筒上的非防护盖座与置于井筒周围混泥土支承圈上的防护盖座两种。

    - 3.1.10

    - 流槽

为保持流态稳定，避免井内污物滞留，减少沼气产生而在井内设置的弧形水槽。

    - 3.1.11

    - 沉泥室

用于沉积管道中的泥沙，检查井底部加深≥300 mm的部分。

    - 3.1.12

    - 中心收口、偏置收口

连接井座和井筒或井筒到近地面部件的转接件。

注：收口大端与井座直径相同，收口小端与井筒直径相同。

    - 3.1.13

    - 承压圈

  - 9　标志、包装、运输和贮存

  - 9.1　标志

    - 9.1.1　井座上至少应有下列永久性标志:

- a)井座标记；

- b)生产厂名或商标；

- c)T/YNSX 017 。

    - 9.1.2　产品包装上应有下列标志:

- a)厂名、地址；

- b)产品名称和规格；

- c)生产日期和批号；

- d)T/YNSX 017 ；

- e)每箱包装毛重和净重。

  - 9.2　包装

生产厂应合理选用包装材料，宜采用瓦楞纸箱，应按不同品种和规格分别装箱，大件可用PE塑带两件对口捆绑。

  - 9.3　运输

产品在运输时，不应受剧烈撞击、抛摔和重压。

  - 9.4　贮存

检查井宜贮存在库房内，远离热源，堆放高度不应超过2 m。