| ICS | 97.160 |
| --- | --- |
| CCS | W 55 |

团体标准

T/CASMES XXXX—XXXX

益生菌消敏抑螨纺织品技术要求

Technical requirements for probiotic desensitization and mite suppression textiles

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国中小企业协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  技术要求	1

5  试验方法	1

6  检验规则	2

7  标志、包装、运输和贮存	2

附录A（规范性）  益生菌检测方法	4

参考文献	5

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由南通驰熙纺织品有限责任公司提出。

本文件由中国中小企业协会归口。

本文件起草单位：南通驰熙纺织品有限责任公司、南通喆庭纺织科技有限公司、南通眠颂电子商务有限公司、南通晶恋纺织品有限公司。

本文件主要起草人：施俊杰、戴烨楠、徐德敏、陈薛。

益生菌消敏抑螨纺织品技术要求

范围

本文件规定了益生菌消敏抑螨纺织品的技术要求、检验规则、标志、使用说明、包装、运输和贮存，描述了试验方法。

本文件适用于添加了芽孢杆菌等益生菌，并具有消敏、抑螨功能的纺织品，不适用于毛巾等洗涤频次较高的产品及婴幼儿产品。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5296.4  消费品使用说明  第 4 部分：纺织品和服装

GB 18401  国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 24253  纺织品  防螨性能的评价

GB 31701  婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

技术要求

基本安全性能

应符合 GB 18401 的规定，儿童产品应符合 GB 31701 的规定。

内在质量、外观质量、工艺质量

应符合相应国家标准、行业标准或其他现行有效标准的规定。

抑螨性能

产品对螨虫的抑制率应不小于 65%。

益生菌定性检出

产品中应能检出益生菌形态的菌落，并达到附录 A 规定的优秀等级。

试验方法

基本安全性能

按 GB 18401 的规定进行，儿童产品按 GB 31701 的规定进行。

内在质量、外观质量、工艺质量

按相应国家标准、行业标准或其他现行有效标准的规定进行。

抑螨性能

- 按 GB/T 24253 的规定进行。

益生菌定性检出

按附录 A 规定的方法进行。

检验规则

分批规定

按同一品种、同一规格、同一颜色的产品作为一个或若干个检验批。

产品质量验收

抽样规则按相关方合同约定或按相应的纺织品国家标准、行业标准等执行，所抽样品数量应满足全部验收项目的试验要求，其中包括抑螨性能检测样品 200 g、益生菌定性检出样品 200 g。

内在质量、外观质量、工艺质量的试验方法和评价按相关方合同约定或按现行的纺织品国家标准或行业标准进行。

出现以下情况之一时，判该批产品为不合格品：

抑螨性能不符合 4.3 的要求；

益生菌定性检出不符合 4.4 的要求。

产品的基本安全性能按 GB 18401 的规定验收，儿童产品的基本安全性能按 GB 31701 的规定验收。

标志、包装、运输和贮存

标志、包装

标志和包装按相关方合同约定或按相应的纺织品国家标准、行业标准执行。

每个包装单元应附使用说明，使用说明应符合 GB/T 5296.4 的规定，并应注明执行编号，标明产品的抑螨效果。

运输

每件产品应有包装，包装大小根据具体产品而定。应保证产品在运输中包装不破损，产品不沾污、不受潮。

运输

产品运输应防潮、防火、防污染。

贮存

产品应贮存在阴凉、通风、干燥、清洁库房内，并防蛀、防霉。

（规范性）
益生菌检测方法

样品准备

先用 5% 的漂白水，然后用 70% 的乙醇溶液擦拭表面和剪刀。

每个样品用 0.50 g±0.05 g 制备两个样本，切成小方块，放入无菌的 50 mL 离心管中，并记录每个试件的质量。

准备过程中不应对样品进行高压灭菌，避免影响孢子的生存能力。

活化微生物

在生物安全柜中，向每个离心管中加入 40 mL 无菌的 0.85% NaCl 溶液，涡旋 60 s。

在室温下静置 5 min，重复搅拌。

系列稀释以获得可行的计数，建议进行稀释至 10-3。

每个标本一式两份，在 37 ℃ 倒置孵育 24 h。

将培养皿放入培养箱再培养 24 h，以检查是否有更多菌落发育。

计算

计算每个样品 4 个平板的微生物总数，并计算平均值。

若使用自动计数器，将软件提供的数值与加入离心管的 NaCl 总体积（40 mL）相乘，即可得到样本中提取的微生物总数（CFU/40 mL）。然后换算为 CFU/g，除以每个样品的平均质量。

评价标准

见表 A.1。

等级评定

| Log（CFU/g） | 评级 |
| --- | --- |
| A＜4.0 | 失败 |
| 4.0≤A＜4.5 | 可接受 |
| 4.5≤A＜5.0 | 良好 |
| A≥5.0 | 优秀 |

水洗样品注意事项

若需要清洗样品，应使用实验室已经安装的清洗系统，在 GB/T 8629—2017 规定的 4G 程序下进行不超过 20 次的清洗循环。不应和经过抗菌处理的纺织品一起清洗。

为确保处理过程中不出现浸出现象，宜同时对未经处理的织物进行清洗，并确定可能存在的共生生物。

洗涤用 Synbio 处理过的织物后，应确保在洗涤共生应用纺织品后至少进行两次 GB/T 8629—2017 规定的 6M 循环，以防止污染其他洗涤。在严重污染的情况下，可向滚筒中加入漂白剂。 若一件未经处理的织物在 4G 洗涤后，没有获得活计数，则认为去污有效。

参考文献

[1]  GB/T 8629—2017  纺织品  试验用家庭洗涤和干燥程序