《AI服务器液冷装置用不锈钢棒》标准编制说明

# 一、任务来源

本文件由中关村不锈及特种合金新材料产业技术创新联盟提出并归口，冶金工业规划研究院作为标准组织协调单位。根据中关村不锈及特种合金新材料产业技术创新联盟团体标准化工作委员会团体标准制修订计划，由江阴华新特殊合金材料有限公司、冶金工业规划研究院等单位共同参与起草，完成《AI服务器液冷装置用不锈钢棒》标准的制定工作。

# 二、制定本文件的目的和意义

人工智能技术的爆发式增长推动AI服务器向高算力、高密度方向演进，据测算，单台机架式AI服务器峰值功耗普遍达到千瓦级，传统风冷散热难以满足需求，液冷技术凭借高效热管理能力成为行业标配。液冷装置通过冷却液循环带走热量，其构成核心结构的部件，如液冷管路、热交换器组件、密封接口等，大量采用不锈钢（主要为316L等牌号）钢棒作为基础材料。这类钢棒需长期耐受冷却液侵蚀、高温高压环境的循环载荷及微小振动，其纯净度、耐蚀性、力学强度与表面质量直接决定液冷系统的密封可靠性、换热效率及使用寿命，是保障AI服务器持续稳定运行的关键材料。

AI服务器液冷系统使用的冷却液多为去离子水、乙二醇基混合液或氟化液，具有弱腐蚀性和高纯度的特点；同时，液冷管路需在80~90℃高温下长期运行，承受0.5~1.5MPa压力，且需避免表面颗粒脱落污染服务器芯片。在此类严苛工况下，316L等牌号的不锈钢因其优异的耐蚀性与综合力学性能，已成为AI服务器液冷装置的主流选择。通用标准侧重常规环境下的强度与耐蚀性，对液冷所需的超低杂质含量、力学性能、表面质量以及抗腐蚀性能等关键指标均未提出针对性的要求。市场上部分不锈钢棒因成分偏析、冶炼纯净度不足，易出现点蚀、晶间腐蚀等问题，导致液冷管路泄漏；或因表面处理工艺粗放，产生金属碎屑堵塞微通道，引发局部过热甚至服务器宕机。这些问题不仅增加运维成本，更会影响AI算力基础设施的稳定性。

本团体标准的制定与实施，将填补国内AI服务器液冷装置用不锈钢棒的标准空白。引导企业优化生产工艺，推动国产不锈钢棒在性能上对标国际先进水平，提升产品竞争力。通过建立科学、先进、可操作的规范，该标准将有效促进AI服务器液冷装置用不锈钢棒的技术进步，以达到逐步实现对部分进口特种材料国产化替代的目标。

# 三、标准编制过程

2025年11月，中关村不锈及特种合金新材料产业技术创新联盟团体标准化工作委员会（以下简称团标委）秘书处给各位委员发出团体标准立项函审单。到立项函审截止日期，没有委员提出不同意见。

2025年12月，团标委正式下达立项计划（2025年第14批），组成了标准起草组，提出了标准编制计划和任务分工，并开始标准编制工作。

2026年2月：进行了起草标准的调研、问题分析和相关资料收集等准备工作，完成了标准制定提纲、标准草案。

2026年3月：召开标准启动会，围绕标准草案进行了讨论，并按照与会意见和建议进行了修改。

2025年3月：形成征求意见稿并发出征求意见。

2026年  月：完成征求意见处理、形成标准送审稿。

2026年  月：完成该标准审定会和标准报批稿，上报中关村不锈及特种合金新材料产业技术创新联盟审批。

2026年  月：完成该标准发布、实施。

# 四、标准编制原则

本标准的制定遵循以下原则：其一，坚持先进性与实用性相结合、统一性与灵活性相结合、可靠性与经济性相结合的原则，尽可能满足多目标要求。其二，充分考虑AI服务器液冷装置的使用需求，在充分调研交流基础上开展标准编制工作，尽可能确保标准符合当前AI算力基础设施的实际现状和未来的发展要求。其三，坚持技术创新原则。在与国家标准体系协调一致的基础上，本标准将在结构、内容及主要技术指标上进行技术创新。重点体现产品的技术特点。

# 五、主要技术内容

本文件编写架构主要参考GB/T 1220-2007《不锈钢棒》国家标准进行编制。

（一）标准编写格式

本文件内容符合GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定。

本文件规定了AI服务器液冷装置用不锈钢棒的分类、订货内容、制造工艺、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书。

（二）适用范围

本文件适用于制造AI服务器液冷装置用尺寸（直径、边长、对边距离）为5mm~67mm的不锈钢棒（以下简称钢棒）。

（三）术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

（四）分类

钢棒的使用加工方法应在合同中注明，未注明者按压力或切削加工用钢供货。

（五）订货内容

按本文件订货的合同或订单应包括下列内容：本文件编号、产品名称、牌号、截面形状（圆、方、扁、六角、八角等）、尺寸与外形、交货长度、交货重量（或数量）、冶炼方法、交货状态、其他特殊要求。

（六）制造工艺

1.本文件规定的冶炼方法与GB/T 1220-2007相同。此外，经供需双方协商一致，亦可采用电渣重熔或其他能满足本标准要求的冶炼方法。需方指定冶炼方法的，应在合同中注明。

2.钢棒以固溶加剥皮、固溶加冷拔磨光状态交货，经供需双方协商，也可以固溶状态交货。

（七）技术要求

1.牌号和化学成分

（1）钢的牌号及化学成分（熔炼分析）应符合表1的规定。钢中氢氧元素含量（成品分析）应符合表2的规定。本文件牌号与国外近似牌号对照见附录A。

（2）经供需双方协商并在合同中注明，可供应其他牌号和化学成分的钢棒。

（3）成品钢棒的化学成分允许偏差应符合GB/T 222的规定。

表1  不锈钢的牌号及化学成分（熔炼分析）

| 标准 | 牌号（代号） | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | Si | Mn | P | Sa | Ni | Cr | Mo | N |
| 本文件 | LCS303 | 0.100 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | ≥0.15 | 8.00~ 10.00 | 17.00~ 19.00 | - | 0.100 |
| GB/T 1220-2007 | Y12Cr18Ni9 (S30317) | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | ≥0.15 | 8.00~ 10.00 | 17.00~ 19.00 | (0.60) | - |
| 本文件 | LCS304 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.00~ 11.00 | 18.00~ 20.00 | - | 0.100 |
| GB/T 1220-2007 | 022Cr19Ni10 (S30403) | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.00~ 12.00 | 18.00~ 20.00 | - | - |
| 本文件 | LCS316L | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 10.00~ 14.00 | 16.00~ 18.00 | 2.00~ 3.00 | 0.100 |
| GB/T 1220-2007 | 022Cr17Ni12Mo2 (S31603） | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 10.00~ 14.00 | 16.00~ 18.00 | 2.00~ 3.00 | - |
| 注1：表中所列成分除标明范围或最小值外，其余均为最大值，括号内数值为可加入或允许含有的最大值。 注2：LCS表示液冷系统（Liquid Cold System）的英文首字母缩写，L表示低碳。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - LCS304与LCS316L当需方终端为切削用途时，可考虑S含量适当设定为0.015-0.030，有利于改善需方切削加工性，非切削用途S≤0.030。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本文件中的成分设计以目前常用的奥氏体不锈钢为基础，对C、Ni、N元素含量进行了加严，通过对上述元素的耦合控制，综合提升不锈钢棒的强度和耐腐蚀性能。

表2  不锈钢中氢氧元素含量（成品分析）

| 牌号 | 化学成分（质量分数）/% |  |
| --- | --- | --- |
|  | O | H |
|  | 不大于 |  |
| LCS303 | 0.006 | 0.0006 |
| LCS304 | 0.005 | 0.0006 |
| LCS316L | 0.005 | 0.0006 |

鉴于液冷装置的工作环境易引发材料腐蚀，为提升材料耐腐蚀性能、预防点蚀及应力腐蚀开裂等局部腐蚀问题，本文件新增了对氢、氧元素含量的指标控制。

2.力学性能和工艺性能

结合实际应用场景需求，AI服务器液冷装置主要用于支撑结构，其核心要求是钢棒的强度、刚度和稳定性，以确保液冷装置长期稳定运行，塑性并非首要设计指标。

本文件与GB/T 1220-2007中经固溶处理后的对应牌号钢棒的力学性能相比多进行了一次冷加工，因此在强度和硬度指标方面进行加严，作为核心性能指标要求。

（1）钢棒冷拔后交货的力学性能应符合表3的规定。

（2）经供需双方协商，也可提供其他力学性能的钢棒。

表3  力学性能

| 标准 | 牌号 | 拉伸 |  |  |  | 硬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 抗拉强度 Rm/MPa | 规定塑性延伸强度 Rp0.2/MPa | 断后伸长率 A/% | 断面收缩率 Z/% | HBW |
|  |  | 不小于 |  |  |  |  |
| 本文件 | LCS303 | 550 | 220 | 20 | 30 | ≥210 |
| GB/T 1220-2007 | Y12Cr18Ni9 (S30317) | 520 | 205 | 40 | 50 | ≤187 |
| 本文件 | LCS304 | 640 | 310 | 30 | 40 | ≥210 |
| GB/T 1220-2007 | 022Cr19Ni10 (S30403) | 480 | 175 | 40 | 60 | ≤187 |
| 本文件 | LCS316L | 600 | 310 | 30 | 40 | ≥210 |
| GB/T 1220-2007 | 022Cr17Ni12Mo2 (S31603） | 480 | 175 | 40 | 60 | ≤187 |

3.低倍组织

钢棒的横截面酸浸低倍试片上不允许有目视可见的缩孔、气泡、裂纹、翻皮、夹杂、夹渣、白点、分层等，一般疏松、中心疏松、锭型偏析应符合表4的规定。

表4  低倍组织合格级别

| 一般疏松 | 中心疏松 | 锭型偏析 |
| --- | --- | --- |
| ≤1.5级 | ≤1.5级 | ≤1.5级 |

4.非金属夹杂物

钢棒应按GB/T 10561-2023的A法进行非金属夹杂物检验，其合格级别应符合表5的规定。

表5  非金属夹杂物合格级别

| 夹杂物类型 | A |  | B |  | C |  | D |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合格级别 | 细系 | 粗系 | 细系 | 粗系 | 细系 | 粗系 | 细系 | 粗系 |
|  | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
| 注： LCS303不列入A类评级 |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.晶粒度

根据需方要求，并在合同中注明，钢棒应按GB/T 6394进行晶粒度检验，晶粒度应为3级或更细。

6.耐腐蚀性

根据需方要求，经供需双方协商并在合同中注明，钢棒可进行晶间腐蚀及盐雾试验。

（1）晶间腐蚀：钢棒应按GB/T 4334的方法A（10%草酸浸蚀试验方法）进行晶间腐蚀性能检验，显示晶界形态浸蚀组织不允许超过二类形态。LCS303不做晶间腐蚀检验。

本文件参考的国标GB/T 1220-2007，其引用的旧版系列标准GB/T 4334.1~4334.5-2000已废止，因此，试验方法更新为采用现行有效的国家标准GB/T 4334-2020《金属和合金的腐蚀 奥氏体及铁素体-奥氏体（双相）不锈钢晶间腐蚀试验方法》，并具体选用其规定的方法A（10%草酸浸蚀试验方法）作为检验方法。

（3）盐雾试验：钢棒应按GB/T 10125进行盐雾性能检验。试验前试样应无目视可见的表面裂纹、划（碰）伤、掉块等质量缺陷，且表面粗糙度Ra不大于0.8µm，并按GB/T 6461进行评级，其合格级别应符合表6的规定。

表6  耐腐蚀性能

| 序号 | 牌号 | 试验时间/h | 保护评级Rp |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LCS303 | 96 | ≥10 |
| 2 | LCS304 | 240 | ≥10 |
| 3 | LCS316L | 240 | ≥10 |

本文件技术内容以GB/T 1220-2007为基础，该标准未对不锈钢材料的盐雾试验作出规定。考虑到材料在液冷装置中的具体应用环境，耐腐蚀性能是确保其长期可靠性的关键因素。为充分考核此项性能，本文件增设了盐雾试验要求：规定其保护评级Rp不得低于10级。根据国家标准GB/T 6461的相关评定方法，Rp≥10代表试样表面在完整的试验周期内未出现基体金属腐蚀，为最高等级的防护性能评价。

7.相对磁导率

钢棒的相对磁导率应按照GB/T 35690-2017规定的磁通扰动法进行检验，其相对磁导率应≤1.15。经供需双方协商，也可提供其他相对磁导率的钢棒。

在AI服务器液冷应用场景中，液冷终端阀体材料对表面质量要求极高。若车削过程中残留铁屑，可能影响冷却液循环系统的正常运行，甚至导致堵塞。为此，本文件在GB/T 1220-2007基础上，新增了对材料相对磁导率的性能要求。经与加工厂联合测试证实，当相对磁导率≤1.15时，车削残屑问题极少出现。

8.表面质量

钢棒的表面质量应符合GB/T 3207的规定，表面粗糙度的合格级别由供需双方协商确定。

9.无损检测

（1）超声波检测

圆钢或坯料应按照GB/T 37566的规定进行超声波检测，直径在6mm~30mm的钢棒的合格级别应不低于GB/T 4162-2022中表3质量等级中AAA级的规定；直径大于30mm的钢棒的合格级别应不低于GB/T 4162-2022中表3质量等级A级的规定。直径小于6mm钢棒的超声波检测方法及合格级别由双方协商确定。

（2）涡流检测

圆钢应按照GB/T 11260-2023中穿过式及旋转式检测方法的规定进行涡流检测，其合格级别应不低于GB/T 11260-2023中表1与表2中质量等级4的规定。根据需方要求，未规定部分由双方协商确定。

为确保液冷装置长期稳定运行，防止因材料缺陷引发泄漏或破裂，本文件在GB/T 1220-2007的基础上，新增了超声波检验与涡流检验要求。通过两种方法结合，可全面检测从表面至内部各深度的材料健康状态，实现隐患的早期预防。

10.尺寸、外形、重量

（1）钢棒的尺寸、外形及允许偏差

圆钢的尺寸、外形及允许偏差应符合GB/T 3207的规定，根据需方要求，经供需双方协商，并在合同中注明，可供应其他尺寸和外形要求的钢棒。

（2）弯曲度

钢棒的弯曲度应符合表7的规定。

表7  弯曲度要求

| 规格/mm | 每米弯曲度/（mm/m） |
| --- | --- |
| ≤32 | ≤0.3 |
| ＞32-67 | ≤0.5 |

钢棒的弯曲度直接影响其加工与使用。过大的弯曲度会妨碍加工时的装夹与切削，并削弱使用时的承载性能。因此，本文件在GB/T 1220-2007的基础上，新增了弯曲度要求。

（3）重量

钢棒应按实际重量交货。

（八）试验方法

（1）钢的化学成分分析一般按GB/T 223（所有部分）、GB/T 11170、GB/T 11261、GB/T 20123、GB/T 20124或通用的方法进行，仲裁时由供需双方协商。

（2）钢棒的检验项目、取样数量、取样部位及试验方法应符合表8的规定。

表8  检验项目、取样数量、取样部位及试验方法

| 序号 | 检验项目 |  |  | 取样数量 | 取样部位 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 |  |  | 1个/炉 | GB/T 20066 | 8.1 |
| 2 | 拉伸 |  |  | 2个/批 | 不同根钢棒 | GB/T 228 |
| 3 | 硬度 |  |  | 1个/批 | 任一根钢棒端部 | GB/T 231 |
| 4 | 低倍组织 |  |  | 2个/批 | 相当于钢锭头部的不同根钢棒或钢坯；连铸钢在任意不同根钢棒 | GB/T 226、GB/T 1979、 GB/T 7736 |
| 5 | 非金属夹杂物 |  |  | 1个/批 | 任一根钢棒 | GB/T 10561-2023 |
| 6 | 晶粒度 |  |  | 1个/批 | 任一根钢棒 | GB/T 6394 |
| 7 | 磁性 |  |  | 5个/批 | 任一根钢棒 | GB/T 35690-2017 |
| 8 | 耐腐蚀 | 晶间腐蚀 |  | 1个/批 | 任一根钢棒 | GB/T 4334 |
|  |  | 盐雾试验 |  |  |  | GB/T 10125、GB/T 6461 |
| 9 | 无损检测 |  | 超声波检测 | 逐根 | 整根钢棒 | GB/T 37566、GB/T 4162-2022 |
|  |  |  | 涡流检测 | 逐根 | 整根钢棒 | GB/T 11260-2023 |
| 10 | 尺寸外形 |  |  | 逐根 | 整根钢棒 | 符合精度要求的量具 |
| 11 | 表面质量 |  |  | 逐根 | 整根钢棒 | 目视或符合精度要求的量具 |
| 注：以上检验项目由双方协商确定 |  |  |  |  |  |  |

（九）检验规则

1.检查和验收

钢棒的检查和验收由供方质量检验部门进行。

2.组批规则

钢棒应成批验收。每批由同一牌号、同一炉号、同一加工方法、同一交货状态、同一规格和同一热处理炉次的钢棒组成。

3.取样数量和取样部位

每批钢棒检验取样数量和取样部位应符合表8的规定。

4.复验和判定规则

（1）钢棒的复验和判定规则应按GB/T 17505的有关规定。

（2）供方若能保证钢合格时，对同一炉号的钢棒或钢坯的力学性能，低倍组织，非金属夹杂物的检验结果，允许以坯代材、以大代小。

5.数值修约

数值判定采用修约值比较法进行修约，修约规则应符合GB/T 8170的规定。

（十）包装、标志和质量证明书

钢棒的包装、标志和质量证明书应符合GB/T 2101的规定。

（十一）附录A

本文件牌号与国外近似牌号的对照参见表A.1。

表A.1  本文件牌号与国外近似牌号对照

| 序号 | 本文件牌号 | 中国文件 | 日本文件 | 美国文件 | 欧洲文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LCS303 | Y12Cr18Ni9 | SUS303 | S30300 | 1.4305 |
| 2 | LCS304 | 022Cr19Ni10 | SUS304 | S30400 | 1.4307 |
| 3 | LCS316L | 022Cr17Ni12Mo2 | — | S31603 | 1.4404 |

六、与国内其它法律、法规的关系

制定本标准时依据并引用了国内有关现行有效的标准，也不违背国内其它行业标准、法律、法规及强制性标准的有关规定。

七、标准属性

本标准属于中关村不锈及特种合金新材料产业技术创新联盟团体标准。

八、标准水平及预期效果

该标准的制定能有效规范AI服务器液冷装置用不锈钢棒的生产、销售和使用，对专用领域不锈钢棒的有序发展具有重要意义。同时该标准对该产品的技术创新具有较高的指导意义，有利于促进产品质量提升与推广应用，体现团体标准的引领作用。

九、贯彻要求及建议

本标准归口单位为中关村不锈及特种合金新材料产业技术创新联盟，经过审定报批后，由中关村不锈及特种合金新材料产业技术创新联盟发布。建议在AI服务器液冷装置用不锈钢棒的生产、贸易和使用等相关单位进行宣贯执行。‌