ICS

CCS H

团体标准

T/CSTA XXXX—2026

船用结构钢止裂性能预测模型

Guidelines for prediction model of crack resistance property of marine structural steel

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中关村不锈及特种合金新材料产业技术创新联盟

发 布

版权保护文件

版权所有归属于该标准的发布机构。除非有其他规定，否则未经许可，此发行物及其章节不得以其他形式或任何手段进行复制、再版或使用，包括电子版，影印件，或发布在互联网及内部网络等。使用许可可于发布机构获取。

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本部分的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中关村不锈及特种合金新材料产业技术创新联盟标准化工作委员会提出并归口。

本文件起草单位：洛阳船舶材料研究所（中国船舶集团有限公司第七二五研究所）、中国机械总院集团郑州机械研究所有限公司、宝山钢铁股份有限公司、中铁大桥勘测设计院集团有限公司、沪东中华造船（集团）有限公司、湖南华菱湘潭钢铁有限公司、南京钢铁股份有限公司、河南钢铁集团有限公司、哈工大郑州研究院、河南省科学院材料研究所。

本文件主要起草人：

船用结构钢止裂性能预测模型

- 范围

本文件规定了船用结构钢基于落锤撕裂试验的止裂温度预测模型和基于示波夏比冲击试验的止裂韧性预测模型。

本标准适用于厚度80mm~100mm、强度等级为390MPa或460MPa的船用高强度止裂钢的止裂温度和止裂韧性的预测，其他规格船用止裂钢可参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 19748  金属材料 夏比V型缺口摆锤冲击试验 仪器化试验方法

GB/T 46169  金属材料 钢 脆性裂纹止裂韧度Kca测定的试验方法

GB/T 8363  钢材 落锤撕裂试验方法

- 术语和定义

GB/T 19748、GB/T 46169、GB/T 8363界定的术语和定义适用于本文件。

- 符号和说明

本文件使用的符号和说明见表1。

表1　符号和说明

| 符号 | 说明 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Kca | 止裂韧度 | MPa·m1/2 （N/mm3/2）a |
| Tp | 止裂韧度为6000 N/mm3/2时的止裂温度 | ℃ |
| FATT50 | 剪切面积百分数为50%的韧脆转变温度 | ℃ |
| E启 | 示波冲击试验获取的启裂功 | J |
| a 0.0316 MPa·m1/2=1 N·m-3/2=0.0316 MN·m-3/2 |  |  |

- 基于落锤撕裂试验的止裂温度预测模型

  - 模型表达式

### 基于落锤撕裂试验的止裂温度预测模型见公式（1）。

（1）

式中：

Tp——止裂韧度为6000 N/mm3/2时的止裂温度预测值，单位为摄氏度（℃）。

FATT50——采用落锤撕裂试验获取的剪切面积百分数为50%的韧脆转变温度，单位为摄氏度（℃）。

  - 模型参数测试方法

    - 落锤撕裂试验试样尺寸为305mm×76.2mm×钢板厚度，两个试样为一组，试验温度范围为-196℃~0℃，试验方法应符合GB/T 8363的规定，得到各温度下试样断口的剪切面积百分数，画出（T，SA）散点图，采用公式（2）对数据进行拟合，获取FATT 50：

（2）

式中：

SA——落锤撕裂试样断口剪切面积百分数，单位为%；

T——试验温度，单位为摄氏度（℃）；

A1——待定系数；

A2——待定系数；

dx——待定系数；

FATT50——待定系数，单位为摄氏度（℃）。

- 基于示波夏比冲击试验的止裂韧性预测模型

  - 模型表达式

    - 基于示波夏比冲击试验的止裂韧性预测模型见公式（3）：

（3）

式中：

C——模型参数值，取-218.2723；

D——模型参数值，取-122.70596；

Kca——止裂韧性，单位为N/mm3/2；

Ti——起裂功韧脆转变温度平均值，单位为摄氏度（℃）。

  - 模型参数测试方法

    - 示波冲击试验分别在钢板1/4厚度和1/2厚度取样，试验方法应符合GB/T 19748的规定。得到不同温度下的起裂功E启后，画出（T，E启）散点图，按公式（5）对数据进行拟合，获取起裂功韧脆转变温度，1/4板厚方向起裂功韧脆转变温度和1/2板厚方向起裂功韧脆转变温度的平均值应按公式（6）计算：

（5）

式中：

E启——示波冲击获取的启裂功，单位为焦耳（J）；

T——示波冲击试验温度，单位为摄氏度（℃）；

E上平台——待定系数，单位为焦耳（J）；

E下平台——待定系数，单位为焦耳（J）；

k——示波冲击启裂功为（E上平台+E下平台）/2对应的温度，单位为摄氏度（℃）；

dx——待定系数；

（6）

式中：

Ti——起裂功韧脆转变温度平均值，单位为摄氏度（℃）；

k1——1/4板厚方向起裂功韧脆转变温度，单位为摄氏度（℃）；

k2——1/2板厚方向起裂功韧脆转变温度，单位为摄氏度（℃）。

____________________